#G0

Кладка из керамического и силикатного кирпича, керамических, бетонных, силикатных и природных камней правильной формы.

1. При осуществлении контроля качества конструкций, возводимых из кирпича и камней правильной формы, необходимо обращать внимание на соблюдение следующих требований:

- кладка должна выполняться горизонтальными рядами на растворах с соблюдением проектной перевязки швов;

- тычковые ряды независимо от системы перевязки необходимо выполнять из целых камней, кирпича;

- кладка кирпичных цоколей должна выполняться из полнотелого керамического кирпича; применение для этой цели силикатного кирпича не допускается;

- тычковые ряды необходимо предусматривать в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах кладки, на уровне горизонтальных обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (пояски, карнизы и пр.), в качестве опорных поверхностей в местах опирания балок, прогонов, настилов и других конструкций при многорядной системе перевязки швов;

- при кладке стен из пустотелого кирпича толщиной более 65 мм тычковую перевязку необходимо осуществлять не реже чем через 0,4 м по высоте;

- при кладке стен из пустотелых керамических камней с вертикальными пустотами перевязку ложковых рядов тычковыми выполняют не реже чем через три ряда кладки по высоте;

- при кладке стен из силикатных и бетонных камней поперечную перевязку тычковыми камнями следует выполнять не реже чем в каждом третьем ряду, а при кладке из природных камней правильной формы использовать только однорядную (цепную) систему перевязки швов;

- при возведении стены (перегородки) из кирпича или камней правильной формы, связанной с поперечными стенами (перегородками) или другими жесткими конструкциями при расстоянии между этими конструкциями, не превышающем 3,5 Н (где Н - высота стены), допускаемую высоту возводимой стены следует увеличивать на 15 %, при расстоянии не более 2,5 Н - на 25% и при расстоянии не более 1,5 Н - на 40%;

- высота неармированных перегородок, не раскрепленных временными креплениями, не должна превышать 1,5 м для перегородок толщиной 9 см, выполненных из камней или кирпича, укладываемого ложковой гранью шириной 88 мм, и 1,8 м - для перегородок толщиной 12 см, выполненных из кирпича размером 25012065 мм;

- толщина горизонтальных швов кладки должна составлять 12 мм (допускаются отдельные швы толщиной не менее 10 мм и не более 15 мм), толщина вертикальных швов - 10 мм (допускаются отдельные швы толщиной не менее 8 мм и не более 15 мм);

- горизонтальные швы, а также поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, горизонтальные, вертикальные поперечные и продольные швы в перемычках, простенках и столбах необходимо целиком заполнять раствором, за исключением кладки впустошовку;

- при кладке впустошовку глубина на заполненных раствором швов с лицевой стороны не должна превышать 15 мм в стенах, а в столбах - 10 мм (только вертикальных швов);

- кладку кирпичных стен, столбов, пилястр, карнизов, перемычек и простенков шириной до двух с половиной кирпичей включительно необходимо выполнять только из отборного целого кирпича, применение половинок кирпича и четвертинок разрешается только при кладке забутки и малонагруженных каменных конструкций в количестве не более 10%.

2. Вертикальность граней и углов кладки, горизонтальность ее рядов проверяются по ходу выполнения работ через 0,5-0,6 м по высоте (не менее двух раз при кладке яруса) с устранением обнаруженных отклонений в пределах яруса.

3. Участки стен между рядовыми кирпичными перемычками при простенках шириной менее 1 м обязательно выкладываются на том же растворе, что и перемычки.

4. Стальную арматуру рядовых кирпичных перемычек следует закладывать в слой раствора по опалубке под нижний ряд кирпичей. Число и диаметр стержней устанавливаются проектом или определяются расчетом, но в любом случае их должно быть не менее трех. Гладкие стержни арматуры должны быть диаметром не менее 6 мм, заканчиваться крюками и заделываться в простенки не менее чем на 25 см. Стержни периодического профиля также заделываются в простенки на указанное расстояние с обеих сторон, но крюками не отгибаются.

5. Клинчатые перемычки из обыкновенного кирпича выкладываются по заранее установленной и выверенной опалубке. В пятах перемычки швы выполняются клинообразными толщиной в низу не менее 5 мм и вверху - не более 25 мм. Кладка ведется одновременно с двух сторон от пят к центру перемычки. Число кирпичей в перемычке должно быть нечетным, посередине укладывается замковый кирпич. Предельный пролет клинчатых перемычек не должен превышать двух метров.

6. При выдерживании кирпичных перемычек в опалубке необходимо соблюдать сроки, указанные в таблице 1.

Таблица 1. #M12293 0 871001100 4120950664 24577 221186772 1938608932 1523759360 2549209632 444332258 4294967277(СНиП 3.03.01-87, таблица 29)#S

| #G0Конструкция перемычек | Температура нару-жного воздуха, С, в период выдерживания перемычек | Марка раствора | Продолжитель-ность выдерживания перемычек на опалубке, сут., не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Рядовые и армокирпичные | До 5 “ 10 “ 15 “ 20 Св 20 | М25 и выше | 24 18 12 8 5 |
| Арочные и клинчатые | До 5 “10 Св 10 | То же | 10 8 5 |

7. Свесы каждого следующего ряда кирпичной кладки в карнизах не должны превышать 1/3 длины кирпича, а общее смещение кирпичного неармированного карниза по отношению к плоскости фасада стены не должно превышать половины ее толщины.

Кладка карнизов на анкерах выполняется только после достижения проектной прочности кладки стены, в которую заделываются анкеры.

Все сборные железобетонные закладные элементы (пояски, балконы и др.), защемляемые в кладку, необходимо обеспечивать временными креплениями. Срок снятия временных креплений указывается в рабочих чертежах или определяется расчетом.

8. При возведении стен из керамического кирпича и керамических камней в свешивающихся рядах карнизов, парапетов необходимо использовать специальный профильный лицевой кирпич или обтесанный полнотелый кирпич морозостойкостью не менее Мрз25.

Выступающие части кладки после их устройства защищаются от атмосферных осадков путем устройства сливов из раствора марки не ниже М100 и Мрз50, если в проекте не указан иной способ защиты.

9. Вентиляционные каналы в стенах следует выполнять из керамического полнотелого кирпича марки не ниже М75 или силикатного марки М100 до уровня чердачного перекрытия, а выше - из полнотелого керамического кирпича марки М100.

10. При контроле качества армокаменных конструкций необходимо соблюдать дополнительные требования:

- толщина швов в кладке должна превышать сумму диаметров пересекающейся арматуры сетки или отдельных продольных стержней не менее чем на 4 мм при толщине шва не более 16 мм;

- при поперечном армировании столбов и простенков сетки следует изготавливать и укладывать так, чтобы было не менее двух арматурных стержней (из которых сделана сетка), выступающих на 2-3 мм на внутреннюю поверхность простенка или на две стороны столба;

- при продольном армировании кладки стальные стержни арматуры по длине следует соединять между собой сваркой;

- при устройстве стыков арматуры без сварки стержни должны укладываться с перехлестом в 20 диаметров и связываться  проволокой, а концы стержней гладкой арматуры должны выполняться с крюками.

11. Возведение кирпичных стен облегченной конструкции необходимо выполнять в соответствии с рабочими чертежами и следующими требованиями:

- горизонтальные и вертикальные наружные швы с фасадной части кладки должны быть тщательно расшиты;

- со стороны помещений стены должны быть обязательно оштукатурены мокрой (монолитной) штукатуркой;

- плитный утеплитель необходимо укладывать с обеспечением плотного примыкания к кладке;

- металлические поперечные связи, устанавливаемые в кладку, должны иметь антикоррозионное покрытие;

- легкая бетонная смесь заполнения должна укладываться слоями с уплотнением каждого слоя;

- в облегченной кладке с вертикальными поперечными кирпичными диафрагмами пустоты должны заполняться сыпучим утеплителем или бетонной смесью на легком заполнителе на высоту не более 1,2 м;

- подоконные участки стен необходимо защищать от увлажнения путем выполнения верхних двух-трех рядов сплошной кладки и устройства водосливов из раствора;

- при выпадении атмосферных осадков и при перерыве в работе необходимо принимать меры по защите уложенного утеплителя от намокания.