ТИПОВАЯ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА (ТТК)


УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ РАЗРЕЗНЫМИ ПЛИТАМИ

I. Область применения

Технологическая карта разработана на укрепление откосов земляного полотна сборными разрезными железобетонными плитами размерами 3,0х2,5 м толщиной 0,15 (0,20) м.

Картой предусматривается укрепление откосов крутизной не более 1:2 постоянно и периодически подтопляемых насыпей, подверженных действию ветровых волн высотой до 1,5 м.

В состав работ входят:

- устройство траншеи в основании насыпи под рисберму экскаватором;

- доработка траншеи вручную;

- устройство песчаной подготовки по периметру траншеи с подачей материала в траншею экскаватором и окончательным разравниванием его вручную;

- устройство щебеночной подготовки по слою песка с подачей материала в траншею экскаватором и окончательным разравниванием его вручную;

- устройство сплошного бетонного упора;

- устройство каменной упорной призмы с подачей материала в траншею экскаватором и частичной укладкой и сортировкой камня вручную;

- устройство песчаной подготовки на откосе универсальной землеройно-планировочной машиной Э-4010;

- устройство двухслойной щебеночной подготовки на откосе универсальной землеройно-планировочной машиной Э-4010;

- укрепление откосов железобетонными плитами.

Для защиты выпусков арматуры и шарнирных хомутов от коррозии и действия агрессивных вод на них наносится каменноугольный лак марки "Морской".

II. Организация и технология производства работ

До начала производства работ по укреплению откосов необходимо:

- устроить водоотвод;

- произвести планировку и уплотнение откосов земляного полотна в соответствии с требованиями СНиП "Земляные сооружения, основания и фундаменты" и СНиП "Автомобильные дороги";

- выполнить геодезические разбивочные работы, обеспечивающие ровность укладки железобетонных плит и устройство рисбермы в соответствии с проектом.

Щебень и песок доставляют на объект строительства автомобилями-самосвалами и выгружают на обочину земляного полотна в объеме, необходимом для устройства конструктивного слоя (обратного фильтра) заданной толщины, с учетом коэффициента уплотнения (для щебня - 1,3, для песка - 1,1).

Железобетонные плиты изготавливают на базах ЖБК, грузят краном на автомобили, оборудованные для транспортировки плит размерами 3х2,5 м, и доставляют на объект строительства.

Для обеспечения непрерывного производства работ на объекте должен быть запас железобетонных плит на две-три сменные захватки.

Работы по укреплению откосов земляного полотна разрезными железобетонными плитами ведет комплексная механизированная бригада поточным методом на пяти захватках (рисунок).

Рис. 1. Схема организации и производства работ

Операции, выполняемые на захватках:

1-я захватка - устройство траншеи в основании насыпи под рисберму экскаватором /; зачистка траншеи вручную;

2-я захватка - устройство песчаной подготовки; уплотнение песчаной подготовки; устройство щебеночной подготовки; уплотнение щебеночной подготовки;

3-я захватка - установка и снятие опалубки; устройство сплошного бетонного упора; устройство каменной упорной призмы;

4-я захватка - разравнивание песка землеройно-планировочной машиной II; уплотнение песка пневмотрамбовкой; разравнивание мелкого щебня землеройно-планировочной машиной //; уплотнение щебня пневмотрамбовкой; разравнивание крупного щебня землеройно-планировочной машиной //; уплотнение крупного щебня пневмотрамбовкой;

5-я захватка - укрепление откосов железобетонными плитами с помощью автокрана III.

Стрелкой указано направление потока.

Численность комплексной бригады 15 чел.:

Машинист экскаватора 6 разр. - 1;

Помощник машиниста 5 разр. - 1;

Машинист автокрана 5 разр. - 1;

Машинист экскаватора 5 разр. - 1;

Мостовщик 4 разр. - 2;

Мостовщик 3 разр. - 2;

Дорожный рабочий 4 разр. - 1;

Дорожный рабочий 2 разр. - 2;

Дорожный рабочий 1 разр. - 1;

Бетонщик 3 разр. - 1;

Бетонщик 2 разр. - 1;

Землекоп 3 разр. - 1.

На первой захватке выполняются следующие технологические операции:

- рытье траншеи под рисберму экскаватором ЭО-2621;

- доработка траншеи вручную.

Рытье траншеи предусматривается экскаватором ЭО-2621, оборудованным обратной лопатой (вместимость ковша 0,25 м), навымет с последующей планировкой вынутого грунта бульдозером. В состав звена бульдозер не входит и привлекается к работе периодически.

Траншею прокладывают вдоль подошвы земляного полотна согласно разбивочным точкам до проектной отметки.

Вслед за работой экскаватора зачищают дно траншеи вручную и доводят ее геометрические размеры до проектных.

На второй захватке выполняются следующие технологические операции:

- устройство песчаной подготовки (толщина слоя 10 см) под рисберму с подачей материала в траншею экскаватором ЭО-2621 и окончательным разравниванием его по периметру траншеи вручную;

- устройство щебеночной подготовки (толщина слоя 15 см) под рисберму с подачей материала экскаватором ЭО-2621 и разравниванием его по откосам и дну траншеи вручную.

Песчаная подготовка устраивается по зачищенному и спланированному дну и стенкам траншеи. Песок, доставляемый автомобилями-самосвалами, выгружают в траншею, разравнивают вручную и уплотняют пневмотрамбовкой ТР-4.

Уплотнение песчаной подготовки на откосах траншеи выполняют снизу вверх, дно траншеи - от краев к середине. При каждом последующем ударе трамбовки должна захватываться часть уже уплотненной площади.

Щебеночная подготовка устраивается по слою песчаной.

На третьей захватке выполняются работы по устройству бетонного упора и каменной призмы.

Опалубку под бетонный упор устраивают из готовых щитов.

Бетонную смесь (гидротехнический бетон класса В15) доставляют на объект строительстваавтомобилями-самосвалами ЗИЛ-ММЗ-555 и выгружают у края траншеи на деревянный настил.

Подготовленную опалубку заполняют бетонной смесью и уплотняют глубинным вибратором И-116.

Камень для устройства каменной призмы доставляют автомобилями-самосвалами и выгружают у края траншеи. Экскаватором ЭО-2621 его подают для укладки в траншею. Марка камня по прочности должна быть не ниже 300. Средний размер камня - 20-25 см.

В верхней части рисбермы укладывают крупные камни. Пустоты между камнями нижних рядов заполняют мелким камнем и засыпают каменной мелочью.

Сменная производительность звена при устройстве рисбермы 50-55 м.

Калькуляция трудовых затрат на устройство 100 м рисбермы приведена в табл. 1, 2, 3, 4.

На четвертой захватке выполняются следующие технологические операции:

- перекидка песка с обочины на откос землеройно-планировочной машиной Э-4010;

- разравнивание крупнозернистого песка слоем толщиной 10 см землеройно-планировочной машиной Э-4010;

- уплотнение песчаного слоя пневмотрамбовкой ТР-4;

- перекидка мелкого гравия или щебня с обочины на откос землеройно-планировочной машиной Э-4010;

- разравнивание мелкого гравия или щебня слоем толщиной 10 см землеройно-планировочной машиной Э-4010;

- уплотнение мелкого гравия или щебня пневмотрамбовкой ТР-4;

- перекидка крупного гравия или щебня с обочины на откос землеройно-планировочной машиной Э-4010;

- разравнивание крупного гравия или щебня землеройно-планировочной машиной Э-4010;

- уплотнение крупного гравия или щебня пневмотрамбовкой ТР-4.

Песок для устройства подготовки завозят автомобилями-самосвалами и выгружают на обочину земляного полотна. Ковшом землеройно-планировочной машины (вместимость 0,4 м) он подается на откос насыпи. Окончательное распределение и планировку песка выполняют скребком землеройно-планировочной машины.

Планировка песка землеройно-планировочной машиной осуществляется с верхней стоянки. Если вылет стрелы недостаточен для планировки песка по всей ширине откоса, то песок надвигается скребком землеройно-планировочной машины на середину откоса и затем планируется с нижней стоянки. После планировки откоса с одной стоянки землеройно-планировочной машины ее перемещают по фронту работ на 2,3 м и процесс продолжают, перекрывая ранее спланированную полосу на 10-20 см.

Уплотняют слой крупнозернистого песка пневмотрамбовкой ТР-4.

Конструктивные слои обратного фильтра из гравия или щебня (нижний слой толщиной 10 см - из мелкого гравия или щебня, верхний слой толщиной 15 см - из крупного гравия или щебня) устраивают по аналогичной технологии вслед за подстилающим слоем из песка.

На пятой захватке выполняются следующие технологические операции:

- укрепление откоса железобетонными плитами;

- соединение плит шарнирными хомутами с загибанием крюков;

- нанесение каменноугольного лака марки "Морской" на шарнирные хомуты и выпуски арматуры плит.

Железобетонные плиты разгружают автокраном КС-6362 и укладывают в штабель на обочине.

При монтаже плиты размещают на откосе короткой стороной параллельно урезу воды. Укладывают плиты снизу вверх.

Перед укладкой плиты рейкой проверяют ровность поверхности основания. В случае необходимости выравнивают верхний подстилающий слой, подсыпая материал под плиту или выгребая лишний из-под нее.

При укладке плит на откосе необходимо добиваться плотного примыкания их смежных граней. Максимально допустимый зазор между плитами в плане - 1 см.

Соединение плит шарнирное: металлические хомуты (по одному на каждой стороне плиты) надевают на крюки плиты, которые затем загибают.

Выпуски арматуры и шарнирные хомуты после укладки плит на откос покрывают каменноугольным лаком марки "Морской".

Калькуляция трудовых затрат на устройство 100 м подстилающего слоя и монтаж железобетонных плит приведена в табл.  1, 2, 3, 4.

При операционном контроле качества работ по укреплению откосов земляного полотна следует проверять:

- положение траншеи в плане;

- размеры траншеи по глубине и ширине;

- качество устройства слоев подготовки в траншее;

- правильность установки опалубки для бетонного упора;

- качество устройства бетонного упора и каменной призмы;

- толщину слоев песчаной и щебеночной подготовок под бетонные плиты;

- степень уплотнения подстилающих слоев из песка и щебня (гравия), правильность укладки бетонных плит и соблюдение нормативных допусков при их монтаже;

- надежность крепления плит в шарнирных соединениях,

Качество выполнения работ контролируют согласно табл.5.

III. Технико-экономические показатели

На устройство 100 м пог. длины рисбермы:

Затраты труда - 20,4 чел. - дня;

Потребность в машинах - 1,86маш. - смены;

Выработка на одного рабочего - 8,33 м.

На 100 м укрепленного откоса:

Затраты труда - 6,3 чел. - дня;

Потребность в машинах - 0,86 маш. - смены;

Выработка на одного рабочего - 11,11 м.

IV. Материально-технические ресурсы

Потребность в материалах определена расчетом согласно "Альбому конструкций креплений откосов земляного полотна железных и автомобильных дорог общей сети" и составляет:

- для устройства рисбермы глубиной 1 м -

Камень - 95 м;

Мелкий гравий или щебень - 27 м;

Песок крупный - 23 м;

Бетон класса В15 - 55 м.

- для укрепления 100 м откоса плитами толщиной 15 (20) см -

Бетон - 14,7(19,7) м;

Арматура - 952(1068) кг;

Лак каменноугольный "Морской" - 0,5 кг;

Крупный гравий или щебень - 15 м;

Мелкий гравий или щебень - 10 м;

Крупнозернистый песок - 10 м.

Потребность механизированной бригады в машинах, оборудовании и приспособлениях определена из расчета оптимальной их загрузки:

Машина универсальная землеройно-планировочная Э-4010 - 1;

Кран автомобильный КС-6362 - 1;

Экскаватор ЭО-2621 - 1;

Вибратор глубинный с гибким валом И-116 - 1;

Трамбовка пневматическая ТР-4 - 1.

V. Техника безопасности

При производстве работ по укреплению откосов разрезными железобетонными плитами необходимо соблюдать требования по охране труда, приведенные в соответствующих разделах "Правил техники безопасности пристроительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог", СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002, (гл.5. Земляные работы).

Машинисты, рабочие и другие работники при выполнении дорожно-строительных работ должны быть обеспечены средствами защиты и специальной одеждой в соответствии с действующими правилами по охране труда и технике безопасности.

Разработка дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности труда не требуется.

Таблица 1

|  |  |  |  |  | На един. измерения | На объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование | Работа | Состав звена | Единица измерения | Объем | Норма времени, чел. - ч (маш. - ч) | Расценка, р.- к. | Трудоемкость, чел. - ч (маш. - ч) | Прямая заработная плата, р.- к. |
| Устройство рисбермы |
| § Е2-1-11, табл.3, п.2з | Устройство траншеи под рисберму экскаватором ЭО-2621 в грунтах II группы | Машинист 5 разр.- 1 | 100 м | 1,90 | 4,2 (4,2) | 3-82 | 7,98 (7,98) | 7-26 |
| § Е2-1-50, табл.2, п.1е | Доработка траншеи вручную | Землекоп 2 разр.- 1 | 1 м | 10 | 1,9 (-) | 1-22 | 19,0 (-) | 12-20 |
|  | Устройство песчаной подготовки под рисберму: |  |  |  |  |  |  |  |
| $ Е1-3, табл.2, п.1 | подача материала в траншею экскаватором ЭО-2621 | Машинист 5 разр - 1 | 100 м | 0,384 | 3,6 (3,6) | 2-84 | 1.38 (1,38) | 1-09 |
| § Е17-30, п.36 | разравнивание материала вручную | Дорожные рабочие 2 разр. - 1 1 разр. - 1 | 100 м | 3,84 | 7,1 (-) | 4-37 | 27,2 (-) | 16-78 |
| § Е2-1-59, табл.3, п.За | уплотнение песчаной подготовки трамбовкой ТР-4 | Землекоп 3 разр. - 1 | 100 м | 3,84 | 3,0 (-) | 1-92 | 11.52 (-) | 7-37 |
|  | Устройство щебеночной подготовки под рисберму |  |  |  |  |  |  |  |
| § Е1-3, табл.2, п.1 | подача материала экскаватором ЭО-2621 | Машинист 5 разр - 1 | 100 м | 0,575 | 3.6 (3,6) | 2-84 | 2,07 (2,07) | 1-64 |
| § Е17-30, п.16 | разравнивание грунта вручную | Дорожные рабочие 2 разр. - 1 1 - 1 | 100 м | 3,84 | 10,0 (-) | 6-15 | 38,40 (-) | 23-62 |
| § Е2-1-59, табл.3, п.46 | уплотнение щебеночной подготовки трамбовкой ТР-4 | Землекоп 3 разр.- 1 | 100 м | 3,84 | 5,9 (-) | 3-78 | 22,66 (-) | 14-61 |

Таблица 2

|  |  |  |  |  | На един. измерения | На объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование | Работа | Состав звена | Единица измерения | Объем | Норма времени, чел. - ч (маш. - ч) | Расценка, р.- к. | Трудоемкость, чел. - ч (маш. - ч) | Прямая заработная плата, р.- к. |
| § Е20-2-67, п. 2 | Устройство сплошного бетонного упора длиной 2,5 м с установкой и снятием опалубки | Бетонщики 3 разр - 1 2 разр. - 1 | 1 изделие | 40 | 0,57 (-) | 0-38, | 2 22,8 (-) | 15-28 |
|  | Устройство каменной упор ной призмы |  |  |  |  |  |  |  |
| § Е1-3, табл. 2, п. 1 | подача материала в траншею экскаватором ЭО-2621 | Машинист 5 разр - 1 | 100 м | 0,95 | 3,6 (3,6) | 2-84 | 3,42 (3,42) | 2-70 |
| По расчету | наброска камня в рисберму | Мостовщик 4 разр - 1 | 100 м | 0,9 | 7,76 (-) | 6-15 | 6,98 (-) | 5-54 |
|  | Итого на 100 м рисбермы |  |  |  |  |  | 163,41 (14,85) | 107-99 |
| Монтаж 100 м железобетонных плит |
| § Е2-1-12, табл. 3, п. 2а (применительно) | Перекидка песка с обочины на откос землеройно-планировочной машиной Э-4010 | Машинист 6 разр - 1 Помощник машиниста 5 разр - 1 | 100 м | 0,1 | 8,0 (4,0) | 7-85 | 0,80 (0,40) | 0-79 |
| § Е2-1-42, п. 2 | Разравнивание крупнозернистого песка (толщина слоя 10 см) землеройно-планировочной машиной Э 4010 | Машинист 6 разр - 1 Помощник машиниста 5 разр - 1 | 100 м | 1,0 | 1,44 (0,72) | 1-42 | 1,44 (0,72) | 1-42 |
| § Е2-1-59, табл. 3, п.За, к=1,2 (применительно) | Уплотнение песчаного слоя трамбовкой ТР-4 | Землекоп 3 разр - 1 | 100 м | 1,0 | 3,6 (-) | 2-30 | 3,6 (-) | 2-30 |

Таблица 3

|  |  |  |  |  | На един. измерения | На объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование | Работа | Состав звена | Единица измерения | Объем | Норма времени, чел. - ч (маш. - ч) | Расценка, р.- к. | Трудоемкость, чел. - ч (маш. - ч) | Прямая заработная плата, р.- к. |
| Н вр.=3,0х1,2=3,6 |
| Расц = (1-92)х1,2=2-30 |
| § Е2-1-12, табл. 3, п.2а (применительно) | Перекидка мелкого гравия или щебня с обочины на откос землеройно-планировочной машиной Э-4010 | Машинист 6 разр - 1 Помощник машиниста 5 разр - 1 | 100 м | 0,1 | 8,0 (4,0) | 7-88 | 0,8 (0,40) | О- 79 |
| § Е2-1-42, п.2 (применительно) | Разравнивание мелкого гравия или щебня (толщина слоя 10 см) землеройно-планировочной машиной Э-4010 | Машинист 6 разр - 1 Помощник машиниста 5 разр.- 1 | 100 м | 1 | 1,44 (0,72) | 1-42 | 1.4 (0,7) | 1-42 |
| § Е2-1-59, табл.3, п.46 к=1,2 (применительно) | Уплотнение слоя мелкого гравия или щебня трамбовкой ТР 4 | Землекоп 3 разр - 1 | 100 м | 1 | 7,08 (-) | 4-54 | 7,08 (-) | 4-54 |
| Н вр.= 5,9х1,2 = 7,08 |
| Расц =(3-78)х1,2 =4-54 |
| § Е2-1-2, табл.3, п.2а (применительно) | Перекидка крупного гравия или щебня с обочины на откос землеройно-планировочной машиной Э-4010 | Машинист 6 разр.- 1 Помощник машиниста 5 разр. - 1 | 100 м | 0,15 | 8,0 (4,0) | 7-88 | 1,20 (0,6) | 1-18 |

Таблица 4

|  |  |  |  |  | На един. измерения | На объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование | Работа | Состав звена | Единица измерения | Объем | Норма времени, чел. - ч (маш. - ч) | Расценка, р.- к. | Трудоемкость, чел. - ч (маш. - ч) | Прямая заработная плата, р.- к. |
| § Е2-1-42, п. 2 (применительно) | Разравнивание крупного гравия или щебня (толщина слоя 5 см) землеройно-планировочной машиной Э-4010 | Машинист 6 разр - 1 Помощник машиниста 5 разр.- 1 | 100 м | 1 | 1,44 (0,72) | 1-42 | 1,44 (0,72) | 1-42 |
| § Е2-1-59, табл. 3, п. 46, примеч., к=1,2 | Уплотнение слоя крупного гравия или щебня трамбовкой ТР-4 | Бетонщик 3 разр. - 1 | 100 м | 1,0 | 7,08 (-) | 4-54 | 7,08 (-) | 4-54 |
| Н вр.=5,9х11,2=7,08 |
| Расц. = (3-78)х1,2 = 4-54 |
| По расчету | Укрепление откосов железобетонными плитами 3,0х2,5х0,2 м | Машинист 5 разр - 1 | 100 м | 1 | 3,3 (3,3) | 2-32 | 3,3 (3,3) | 2-32 |
| По расчету | Укрепление откосов железобетонными плитами 3,0х2,5х0,2 м | Мостовщик 4 разр. - 2 3 разр. -2 | 100 м | 1 | 13,2 (-) | 7-79 | 13,2 (-) | 7-79 |
| По расчету | Соединение плит шарнирными хомутами с загибанием крюков | Дорожный рабочий 4 разр - 1 | 1 плита | 26 | 0,40 (-) | 0-31,9 | 10,4 (-) | 8-29 |
|  | Итого на 100 м укрепленного откоса |  |  |  |  | 51,78 (6,84) | 36-80 |

Таблица 5

| Операция | Предмет контроля | Время контроля |
| --- | --- | --- |
| Устройство рисбермы | Соблюдение основных параметров, проектных отметок, качество укладки бетона, заполнение рисбермы камнем | В процессе устройства рисбермы |
| Укрепление откосов земляного полотна разрезными железобетонными плитами | Качество основания, подстилающего слоя; расположение плит в плане; ровность укладки плит, крепление плит; отклонения по толщине уложенных слоев фильтра (не более ±2 см - для песка и ±3 см - для щебня) | До и в процессе укрепления откосов |

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Олейник А.В. - старший научный сотрудник
научно-исследовательской лаборатории
автоматизации строительных процессов
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2003