КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 ИНСТРУКЦИЯ НА УСТРОЙСТВО РУЛОННОЙ КРОВЛИ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМОГО РУБЕРОИДА

 
1. Огрунтовка основания 

 Исполнители 
Кровельщик 4-го разряда (К1);
 
Кровельщик 3-го разряда (К2).

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Автогудронатор;
 
Комплект бензостойких шлангов (100м) диаметром 16-25 мм с удочкой.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- закончить все строительно-монтажные работы, при осуществлении которых может быть нарушен кровельный ковер;
 
- обеспечить необходимыми материалами, инструментом и инвентарем рабочее место;
 
- очистить основание от мусора и пыли.
 
Основание должно быть огрунтовано разжиженным составом битума и керосина в соотношении 1:1.

                 
Рис.1. Схема организации рабочего места 
1 - автогудронатор;
 
2 - шланги;
 
3 - удочка с форсункой;
 
4 - основание, подготовленное под огрунтовку;
 
5 - огрунтованное основание;
 
К1, К2 - рабочие места кровельщиков.
 
Подноска шлангов. 

К1 и К2 подтаскивают шланг к месту работ.
 
Работу начинают у деформационных швов, водоразделов или карнизов.

            
Рис.2 
            
Нанесение огрунтовочного состава на основание (рис.2). 

Подачу битума на кровлю осуществляют насосом по шлангам от автогудронатора.
 
Расход битума - не менее 1,5 кг на 1 м основания.
 
К2 сигнализирует о подаче битума от автогудронатора. К1 открывает кран на удочке и, двигаясь по сухому основанию, движениями удочки в разных направлениях огрунтовывает основание горячим битумом. Для получения равномерного слоя удочку держит на расстоянии 30-40 см от основания.

 2. Наклейка рулонного ковра

 Исполнители 
Кровельщик 4-го разряда (К1);
 
Кровельщик 3-го разряда (К2);
 
Кровельщик 2-го разряда (КЗ).

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Установка для наклейки рулонных материалов огневым способом:
 
удочка-форсунка для разогрева;
 
питательный бачок;
 
противопожарная тележка;
 
запальник;
 
емкость для хранения топлива;
 
компрессор;
 
раскатчик рулонных материалов;
 
рукав В-3С9 для горючего (10 м);
 
рукав Г-10Ф9 для воздуха (10 м);
 
метр складной металлический;
 
Контейнер для рулонных материалов;
 
Подъемник;
 
Тележка на пневматическом ходу для перевозки рулонных материалов;
 
Каток для прикатки рулонных материалов;
 
Гребок с резиновой вставкой;
 
Нож для резки рулонных материалов;
 
Шпатель-скребок.

                 
Рис.3. Схема организации рабочего места 
1 - рулоны рубероида, раскатанные насухо;
 
2 - удочка-форсунка;
 
3 - раскатчик;
 
4 - каток для прикатки рубероида;
 
5 - запальник;
 
6 - тележка для перевозки рулонных материалов;
 
7 - емкость для хранения керосина;
 
8 - питательный бачок;
 
9 - компрессор;
 
10 - противопожарная тележка;
 
11 - подъемник;
 
12 - контейнер для рулонных материалов;
 
13 - шланги;
 
К1, К2, К3 - рабочие места кровельщиков. 

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- просушить и огрунтовать основание битумом;
 
- укомплектовать рабочее место необходимым оборудованием, инструментом и приспособлениями, а также противопожарным оборудованием.

            
Рис.4 
Раскатка, примерка и скатывание рулона рубероида (рис.4). 

К1, К2, К3 раскатывают параллельно 4-5 рулонов рубероида на 2 м в направлении приклейки. Установив ширину нахлестки, рулоны скатывают.
 
При уклоне кровли до 5% нахлестка полотнищ должна быть во всех слоях не менее 100 мм по длине и ширине полотнища; при уклоне более 5% в нижних слоях - не менее 70 мм, а в верхнем слое - не менее 100 мм. Во всех слоях нахлестка полотнищ должна совпадать с направлением уклона крыши.

            
Рис.5 
            
Приклеивание рубероида (рис.5). 

К1 устанавливает форсунку для расплавления слоя мастики так, чтобы тепловой поток равномерно распределялся по всей ширине рулона. Как только впереди рулона появляется валик из мастики, образующийся от расплавления мастики на рулоне и битумной пленки на основании, К2 начинает раскатывать рулон.
 
Приклеивают рулонный ковер из наплавляемого рубероида, нагревая его открытым пламенем с помощью форсунки.
 
При уклонах кровли до 5% рубероид приклеивают, располагая полотнища перпендикулярно, а при уклонах более 5% - параллельно основному стоку воды.

                 
Рис.6 
Прикатка рубероида (рис.6). 

К3, следуя за К1 и К2, прикатывает наклеенный рубероид катком.