#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

УСТРОЙСТВА ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА И АСФАЛЬТОБЕТОНА

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве на асфальтобетонную (бетонную) смесь; - качество уплотнения и ровность основания; - качество асфальтобетонной смеси. | Визуальный Визуальный, измерительный Лабораторный | Паспорт (сертификат), общий журнал работ, акт освидетельствования скрытых работ |
| Устройство покрытия отмостки | Контролировать: - температуру смеси при укладке; - толщину, ровность, уклон, достаточность уплотнения укладываемого слоя. | Измерительный То же | Общий журнал работ |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - ширину отмостки; - уклон отмостки, водоотводящих лотков; - качество поверхности отмостки; - примыкание отмостки к цоколю. | Измерительный То же Технический осмотр То же | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, шаблон, уровень, 2-метровая рейка. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

#M12293 0 871001187 0 0 0 0 0 0 0 0СНиП 3.04.01-87#S #M12293 1 871001187 4120950664 24568 2720362041 196576391 406179787 2717138943 2520 1343157494табл.20#S, #M12293 2 5200028 0 0 0 0 0 0 0 0СНиП III-10-75#S п.#M12293 3 5200028 79 78 3301479595 2345866379 2238452663 3657605115 1144773688 43.2#S

| #G0Допускаемые отклонения: - уклона покрытия от заданного - 0,2% от ширины отмостки; - поверхности асфальтового или бетонного покрытия от плоскости при проверке двухметровой рейкой - 5 мм; - поверхности щебеночной подготовки от плоскости при проверке двухметровой рейкой - 15 мм; - толщины покрытия отмостки от проектной - 5% -+10%. Отмостки по периметру здания должны плотно примыкать к цоколю. Уклон отмостки от здания должен быть не менее 1% и не более 10%. Ширина отмостки должна быть: - при глинистых грунтах - не менее 100 см; - при песчаных грунтах - не менее 70 см. Не допускается: - наличие трещин, раковин и впадин. |  |
| --- | --- |

На подготовку основания (ровность, качество уплотнения) под отмостку следует оформлять акт освидетельствования скрытых работ.

Требования к качеству применяемых материалов

#M12291 1200001510ГОСТ 9128-97#S. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

#M12291 1200001709ГОСТ 7473-94#S. Смеси бетонные. Технические условия.

Бетонные смеси должны характеризоваться следующими показателями:

- классом по прочности;

- удобоукладываемостью;

- видом и количеством исходных материалов (вяжущие, заполнители, добавки);

- крупностью заполнителей.

По согласованию с проектной организацией, осуществляющей авторский надзор, пробы бетонной смеси на месте укладки их в монолитную конструкцию допускается не отбирать, а оценивать прочность бетона по данным контроля предприятия-изготовителя бетонной смеси.

Удобоукладываемость бетонной смеси определяют для каждой партии не позднее чем через 20 минут после доставки смеси к месту укладки.

Бетонные смеси на месте укладки принимают по объему.

Готовые бетонные смеси должны доставляться потребителю автобетоносмесителями, автобетоновозами. По согласованию изготовителя с потребителем допускается доставка бетонных смесей автосамосвалами и на автомашинах в бункерах (бадьях).

Асфальтобетонные смеси характеризуются следующими показателями:

- характер смеси в зависимости от ее температуры;

- плотность асфальтобетона;

- наибольший размер заполнителя смеси.

Температура горячих смесей при выпуске из смесителя должна быть не ниже 140 "С.

Контроль качества асфальтобетонных смесей производят на асфальтобетонных заводах при их изготовлении, а также при укладке в дело. Для контроля качества смеси отбирают и испытывают по одной пробе от каждой партии.

Каждая партия смеси при доставке потребителю должна сопровождаться документом о качестве.

Указания по производству работ

#M12291 5200028СНиП III-10-75#S п.#M12293 0 5200028 79 24574 2925062016 3464 1730028647 350062449 2939345697 28057236283.26#S

Основание под отмостку из асфальтобетона должно быть уплотнено щебнем или гравием крупностью 40-60 мм с вдавливанием его в грунт катком или трамбовкой.

Отмостку из монолитного бетона следует устраивать по песчаному основанию, уплотненному до коэффициента плотности не ниже 0,98.

Асфальтобетонные отмостки следует устраивать из горячей смеси заводского приготовления с температурой не менее 120 °С при ее укладке.

Бетон, используемый для отмостки, по морозостойкости должен соответствовать дорожному бетону и марка должна быть не менее Р200.

Асфальтобетонные смеси допускается укладывать только в сухую погоду.

Основания под покрытия должны быть очищены от грязи.

Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих смесей должна быть не ниже +5 °С весной и летом, а осенью не ниже +10 °С.

Для отвода влаги от водосточных труб должны быть сделаны специальные бетонные или асфальтобетонные лотки с уклоном не менее 15%.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга