Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор, к.т.н. |  |
|  |  | С.Ю.Едличка |  |
|  | "____" ______________ | 2005 г. |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ПРОСТОЙ, УЛУЧШЕННОЙ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ

106-05 ТК

| Главный инженер |  |
| --- | --- |
|  | А.В.Колобов |
| Начальник отдела |  |
|  | Б.И.Бычковский |

Технологическая карта содержит решения по организации и технологии устройства простых, улучшенных и высококачественных штукатурных покрытий внутренних кирпичных стен и перегородок жилых, гражданских и общественных зданий при их строительстве, реконструкции и ремонте.

В технологической карте приведены: область применения, технология и организация работ, требования к качеству и приемке работ, калькуляция трудовых затрат, график производства работ, потребность в средствах механизации и инструмента, решения по безопасности и охране труда.

Технологическая карта предназначена для производственного персонала, инженерно-технических работников строительных и проектных организаций.

Технологическая карта разработана сотрудниками ОАО ПКТИпромстрой:

Аганина О.В., Савина О.А. - разработка технологической карты, компьютерная обработка и графика;

Бычковский Б.И. - разработка технологической карты, техническое руководство, корректура и нормоконтроль;

Черных В.В. - технологическое сопровождение разработки;

Колобов А.В. - общее техническое руководство разработкой технологических карт;

Едличка С.Ю., к.т.н., - общее руководство разработкой технологической документации;

Авторы будут благодарны за предложения и возможные замечания по составу и содержанию настоящей карты.

Контактный телефон: (095) 214-14-72

Факс: (095) 214-95-53

E-mail: pkti@co.ru

http://www.pkti.co.ru

ОАО ПКТИпромстрой

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Технологическая карта разработана на устройство простых, улучшенных и высококачественных штукатурных покрытий внутренних кирпичных поверхностей стен и перегородок высотой до 3,5 метров (далее - штукатурные работы) с применением известково-цементных растворов механизированным способом.

1.2 Штукатурка - отделочный слой на поверхностях различных конструкций зданий и сооружений (стен, перегородок, перекрытий, колонн), который выравнивает эти поверхности, придает им определенную форму, защищает конструкции от влаги, выветривания, огня, повышает сопротивление теплопередаче, уменьшает воздухопроницаемость и звукопроводность ограждающих конструкций.

1.3 По назначению и свойствам монолитные штукатурки подразделяют на обычные - предназначенные для эксплуатации в нормальных температурно-влажностных условиях, специальные - выполняющие защитные функции по отношению к основанию, и декоративные - для отделки фасадов и некоторых помещений общественных зданий (вестибюлей, холлов, лестничных клеток).

1.4 Обычные штукатурки в зависимости от тщательности выполнения подразделяют на три категории: простые, улучшенные и высококачественные, которые представлены на рисунке 1.

а - простая; б - улучшенная; в - высококачественная;
1 - основание; 2 - обрызг; 3 - грунт; 4 - накрывка

Рисунок 1 - Виды штукатурки

Простую штукатурку выполняют из двух слоев раствора: обрызга и грунта общей толщиной до 12 мм.

Улучшенную штукатурку выполняют из трех слоев раствора: обрызга, грунта и накрывочного слоя общей толщиной до 15 мм.

Высококачественная штукатурка состоит из обрызга, двух слоев грунта и накрывочного слоя общей толщиной 20 мм.

1.5 Состав и содержание карты включает требования, предъявляемые к штукатурным составам и готовности внутренних поверхностей к работам по оштукатуриванию поверхностей, решения по технологии и организации выполнения штукатурных работ с обеспечением их качества, средства механизации и инструмент, необходимые штукатурам для производства работ, мероприятия по безопасности работ и охране труда.

1.6 Технологическая карта предназначена для производственного персонала, выполняющих вышеуказанные работы, специалистов строительных организаций или специальных служб, привлекаемых со стороны, органов Госархстройнадзора, технического надзора заказчика и других городских структур, осуществляющих функции контроля (надзора) за качеством выполнения простого, улучшенного и высококачественного оштукатуривания внутренних кирпичных поверхностей высотой до 3,5 метров.

1.7 При привязке карты к конкретным объектам и условиям производства работ подлежат уточнению объемы работ, потребность в материально-технических ресурсах, калькуляция затрат труда и календарный план производства работ.

1.8 Форма использования технологической карты предусматривает обращение ее в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и организации строительного производства автоматизированного рабочего места технолога строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Оштукатуриванию подвергаются поверхности кирпичных, бетонных, гипсобетонных и других стен и перегородок с целью придания поверхности конструкции, независимо от категории и класса зданий и сооружений, защитных и декоративных свойств, повышения сопротивления теплопередаче, уменьшения воздухопроницаемости и звукопроводности ограждающих конструкций. Готовность объекта для передачи под отделку определяет комиссия, в которую входят представители производственно-технического отдела, инженер по качеству, старшие прорабы и бригадиры-исполнители работ генподрядной и специализированных строительных организаций, с оформлением акта передачи-приемки объекта.

2.2 Настоящей технологической картой предусматривается устройство механизированным способом простых, улучшенных и высококачественных штукатурных покрытий внутренних кирпичных стен и перегородок.

2.3 До начала штукатурных работ необходимо:

- закончить монтажные и общестроительные работы, в т.ч. устройство кровли;

- выполнить входы в здание и устроить козырьки над входами;

- закончить прокладку всех коммуникаций и заделать коммуникационные каналы;

- заделать стыки и зазоры сопряжений стен, перегородок, перекрытий, а также мест сопряжений оконных, балконных и дверных блоков с элементами наружных и внутренних ограждающих конструкций;

- установить подоконники;

- опробовать внутренние системы водопровода, отопления и канализации;

- утеплить помещение и обеспечить в нем температуру не ниже +10 °С и влажность воздуха не более 60%, а также просушку сырых мест;

- проверить прочность и устойчивость подмостей;

- тщательно очистить поверхности стен и перегородок от пыли, грязи, жировых и битумных пятен, а помещение - от остатков строительных материалов и мусора;

- осветить рабочие места;

- обеспечить установки для связи штукатуров с машинистом световой или звуковой сигнализацией;

- доставить на рабочее место инструменты, инвентарь, приспособления и материалы;

- проверить механизмы на холостом ходу, тщательно осмотреть шланги, устранить изломы и перегибы;

- промыть шланги известковым молоком;

- исправить все обнаруженные дефекты и отклонения от допусков, установленных СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" при сооружении внутренних стен.

2.4 Последовательность выполнения технологических операций при производстве штукатурных работ в зависимости от видов штукатурки принимается по таблице 1.

Таблица 1 - Последовательность технологических операций в зависимости от вида штукатурки

| Технологические операции | Оштукатуривание |
| --- | --- |
|  | простое | улучшенное | высококачественное |
| Подготовка поверхностей под оштукатуривание | + | + | + |
| Провешивание поверхностей | + | + | + |
| Установка маяков | - | - | + |
| Нанесение обрызга | + | + | + |
| Нанесение грунта | + | + | + |
| Разравнивание нанесенного грунта | + | + | + |
| Нанесение грунта (второй слой) | - | - | + |
| Разравнивание нанесенного грунта (второго слоя) | - | - | + |
| Разделка углов | + | + | + |
| Разделка потолочных рустов | + | + | + |
| Нанесение накрывочного слоя | - | + | + |
| Затирка | + | + | + |
| Отделка откосов и заглушин | + | + | + |

2.5 Подготовка поверхности под оштукатуривание заключается в очистке поверхности от потерявших сцепление и вяжущие свойства штукатурок, продуктов разрушения кирпича, старых отслоившихся окрасочных слоев, пыли и грязи. Методы и средства очистки зависят от химического состава очищаемого материала, характера загрязнений и наслоений. Требования к качеству очистки определяются видом проектируемой отделки.

Обеспыливание поверхностей производить перед нанесением каждого слоя огрунтовочных или штукатурных составов. При необходимости должны быть произведены насечки поверхности.

От качества подготовки поверхности под оштукатуривание зависит сцепление (адгезия) штукатурного покрытия с основанием. Для внутренней отделки потолков, стен и перегородок этот показатель согласно таблице 8 СНиП 3.04.01-87должен быть не менее 0,1 МПа.

На подлежащих оштукатуриванию поверхностях не допускаются жировые, битумные и масляные пятна (следы смазки), высолы, выступающая арматура, ржавчина. Поверхности стен очищают от наплывов раствора, срубая их скребками и штукатурными молотками, после чего ветошью очищают поверхность от пыли.

При оштукатуривании кирпичных стен и перегородок, выложенных с заполненными раствором швами, предварительно процарапывают швы на глубину 10-15 мм или равномерно насекают поверхность, а затем удаляют пыль.

Метод очистки назначают с учетом характера загрязнений, сравнительной химической стойкости очищаемых поверхностей, свойств и возможностей применяемых моющих средств и смывок (например, некоторые компоненты моющих веществ и смывок могут вызвать коррозию старых материалов).

2.6 Поверхности, подлежащие оштукатуриванию, проверяются провешиванием в вертикальной и горизонтальной плоскостях с установкой инвентарных съемных марок согласно рисункам 2 и 3. Стены удобнее всего провешивать отвесом, схема провешивания которым представлена на рисунке 2. В углу стены на расстоянии 300-400 мм от потолка вбивают гвоздь 1 на толщину штукатурки. Со шляпки этого гвоздя до пола опускают отвес и вбивают внизу гвоздь 2 так, чтобы его шляпка почти касалась шнура, после чего вбивают промежуточный гвоздь 3. Аналогичным образом провешивают противоположный угол стены, вбивая поочередно гвозди 4, 5 и 6. Затем проверяют ровность плоскости стены. Для этого шнур натягивают с 1-го на 6-й гвоздь и со 2-го на 4-й гвоздь. Шнур не должен касаться стены, в противном случае выпуклость стены срубают. Если срубить выпуклость нельзя, вытаскивают гвозди 1, 2, 3 или 4, 5, 6 одного из вертикальных рядов и устанавливают их так, чтобы в выпуклых местах оставалась нормальная толщина штукатурки. Затем по шнуру между гвоздями 1 и 4 забивают промежуточные гвозди 7 и 8 верхнего горизонтального ряда, затем между гвоздями 3 и 6 и 2 и 5 забивают гвозди 9, 10 и 11, 12.

5 ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Потребность в машинах, механизмах, оборудовании и инструментах для улучшенного оштукатуривания внутренних поверхностей здания определяется с учетом выполняемых работ и технических характеристик согласно таблице 9.

Таблица 9 - Ведомость потребности машин, механизмов, оборудования и инструментов

| N п/п | Наименование | Тип, марка, ГОСТ | Техническая характеристика | Назначение | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Штукатурная станция | СО-114 | Производительность, м/ч | 4 | Для приема и транспортирования | 1 |
|  |  |  | Масса, кг | 5000 | раствора к рабочему месту |  |
| 2 | Штукатурный агрегат | СО-57Б | Производительность, м/ч | 2 | Для механизированного оштукатуривания | 1 |
|  |  |  | Масса, кг | 750 | поверхности |  |
| 3 | Растворонасос в комплекте с виброщитом и растворо- проводом | СО-50А | Производительность, м/ч Масса, кг | 6 508 | Дня транспортирования штукатурных растворов и нанесения их на поверхность с помощью сопла (форсунки) | 1 |
| 4 | Машина штукатурно- | СО-86А | Производительность, м/ч | 50 | Для затирки штукатурных слоев | 2 |
|  | затирочная |  | Мощность, кВт | 0,2 |  |  |
|  |  |  | Напряжение, В | 42 |  |  |
|  |  |  | Частота тока, Гц | 200 |  |  |
|  |  |  | Масса, кг | 2,3 |  |  |
| 5 | Преобразователь тока | ИЭ-9406 | Потребляемая мощность, кВт | 6 | Для преобразования частоты тока | 2 |
|  |  |  | Линейное напряжение, В: |  |  |  |
|  |  |  | сети | 380 |  |  |
|  |  |  | вторичное | 42 |  |  |
|  |  |  | частота тока, Гц: |  |  |  |
|  |  |  | сети | 50 |  |  |
|  |  |  | вторичная | 200 |  |  |
|  |  |  | Масса, кг | 37,1 |  |  |
| 6 | Кельма штукатурная | КШ ГОСТ 9533-81 | Габаритные размеры, мм | 320x150x70 | Для нанесения и разравнивания раствора | 10 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,3 |  |  |
| 7 | Отрезовка | ОШ ГОСТ 9533-81 | Габаритные размеры, мм | 250x56x55 | Для разделки архитектурных деталей, заделки раковин, трещин | 8 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,1 |  |  |
| 8 | Сокол дюралюминиевый |  | Габаритные размеры, мм | 400x400x150 | Для переноса и разравнивания раствора | 10 |
|  |  |  | Масса, кг | 1,25 |  |  |
| 9 | Ковш для отделочных работ | КШ-0,6 ГОСТ 7945-86* | Емкость, м Масса, кг | 0,6 0,3 | Для набрасывания раствора на поверхность | 8 |
| ________________ ГОСТ 7945-86 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 10 | Лопата растворная | ЛР ГОСТ 19596-87* | Габаритные размеры, мм | 1150x240 | Для перемешивания раствора | 8 |
|  |  |  | Масса, кг | 2,1 |  |  |
| 11 | Кисть маховая | КМ ГОСТ 10597-87* | Габаритные размеры, мм | 185x65 | Для смачивания поверхности водой | 10 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,19 |  |  |
| 12 | Кисть макловица | КМА ГОСТ 10597-87* | Габаритные размеры, мм | 250x180x80 | Для смачивания поверхности водой | 10 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,35 |  |  |
| 13 | Терка деревянная | Т ГОСТ 25782-90 | Габаритные размеры, мм | 190x110x78 | Для затирки штукатурного слоя | 10 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,4 |  |  |
| 14 | Терка поролоновая | ГОСТ 25782-90 | Габаритные размеры, мм | 200x120x76 | Для затирки штукатурного слоя | 8 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,3 |  |  |
| 15 | Гладилка стальная большая | ГБК-1 ГОСТ 10403-80* | Габаритные размеры, мм | 550x125x68 | Для разравнивания и заглаживания штукатурного слоя | 8 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,75 |  |  |
| 16 | Гладилка стальная малая | ГОСТ 10403-80* | Габаритные размеры, мм | 300x125x68 | Для разравнивания и заглаживания штукатурного слоя | 8 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,38 |  |  |
| ________________ ГОСТ 10403-80* утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 17 | Полутерка деревянная | ПТ ГОСТ 25782-90 | Габаритные размеры, мм | 1500x110x80 | Для выравнивания и уплотнения штукатурных слоев | 10 |
|  |  |  | Масса, кг | 1,2 |  |  |
| 18 | Правило окованное | ГОСТ 25782-90 | Габаритные размеры, мм Масса, кг | 1800x100x20 4,0 | Для разравнивания штукатурного раствора и проверки горизон- тальной и вертикаль- ной оштукатуренной поверхности | 4 |
| 19 | Правило лузговое | ПЛ800 ГОСТ 25782-90 | Габаритные размеры, мм | 800x78x95 | Для отделки лузг | 4 |
|  |  |  | Масса, кг | 1,06 |  |  |
| 20 | Правило усеночное | ПУ800 ГОСТ 25782-90 | Габаритные размеры, мм | 800x120x120 | Для отделки усенок | 4 |
|  |  |  | Масса, кг | 1,2 |  |  |
| 21 | Правило прижимное | ГОСТ 25782-90 | Габаритные размеры, мм | 2500x120x30 | Для выравнивания поверхностей | 8 |
|  |  |  | Масса, кг | 5,3 |  |  |
| 22 | Маяк дисковый |  | Высота, мм | 100 | Для провешивания стен | 36 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,3 |  |  |
| 23 | Шаблон для устройства откосов |  | Габаритные размеры, мм | 250x385x183 | Для оштукатуривания оконных и дверных откосов | 4 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,3 |  |  |
| 24 | Рейкодержатель универсальный |  | Габаритные размеры, мм Масса, кг | 175x94 1,0 | Для крепления маячных деревянных реек и направляющих правил при оштукатуривании откосов и колонн | 8 |
| 25 | Рейкодержатель винтовой |  | Габаритные размеры, мм | 500x120 | Для крепления реек при штукатурке оконных и деревянных откосов в зданиях с | 5 |
|  |  |  | Масса, кг | 2,0 | бетонными стенами |  |
| 26 | Рейкодержатель дуговой |  | Габаритные размеры, мм | 414x344 | Для закрепления деревянных реек при оштукатуривании вертикальных поверхностей колонн, | 4 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,65 | столбов, пилястр |  |
| 27 | Рейкодержатель штыревой |  | Габаритные размеры, мм | 140x80 | Для крепления реек при оштукатуривании дверных и оконных откосов в каменных зданиях | 10 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,14 |  |  |
| 28 | Скребок |  |  |  | Для очистки поверхности от грязи и наплывов раствора | 5 |
| 29 | Бучарда штукатурная |  | Габаритные размеры, мм | 245x40x125 | Для насечки бетонной поверхности | 3 |
|  |  |  | Масса, кг | 1,9 |  |  |
| 30 | Молоток штукатурный | МШТ ГОСТ 11042-90 | Габаритные размеры, мм | 300x34x125 | Для выполнения различных операций | 8 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,6 |  |  |
| 31 | Расшивка |  |  |  | Для разделки вогнутых швов | 8 |
| 32 | Линейка для расшивки швов |  | Габаритные размеры, мм | 1000x90x30 | Для направления движения расшивки при обработке швов | 8 |
| 33 | Ножницы ручные для резки металла | ГОСТ 7210-75 *Е | Габаритные размеры, мм | 320x12x50 | Для резки металлической сетки | 3 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,7 |  |  |
| 34 | Острогубцы (кусачки) |  | Габаритные размеры, мм | 200x40x50 | Для перекусывания проволоки | 3 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,31 |  |  |
| 35 | Пила ножовка поперечная по дереву | ПИ-3 ГОСТ 6532-77* |  |  | Для распиловки древесины | 5 |
| 36 | Быстроразъем- ное соединение |  | Габаритные размеры, мм | 265x97x60 | Для соединения шлангов | 4 |
|  |  |  | Масса, кг | 1,3 |  |  |
| 37 | Скарпели диаметром 8 и 10 мм |  |  |  | Для пробивки отверстий, скалывания бетона и раствора | 8 |
| 38 | Уровеньстроительный | УС5-200 ГОСТ 9416-83 | Габаритные размеры, мм | 500x25x55 | Для проверки горизонтальной и вертикальной поверхности | 4 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,52 |  |  |
| 39 | Уровень гибкий |  | Габаритные размеры, мм | 255x86 | Для проверки горизонтальности расположения и замеров разности уровней поверхности элементов | 2 |
|  |  |  | Масса, кг | 1,6 |  |  |
| 40 | Рулетки измерительные металлические | Р20Н2К ГОСТ 7502-98 | Длина ленты, м | 20 | Для линейных измерений | 4 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,35 |  |  |
| 41 | Шнур разметочный |  | Габаритные размеры, мм | 128x77x45 | Для провешивания поверхностей | 8 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,1 |  |  |
| 42 | Угольник специальный | МСМ-82 | Габаритные размеры, мм | 600x155x20 | Для определения углов | 4 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,5 |  |  |
| 43 | Угольник деревянный | ГОСТ 3749-77* | Габаритные размеры, мм | 600x300x24 | Для разметки и проверки прямых углов | 4 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,4 |  |  |
| 44 | Метр складной металлический | ТУ 12-156-76 | Габаритные размеры, мм | 100x10x4 | Для линейных измерений | 8 |
|  |  |  | Масса, кг | 0,055 |  |  |
| 45 | Рейка с отвесом | ГОСТ 9416-83 |  |  | Для провешивания вертикальных плоскостей | 2 |
| 46 | Поэтажная емкость 0,35 м |  | Габаритные размеры, мм | 600x1100x647 | Для приема и хранения раствора | 2 |
|  |  |  | Масса, кг | 44,0 |  |  |
| 47 | Очки защитные | ЗП-2 ГОСТ 12.4.011-89 |  |  | Для предохранения глаз рабочего при производстве работ механизированным способом | 4 |
| 48 | Ведро |  |  |  | Для подноски и хранения воды | 8 |
| 49 | Инвентарные шарнирно-панель- ные подмости | ПС-400 | Несущая способность, кг/м | 400 | Для отделочных работ в помещениях высотой этажа 2,6 м | 4 |
|  |  |  | Уровень настила относительно перекрытия, м | 0,9 (1,8) |  |  |
|  |  |  | Габаритные размеры, мм | 55x2,9x3,4 |  |  |
|  |  |  | Масса, кг | 234 |  |  |
| 50 | Вышка передвижная сборно-разборная | УЛТ-ЭО50 | Высота настила, м | 1,0 | Для отделочных работ | 8 |
|  |  |  | Размер рабочей площадки, м | 0,55x1,8 |  |  |
|  |  |  | Масса, кг | 43 |  |  |
| 51 | Устройство защитно- отключающее | ИЭ-8913 |  |  |  | 2 |

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Калькуляции затрат труда и машинного времени и календарные планы производства работ составлены на выполнение 100 м простой, улучшенной и высококачественной штукатурки внутренних поверхностей кирпичной стены высотой до 3,5 м при подаче раствора растворонасосом.

6.2 Затраты труда и машинного времени на устройство штукатурных покрытий подсчитаны по "Единым нормам и расценкам на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", введенным в действие в 1987 г., и представлены в таблицах 10, 12 и 14.

6.3 Продолжительность работ на устройство штукатурных покрытий кирпичных стен определяется календарными планами работ, представленными в таблицах 11, 13 и 15.

6.4 При штукатурке поверхностей, расположенных выше 3,5 м от отметки пола или перекрытия, с перемещением готовых передвижных подмостей нормы времени калькуляций умножаются на 1,25.

6.5 Нормами предусмотрено выполнение работ в помещениях площадью свыше 5 м. При работе в помещениях площадью пола до 5 м норму времени по всем калькуляциям умножать, кроме строки 2 по ЕНиР 8-1-13, на 1,5

Таблица 10 - Калькуляция затрат труда и машинного времени на производство работ по устройству простых штукатурных покрытий внутренних стен и перегородок

(Измеритель конечной продукции - 100 м поверхности)

| N п/п | Обосно- вание (ЕНиР и др. нормы) | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабо- чих, чел.-ч | машинистов, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) | рабо- чих, чел.-ч | машинистов, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) |
| 1 | Е 8-1-1 табл.2, N 1а | Подготовка кирпичной поверхности стен и перегородок под оштукатуривание | 100 м | 1 | 16,0 | - | 16,0 | - |
| 2 | Е 8-1-13 N 2аб | Подача раствора в бункер на этаж с помощью растворонасоса | м | 1,2 | 1,6 | 0,8 (0,8) | 1,92 | 0,96 (0,96) |
| 3 | Е 8-1-2 табл.1, N 1а | Нанесение обрызга растворонасосом | 100 м | 1 | 4,0 | - | 4,0 | - |
| 4 | Е 8-1-2 табл.1, N 3а | Нанесение грунта растворонасосом с разравниванием | 100 м | 1 | 9,6 | - | 9,6 | - |
| 5 | Е 8-1-9 N 1а | Разделка потолочных рустов | 100 м | 0,4 | 14,0 | - | 5,6 | - |
| 6 | Е 8-1-2 табл.1, N 5а | Затирка штукатурного слоя с разделкой углов вручную | 100 м | 1 | 16,0 | - | 16 | - |
| 7 | Е 8-1-14 N 7 | Уход за штукатуркой | 100 м | 1 | 1,8 | - | 1,8 | - |
| Итого: |  |  |  |  | 54,9 | 0,96 (0,96) |

6.6 Технико-экономические показатели на выполнение 100 м простой штукатурки составляют:

| - затраты труда, чел.-час: |  |
| --- | --- |
| рабочих | 54,9 |
| машиниста | 0,96 |
| - затраты машинного времени, маш.-ч | 0,96 |
| - продолжительность работ, час | 10,0 |

Таблица 11 - Календарный план производства работ по устройству простой штукатурки внутренних стен и перегородок

(Измеритель конечной продукции - 100 м поверхности)

Календарный план производства работ по устройству простой штукатурки внутренних стен и перегородок*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

(Измеритель конечной продукции - 100 м поверхности)

| N п/п | Наимено- вание техноло- гических процессов | Ед. изм. | Объ- ем ра- бот | Затраты труда рабочих, чел./ч | Принятый состав звена | Про- дол- жи- тель- ность про- цесса | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабо- чих, чел.-ч. | маши- нистов, чел.-ч. (работа машин, маш.-ч.) |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочие часы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подготовка кирпичной поверхности стен и перегородок под штукатурку | 100 м | 1 | 16,0 | - | Штукатур 3 разр. - 4 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подача раствора расторо- насосом | м | 1,2 | 1,92 | 0,96 | Штукатур 2 разр. - 2 Машинист 3 разр. - 1 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Нанесение обрызга растворо- насосом | 100 м | 1 | 4,0 | - | Штукатур 4 разр. - 2 3 разр. - 2 2 разр. - 1 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Нанесение грунта растворона- сосом с раз- равниванием | 100 м | 1 | 9,6 | - | Штукатур 4 разр. - 2 3 разр. - 2 2 разр. - 1 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разделка потолочных рустов | 100 м | 0,4 | 5,6 | - | Штукатур 5 разр. - 3 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Затирка штукатурного слоя с разделкой углов вручную | 100 м | 1 | 16,0 | - | Штукатур 3 разр. - 4 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Уход за штукатуркой | 100 м | 1 | 1,8 | - | Штукатур 2 разр. - 1 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12 - Калькуляция затрат труда и машинного времени на производство работ по устройству улучшенных штукатурных покрытий внутренних стен и перегородок

(Измеритель конечной продукции - 100 м поверхности)

| N п/п | Обосно- вание (ЕНиР и др. нормы) | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Норма времени | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабо- чих, чел.-ч | машинистов, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) | рабо- чих, чел.-ч | машинистов, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) |
| 1 | Е 8-1-1 табл.2, N 1а | Подготовка кирпичной поверхности стен и перегородок | 100 м | 1 | 16,0 | - | 16,0 | - |
| 2 | Е 8-1-13 N 2аб | Подача раствора в бункер на этажи растворонасосом | м | 1,5x6 | 1,6 | 0,8 (0,8) | 14,4 | 7,2 (7,2) |
| 3 | Е 8-1-2 табл.2 N 1а | Нанесение обрызга стен и перегородок растворонасосом | 100 м | 1 | 4,0 | - | 4,0 | - |
| 4 | Е 8-1-2 табл.2 N 3а | Нанесение грунта растворонасосом с разравниванием | 100 м | 1 | 14,5 | - | 14,5 | - |
| 5 | Е 8-1-9 N 1а | Разделка потолочных рустов шириной до 10 мм | 100 м | 0,4 | 14,0 | - | 5,6 | - |
| 6 | Е 8-1-2 табл.2 N 5а | Нанесение накрывочного слоя стен и перегородок | 100 м | 1 | 3,4 | - | 3,4 | - |
| 7 | Е 8-1-2 табл.2 N 7а | Затирка поверхности стен и перегородок с разделкой углов механизировано | 100 м | 1 | 9,9 | - | 9,9 | - |
| 8 | Е 8-1-14 N 7 | Уход за штукатуркой | 100 м | 1 | 1,8 | - | 1,8 | - |
| Итого: |  |  |  |  | 69,6 | 7,2 (7,2) |

6.7 Технико-экономические показатели на выполнение 100 м улучшенной штукатурки составляют:

| - затраты труда, чел.-час: |  |
| --- | --- |
| рабочих | 69,6 |
| машиниста | 7,2 |
| - затраты машинного времени, маш.-ч | 7,2 |
| - продолжительность работ, час | 15,0 |