КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)

 ИНСТРУКЦИЯ НА ОБЛИЦОВКУ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ГЛАЗУРОВАННОЙ ПЛИТКОЙ 

 
1. Сортировка плиток по размерам и расцветкам 

 Исполнитель 
Облицовщик II разряда.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Шаблон для сортировки плиток по размерам - 1;
 
Верстак деревянный размером 1600x800x800 мм для сортировки и подбора плиток - 1;
 
Ящик-кассета размером 180x130x500 мм для укладки откалиброванных плиток - По потребности.

 Последовательность операций 
До начала сортировки глазурованных плиток необходимо доставить в контейнерах на рабочее место требуемое количество глазурованной плитки, а также приспособления и инвентарь.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы по сортировке плиток выполняют в следующем порядке:
 
- отбирают плитки по цвету;
 
- калибруют их по размерам с помощью шаблона;
 
- укладывают откалиброванные плитки в ящики-кассеты (по 50 шт. в каждый).
 
Отбракованные плитки укладывают в отдельные ящики для использования при других работах.
 
При сортировке по цвету в качестве образца принимают одну из плиток преобладающего в доставленной партии тона.
 
Калибровка плиток по размерам (шаблон; рис.1). Облицовщик, отобрав плитки по цвету, приступает к их калибровке. Для этого он вставляет плитку в шаблон ребром вплотную к бруску так, чтобы противоположное ребро заняло выступ, соответствующий ширине плитки.
 
Затем облицовщик вставляет плитку другой стороной. При равных размерах сторон плитка должна занять соответствующее положение в шаблоне.

                      
Рис.1. 
Укладка откалиброванных плиток в ящики-кассеты (ящики-кассеты; рис.2). Облицовщик укладывает откалиброванные плитки на ребро в ящики-кассеты по 50 шт. в каждый.

Рис.2. 

       2. Провешивание и разметка поверхности стен с установкой маяков 

 Исполнители 
Облицовщик IV разряда (П1) - 1;
 
Облицовщик II разряда (П2) - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Молоток слесарный для забивки штырей - 2;
 
Шнур разметочный длиной 15 м в корпусе - 1;
 
Отвес - 2;
 
Уровень строительный для проверки горизонтальности реек - 2;
 
Правило дюралюминиевое, двутавр N 10 длиной 1200 мм - 1;
 
Молоток стальной строительный - 2;
 
Лопатка для плиточных работ - 2;
 
Столик-подмости - 1;
 
Штырь стальной диаметром 16 мм, длиной 160 мм для провешивания при разметке - 8.

 Последовательность операций 
Провешивание поверхности производят для проверки вертикальности кирпичных стен (для определения необходимой наименьшей толщины выравнивающего слоя).
 
До разметки поверхности под облицовку и до установки маяков необходимо:
 
- нанести выравнивающий слой по отметкам предварительного провешивания;
 
- проложить скрытую электропроводку и трубопроводы внутренних систем водопровода, канализации, отопления и газоснабжения.
 
Работы по разметке поверхности стен под облицовку и установке маячных плиток выполняют в следующем порядке:
 
- производят провешивание кирпичных стен (определяют наименьшую толщину выравнивающего слоя штукатурки, который должен быть нанесен на поверхность);
 
- укладывают на отметке чистого пола с помощью уровня деревянные рейки по периметру стен, подлежащих облицовке;
 
- забивают стальные штыри выше уровня верха облицовки и ниже уровня чистого пола;
 
- натягивают и закрепляют шнуры между верхними и нижними штырями;
 
- укладывают первый ряд плиток насухо;
 
- устанавливают маячные плитки.

            
Рис.3. Схема провешивания поверхности стены 
1-9 - гвозди длиной 100 мм со шляпками.
 
Порядок забивки гвоздей. Сначала забивают гвозди 1 и 2; натянув шнур между ними, забивают гвоздь 3, шляпка которого должна касаться шнура. Затем с гвоздя 1 опускают отвес и забивают гвоздь 4, а между ними - гвоздь 5. Далее опускают отвес от гвоздей 2 и 3 и забивают гвозди 6 и 8, а затем - 7 и 9.

Рис.4. Схема установки маячных плиток 
1 и 3 - стальные штыри;
 
2 - шнур;
 
4 и 5 - маячные плитки.
 
Укладка деревянных реек (уровень, рейки; рис.5). Облицовщики при помощи уровня укладывают деревянные рейки по периметру стен на отметке чистого пола.

Рис.5.
 
Забивка стальных штырей (молоток, штыри; рис.6). Облицовщики, отбив линию на 10 см выше уровня облицовки, в обоих углах стены забивают по штырю "1".

Рис.6. 
Разметка стены (отвес, штыри, шнур; рис.7). Облицовщики, провесив стену, забивают штыри "3" ниже отметки чистого пола; затем от штырей "1" опускают шнур "2" и закрепляют его за штыри "3".

            
Рис.7. 
Укладка первого ряда плиток (лопатка, правило; рис.8). Облицовщики устанавливают насухо на деревянную рейку первый ряд плиток.

Рис.8. 
Установка маячных плиток (молоток, лопатка). Облицовщики устанавливают в одной плоскости с первым рядом четыре маячные плитки ("4" - 2 шт. и "5" - 2 шт.) на растворе.

 3. Резка, глазурованных плиток и сверление в них отверстий
 Исполнитель 
Облицовщик II разряда.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Резец со вставкой из твердого сплава - 1;
 
Плиткорез рычажный для разрезания глазурованных плиток и сверления отверстий в них - 1;
 
Кусачки для прокола отверстий в плитках - 1;
 
Развертка для сверления отверстий в плитках диаметром до 6 мм - 1;
 
Приспособление для сверления отверстий - 1;
 
Молоток для пробивки отверстий в плитках - 1;
 
Угольник плоский для разметки плиток, 250x400 мм - 1;
 
Стол-верстак размером 1600x800x800 мм для обработки плиток - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ по резке и сверлению глазурованных плиток необходимо:
 
- установить, закрепить и проверить на прочность стол-верстак;
 
- доставить на рабочее место требуемое количество плиток, инструментов и приспособлений.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Разметка и резка плиток (рычажный плиткорез; рис.9). Облицовщик размечает нитку по шкале, вкладывая ее в паз между угольником и деревянным основанием плиткореза. Придерживая плитку левой рукой и слегка нажимая на рукоятку рычага, он передвигает каретку в направлении среза.

Рис.9. 
Сверление отверстий (приспособление для сверления отверстий; рис.10). Облицовщик располагает плитку между ограничителями приспособления и, передвинув каретку так, чтобы центр рабочего вала совпадал с центром намеченного отверстия, закрепляет ее фиксаторами. Затем, вращая рукояткой рабочий вал, резцами диска, насаженного на него, просверливает отверстие.

Рис.10. 

      
 4. Установка глазурованных плиток на мастике 

 Исполнители 
Облицовщик III разряда (П1) - 1;
 
Облицовщик IV разряда (П2) - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Шпатель стальной - 1;
 
Кисть-ручник - 1;
 
Шнур разметочный в корпусе - 1;
 
Ящик размером 400x250x150 мм для мастики - 1;
 
Столик-подмости для укладки материалов - 1
 
Скамейка деревянная - 1;
 
Скоба для фиксации толщины швов - 20;
 
Правило дюралюминиевое для проверки вертикальности облицовки, двутавр N 10 длиной 1200 мм - 1.
 
Расход материалов на 10 м облицованной поверхности:
 
плитки глазурованной, м - 10,3;
 
мастики синтетической, кг - 5,3.

 Последовательность операций 
До начала облицовки стен глазурованными плитками на мастике необходимо:
 
- закончить строительные работы, а также прокладку скрытой электропроводки и трубопроводов внутренних систем водопровода, канализации, отопления и газоснабжения;
 
- хорошо просушить поверхность стен, подлежащих облицовке;
 
- подготовить и доставить на рабочее место материалы, инструменты, инвентарь и приспособления;
 
- провести инструктаж рабочих о правилах производства облицовочных работ.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы по облицовке стен глазурованной плиткой на мастике выполняют в следующем порядке:
 
- очищают поверхность стен и наносят на них грунт;
 
- устанавливают маячные плитки и натягивают шнур;
 
- наносят мастику на плитки и устанавливают их на стену.
 
Очистка поверхности стен (П1, стальной шпатель; рис.11). Облицовщик П1 с помощью шпателя очищает поверхность стен от отвердевших брызг раствора и шпаклевки.

Рис.11. 
Нанесение грунта на поверхность стен (П2, кисть-ручник; рис.12). Облицовщик П2 движениями кисти вверх и вниз наносит грунт на поверхность стен, подлежащих облицовке.

Рис.12. 
Установка крайних маячных плиток для последующих горизонтальных рядов облицовки (П1, П2, правило; рис.13). Облицовщики П1 и П2 - выверив правилом сделанную облицовку, устанавливают по краям маячные плитки для последующих горизонтальных рядов облицовки.

Рис.13. 
Натягивание шнура по маячным плиткам (П1, П2, шнур; рис.14). Облицовщики П1 и П2 по установленным маячным плиткам натягивают шнур, который служит верхней границей следующего ряда плиток.

Рис.14. 
Нанесение мастики на плитки (П1, шпатель, ящик с мастикой, столик-подмости; рис.15). Облицовщик П1 наносит шпателем мастику на тыльную сторону плитки ровным слоем толщиной не менее 2 мм.

Рис.15. 
Установка плиток на стену (П2, правило, скобы, столик-подмости, скамейка; рис.16, 17). Облицовщик П2 прижимает плитку с мастикой к облицовываемой поверхности так, чтобы под плиткой не оставалось пустот.

            
Рис.16. 
Для фиксации шва, при установке плиток в шов вставляют скобы.
 
Горизонтальность облицовки проверяют с помощью правила.

            
Рис.17. 

      
 5. Установка глазурованных плиток на растворе 

 Исполнители 
Облицовщик III разряда (П1) - 1;
 
Облицовщик II разряда (П2) - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Лопатка для плиточных работ - 1;
 
Отрезовка - 1;
 
Скоба для фиксации размеров шва - 20;
 
Шнур разметочный в корпусе - 1;
 
Ящик для раствора - 1;
 
Столик-подмости для укладки материалов - 1;
 
Скамейка деревянная - 1;
 
Ведро для воды - 1;
 
Правило дюралюминиевое для проверки вертикальности облицовки, двутавр N 10 длиной 1200 мм - 1.
 
Расход материалов на 10 м облицованной поверхности:
 
плитки глазурованной, м - 9,94;
 
раствора цементного, м - 0,17.

 Последовательность операций 
До облицовки стен глазурованной плиткой на растворе необходимо:
 
- закончить строительные работы, а также прокладку скрытой электропроводки и трубопроводов внутренних систем водопровода, канализации, отопления и газоснабжения;
 
- полностью подготовить поверхность под облицовку согласно техническим условиям производства и приемки облицовочных работ;
 
- подготовить и доставить на рабочее место материалы, инструменты, инвентарь и приспособления;
 
- провести инструктаж рабочих о правилах производства облицовочных работ на цементном растворе.
 
Работы по облицовке стен глазурованной плиткой на цементном растворе производят в следующем порядке:
 
- устанавливают маячные плитки;
 
- увлажняют плитки и наносят на них цементный раствор;
 
- устанавливают плитки на стену.
 
Установка маячных плиток и натягивание шнура (П1, П2, шнур, лопатка, ящик с раствором). Облицовщики П1 и П2 на очередном горизонтальном ряду устанавливают по краям маячные плитки, по которым натягивают шнур.
 
Увлажнение плитки и нанесение на нее раствори (П1, лопатка, ящик с раствором, ведро, столик-подмости; рис.18, 19). Облицовщик П1 перед нанесением раствора на очередную плитку тыльной стороной ее проводит по раствору для увлажнения.

Рис.18. 
Затем он наносит раствор плиточной лопаткой на тыльную сторону плитки равномерным слоем, который должен быть такой толщины, чтобы при осаживании плитки он немного выступал сверху и сбоку.

Рис.19. 
Установка плиток на стену (П2, отрезовка, скобы, лопатка, правило, столик-подмости; рис.20, 21). Плитку с раствором подносят в горизонтальном положении к месту укладки, а затем быстро, но осторожно переворачивают ее в вертикальное положение, прижимая к облицовываемой поверхности. Для окончательной установки плитки ориентируются по ранее уложенным рядам и натянутому сверху шнуру.

Рис.20. 
Легкими ударами ручки отрезовки плитку осаживают до общего уровня ряда. Выступивший с краев плитки лишний раствор снимают отрезовкой. Для соблюдения заданной толщины шва между плитками устанавливают инвентарные скобы. Вертикальность стен выверяют с помощью правила.

Рис.21. 

      
 6. Заполнение швов и очистка облицовки 

 Исполнитель 
Облицовщик II разряда.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Резиновая пластинка размером 150х120x15 мм - 1;
 
Столик-подмости - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ по заполнению швов и очистке облицовки от раствора или мастики необходимо:
 
- подготовить и доставить на рабочее место раствор, приготовленный на белом цементе или на обыкновенном портландцементе с добавлением разбелителей (известь, мел), а также инструменты, инвентарь и приспособления;
 
- провести инструктаж рабочих о правилах производства работ по заполнению швов облицовки из глазурованных плиток.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы по заполнению швов и очистке облицовки выполняют в следующем порядке:
 
- заполняют резиновой пластинкой швы раствором;
 
- покрывают швы меловым, известковым или гипсовым составом для окраски их под цвет плитки;
 
- очищают облицовку от раствора и грязи.
 
Заполнение швов раствором (резиновая пластинка, столик-подмости; рис.22). Облицовщик берет из ящика на резиновую пластинку небольшие порции раствора и движениями вдоль и поперек шва втирает его в швы облицовки.

Рис.22. 
После схватывания раствора плиточник очищает швы от его излишка и пыли, а затем покрывает швы составом под цвет глазурованной плитки.
 
Очистка поверхности (столик-подмости). Облицовщик очищает поверхность облицовки от раствора и грязи сначала влажной, а потом сухой ветошью. Для удаления масляных пятен и следов мастики применяют керосин и другие растворы.