СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, БЕТОННЫЕ РАБОТЫ, КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

МОНТАЖ СБОРНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 13580-85 Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия.

ГОСТ 13579-78* Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

Входной контроль плит и блоков должен осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 13580-85,ГОСТ 13579-78*, ГОСТ 13015.0-83*, ГОСТ 13015.3-81* и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

_________________

Взамен действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 13580-85 Плиты железобетонные ленточных фундаментов. Технические условия.

Данный стандарт распространяется на железобетонные плиты из тяжелого бетона для ленточных фундаментов зданий и сооружений, предназначенных для применения в сухих и водонасыщенных грунтах, при расчетной температуре наружного воздуха до минус 40 °С включительно, в зданиях и сооружениях с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно, в грунтах и грунтовых водах с неагрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции.

Допускается применять плиты при расчетной температуре наружного воздуха ниже минус 40 °С, а также в грунтах и грунтовых водах с агрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции при соблюдении дополнительных требований, установленных проектной документацией на конкретное здание или сооружение и указанных в заказе на изготовление плит.

Плиты подразделяют на четыре группы по несущей способности при загружении их равномерной погонной нагрузкой от стены по оси ленточного фундамента.

Марка плиты состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит обозначение наименования конструкции (ФЛ), ее ширину и длину в дециметрах (значение длины округляют до целого числа).

Во второй группе указывают группу плиты по несущей способности.

Для плит, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной среды, в третью группу марки включают показатель проницаемости бетона, обозначаемый прописной буквой: Н - нормальной проницаемости, П - пониженной проницаемости, 0 - особо низкой проницаемости.

В третью группу, в случае необходимости, включают также дополнительные конструктивные характеристики (наличие закладных изделий и выпусков арматуры), обозначаемые в марке арабскими цифрами или строчными буквами.

Пример условного обозначения (марки) плиты шириной 1600 мм, длиной 2380 мм, второй группы по несущей способности, на среднее давление на основание 0,25 МПа (2,5 кгс/см) при толщине стены 160 мм:

ФЛ 16.24-2

То же, плиты шириной 1000 мм, длиной 1180 мм, третьей группы по несущей способности, на среднее давление на основание 0,45 МПа (4,5 кгс/см), при толщине стены 300 мм, из бетона пониженной проницаемости:

ФЛ 10.12-3-П

|  | Плиты шириной 600 мм | Плиты шириной 800-3200 мм |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Марка плиты | Основные размеры плиты, мм |
| --- | --- |
| ФЛ6.24-4 | 600 | 2380 | 300 | - |
| ФЛ6.12-4 | 600 | 1180 | 300 | - |
| ФЛ8.24-1; 3; 4 | 800 | 2380 | 300 | 150 |
| ФЛ8.12-1; 3; 4 | 800 | 1180 | 300 | 150 |
| ФЛ10.30-1; 2; 3; 4 | 1000 | 2980 | 300 | 250 |
| ФЛ10.24-1; 2; 3; 4 | 1000 | 2380 | 300 | 250 |
| ФЛ10.12-1; 2; 3; 4 | 1000 | 1180 | 300 | 250 |
| ФЛ10.8-1; 2; 3; 4 | 1000 | 780 | 300 | 250 |
| ФЛ12.30-1; 2; 3; 4 | 1200 | 2980 | 300 | 350 |
| ФЛ12.24-1; 2; 3; 4 | 1200 | 2380 | 300 | 350 |
| ФЛ12.12-1; 2; 3; 4 | 1200 | 1180 | 300 | 350 |
| ФЛ12.8-1; 2; 3; 4 | 1200 | 780 | 300 | 350 |
| ФЛ14.30-1; 2; 3; 4 | 1400 | 2980 | 300 | 400 |
| ФЛ14.24-1; 2; 3; 4 | 1400 | 2380 | 300 | 400 |
| ФЛ14.12-1; 2; 3; 4 | 1400 | 1180 | 300 | 400 |
| ФЛ14.8-1; 2; 3; 4 | 1600 | 780 | 300 | 400 |
| ФЛ16.30-1; 2; 3; 4 | 1600 | 2980 | 300 | 500 |
| ФЛ16.24-1; 2; 3; 4 | 1600 | 2380 | 300 | 500 |
| ФЛ16.12-1; 2; 3; 4 | 1600 | 1180 | 300 | 500 |
| ФЛ16.8-1; 2; 3; 4 | 1600 | 780 | 300 | 500 |
| ФЛ20.30-1; 2; 3; 4 | 2000 | 2980 | 500 | 700 |
| ФЛ20.24-1; 2; 3; 4 | 2000 | 2380 | 500 | 700 |
| ФЛ20.12-1; 2; 3; 4 | 2000 | 1180 | 500 | 700 |
| ФЛ20.8-1; 2; 3; 4 | 2000 | 780 | 500 | 700 |
| ФЛ24.30-1; 2; 3; 4 | 2400 | 2980 | 500 | 900 |
| ФЛ24.24-1; 2; 3; 4 | 2400 | 2380 | 500 | 900 |
| ФЛ24.12-1; 2; 3; 4 | 2400 | 1180 | 500 | 900 |
| ФЛ24.8-1; 2; 3; 4 | 2400 | 780 | 500 | 900 |
| ФЛ28.24-1; 2; 3; 4 | 2800 | 2380 | 500 | 1000 |
| ФЛ28.12-1; 2; 3; 4 | 2800 | 1180 | 500 | 1000 |
| ФЛ28.8-1; 2; 3; 4 | 2800 | 780 | 500 | 1000 |
| ФЛ32.12-1; 2; 3; 4 | 3200 | 1180 | 500 | 1200 |
| ФЛ32-8-1; 2; 3; 4 | 3200 | 780 | 500 | 1200 |

| Ширина плиты, мм | Толщина стены не менее, мм | Наибольшее допускаемое давление на основание, МПа (кгс/см), для групп по несущей способности |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 600 | 160 | 0,45 (4,5) |
| 600 | 300 | 0,60 (6,0) |
| 800 | 160 | 0,15 (1,5) | 0,35 (3,5) | 0,45 (4,5) |
| 800 | 300 | 0,25 (2,5) | 0,57 (5,7) | 0,60 (6,0) |
| 800 | 500 | 0,60 (6,0) |
| 1000 | 160 | 0,15 (1,5) | 0,25 (2,5) | 0,35 (3,5) | 0,45 (4,5) |
| 1000 | 300 | 0,22 (2,2) | 0,36 (3,6) | 0,45 (4,5) | 0,50 (5,0) |
| 1200-3200 | 160 | 0,15 (1,5) | 0,25 (2,5) | 0,35 (3,5) | 0,45 (4,5) |

Плиты должны быть изготовлены из тяжелого бетона (средней плотности более 2200 до 2500 кг/мвключительно) класса по прочности на сжатие, указанного в нижеследующей таблице.

| Ширина плиты, мм | Класс бетона по прочности на сжатие плиты для групп по несущей способности |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 600 | По группе 4 | В 10 |
| 800 | В10 | По группе 3 | В12,5 | В12,5 |
| 1000, 1200 |  | В10 |  |  |
| 1400 |  | В12,5 | В15 | В15 |
| 1600 |  |  |  | В25 |
| 2000 |  |  |  | В15 |
| 2400 |  |  |  | В20 |
| 2800 | В12,5 | В15 | В20 | В25 |
| 3200 |  | В20 | В25 | - |

Плиты должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015.0-83*:

- по заводской готовности;

- по показателям фактической прочности (в проектном возрасте и отпускной);

- по морозостойкости бетона;

- по водонепроницаемости и водопоглощению бетона (для плит, эксплуатируемых в условиях воздействия агрессивной среды);

- по защите от коррозии.

_________________

Взамен действует ГОСТ 13015-2003. - Примечание изготовителя базы данных.

Значения действительных отклонений геометрических параметров плиты не должны превышать предельных, мм, указанных в нижеследующей таблице.

| Наименование отклонения геометрического параметра | Предельное отклонение |
| --- | --- |
| Отклонение от линейного размера: |  |
| длина и ширина плиты: до 1000 мм | ±10 |
| св. 1000 до 1600 мм | ±12 |
| св. 1600 до 3200 | ±15 |
| высота плиты | ±10 |
| размер, определяющий положение монтажной петли над плоскостью плиты | +10; -5 |
| размер, определяющий положение элементов стальных закладных изделий: |  |
| в плоскости плиты | 10 |
| из плоскости плиты | 3 |
| Отклонение от прямолинейности: прямолинейность профиля верхней горизонтальной поверхности плиты в любом сечении на всей длине или ширине: |  |
| до 1000 | 2,5 |  |
| св. 1000 до 1600 | 3,0 |  |
| св. 1600 до 3000 | 4,0 |  |

Категория бетонных поверхностей плиты - А 7. Диаметр или наибольший размер раковин не должен превышать 20 мм, глубина окола бетона на ребре, измеряемая по поверхности конструкции не должна превышать 20 мм.

На поверхности плит не допускаются:

- обнажение рабочей и конструктивной арматуры;

- жировые и ржавые пятна;

- участки неуплотненного бетона;

- трещины, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать, мм:

0,1 - в конструкциях из тяжелого бетона, подвергаемых попеременному замораживанию и оттаиванию в водонасыщенном состоянии или в условиях эпизодического водонасыщения;

0,2 - в остальных видах конструкций.

Плиты должны сопровождаться документом о качестве, в котором должны быть указаны: наименование и адрес предприятия-изготовителя; номер и дата выдачи документа; номер партии; наименование и марки плит; число плит каждой марки; дата изготовления плит; класс или марка бетона по прочности; отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая с учетом фактической однородности бетона и фактическая); марка бетона по морозостойкости; марка бетона по водонепроницаемости и водопоглощению (если эти показатели оговорены в заказе на изготовление плит); обозначение стандарта. Документ о качестве должен быть подписан работником, ответственным за технический контроль предприятия-изготовителя.

Маркировочные надписи и знаки должны быть нанесены на боковые грани каждой плиты.

Плиты следует транспортировать и хранить в горизонтальном положении в штабелях.

Высота штабеля плит не должна превышать 2 м.

Подкладки под плитами и прокладки между ними в штабеле следует располагать в поперечном направлении (в направлении ширины) плит на расстояниях от торцов плит, мм:

750 - при длине плиты 2980 мм;

600 - при длине плиты 2380 мм;

300 - при длине плиты 1180 мм;

200 - при длине плиты 780 мм.

ГОСТ 13579-78* Блоки; бетонные для стен подвалов. Технические условия

Данный стандарт распространяется на блоки, изготовляемые из тяжелого бетона, а также керамзитобетона и плотного силикатобетона средней плотности (в высушенном до постоянной массы состоянии) не менее 1800 кг/см, и предназначаемые для стен подвалов и технических подпольев зданий.

Сплошные блоки (ФБС) допускается применять для фундаментов.

Блоки подразделяют на три типа:

ФБС - сплошные;

ФБВ - сплошные с вырезом для укладки перемычек и пропуска коммуникаций под потолками подвалов и технических подпольев;

ФБП - пустотные (с открытыми вниз пустотами).

Размеры блоков должны соответствовать указанным в нижеследующей таблице.

| Тип блока | Основные размеры блока, мм |
| --- | --- |
|  | Длина, | Ширина, | Высота, |
| ФБС | 2380 | 300 | 580 |
|  |  | 400 |  |
|  |  | 500 |  |
|  |  | 600 |  |
| ФБС | 1180 | 400 | 580 |
|  |  | 500 |  |
|  |  | 600 |  |
|  |  | 400 | 280 |
|  |  | 500 |  |
|  |  | 600 |  |
|  | 880 | 300 | 580 |
|  |  | 400 |  |
|  |  | 500 |  |
|  |  | 600 |  |
| ФБВ |  | 400 |  |
|  |  | 500 |  |
|  |  | 600 |  |
| ФБП | 2380 | 400 | 580 |
|  |  | 500 |  |
|  |  | 600 |  |

Пример условного обозначения блока ФБС, длиной 2380 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм, из тяжелого бетона:

ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78

То же типа ФБВ, длиной 880 мм, шириной 400 мм и высотой 580 мм, из бетона на пористых заполнителях (керамзитобетона):

ФБВ 9.4.6-П ГОСТ 13579-78

То же, блока ФБП, длиной 2380 мм, шириной 500 мм и высотой 580 мм, из плотного силикатного бетона:

ФБП 24.5.6-С ГОСТ 13579-78

Блоки ФБС и ФБВ должны выпускаться из тяжелого бетона или керамзитобетона класса В 7,5, блоки ФБП - из тяжелого бетона или керамзитобетона класса В 12,5.

Блоки из плотного силикатного бетона должны выпускаться из бетона класса В 15.

Допускается применение блоков из бетонов с иными проектными классами бетонов по прочности на сжатие. При этом во всех случаях класс бетона по прочности на сжатие должен приниматься не более В 15 и не менее:

В 3,5 - для блоков из тяжелого бетона и керамзитобетона;

В 12,5 - для блоков из плотного силикатного бетона.

Поставка блоков потребителю должна производиться после достижения бетоном требуемой отпускной прочности.

Значение нормируемой отпускной прочности бетонов блоков в процентах от класса по прочности на сжатие следует принимать равным:

50 - для тяжелого бетона и керамзитобетона класса В 12,5 и выше;

70 - для тяжелого бетона класса В 10 и ниже;

80 - для керамзитобетона класса В 10 и ниже;

100 - для плотного силикатного бетона.

При поставке блоков в холодный период года допускается повышать значение нормируемой отпускной прочности бетона в процентах от класса по прочности на сжатие, но не более:

70 - для бетона класса В 12,5 и выше;

90 - для бетона класса В 10 и ниже.

Отклонения в мм проектных размеров блоков не должны превышать:

по длине - ±13

по ширине и высоте - ±8

по размерам вырезов - ±5

Отклонения от прямолинейности профиля поверхностей блока не должны превышать 3 мм на всю длину и ширину блока.

На поверхности плит не допускаются:

- обнажение рабочей и конструктивной арматуры;

- жировые и ржавые пятна;

- участки неуплотненного бетона;

- трещины, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин, ширина которых не должна превышать, мм:

0,1 - в блоках из тяжелого и плотного силикатного бетона;

0,2 - в блоках из керамзитобетона.

Установлены следующие категории бетонных поверхностей блоков:

A 3 - лицевой, предназначенной под окраску;

А 5 - лицевой, предназначенной под отделку керамическими плитками, укладываемыми по слою раствора;

А 6 - лицевой неотделываемой;

А 7 - нелицевой, невидимой в условиях эксплуатации.

Размеры раковин, местных наплывов и впадин на бетонной поверхности и околов бетона ребер блоков не должны превышать значений, приведенных в нижеследующей таблице.

| Категория поверхности | Предельные размеры, мм |
| --- | --- |
|  | Диаметр или наибольший размер раковины | Высота местного наплыва (выступа) или глубина впадины | Околов бетона |
|  |  |  | Глубина | Суммарная длина на 1 м ребра |
| A3 | 4 | 2 | 5 | 50 |
| А5 | не регламентируется | 3 | 10 | 100 |
| А6 | 15 | 5 | 10 | 100 |
| А7 | 20 | не регламентируется | 20 | не регламентируется |

Блоки должны сопровождаться документом о качестве, в котором должны быть указаны: наименование и адрес предприятия-изготовителя; номер и дата выдачи документа; номер партии; наименование и марки блоков; число блоков каждой марки; дата изготовления блоков; класс или марка бетона по прочности; отпускная прочность бетона (нормируемая, требуемая с учетом фактической однородности бетона и фактическая); марка бетона по морозостойкости; марка бетона по водонепроницаемости и водопоглощению (если эти показатели оговорены в заказе на изготовление плит); обозначение стандарта. Документ о качестве должен быть подписан работником, ответственным за технический контроль предприятия-изготовителя.

Маркированные надписи должны быть нанесены на боковую поповерхность блока.

Блоки должны храниться в штабелях рассортированными по маркам и партиям и уложенными вплотную друг к другу.

Высота штабеля из блоков должна быть не более 2,5 м.

При хранении и транспортировании каждый блок должен укладываться на деревянные прокладки, расположенные по вертикали одна над другой между рядами блоков.

Прокладки под нижний ряд блоков должны укладываться по плотному, тщательно выровненному основанию.

Толщина прокладок должна быть не менее 30 мм.

Транспортирование блоков должно производиться с надежным закреплением, предохраняющим их от смещения.

Высота штабеля при транспортировании устанавливается в зависимости от грузоподъемности транспортных средств и допускаемых габаритов погрузки.

Погрузка, транспортирование, разгрузка и хранение блоков должны производиться с соблюдением мер, исключающих возможность их повреждения.

На строительной площадке в процессе входного контроля:

- необходимо проверить наличие сопроводительной документации и полноту содержащихся в них данных;

- по имеющейся сопроводительной документации, маркировке необходимо убедиться в соответствии поступивших блоков требованиям проекта;

- необходимо проверить наличие на блоках штампа ОТК;

- необходимо путем внешнего осмотра проверить отсутствие на блоках недопустимых дефектов внешнего вида;

- для установления соответствия поступивших блоков требованиям проекта и нормативных документов необходимо провести замеры геометрических параметров блоков и другие испытания, предусмотренные регламентом входного контроля (технологической картой или другими документами системы контроля качества, действующей в предприятии);

- при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших блоков должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку и входной контроль блоков.

Монтаж ленточных фундаментов следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87,СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.01.03-84, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

Работы по устройству ленточных фундаментов должны выполнять строительные организации, получившие в установленном порядке соответствующие лицензии на их производство.

Работы по устройству ленточных фундаментов должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по выполнению строительно-монтажных работ.

При производстве работ по устройству ленточных фундаментов должно быть обеспечено соблюдение строительных норм и правил, проекта и ППР.

Работы по устройству ленточных фундаментов должны производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Основным работам по устройству ленточных фундаментов должны предшествовать подготовительные работы:

а) завершение внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, оформленное актом (см.СОКК "Внеплощадочные и внутриплощадочные подготовительные работы");

б) завершение предшествующих земляных работ (см. СОКК "Разработка выемок, вертикальная планировка");

в) детальная разбивка ленточного фундамента (см. СОКК "Геодезические работы при устройстве фундаментов");

г) завоз и складирование плит и блоков;

д) входной контроль поступивших на строительную площадку плит и блоков;

з) разметка плит и блоков.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории организации генеральный подрядчик (субподрядчик) и администрация организации, эксплуатирующая этот объект, обязаны оформитьакт-допуск по форме приложения В к СНиП 12-03-2001.

При монтаже сборных ленточных фундаментов необходимо предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы:

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;

- передвигающиеся конструкции, грузы;

- опрокидывание машин, падение их частей;

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.

Безопасность работ по монтажу ленточных фундаментов от вышеперечисленных факторов должна быть обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС, ППР и др.) следующих решений по охране труда:

определение марки крана, места установки и опасных зон при его работе;

определение последовательности установки блоков;

обеспечение устойчивости конструкции фундамента в процессе сборки.

При монтаже сборных ленточных фундаментов запрещается выполнять работы, связанные с нахождением людей на участке, над которым производится перемещение и установка элементов сборных конструкций.

Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций до установки их в проектное положение.

Элементы монтируемых конструкций во время перемещения должны удерживаться от раскачивания и вращения гибкими оттяжками.

Строповку конструкций необходимо производить средствами, удовлетворяющими требованиям СНиП 12-03-2001 и обеспечивающими возможность дистанционной расстроповки с рабочего горизонта в случаях, когда высота до замка грузозахватного средства превышает 2 м.

До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом. Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, такелажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан любым работником, заметившим явную опасность.

Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положении, близком к проектному.

Запрещается подъем элементов строительных конструкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи необходимо производить до их подъема.

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания и вращения.

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, затем, после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем.

При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы конструкций на весу.

Установленные в проектное положение элементы конструкций должны быть закреплены так, чтобы обеспечивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.

Расстроповку элементов конструкций, установленных в проектное положение, следует производить после постоянного или временного их закрепления согласно проекту. Перемещать установленные элементы конструкций после их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, предусмотренных ППР, не допускается.

До окончания выверки и надежного закрепления установленных элементов не допускается опирание на них вышерасположенных конструкций, если это не предусмотрено ППР.

Запрещается выполнять монтажные работы при гололеде, грозе или тумане, исключающих видимость в пределах фронта работ.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  |
|  | - завершение и надлежащее оформление предшествующих земляных работ (наличие актов освидетельствования скрытых работ, геодезических исполнительных схем и другой приемо-сдаточной документации); - завершение и надлежащее оформление предшествующих работ по детальной разбивке ленточного фундамента; - наличие проекта, ППР, технологических карт и схем операционного контроля качества работ по устройству ленточных фундаментов; - наличие паспортов и полноту содержащихся в них данных на поступившие на строительную площадку плиты и блоки, соответствие их требованиям проекта; маркировку плит и блоков; наличие на них штампа ОТК; - внешним осмотром отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида плит и блоков; очистку опорных поверхностей от загрязнений, их разметку. | Акт приемки, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы Исполнительная схема ППР, технологические карты, СОКК Паспорта Общий журнал работ |
| Устройство ленточных фундаментов | Контролировать: - соблюдение заданной ППР технологии устройства ленточных фундаментов; - установку плит и блоков в проектное положение. | Общий и специальный журналы работ Исполнительные схемы |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактического положения плит и блоков требованиям проекта и нормативных документов; - составление и надлежащее оформление приемо-сдаточной исполнительной документации (актов приемки фундаментов, актов освидетельствования скрытых работ, исполнительных геодезических схем). | Акты приемки фундаментов, акты освидетельствования скрытых работ Исполнительные схемы |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб), лаборант (инженер), геодезист - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители генподрядчика и технадзора заказчика КИП - линейка и рулетка измерительные металлические, геодезические приборы (теодолит, нивелир, струна, лазерные приборы), лабораторные приборы. |

До начала работ по устройству фундаментов подготовленное основание должно быть принято по акту комиссией с участием заказчика и подрядчика, а при необходимости - представителя проектной организации, в том числе геолога.

Комиссия должна установить соответствие расположения, размеров, отметок дна котлована, фактического напластования и свойств грунтов указанным в проекте, а также возможность заложения фундаментов на проектной или измененной отметке.

Проверка отсутствия нарушений природных свойств грунтов основания или качества их уплотнения должна при необходимости сопровождаться отбором образцов для лабораторных испытаний, зондированием, пенетрацией и др.

В случае если комиссией установлены значительные расхождения между фактическими и проектными характеристиками грунта основания и необходимость пересмотра проекта, решение о проведении дальнейших работ должно приниматься при обязательном участии представителя проектной организации и заказчика.

Устройство фундаментов надлежит производить немедленно после приемки основания комиссией и подписания акта, разрешающего приступить к устройству фундамента.

Не допускаются перерывы более двух суток между окончанием разработки котлованов и устройством фундамента. При более длительных перерывах должны быть приняты меры против обводнения котлованов поверхностными водами, промораживания талых пучинистых грунтов, а также изменения температурного режима основания из вечномерзлых грунтов, если проектом предусмотрено сохранение их в мерзлом состоянии.

Монтаж сборных фундаментов должен выполняться кранами, расположенными за пределами подготовленных участков основания.

Поверхность основания, сложенного глинистыми грунтами, должна быть выровнена до проектной отметки подсыпкой из горизонтально спланированного песка (кроме пылеватого) слоем 5-10 см. Поверхность песчаного основания планируется с использованием того же песка.

Предельное отклонение отметки выравнивающего слоя песка от проектной не должно превышать минус 15 мм.

Монтаж сборных фундаментов ведется одновременно с ручной доборкой грунта и подсыпкой песчаной постели.

Установка плит и блоков фундаментов на покрытые водой или снегом основания не допускается.

Перед укладкой плит или блоков необходимо нанести на их грани установочные риски. Если плиты или блоки располагаются симметрично от оси, то риски наносят на середине плиты или блока, если несимметрично, то риски наносят, отмеряя на всех плитах или блоках одинаковую величину от одних и тех же ребер.

Риски на боковых гранях фундаментных плит используют для контроля правильности опускания плит на основание. Риски на верхних гранях используют для окончательной выверки положения плит.

Требуемая точность установки плит и блоков в проектное положение должна обеспечиваться детальными разбивочными работами и постоянным геодезическим (инструментальным) контролем точности выполнения монтажных операций, которые входят в технологический процесс монтажа ленточных фундаментов (см. СОКК "Геодезические работы при устройстве фундаментов").

Фундаменты монтируют согласно разбивочным осям, закрепленным на обносках у верхней бровки котлована или в котловане вдоль его нижней бровки.

Перенесение осей фундаментов на дно котлована

1 - проволоки (лески), фиксирующие оси; 2 - отвес; 3 - колышки, закрепляющие точки пересечения осей; 4 - местоположение фундаментной плиты

Установку фундаментных плит следует производить, начиная с установки маячных плит в углах зданий и на пересечении осей. Маячные плиты устанавливают, совмещая их осевые риски с рисками разбивочных осей, по двум взаимно перпендикулярным направлениям.

Между одноименными осями, закрепленными на обноске, натягивают струны (тонкая проволока, леска). От отвесов, подвешенных на струнах, линейным отмером определяют положение осей и закрепляют их на дне колышками.

От осей, обозначенных на дне котлована висящими отвесами или колышками, с помощью шаблона или промером определяют плановое положение угловых и маячных фундаментных плит, которое фиксируется штырями. После снятия струн плиты устанавливают, ориентируясь по забитым штырям.

Угловые и маячные плиты можно также устанавливать, используя створы, задаваемые коллимационной плоскостью теодолитов, устанавливаемых на створных точках, закрепляющих оси на поверхности. При этом угловые блоки устанавливают при помощи двух теодолитов, а для маячных используют один теодолит и промеры рулеткой по створу от угловых плит.

Выверку положения угловых и маячных плит относительно разбивочных осей производят теодолитом или отвесом, опущенным с осевых проволок, натянутых по обноске. При значительных отклонениях плиту поднимают и устанавливают заново. Небольшие отклонения сверх допустимых устраняют перемещением плиты с помощью монтажного ломика.

Горизонтальность установки верха маячных и угловых плит контролируют нивелиром.

К установке рядовых плит следует приступать после инструментальной выверки положения маячных плит в плане и по высоте.

По граням установленных угловых и маячных плит натягивают шнур-причалку и монтаж рядовых (промежуточных) плит осуществляют, ориентируясь по шнуру-причалке, с проектным монтажным зазором между ними.

Горизонтальность рядовых плит контролируют по причалке и правилу, устанавливаемым на установленную смежную плиту, а также нивелированием по ранее установленным плитам.

Предельные отклонения от совмещения установочных ориентиров фундаментных плит с рисками разбивочных осей 12 мм (контроль - измерительный, каждая плита, регистрация отклонений в геодезической исполнительной схеме).

После окончания монтажа фундаментных плит необходимо срезать монтажные петли, проверить горизонтальность поверхности плит с помощью нивелира, выровнять поверхности фундаментных плит цементным раствором.

Армирование швов по верху плит сборных ленточных фундаментов выполняется по рабочим чертежам с соблюдением требований нормативных документов. При армировании необходимо следить, чтобы крайние стержни арматуры отстояли от граней стеновых блоков фундаментов внутрь не менее чем на 3 см. Все стыки арматуры и сопряжения ее в углах и пересечениях лент фундаментов должны быть сварены или выполнены внахлестку без сварки. Длина сварных швов и перепуска стержней при стыках внахлестку принимаются по проекту, но не менее 10d при сварке, а при стыке без сварки - (30...35)d (d - диаметр свариваемых стержней). В одном месте допускается стыковать не более двух стержней.

Монтаж блоков ленточных фундаментов и стен подвалов состоит из следующих основных операций: подачи и разравнивания раствора, установки блоков, заполнения раствором вертикальных швов, расшивки горизонтальных и вертикальных швов с обеих сторон стены. Перед монтажом стеновых блоков должен быть выверен монтажный горизонт и проведена разбивка мест установки блоков в плане.

В первую очередь монтируют продольные стены на всю высоту. Поперечные стены выкладывают из блоков с уступами, которые затем постепенно выравниваются.

Монтаж начинают с установки маячных блоков в углах здания и на пересечении осей. Намечая места установки блоков, проволочные оси наружных стен натягивают на обноску, после чего с помощью отвеса переносят точки пересечения осей на плиту фундамента, фиксируя их взаимно перпендикулярными рисками. Определяют положение углов здания и фиксируют их рисками. После чего на фундамент переносят положение межсекционных осей и фиксируют рисками у наружной плоскости стен. Проверяют расстояние между осями, а также равенство диагоналей между точками пересечения соответствующих осей. После этого струны снимают и по вынесенным рискам монтируют угловые и маячные стеновые блоки.

Маячные блоки устанавливают, совмещая их осевые риски с рисками разбивочных осей, по двум взаимно перпендикулярным направлениям.

К установке рядовых блоков следует приступать после инструментальной выверки положения маячных блоков в плане и по высоте.

После установки маячных блоков на уровне верха этих блоков на расстоянии 2-3 мм от наружной грани стены натягивают проволочную причалку и закрепляют ее скобами. При разбивке мест установки блоков последующих рядов риски наносят на боковой поверхности блоков нижнего ряда.

Стеновые блоки устанавливаются на слой раствора. Растворную постель летом разравнивают зубчатой малкой, зимой - гладкой малкой по рамке. В слой раствора под каждый блок втапливают две прокладки и два клина для придания блокам необходимого наклона.

Марки растворов для устройства постели должны быть указаны в проекте. Подвижность раствора должна составлять 5-7 см по глубине погружения стандартного конуса, за исключением случаев, специально оговоренных в проекте. Применение раствора, процесс схватывания которого уже начался, а также восстановление его пластичности путем добавления воды не допускаются.

Конструкции из крупных блоков в зимних условиях допускается возводить следующими способами:

- с противоморозными добавками на растворах не ниже марки 50;

- на обыкновенных, без противоморозных добавок, растворах с последующим своевременным упрочнением кладки прогревом;

- способом замораживания на обыкновенных (без противоморозных добавок) растворах не ниже марки 10 при условии обеспечения достаточной несущей способности конструкций в период оттаивания (при нулевой прочности раствора).

Способом замораживания на обыкновенных растворах разрешается возводить здания не более 4 этажей и не выше 15 м.

Блок устанавливают вертикально или с небольшим наклоном наружу. При необходимости положение блока изменяют, осторожно вытаскивая клинья. Подбивать клинья не рекомендуется, так как это приводит к образованию труднозаделываемой щели между основанием блока и раствором.

При монтаже блоков второго ряда и всех последующих рядов перед устройством постели необходимо срезать или загнуть монтажные петли на установленных блоках предыдущего ряда.

Установку блоков стен подвала следует выполнять с соблюдением перевязки. Рядовые блоки в поперечном направлении следует устанавливать, ориентируя низ по обрезу блоков нижнего ряда, верх - по разбивочной оси (по причалке). Блоки наружных стен, устанавливаемые ниже уровня грунта, необходимо выравнивать по внутренней стороне стены, а выше - по наружной. В продольном направлении стеновые блоки выравнивают по рискам, нанесенным на блоках нижнего ряда, регулируя монтажный зазор, образуемый с ранее установленным блоком.

Вертикальные и горизонтальные швы между блоками должны быть заполнены раствором и расшиты с двух сторон.

При установке блока в проектное положение выверяют:

- правильность установки блока на основание;

- вертикальность боковых граней;

- размещение блока в плоскости стены.

Правильность установки блока по высоте проверяется визированием на ранее установленные смежные и маячные блоки или по причалке, натянутой по верхней грани блоков. Небольшая осадка блоков, устанавливаемых на раствор, может быть получена за счет выдавливания растворной постели при легком перемещении блока в горизонтальной плоскости с помощью монтажного ломика. Если отклонение верха блока от проектного положения превышает 5 мм, блок следует снять, очистить место установки и основание блока от раствора, устроить заново растворную постель, заменить прокладки более толстыми или более тонкими и снова установить блок. Добавлять свежий раствор в ранее уложенную постель запрещается, так как слой раствора под блоком будет неоднородным. Необходимо расстилать новую порцию раствора.

Горизонтальность верха блоков проверяют правилом с уровнем и визированием на ранее установленные смежные и маячные блоки. Отклонения, превышающие допускаемые, следует устранять, как было указано выше.

Предельные отклонения рядов фундаментных блоков от горизонтали на 10 м длины стены, допускаемые при приемке фундаментов и фиксируемые в геодезической исполнительной схеме не должны превышать 15 мм.

Вертикальность положения боковых граней блоков проверяют рейкой-отвесом или провешиванием их отвесом.

При установке блока на маяки отклонение боковых граней от вертикали устраняют, заменяя маяк. Небольшие отклонения при установке блоков на раствор можно устранить, выдавливая раствор. Значительные отклонения следует устранять, заново устраивая растворную постель, увеличивая ее толщину под опущенным углом блока и временно подкладывая под него клинья. Забивать клинья в шов не допускается.

Правильность доводки блока в плоскость стены проверяют по теодолиту визированием на ранее установленные блоки, а также рейкой-отвесом. Рейку-отвес навешивают на верхнюю грань блока таким образом, чтобы к боковой грани блока были прижаты своими торцами ее верхний и нижний упоры. Правильность доводки блока в плоскость стены можно проверять, прикладывая правило к установленному и смежному с монтируемым блоку.

Предельные отклонения поверхностей и углов блоков от вертикали не должны превышать:

10 мм - на один этаж;

30 мм - на здание высотой более двух этажей.

После выверки блока необходимо уплотнить раствор в шве с внутренней стороны подштопкой, обращая особое внимание на полноту заполнения щели, образовавшейся в результате выверки блока с помощью клиньев. Если блок после ослабления стропов сместился, его следует поднять и установить заново, заменив растворную постель. Расстроповку блока необходимо производить с монтажной площадки. Пользоваться приставной лестницей или раздвижной стремянкой запрещается.

Растворную постель, на которую устанавливаются блоки, рекомендуется не доводить до наружной грани блока примерно на 40...50 мм, а до внутренней - на 15...20 мм, чтобы предотвратить затекание раствора на фасадную поверхность стен при посадке блока.

После монтажа первого ряда фундаментных блоков, а также каждого последующего ряда производят их нивелирование с целью выравнивания монтажного горизонта с помощью маяков и подстилающего растворного слоя.

Контроль планового положения фундаментных блоков осуществляют линейными измерениями от продольных и поперечных разбивочных осей здания (сооружения).

По окончании монтажа блоков выполняют их планово-высотную съемку. Данные высотной съемки используют для выравнивания горизонта перекрытия подземной части подстилающим раствором (бетоном).

Выравнивающий пояс по верху блоков устраивается из цементного раствора или бетона (в зависимости от толщины) в опалубке. Верхний армированный пояс устраивается после укладки всех блоков стен подвала по всему периметру.

При исполнительной съемке сборных фундаментов снимают и на схемах показывают отклонения относительно разбивочных осей, проектных отметок осей фундаментных плит, а также осей или граней фундаментных блоков.

Исполнительная схема положения блоков подвальной части здания. Стрелками показаны смещения блоков от осей; цифрами со знаком (+) или (-) обозначены отклонения от проектной отметки в миллиметрах

Засыпку пазух производят после устройства перекрытий над подвалом. Отсыпанный грунт тщательно трамбуют. Допускается производить засыпку пазух и до устройства перекрытия, если при этом обеспечивается устойчивость стен подвала.

Отклонения в размерах и положении фундаментных плит и блоков от проектных не должны превышать указанных в нижеприведенной таблице.

| Параметр | Предельные отклонения, мм | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Отклонение от совмещения установочных ориентиров фундаментных плит с рисками разбивочных осей | 12 | Измерительный, каждый элемент, геодезическая исполнительная схема |
| Толщина стен из блоков | ±15 | Измерительный, журнал работ |
| Отметки опорных поверхностей блоков стен | -10 | То же |
| Смещение осей стен из блоков от разбивочных осей | 10 | Измерительный, геодезическая исполнительная схема |
| Отклонение поверхностей и углов стен от вертикали: на один этаж; | 10 | Измерительный, геодезическая исполнительная схема |
| на здание высотой более двух этажей | 30 |  |
| Толщина швов кладки: горизонтальных | -2; +3 | Измерительный, журнал работ |
| вертикальных | -2; +2 |  |
| Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены | 15 | Технический осмотр, геодезическая исполнительная схема |
| Неровности на вертикальной поверхности кладки, обнаруженные при накладывании рейки длиной 2 м | 10 | Технический осмотр, журнал работ |

Соответствие проекту и нормативным документам вышеперечисленных параметров оценивается в процессе технического осмотра и рассмотрения приемо-сдаточной документации и оформляется актом приемки.