СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА МУСОРОПРОВОДА

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве; | Визуальный | Паспорта (сертификаты), общий журнал |
|  | - качество поверхности, геометрические размеры, внешний вид труб и соединительных муфт; | Измерительный, каждый элемент | работ |
|  | - очистку опорных поверхностей ранее смонтированных и поднимаемых труб от мусора, грязи, снега и наледи; | Визуальный |  |
|  | - наличие ориентирных рисок на основании (ранее смонтированных трубах), определяющих проектное положение трубы. | То же |  |
| Монтаж мусоропровода | Контролировать: - установку труб в проектное положение, соблюдение проектной оси трубопровода; | Измерительный | Общий журнал работ |
|  | - качество заделки стыков труб; | Технический осмотр |  |
|  | - качество крепления кожуха к стволу, плотность притвора клапанов; | То же |  |
|  | - правильность установки и герметизация соединения короба со стволом мусоропровода; | - » - |  |
|  | - соответствие высоты вывода трубы над кровлей и правильность установки дефлектора. | - » - |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - фактическое положение смонтированного трубопровода; | Измерительный | Акт приемки выполненных работ |
|  | - наличие тяги в трубопроводе, отсутствие подсоса; | Технический осмотр |  |
|  | - качество окраски ствола и металлических деталей мусоропровода. | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка, нивелир. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.03.01-87 табл. 12

|  | Предельные отклонения: - от вертикали ствола мусоропровода: - на 1 м высоты - 2 мм; - на всю высоту ствола - 25 мм. Стыки стволов мусоропровода должны быть газоводонепроницаемыми. Приемный клапан должен легко, без заеданий, открываться. Не допускаются: - уступы, наплывы, заусенцы на элементах мусоропроводов; - щели в кожухах клапана. При приемке мусоропровода должно быть определено: - соответствие выполненных работ проекту; - надежность и плотность сопряжении элементов ствола и приемных клапанов; - надежность крепления элементов мусоропровода; - легкость и бесшумность работы приемных клапанов; - качество отделки мусоропровода. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 1839-80*. Трубы и муфты асбестоцементные для безнапорных трубопроводов. Технические условия.

Асбестоцементные трубы, применяемые для устройства мусоропроводов, должны быть диаметром 300 мм и более, длиной 2950 мм и 3950 мм.

Отклонения размеров асбестоцементных труб от номинальных не должны превышать:

- по наружному диаметру обточенного конца трубы - -3 мм;

- по длине трубы - -50 мм;

- по толщине стенки - 4-3 мм; -4 мм.

Отклонения размеров асбестоцементных муфт от номинальных не должны превышать:

- по длине - +5 мм;

- по внутреннему диаметру и диаметру канавки - +3 мм.

Трубы и муфты не должны иметь трещин, обломов и расслоений. Концы труб и внутренняя поверхность муфт должны быть обточены. Трубы должны быть прямыми, отклонение от прямолинейности не должно превышать:

- для труб длиной 2950 мм и 3950 мм - 12 мм.

Трубы должны поставляться комплектно с муфтами и резиновыми кольцами.

Указания по производству работ

СНиП 2.08.02-89

Мусоропровод должен монтироваться в соответствии с проектом.

Соединение труб должно производиться на муфтах с уплотнительными кольцами.

Стык кожуха клапана со стволом должен быть плотным, без внутренних выступов и неровностей изнутри. При закрытой дверце прикрепленный на ней уплотнитель должен плотно прилегать к кожуху клапана.

В местах вывода вытяжной трубы через кровлю здания должна быть обеспечена водонепроницаемость примыканий.

Перед приемкой в эксплуатацию мусоропровод должен быть испытан:

- на наличие тяги в стволе путем его задымления при закрытых приемных клапанах;

- на отсутствие подсоса воздуха через закрытые дверки приемных клапанов пламенем свечи.