ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ВХОДНОЙ (СДАТОЧНЫЙ) КОНТРОЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Список техдокументации

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) - комплексный организационно-технологический документ, разработанный на основе методов научной организации труда для выполнения технологического процесса и определяющий состав производственных операций с применением наиболее современных средств механизации и способов выполнения работ по определённо заданной технологии. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) строительными подразделениями. ТТК является составной частью Проектов производства работ (далее по тексту - ППР) и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.

1.2. В настоящей ТТК приведены указания по организации и технологии производства входного (сдаточного) контроля строительных материалов, конструкций и изделий различного назначения (именуемых далее по тексту - МТР) поступающих от поставщиков.

Определён состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоёмкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:

- рабочие чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001, ЕНиР, ВНиР, ТНиР);

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии производства входного (сдаточного) контроля МТР поступающих от поставщиков с целью обеспечения высокого качества, а также:

- снижение себестоимости;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификация технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по входному (сдаточному) контролю МТР поступающих от поставщиков.

РТК регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности их выполнения решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ.

РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.

1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объёмов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;

- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;

- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с правилами производства работ по входному (сдаточному) контролю МТР поступающих от поставщиков, с применением наиболее современных средств измерений и способов выполнения работ.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по входному (сдаточному) контролю МТР поступающих от поставщиков.

2.2. Работы по входному (сдаточному) контролю МТР поступающих от поставщиков, выполняют в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час.

2.3. В состав последовательно выполняемых работ по входному (сдаточному) контролю МТР поступающих от поставщиков входят следующие технологические операции:

- проверка сопроводительных документов на поступающую продукцию;

- визуальный контроль качества поступающей продукции;

- измерительный контроль поступающей продукции;

- документальное оформление результатов входного контроля.

2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ измерительными инструментами в составе: микрометр цифровой МКЦ-50 (для измерения наружных размеров деталей, цилиндров) поГОСТ 6507-90; рулетка измерительная Р10УЗП (длиной =10 м, металлическая) по ГОСТ 7502-98; метр складной металлический по ГОСТ 427-75; линейка измерительная Линейка-150 (металлическая длиной =150 мм) по ГОСТ 427-75; штангенциркуль ШЦ-II-300-0,01 (цифровой, диапазон измерений 0-300 мм, цена деления - 0,01 мм) по ГОСТ 166-89.

Рис.1. Линейка измерительная металлическая

Рис.2. Микрометр цифровой МКЦ-50

Рис.3. Метр складной металлический

Рис.4. Рулетка измерительная металлическая

Рис.5. Штангенциркуль цифровой

2.5. Работы по входному (сдаточному) контролю МТР поступающих от поставщиков следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. "Организация строительного производства. Общие положения";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. "Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. "Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство";

- ГОСТ 24297-87. "Входной контроль продукции. Основные положения";

- МДС 12-1.98. "Рекомендации по созданию системы качества в строительно-монтажных организациях (на базе стандартов ИСО 9000)";

- Р 50-601-40-93. "Рекомендации. Входной контроль. Основные положения";

- РД 03-606-03. "Инструкция по визуальному и измерительному контролю";

- РД 34.10.130-96. "Инструкция по визуальному и измерительному контролю";

- Инструкция Госарбитража N П-6 от 15.06.65 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству";

- Инструкция Госарбитража N П-7 от 25.04.66 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству";

- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

- РД 11-02-2006. "Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения";

- РД 11-05-2007. "Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства";

- МДС 12-29.2006. "Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты".

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства. Актуализированная редакцияСНиП 12-01-2004" входным контролем проверяют соответствие показателей качества получаемых материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и договоре подряда.

Решение о необходимости введения, ужесточения, ослабления или отмены входного контроля принимает руководство строительной организации на основании особенности, характера и назначения продукции или результатов входного контроля продукции за прошедший период или результатов ее эксплуатации.

3.2. Общие положения

3.2.1. Входной (сдаточный) контроль проводят с целью предотвращения запуска в производство продукции, не соответствующей требованиям, изложенным в ГОСТе или ТУ на трубы, а также СНиП 2.05.06-85* и договоров на поставку. Входной контроль осуществляют по параметрам (требованиям) и методам, установленным в ТУ, ГОСТ на контролируемую продукцию и договорах на ее поставку.

3.2.2. Основными задачами входного (сдаточного) контроля являются:

- получение с большой достоверностью оценки качества продукции, предъявляемой на контроль;

- обеспечение однозначности взаимного признания результатов оценки качества продукции поставщиком и потребителем, осуществляемой по одним и тем же методикам и по одним и тем же планам контроля;

- установление соответствия качества продукции установленным требованиям с целью своевременного предъявления претензий поставщикам, а также для оперативной работы с поставщиками по обеспечению требуемого уровня качества продукции;

- предотвращение запуска в производство или ремонт продукции, не соответствующей установленным требованиям, а также протоколов разрешения по ГОСТ 2.124;

- накопление статистических данных о фактическом уровне качества получаемой продукции и разработка на этой основе предложений по повышению качества и, при необходимости, пересмотра требований ГОСТ и ТУ на продукцию;

- периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции поставщиков.

3.2.3. К входному (сдаточному) контролю должна поступать продукция, принятая ОТК поставщика и поступившая в строительную организацию с сопроводительной документацией, оформленной в установленном порядке. При отсутствии сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции (особенно на импортную), а нужды производства диктуют необходимость использования этой продукции, то использование ее в производстве возможно по согласованию с проектировщиком после проведения испытаний на соответствие отечественной НТД с обязательным составлением акта о её фактическом качестве и комплектности с указанием отсутствующих документов.

3.2.4. Материально-технические ресурсы, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и маркировать (клеймить) "Брак" и хранить в изоляторе брака до решения этого вопроса между поставщиком и потребителем. Работы с применением этих МТР следует приостановить. Заказчик должен быть извещён о приостановке работ и её причинах.

3.2.5. Продукция, поступившая от поставщика до проведения входного (сдаточного) контроля должна храниться отдельно от принятой или забракованной на входном контроле. Входной (сдаточный) контроль может быть проведен в любой момент - от ее получения строительной организацией до запуска в производство, но обязательно до истечения гарантийного срока.

3.2.6. Продукция, срок хранения которой истек, независимо от результатов предыдущего ее контроля или испытаний при входном (сдаточном) контроле, подлежит перепроверке и только после этого может быть решен вопрос об ее использовании в производстве.

3.2.7. Исходя из цели входного (сдаточного) контроля, строительная организация может проводить его непосредственно перед запуском продукции в производство (однако в пределах гарантийного срока) и только по тем пунктам требований НТД, которые имеют значение для конкретного вида продукции и которые отражены в Перечне входного контроля на нее. Кроме того, в "Перечне" целесообразно указать минимально допустимую оставшуюся на момент проведения входного контроля часть гарантийного срока хранения контролируемой продукции, определяемую исходя из длительности цикла изготовления продукции с учетом необходимости обеспечения требуемых гарантийных сроков ее хранения и эксплуатации.

3.2.8. При необходимости строительная организация может проводить дополнительные проверки продукции, не предусмотренные в НТД на продукцию, если условия и режимы, оговоренные методами дополнительных проверок, не превышают установленные в НТД на продукцию. В этом случае согласование этих методов с поставщиком и представителем строительной организации не требуется. При отрицательных результатах дополнительных проверок рекламация поставщику не предъявляется.

Дополнительная проверка, проводимая строительной организацией позволяет определить потенциально ненадежные элементы для данной продукции и заранее отклонить их. При входном контроле допускается проводить тренировку продукции в условиях и режимах, предусмотренных НТД. В этом случае необходимо оговорить это в перечне продукции.

3.2.9. Входной (сдаточный) контроль рекомендуется проводить по параметрам (требованиям), установленным в НТД на контролируемую продукцию. Входной контроль продукции по параметрам, не установленным в НТД, договорах или контрактах на поставку, может проводиться строительной организацией без согласования с поставщиком для своих внутренних целей без права предъявления по ним претензий поставщику.

3.2.10. При проведении входного (сдаточного) контроля необходимо:

- входной (сдаточный) контроль МТР проводить в соответствии с Инструкцией по проведению входного и сдаточного контроля;

- проверять сопроводительные документы, удостоверяющие качество продукции;

- проверять комплектность, маркировку, внешний вид МТР;

- проводить контроль качества продукции по технологическому процессу входного контроля, изложенному в Инструкции и заполнять Акт входного контроля материально-технических ресурсов, Акт сдаточного контроля материально-технических ресурсов;

- результаты контроля МТР заносить в "Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, приведенной в Приложении 1, ГОСТ 24297-87.

3.3. Подготовительные работы

3.3.1. До начала производства работ по входному (сдаточному) контролю МТР поступающих от поставщиков на строительную площадку необходимо провести комплекс подготовительных, организационно-технических мероприятий, в том числе:

- разработать и утвердить на предприятии Инструкцию по проведению входного (сдаточного) контроля МТР, в которой определить перечень, объем и последовательность выполнения работ;

- разработать и утвердить План проведения входного (сдаточного) контроля;

- разработать формы Акта входного контроля материально-технических ресурсов и Акта сдаточного контроля материально-технических ресурсов;

- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства;

- назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и качество выполнения;

- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;

- назначить приказом директора строительной организации приемочную комиссию, в составе представителей отдела снабжения, линейных ИТР и Производственно-технического отдела;

- ознакомить членов комиссии с Планом и Инструкцией по проведению входного (сдаточного) контроля;

- обеспечить членов приемочной комиссии измерительными приборами и инструментами, а также средствами индивидуальной защиты;

- провести инструктаж членов комиссии по технике безопасности;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

- обеспечить площадку контроля противопожарным инвентарём и средствами сигнализации;

- оградить зону контроля предупредительными знаками, освещенными в ночное время;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- составить акт готовности участка контроля к производству работ;

- получить у руководителя строительной организации разрешение на начало производства работ в форме приказа (распоряжения).

3.3.2. Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007) и должно быть принято по Акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно Приложению И, СНиП 12-03-2001.

3.4. Проведение входного (сдаточного) контроля

3.4.1. Входной (сдаточный) контроль металлопроката

Проверка сопроводительной документации:

- товарно-транспортные документы на соответствие наименования материала по всей номенклатуре;

- документы, удостоверяющие качество металла (паспорта, сертификаты) на наличие полного оформления и соответствие записанных марок стали с маркировкой на каждой единице проката;

- внесение параметров в журнал входного контроля.

Визуальный контроль

Проверка геометрии:

- листовую сталь на волну и прогиб;

- круглую сталь на изгиб, спираль и овальность.

Проверка состояния поверхности:

Литье

- на наличие усадочных раковин (закрытые или открытые полости в теле отливки, имеющие неправильную форму, шероховатую или кристаллическую поверхность, иногда окисленную);

- на наличие газовой пористости (возникает в процессе кристаллизации из-за выделения газов, растворившихся в металле при его плавлении);

- на наличие неметаллических включений (наружные или внутренние полости, заполненные формовочной смесью или шлаком);

- на наличие трещин с применением оптического инструмента (могут иметь как холодную, так и горячую природу в зависимости от условий усадки в процессе кристаллизации);

- на наличие ликвации (это местное несоответствие химического состава в отдельных зонах. В зоне ликвации механические характеристики могут быть занижены. Поэтому этот дефект обнаруживается чаще всего при механической обработке).

Прокат

- на наличие поверхностных рисок (возникают при попадании мелких частиц на валки при прокатке);

- на наличие волосовин (имеют вид тонких трещин, расположенных на поверхности и вытянутых вдоль направления деформации, являются результатом деформации неметаллических включений или газовых пузырей);

- на наличие закатов (наслоения, возникающие из-за избытка металла в валках);

- на наличие пленки (отслаивающиеся с поверхности пленки, которые возникают при раскатывании слитка, имеющего на своей поверхности застывшие капли жидкого металла).

Измерительный контроль

Проверка геометрических размеров с применением мерительного инструмента:

- лист по толщине;

- полосу по ширине и толщине;

- квадрат по правильности формы и размера;

- шестигранник по грани.

3.4.2. Входной (сдаточный) контроль пиломатериалов

Проверка сопроводительной документации:

- товарно-транспортные документы на соответствие наименования материала по всей номенклатуре;

- документы, удостоверяющие качество пиломатериала (сертификаты) на наличие полного оформления (наименование завода-поставщика, дата и номер заказа длина, ширина, толщина, объем партии, номер стандарта), а также соответствие породы древесины, сорта и типа пиломатериала, указанных на бирке завода-поставщика прикрепленной к каждой пачке пиломатериала;

- внесение параметров в журнал входного контроля.

Визуальный контроль

Проверка геометрии:

- длина;

- ширина;

- толщина.

3.4.3. Входной (сдаточный) контроль арматурной стали

Проверка сопроводительной документации:

- товарно-транспортные документы на соответствие наименования материала по всей номенклатуре;

- документы, удостоверяющие качество арматурной стали (сертификаты) на наличие полного оформления (наименование завода-поставщика, дата и номер заказа, время и результаты проведенных испытаний, масса партии, номер стандарта), а также соответствие диаметра и марки арматурной стали, указанных на металлической бирке завода-поставщика прикрепленной к каждому пакету, бухте или пучку арматурной стали;

- внесение параметров в журнал входного контроля.

Визуальный контроль

Проверка геометрии:

- длина;

- диаметр.

Проверка состояния поверхности на наличие:

- следов коррозии;

- деформации.

3.4.4. Входной (сдаточный) контроль фракционного щебня

Проверка сопроводительной документации:

- товарно-транспортные документы на соответствие наименования материала по всей номенклатуре;

- документы, удостоверяющие качество щебня (паспорт) на наличие полного оформления (наименование завода-поставщика и материала, номер партии и количество материала, содержание вредных компонентов и примесей, дата изготовления, обозначение стандарта);

- внесение параметров в журнал входного контроля.

Щебень поступающий на объект, должен отвечать требованиям ГОСТ 8267-93. Входной контроль поступающего щебня осуществляется путем отбора на менее 10 точечных проб (при объёме поставки до 350 м) из которых образуют объединённую пробу, характеризующую контролируемую партию и проводят лабораторную проверку таких параметров как:

- зерновой состав щебня;

- марка щебня по дробимости;

- морозостойкость щебня;

- насыпная плотность;

- содержание глины в комках.

3.4.5. Входной (сдаточный) контроль песка природного

Проверка сопроводительной документации:

- товарно-транспортные документы на соответствие наименования материала по всей номенклатуре;

- документы, удостоверяющие качество песка (паспорт) на наличие полного оформления (наименование предприятия-изготовителя и его адрес, номер и дата выдачи документа, номер партии и количество песка, зерновой состав песка, насыпная плотность песка, содержание вредных компонентов и примесей, дата разработки, обозначение стандарта);

- внесение параметров в журнал входного контроля.

Входной контроль поступающего песка осуществляется путем отбора на менее 10 точечных проб (при объёме поставки до 350 м) из которых образуют объединённую пробу, характеризующую контролируемую партию и проводят лабораторную проверку таких параметров как:

- зерновой состав песка;

- содержание пылевидных и глинистых частиц;

- содержание глины в комках;

- класс, модуль крупности, полный остаток на сите N 063;

- коэффициент фильтрации.

3.4.6. Входной (сдаточный) контроль железобетонных изделий

Проверка сопроводительной документации:

- товарно-транспортные документы на соответствие наименования материала по всей номенклатуре;

- документы, удостоверяющие качество изделия (паспорт) на наличие полного оформления (наименование завода-поставщика и материала, номер партии и количество материала);

- каждое изделие должен иметь маркировку, выполненную несмываемой краской при помощи трафаретов или резиновых штампов, на боковой поверхности. На марке-штампе указываются предприятие-изготовитель, марка плиты, дата изготовления, номер контролера ОТК;

- внесение параметров в журнал входного контроля.

3.4.7. Фундаменты стаканного типа

На поверхности фундамента не допускаются:

- раковины диаметром более 15 мм и глубиной более 5 мм;

- околы бетона ребер глубиной более 10 мм и общей длиной более 100 мм на 1 м ребра;

- местные наплывы бетона и впадины высотой и глубиной более 5 мм;

- трещины, за исключением усадочных трещин не более 0,1 мм;

- обнажение арматуры.

Отклонение от линейного размера (мм):

- Длина (ширина) ±16

- Высота ±10

- Размеры стакана и выступающих частей фундамента ±5

- Отклонение от плоскостности подошвы фундамента ±5

Рис.6. Фундаменты стаканного типа

3.4.8. Плиты ленточных фундаментов

Отклонение от линейного размера

- Длина и ширина плиты, мм: до 1000±10

свыше 1000 до 1600±12

свыше 1600 до 3200±15

- Высота плиты ±10

- Размер, определяющий положение монтажной петли над плоскостью плиты +10

- Размер, определяющий положение элементов стальных закладных изделий -5

- В плоскости плиты 10

- Из плоскости плиты 3

Рис.7. Плита ленточных фундаментов

| Отклонение от прямолинейности |
| --- |
|  | - Прямолинейность профиля верхней горизонтальной поверхности плиты в любом сечении на всей длине или ширине до 1000 | 2,5 |
|  | - свыше 100 до 1600 | 3,0 |
|  | - свыше 1600 до 3200 | 4,0 |

3.4.9. Блоки стен подвалов

Отклонение от линейного размера (мм):

- по длине ±13

- по ширине и высоте ±8

- по размерам вырезов ±5

Отклонение от прямолинейности профиля поверхностей блока

- на всю длину и ширину блока 3,0

Рис.8. Блок стен подвалов

3.4.10. Плиты перекрытия

Отклонения от линейного размера:

- Длина и ширина плиты, мм:

до 2500±6,0

свыше 2500 до 4000±8,0

свыше 4000 до 8000±10,0

свыше 8000±12,0

- Толщина плиты, мм: ±5,0

- Размер, определяющий положение:

отверстий и вырезов, мм 10

- закладных изделий, мм:

в плоскости плиты 10

из плоскости плиты 5

|  | Отклонение от прямолинейности профиля верхней поверхности плиты, предназначенной под непосредственную наклейку линолеума, а также профиля боковых граней плиты на длине 2000 мм | 5 мм |
| --- | --- | --- |
|  | Отклонение от плоскости лицевой нижней (потолочной) поверхности плиты при измерениях от условной плоскости, проходящей через три угловые точки плиты длиной: |
|  | - до 8000 | 8 мм |
|  | - свыше 8000 | 10 мм |

Величины и количество допускаемых дефектов внешнего вида плит:

- раковины диаметром - 6 мм, глубиной - 3 мм - не более 3 шт. на 1 м;

- околы бетона и ребер - глубиной 3 мм длиной 5 мм;

- местные наплывы - не более 3 на 1 м;

- трещины - не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин шириной не более 0,3 мм на верхней поверхности плит и не более 0,2 мм - на боковых и нижних поверхностях плит;

- толщина защитного слоя - не менее 30 мм;

- обнажения арматуры - не допускаются, за исключением выпусков арматуры или концов напрягаемой арматуры, которые не должны выступать за торцевые поверхности плит более чем на 10 мм и должны быть защищены слоем цементно-песчаного раствора или битумным лаком.

Рис.9. Плита перекрытия

3.4.11. Ригели

|  | Отклонения от линейного размера (мм): |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Длина ригеля, мм: |
|  | до 4000 | ±5,0 |
|  | свыше 4000 до 8000 | ±6,0 |
|  | свыше 8000 | ±8,0 |
|  | - Размер поперечного сечения ригеля, мм: |
|  | до 250 | ±4,0 |
|  | свыше 250 до 500 | ±5,0 |
|  | свыше 500 | ±6,0 |
|  | - Размер, определяющий положение: |
|  | строповочного отверстия или монтажной петли | 15 |
|  | - закладного изделия на плоскости ригеля: |  |
|  | опорного | 5 |
|  | дополнительного | 10 |
|  | - несовпадение плоскостей ригеля и элемента закладного изделия | 5 |
|  | Отклонение от прямолинейности боковых граней ригеля на всей их длине (мм): |
|  | - Длина боковых граней ригеля: |
|  | до 4000 | 5 |
|  | свыше 4000 до 8000 | 6 |
|  | свыше 8000 | 8 |

Отклонение от плоскостности опорной части ригеля, мм

Величины и количество допускаемых дефектов внешнего вида плит:

- раковины диаметром - 6 мм, глубиной - 3 мм - не более 3 шт. на 1 м;

- околы бетона и ребер - глубиной 3 мм длиной 5 мм;

- местные наплывы - не более 3 на 1 м;

- трещины - не допускаются, за исключением усадочных и других поверхностных технологических трещин которых не должна превышать 0,1 мм; поперечных трещин в верхней зоне ригелей, вызванных обжатием бетона, ширина которых не должна превышать 0,15 мм;

- толщина защитного слоя - не менее 30 мм;

- обнажения арматуры - не допускаются, за исключением выпусков арматуры или концов напрягаемой арматуры, которые не должны выступать за торцевые поверхности плит более чем на 10 мм и должны быть защищены слоем цементно-песчаного раствора или битумным лаком.

Рис.10. Ригель

3.4.12. Плиты дорожные

Отклонения от линейного размера:

- длина и ширина плиты ±8 мм;

- толщина плиты ±4 мм;

- размеры выемок (монтажно-стыковые элементы) ±5 мм.

Отклонения от прямолинейности:

- прямолинейность профиля верхней поверхности плиты в любом сечении на всей длине или ширине - 8 мм.

Отклонения от плоскостности:

- плоскостность лицевой поверхности плиты (при измерении от условной плоскости, проходящей через три крайние точки) при длине плиты - 10 мм.

Отклонения от перпендикулярности:

- Перпендикулярность смежных торцевых граней плит на участке длиной 400 мм - 3 мм;

- 1000 мм - 4 мм.

Отклонения от равенства диагоналей:

- разность длин диагоналей лицевых поверхностей плит при их наибольшем размере (длине и ширине) - 10 мм.

Величины и количество допускаемых дефектов внешнего вида дорожных плит:

- раковины диаметром - 6 мм, глубиной - 3 мм - не более 3 шт. на 1 м;

- околы бетона и ребер - глубиной 3 мм длиной 5 мм;

- местные наплывы - не более 3 на 1 м;

- трещины - не допускаются;

- толщина защитного слоя - не менее 30 мм;

- обнажения арматуры - не допускаются.

Рис.11. Плита дорожная

3.5. В соответствии с Инструкцией Госарбитража N П-6 от 15.06.65 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" и Инструкции Госарбитража N П-7 от 25.04.66 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" приемка продукции по качеству и комплектности производится получателем в сроки - не позднее 20 дней (при иногородней поставке).

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Работы и оценку качества по входному (сдаточному) контролю МТР поступающих от поставщиков выполняют в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011. "Организация строительного производства. Общие положения";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011. "Организация строительного производства. Подготовка и производство строительно-монтажных работ";

- СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011. "Организация строительного производства. Организация строительной площадки. Новое строительство";

- ГОСТ 24297-87. "Входной контроль продукции. Основные положения";

- МДС 12-1.98. "Рекомендации по созданию системы качества в строительно-монтажных организациях (на базе стандартов ИСО 9000)";

- Р 50-601-40-93. "Рекомендации. Входной контроль. Основные положения";

- РД 03-606-03. "Инструкция по визуальному и измерительному контролю";

- РД 34.10.130-96. "Инструкция по визуальному и измерительному контролю";

- Инструкция Госарбитража N П-6 от 15.06.65 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству";

- Инструкция Госарбитража N П-7 от 25.04.66 "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству".

4.3. Порядок проведения работ при входном контроле строительных материалов на участках хранения проводится в соответствии с планом, утвержденным в строительной организации и по мере их поступления от Перевозчика. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться аттестованными специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на председателя комиссии, выполняющей работы по входному контролю. Приборы и инструменты (за исключением простейших шаблонов) для контроля качества материально-технических ресурсов должны быть заводского изготовления и иметь утвержденные паспорта, соответствующие требованиям ГОСТ и ТУ.

4.4. Виды входного контроля

4.4.1. Входной (сдаточный) контроль материально-технических ресурсов может быть сплошным, выборочным или непрерывным.

4.4.2. При сплошном контроле каждую единицу продукции в контролируемой партии подвергают контролю с целью выявления дефектных единиц продукции. Сплошной контроль рекомендуется назначать в тех случаях, когда он технически и экономически целесообразен и продукция штучная. Применение сплошного контроля должно быть указано в НТД на продукцию в разделах "Приемка". При сплошном контроле может предъявляться как полностью сформированная партия продукции, так и отдельные единицы продукции.

4.4.3. При выборочном контроле из контролируемой партии продукции в соответствии с планом выборочного контроля извлекаются случайным образом выборки (пробы), по результатам контроля которых принимают решение о всей контролируемой партии продукции. При выборочном контроле может предъявляться на контроль только полностью сформированная партия продукции (как штучная, так и бесформенная). Не допускается производить отбор выборок или проб до тех пор, пока не будет предъявлена полностью сформированная партия продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 18321.

4.4.4. При непрерывном контроле каждую единицу продукции подвергают контролю в той последовательности, в которой они производятся, до тех пор, пока не будет получено установленное планом контроля количество годных единиц продукции. После этого сплошной контроль прекращается и переходят на выборочный (штучная продукция).

4.5. Определение дефектности МТР

4.5.1. При проведении входного контроля качества МТР важно не только принять решение относительно того, принять или забраковать партию продукции, но и знать ее фактический уровень дефектности, так как он характеризует качество партии продукции. Чем меньше уровень дефектности в партии, тем выше ее качество.

4.5.2. Уровень дефектности может быть выражен процентом дефектных единиц продукции, определяемым из соотношения:

или

Данное соотношение рекомендуется использовать, когда достаточно установить только число дефектных единиц продукции из числа проконтролированных. При этом единица продукции считается дефектной, если она имеет хотя бы один дефект.

4.5.3. Число дефектов на сто единиц продукции определяется из соотношения:

Данное соотношение рекомендуется использовать, когда важно установить число дефектов в проконтролированных единицах продукции, если в единице продукции может быть одно и более дефектов. При этом дефектом следует считать каждое отдельно взятое несоответствие продукции установленным требованиям.

4.5.4. Более достоверное представление о качестве продукции даст средний входной уровень дефектности, определяемый по результатам контроля нескольких партий. Под средним входном уровнем дефектности понимается - уровень дефектности в партии продукции, поступающей на контроль за определенный интервал времени. Значение среднего входного уровня дефектности может быть получено по результатам сплошного или выборочного контроля нескольких партий продукции, поступающих на контроль.

4.6. Порядок работы приемочной комиссии

4.6.1. Входной (сдаточный) контроль МТР поступающих от поставщиков осуществляет комиссия, возглавляемая председателем комиссии, действующая на основании приказа руководителя строительной организации, которая является юридическим лицом, ответственным за принятие комиссией всех решений.

4.6.2. В состав комиссии включают представителя отдела снабжения, линейных ИТР и Производственно-технического отдела. Организация входного контроля закупаемой продукции и материалов проводится в соответствии с инструкциями:

- N П-6 от 15.06.1965 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству";

- N П-7 от 25.04.1966 г. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству".

4.6.3. Комиссия имеет право для решения отдельных вопросов привлекать к участию в работе экспертов и представителей других подразделений предприятия, например, аккредитованной строительной лаборатории, оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля, отдела главного технолога, отдела главного конструктора, отдела главного метролога, и т.д. Для этого специалисты участка приемки от поступившей партии продукции отбирают образцы или пробы и передают их для контроля или испытаний специалистам соответствующего подразделения. В необходимых случаях целесообразно составлять акт об отборе образцов или проб.

4.6.4. Подразделение, получившее образцы или пробы продукции на испытание в установленные сроки проводит необходимые испытания и выдает подразделению входного контроля заключение о соответствии качества продукции установленным требованиям.

4.6.5. Результаты испытаний (физико-механических свойств, химического состава, структуры и т.д.) вместе с продукцией передаются в производство с соответствующей отметкой в учетных журналах или сопроводительных документах.

4.6.6. Входной (сдаточный) контроль МТР поступающих от поставщиков на объект, осуществляется:

- регистрационным методом путём анализа данных зафиксированных в документах (сертификатах, паспортах, накладных и т.п.);

- внешним визуальным осмотром (по ГОСТ 16504-81);

- техническим осмотром (по ГОСТ 16504-81);

- измерительным методом с применением средств измерения (проверка основных геометрических параметров), в т.ч. лабораторного оборудования;

- контрольными испытаниям в случаях сомнений в правильности характеристик или отсутствии необходимых данных в сертификатах и паспортах заводов-изготовителей.

4.6.7. В состав работ, выполняемых комиссией, входят следующие операции:

- проверка сопроводительных документов на поступающую продукцию;

- визуальный контроль качества поступающей продукции;

- инструментальный контроль поступающей продукции;

- документальное оформление результатов входного контроля.

4.6.8. Проверка сопроводительных документов:

Строительные материалы и изделия, поступившие на объект должны иметь сопроводительный документ (паспорт, сертификат качества), в котором указываются наименование строительного материала, изделия, его марка, дата изготовления. Паспорт (сертификат качества) является документом подтверждающим соответствие изделия рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ.

Таблица 1

| N п/п | Сопроводительный документ | Содержание сопроводительного документа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сертификат качества | В сертификате указывают: - наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; - условное обозначение материала; - обозначение технических условий или ГОСТ; - номер партии; - количество материалов в партии; - масса (нетто, брутто) партии в килограммах; - дата выпуска; - результаты проведенных испытаний и заключение о соответствии партии требованиям технических условий. |

4.6.9. Визуальный контроль

Визуальный контроль поступающих изделий и материалов осуществляется внешним техническим осмотром.

Таблица 2

| N п/п | Что контролируется | Результаты внешнего осмотра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Маркировка и её соответствие сертификатам, состояние упаковки и внешнего вида | Комплектно поставляемые материалы должны маркироваться этикеткой, вложенной в упаковку, в которой указываются: - наименование предприятия-изготовителя; - условное обозначение материала; - номер технических условий; - номер партии; - количество материалов в упаковке; - дата выпуска и штамп ОТК. |

4.6.10. Инструментальный контроль:

Инструментальный контроль проводится путем проверки основных геометрических размеров поступающих МТР.

Таблица 3

| N п/п | Что контролируется | Предельно допустимые отклонения | Применяемые инструменты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Толщина изделия | В пределах ГОСТ или ТУ на данный материал, изделие | толщиномер |
| 2. | Ширина изделия |  | линейка мерная |
| 3. | Длина изделия |  | линейка мерная |
| 4. | Весовые характеристики |  | весы |
| 5. | Объемные характеристики |  | расчет |

4.6.11. Документальное оформление результатов входного контроля

По результатам входного контроля составляют заключение о соответствии продукции установленным требованиям и заполняют Журнал учета результатов входного контроля. В сопроводительных документах на строительные материалы делают отметку о проведении входного контроля и его результатах.

При соответствии строительных материалов установленным требованиям комиссия принимает решение о передаче их в производство.

При выявлении в процессе входного контроля несоответствия установленным требованиям продукцию бракуют и возвращают поставщику с предъявлением рекламации. Строительные материалы, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, бракуют. Её следует отделить от пригодной и промаркировать (клеймить) "Брак" и хранить в изоляторе брака до решения вопроса между поставщиком и потребителем замены бракованных изделий на новые. Работы с применением этих материалов следует приостановить. Заказчик должен быть извещён о приостановке работ и её причинах.

При повторном предъявлении продукции на входной контроль в сопроводительной документации рекомендуется указать причины, из-за которых она была забракована (или возвращена поставщику) при первом предъявлении, для того чтобы контролер обратил особое внимание на характеристики, из-за которых она была забракована (или возвращена поставщику).

Полученные при освидетельствовании результаты внешнего осмотра и инструментального контроля заносят в ведомость. Комиссия, по результатам освидетельствования составляет Акт, в котором указывают:

- число освидетельствованных строительных материалов;

- число материалов, признанных годными для использования при производстве строительно-монтажных работ;

- число полностью отбракованных строительных материалов.

В Акте должны быть указаны причины, в результате которых строительные материалы пришли в негодность.

Результаты входного контроля, на стадии приемки МТР, фиксируются в учетной и отчетной документации.

Учетной документацией является:

- "Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования" по форме, Приложения 1, ГОСТ 24297-87.

Отчетной документацией являются:

- Акт входного контроля материально-технических ресурсов;

- Акт сдаточного контроля материально-технических ресурсов;

- Браковочная ведомость.

4.7. Приемочный контроль

4.7.1. Приемка МТР прошедших входной контроль, производится путем её освидетельствования Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается документированное решение о пригодности МТР для производства строительно-монтажных работ путем документального оформления и подписания Акт о приемке строительных материалов по Типовой межотраслевой форме N М-7. К данному акту необходимо приложить:

- акт входного контроля материально-технических ресурсов;

- акт сдаточного контроля материально-технических ресурсов;

- браковочную ведомость;

- акты лабораторных испытания МТР (если испытания проводились);

- перевозочные (сопроводительные) документы на строительные материалы;

- паспорта (сертификаты качества) заводов-изготовителей строительных материалов;

- документы о согласовании с проектными организациями-разработчиками чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при замене материалов, конструкций.

4.7.2. Ответственность за качество принятых входным контролем строительных материалов, их последующее транспортирование, складирование и хранение - несет Подрядчик.

4.8. Инспекционный контроль

4.8.1. На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.

4.8.2. Инспекционный контроль осуществляется специальными службами, если они имеются в составе строительной организации, либо специально создаваемыми для этой цели комиссиями.

4.8.3. Инспекция Госархстройнадзора РФ в пределах своей компетентности осуществляет выборочные проверки качества строительных материалов, изделий и конструкций, с целью защиты прав и интересов потребителей посредством обеспечения соблюдения участниками строительства (вне зависимости от ведомственной принадлежности и форм собственности) нормативного уровня качества, строительной безопасности и эксплуатационной надежности возводимых и законченных строительством объектов, по своему усмотрению выбирая формы и методы проверок для реализации возложенных на нее функций.

4.8.4. Результаты проверок контроля качества заносятся в таблицу "Сведения о государственном строительном надзоре при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства" Раздела 7, Общего журнала работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

4.9. На участке входного контроля должны вестись следующие журналы:

- Журнал авторского надзора проектной организации (форма Ф-2, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);

- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства (форма Ф-2а, распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р);

- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций (Приложение 1, ГОСТ 24297-87);

- Общий журнал работ (Приложение, РД 11-05-2007).

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Потребность в измерительных приборах и инструментах

5.1.1. При выборе измерительных приборов и инструментов необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых измерительных приборов и инструментов, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.

5.1.2. Приборы и инструменты, используемые для проведения входного и сдаточного контроля продукции должны быть поверены и отколиброваны, с приложением отчетов.

5.1.3. Примерный перечень основных измерительных приборов и инструментов приведен в таблице 4.

Перечень измерительных приборов и инструментов

Таблица 4

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и оборудования | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микрометр цифровой | МКЦ-50 | шт. | 1 |
| 2. | Рулетка металлическая, длиной =10 м | Р10УЗП | " | 1 |
| 3. | Метр складной металлический | ГОСТ 427-75 | " | 1 |
| 4. | Линейка металлическая, длиной =150 мм | Линейка-150 | " | 1 |
| 5. | Штангенциркуль цифровой, длиной =300 мм | ШЦ-II-300-0,01 | " | 1 |

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по входному (сдаточному) контролю МТР поступающих от поставщиков следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- СНиП 12-04-2002. "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на Председателя приемочной комиссии, назначенного приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство работами непосредственно. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на участке контроля.

6.3. Охрана труда членов приемочной комиссии и рабочих участка контроля должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ.

6.4. Членам комиссии и рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. Для отдыха и приёма пищи должны быть выделены (если нет специальных помещений) места, где исключается контакт с технологическими материалами.

В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться средства для оказания (доврачебной) помощи пострадавшим: аптечка с медикаментами, перевязочные материалы, носилки, фиксирующие шины.

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены запасами или средствами подачи чистой воды, мылом, чистыми полотенцами или салфетками и т.д. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.

6.5. К выполнению работ допускаются члены комиссии:

- обученные безопасным методам и приемам производства работ;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004.

6.6. В целях безопасности ведения работ на объекте председатель комиссии обязан:

- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности, на всех рабочих местах руководимой им комиссии и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами членов комиссии или угрожают здоровью или жизни работающих, председатель комиссии должен доложить об этом руководителю организации и не приступать к работе;

- постоянно в процессе работы обучать членов комиссии безопасным приёмам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов комиссии и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами комиссии;

- организовать работы в соответствии с Инструкцией по проведению входного и сдаточного контроля;

- не допускать до работы членов комиссии без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;

- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;

- не допускать нахождения в опасных зонах членов комиссии или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории площадки контроля.

6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Инструкцией по проведению входного и сдаточного контроля;

- следить за исправным состоянием инструментов;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- допускать к производству работ членов комиссии в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);

-  работы при силе ветра более 11,0 м/сек, во время сильного снегопада, ливневого дождя, тумана или грозы при видимости менее 50 м.

6.8. При эксплуатации измерительных инструментов необходимо соблюдать требования по безопасной работе, содержащиеся в соответствующих нормативных документах (правилах, инструкциях и др.), а также в технической документации.

К эксплуатации допускают только исправные инструменты, обеспечивающие их безопасную работу.

6.9. Участок входного контроля и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6.10. Общие требования охраны труда при работе с инструментом:

6.10.1. Весь инструмент должен храниться в кладовых на стеллажах. При перевозке или переноске инструмента его острые части следует защищать чехлами или иным способом.

6.10.2. Выдавать инструмент надо одновременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты.

6.10.3. Администрация обязана организовать систематический надзор за исправностью, правильным и безопасным использованием инструмента, а также его своевременный ремонт.

6.10.4. Применять инструменты допускается только в соответствии с назначением, указанным в паспорте.

6.10.5. Работа инструментом должна производиться при обязательном наличии средств пожаротушения и оказания первой медицинской помощи.

6.10.6. Погрузочно-разгрузочные работы с грузами массой более 50 кг, а также их подъем на высоту более 1,5 м должны быть механизированы.

При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 15 кгс.

Для взрослых мужчин предельная масса груза - 50 кг, для юношей от 16 до 18 лет вручную - до 16, при перевозке на тележках - до 50 кг.

Предельные нормы массы груза, поднимаемого и перемещаемого вручную

Таблица 5

| Характер работ | Предельно допустимая масса груза, кг |
| --- | --- |
| Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой | 15 |
| Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м | 10 |
| Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены | 10 |
| Суммарная масса грузов, перемещенных в течение рабочей смены | Не более 7000 |
| Примечание. Масса поднимаемого и перемещаемого груза включает массу тары-упаковки. |

6.11. Очистку поверхности изделий от грязи, снега, льда и посторонних предметов работники должны выполнять в защитных очках.

VII. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2016 г.

7.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

7.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

7.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

7.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

7.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

7.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.