СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА МАСТИЧНЫХ, ШПАТЛЕВОЧНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ПО КАМЕННОЙ
КЛАДКЕ И БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

СНиП 3.04.03-85 п.п.1.7-1.10; 2.9; 2.11; 4.1; 4.3; 10.1; 10.5

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контролер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Подготовка поверхности: чистота просушка, наличие дефектов | Внешний осмотр | До устройства защитных покрытий | Мастер | Все швы каменной кладки при защите поверхностей каменных и армокаменных конструкций мастичными покрытиями должны быть расшиты Непосредственно перед нанесением защитных покрытий защищаемые поверхности должны быть просушены Бетонная поверхность, подготовленная к нанесению антикоррозионной защиты, не должна иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, околов ребер, масляных пятен, грязи и пыли Расстояние между выступами и впадинами должно составлять от 1,2 до 2,5 мм; суммарная площадь отдельных раковин и углублений на 1 м, при глубине раковин до 3 мм должна быть не более 0,2%; поверхностная пористость до 20% |
|  | Соответствие материалов проекту, ГОСТу или техническим условиям | То же | То же | То же | Качество применяемых материалов должно соответствовать проекту и требованиям ГОСТа или технических условий Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
| Устройство мастичных и шпатлевочных защитных покрытий | Соблюдение условий производства защитные покрытий (температура, влажность окружающего воздуха и защищаемых поверхностей) | Визуально Влагомер, термометр | В процессе производства защитных покрытий | То же | Работы по нанесению защитных покрытий, как правило, следует выполнять при температуре окружающего воздуха, защитных материалов и защищаемых поверхностей не ниже: 10 °С - мастичных и шпатлевочных покрытий из силикатных материалов 15 °С - мастичных покрытий из наирита и герметиков, приготовленных на основе синтетических каучуков В зимнее время антикоррозионные работы следует производить в отапливаемых помещениях или укрытиях Не допускается устройство защитных покрытий находящихся вне помещений во время атмосферных осадков Влажность бетона в поверхностном слое толщиной 20 мм должна быть не более 4% |
|  | Соблюдение технологии нанесения покрытий | Визуально | В процессе производства защитных покрытий | Прораб | Устройство мастичных и шпатлевочных покрытий должно выполняться в следующей технологической последовательности: нанесение и сушка грунтовок; нанесение мастичных и шпатлевочных покрытий и их сушка Для подземных трубопроводов и резервуаров - послойное нанесение битумных слоев и армирующих оберток |
|  | Толщина слоев покрытий | Визуально Микрометр | То же | То же | Мастичные покрытия, приготовленные на составах из природных и синтетических смол; шпатлевки, приготовленные на полимерных составах; шпатлевочные покрытия, приготовленные на растворимом стекле, должны наноситься слоями толщиной не более 3 мм каждый |
|  | Сцепление с защищаемой поверхностью | Визуальный осмотр простукиванием стальным молоточком | То же | То же | При простукивании стальным молоточком, не должно быть изменения звука |
|  | Полнота отверждения | Визуальный осмотр | То же | То же | При прочерчивании линий на поверхности покрытия металлическим шпателем или мастерком должны оставаться полосы светлого цвета |
|  | Внешний вид, сплошность | То же | То же | То же | На защитном покрытии не допускаются трещины, потеки, бугры, открытые поры, посторонние включения и механические повреждения |