Лекция 4

Основы расчета железобетонных конструкций

План лекции

- О  теории сопротивления железобетона

- Развитие методов расчета железобетонных конструкций.

- Расчет железобетонных конструкций по предельным состояниям.

- О  теории сопротивления железобетона

Зависимость между напряжениями и деформациями железобетона нелинейна. Армирование не устраняет этой особенности работы бетона под нагрузкой. Поэтому теория сопротивления упругих материалов для железобетона непригодна. Такие свойства бетона и железобетона, как ползучесть, усадка, образование трещин в растянутой зоне железобетонных элементов, существенно влияет на напряженно-деформированное состояние железобетонных конструкций. Кроме того, эти свойства в значительной степени зависят от вида бетона и арматуры, характера армирования, вида напряженного состояния, возраста бетона, длительности действия нагрузки и других факторов, что говорит о сложности создания строгой теории сопротивления железобетона.

Все вопросы, связанные с сопротивлением бетона и железобетона, могут быть решены только на основе опытных данных, поэтому результаты экспериментальных исследований в создании теории железобетона имеет исключительное значение.

- Развитие методов расчета железобетонных конструкций

  - Расчет по допускаемым напряжениям

Этот метод основан на предпосылке работы железобетона как упругого материала, но с приближенным учетом основных свойств железобетона. Сечения подбираются из условия , чтобы полученные из расчета напряжения в бетоне и арматуре не превосходили допускаемых напряжений.

Методика расчета железобетонных сечений по допускаемым напряжениям с незначительными изменениями просуществовал до 30-х годов, за рубежом – до 50-х годов.

Основные положения:

- Принята гипотеза плоских сечений (гипотеза Бернулли), согласно которой сечения до и после изгиба остаются плоскими. Таким образом, здесь пренебрегают искривлением сечений, которое возникает вследствие влияния поперечных сил, неоднородности бетона, наличия двух материалов с совершенно различными упругими свойствами, усадки бетона, трещин в растянутой зоне и других причин.

- Сечение, состоящее из двух материалов (бетона и стали) приводится к одному материалу. Приведение стали к бетону производится с помощью коэффициента приведения .

- Принимается справедливым закон Гука для сжатой зоны бетона – линейная зависимость между напряжениями и деформациями, эпюра нормальных напряжений – треугольная (рис. 4.1).

- Работа растянутого бетона не учитывалась.

Рис.4.1.  Схема усилий и напряжений в нормальном сечении (В.В. Михайлов, рис.2. с.7)

Сущность расчета прочности заключается в сравнении напряжений в бетоне и арматуре от внешней нагрузки с соответствующими допускаемыми напряжениями:

- напряжения в бетоне ;

- напряжения в растянутой арматуре .

Достоинства метода расчета по допускаемым напряжениям:

- Появилась возможность рассчитывать конструкцию без разрушения подобного ей образца;

- Расчет давал представление о поведении конструкций в стадии эксплуатации;

- Достаточная простота расчета;

- Расчет обеспечивал достаточную надежность конструкций.

Недостатки метода расчета по допускаемым напряжениям:

- Не учитывалась реальная работа железобетона как неоднородного материала с упруго-пластическими свойствами;

- Не учитывалась изменчивость нагрузок и сопротивлений материалов;

- Сопоставление расчетных величин с результатами опытов показывало, что напряжения в арматуре железобетонных элементов, полученное по расчету, всегда больше действительных, что приводит к перерасходу стали. Коэффициент приведения незначительно и неточно отражается на величинах напряжений в арматуре и бетоне.

В ряде случаев расчета железобетонных конструкций, например, при определении потерь предварительного напряжения арматуры, при расчете главных сжимающих напряжений в наклонном сечении предварительно напряженных конструкций, при проверке на выносливость и др., и сейчас пользуются методиками расчета по допускаемым напряжениям или отдельными его положениями.

  - Расчет по разрушающим нагрузкам

Рис.4.1.  Стадии напряженного состояния нормальных сечений при изгибе (Маилян, рис.3.4. с.102)

    - СНиП 52-01-2003

    - СП 52-101-2003

    - СНиП 2.03.01-84*

    - Железобетонные и каменные конструкции: Учеб. для вузов под ред. В.М. Бондаренко, - М.: Высш. шк., 2002.-876 с.

    - Кумпяк О.Г. и др. Железобетонные конструкции. Часть 1.: Учебное издание. – М.: Изд-во АСВ, 2003.- 280 с.

    - Попов Н.Н., Чарыев М. Железобетонные и каменные конструкции: Учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1996. – 255 с.

    - Маилян Р.Л., Маилян Д.Р., Веселов Ю. А. Строительные конструкции. Учеб. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 880 с.

    - В.в. Михайлов Развитие методов расчета железобетонных конструкций. Учеб. пособие. – Владимир.: ВГТУ, 1995. – 40 с.