ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

РУЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 1420 мм ПОЛИМЕРНЫМИ ЛЕНТАМИ "ПОЛИКЕН 980-25"

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Она рассчитана на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (далее - ППР) и другой организационно-технологической документации строительными подразделениями. ТТК является составной частью ППР и используется в составе ППР согласно МДС 12-81.2007.

1.2. В настоящей карте приведены указания по организации производства работ и технология изоляции стальных магистральных трубопроводов 1420 мм вручную полимерными лентами "Поликен 980-25" в полевых условиях.

Определен также состав производственных операций, требования к контролю качества и приемке работ, плановая трудоемкость работ, трудовые, производственные и материальные ресурсы, мероприятия по промышленной безопасности и охране труда.

1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются:

- рабочие чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажных работы (ГЭСН-2001 ЕНиР); производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации производства работ и технология ручной изоляции стальных магистральных трубопроводов 1420 мм полимерными лентами "Поликен 980-25" в полевых условиях, с целью обеспечения их высокого качества, а также;

- снижение себестоимости работ;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификации технологических решений.

1.5. На базе ТТК разрабатываются ППР или как его обязательные составляющие Рабочие технологические карты (далее РТК) на выполнение отдельных видов работ изоляции стальных магистральных трубопроводов 1420 мм вручную полимерными лентами "Поликен 980-25" в полевых условиях.

Конструктивные особенности сварки стыков стальных труб решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом.

Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из местных природных условий, имеющегося парка машин, наличия трудовых ресурсов и строительных материалов.

Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации и согласовываются представителем технического надзора Заказчика.

1.6. ТТК можно привязать к конкретному объекту и условиям строительства. Этот процесс состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах.

Порядок привязки ТТК к местным условиям:

- рассмотрение материалов карты и выбор искомого варианта;

- проверка соответствия исходных данных (объемов работ, норм времени, марок и типов механизмов, применяемых строительных материалов, состава звена рабочих) принятому варианту;

- корректировка объемов работ в соответствии с избранным вариантом производства работ и конкретным проектным решением;

- пересчёт калькуляции, технико-экономических показателей, потребности в машинах, механизмах, инструментах и материально-технических ресурсах применительно к избранному варианту;

- оформление графической части с конкретной привязкой механизмов, оборудования и приспособлений в соответствии с их фактическими габаритами.

1.7. Типовая технологическая карта разработана для инженерно-технических работников (производителей работ, мастеров, бригадиров) и рабочих, выполняющих работы в III-й температурной зоне, с целью ознакомления (обучения) их с технологией и правилами производства изоляции стальных магистральных трубопроводов 1420 мм вручную полимерными лентами "Поликен 980-25" в полевых условиях, с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ.

Технологическая карта разработана на следующие объёмы работ:

| - длина трубопровода | - 100 м; |
| --- | --- |
| - диаметр трубопровода | - 1420 мм. |

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на ручную изоляции стальных магистральных трубопроводов 1420 мм полимерными лентами "Поликен 980-25" в полевых условиях.

2.2. Ручная изоляция стальных магистральных трубопроводов 1420 мм полимерными лентами "Поликен 980-25" в полевых условиях, выполняется в летний период и ведется одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при ручной изоляции стальных магистральных трубопроводов 1420 мм полимерными лентами "Поликен 980-25" в полевых условиях, входят:

- предварительная очистка изолируемой поверхности трубопровода;

- сушка изолируемого участка;

- очистка изолируемой зоны;

- подготовка эпоксидного праймера;

- нанесение эпоксидного праймера;

- изоляция трубопровода полимерной лентой и защитной оберткой.

2.4. В состав изоляционной бригады входят следующие агрегаты и механизмы: кран-трубоукладчик Komatsu D355C-з (длина стрелы =8,56 м, максимальная грузоподъемность Q=92 т); мягкое монтажное полотенце ПМ 1428Р грузоподъемностью Q=63 т; электрическая шлифовальная машинка PWS 750-125 фирмы Bosch (Р=1,9 кг; N=750 Вт); передвижной дизельный компрессор Atlas Copco XAS 97 (Р=7 бар, П=5,3 м/мин); колесный трактор Т-150К (мощность двигателя N=150 л.с. прицепное навесное устройство грузоподъемность Р=4500 кгс); передвижная дизельная электростанция ДЭС-30 мощностью N=30 кВт; абразивоструйная установка DSG-200 фирмы Kiss (Германия) с дистанционным управлением; ручной электрический миксер ЗУБР ЗМР-1350Э-1 "ЭКСПЕРТ" (N=1200 Вт);

Рис.1. Кран-трубоукладчик Komatsu D355C-з и его грузовые характеристики

Рис.2. Электрошлифмашинка

Рис.3. Компрессор Atlas Copco XAS 97

Рис.4. Колесный трактор Т-150К

Рис.5. Электростанция ДЭС-30

Рис.6. Абразивоструйная установка DSG-200

Рис.7. Электрический миксер ЗМР-1350Э-1

2.5. Для ручной изоляции стальных магистральных трубопроводов 1420 мм в полевых условиях применяются: лента "Поликен 980-25"; обертка "Поликен 955-25"; клеевая грунтовка (праймер) "Поликен 919-S".

2.6. Ручную изоляцию стальных магистральных трубопроводов 1420 мм полимерными лентами "Поликен 980-25" в полевых условиях, следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004";

- СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*;

- СП 86.13330.2014. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП III-42-80*;

- СТО Газпром 2-2.1-249-2008 Магистральные газопроводы;

- СТО Газпром 2-2.2-382-2009. Магистральные газопроводы. Правила производства и приемки работ при строительстве сухопутных участков газопроводов, в том числе в условиях Крайнего Севера;

- ВСН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемки работ;

- ГОСТ Р 51164-98. "Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии";

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- Правила Техники безопасности при строительстве магистральных трубопроводов. Москва, НЕДРА, 1982;

- ПБ 10-157-97. Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков;

- ГОСТ 12.3.009-76*. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.3.020-80*. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности;

- ПОТ РМ-007-98. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов;

- РД 10-276-99. Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков. Утв. Постановление Госгортехнадзора России от 19.03.1999 г. N 23;

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- МДС 12.-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства. Актуализированная редакцияСНиП 12-01-2004" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.

3.2. До начала производства работ по ручной изоляции стальных магистральных трубопроводов 1420 мм полимерными лентами "Поликен 980-25" в полевых условиях, необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- разработать РТК или ППР на ручную изоляцию стальных магистральных трубопроводов 1420 мм полимерными лентами "Поликен 980-25" в полевых условиях, согласовать с генеральным подрядчиком или заказчиком, со всеми субподрядными организациями и поставщиками;

- решить основные вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением строительства;

- назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство изоляционных работ (прораб, мастер, работник полевой испытательной лаборатории - ПИЛ);

- обеспечить участок утвержденной к производству работ рабочей документацией;

- укомплектовать звено изолировщиков наружных трубопроводов, ознакомить их с технологией ручной изоляции труб;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- разработать схемы и устроить временные подъездные пути для движения транспорта к месту производства работ;

- установить на полосе отвода передвижные вагончики для защиты от атмосферных осадков, отдыха людей, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, изоляционных материалов, инструмента и инвентаря;

- обеспечить рабочих ручными машинами, инструментами и средствами индивидуальной защиты;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ, устройство двусторонней дублированной связи с пунктом управления и между берегами;

- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ;

- проверить сертификаты качества на изоляционную ленту, праймер и обертку;

- составить акт готовности объекта к производству работ;

- получить у технического надзора Заказчика разрешение на начало производства работ в соответствии с п.4.1.1.3 по форме Приложения 2, РД 08-296-99.

3.3. Общие указания

3.3.1. Ручная изоляция стальных магистральных трубопроводов 1420 мм полимерными лентами "Поликен 980-25" в полевых условиях, выполняется в летний период, на участках с грунтами естественной влажности в условиях равнинной и слабопересеченной местности.

3.3.2. Необходимость применения ручной изоляции при строительстве трубопроводов вызвана рядом причин:

- изоляция трубопровода на участках малой протяженности (охранная зон ЛЭП и др. инженерных коммуникаций, подземные переходы трубопроводов через препятствия);

- ограниченное количество изоляционных бригад.

3.3.3. При разработке ТТК приняты следующие исходные данные:

- вид покрытия - ленточное, полиэтиленовое;

- тип покрытия - усиленный;

- конструкция изоляционного покрытия - клеевая грунтовка, изоляционная лента, обертка.

3.4. Подготовительные работы

3.4.1. До начала работ по ручной изоляции стальных магистральных трубопроводов 1420 мм полимерными лентами марки "Поликен 980-25" в полевых условиях должны быть полностью выполнены все подготовительные работы, в том числе:

- сварены секции труб в нитку и произведен контроль сварки швов;

- вырыта траншея согласно проекту;

- в зоне производства работ размещены трубоукладчики;

- трубопровод выложен вдоль траншеи на расстояние не менее 1,5 м от бровки траншеи до крайней образующей трубы, на временные инвентарные опоры, чтобы зазор между трубопроводом и поверхностью земли составлял не менее 0,6 м;

- выполнена очистка трубопровода;

- разложены рулоны изоляционной ленты вдоль трубопровода;

- концы рулонов подготовлены к изоляции.

3.4.2. Выполненные работы по монтажу и сварке трубопровода в рабочую плеть должны быть подтверждены представителем технического надзора Заказчика Заключением по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля (Р, Г, М) по Форме N 2.9 ВСН 012-88, Часть II и Заключением по ультразвуковому контролю качества сварных соединений по Форме N 2.10 ВСН 012-88, Часть II.

3.4.3. Выполненные работы по разработке траншеи, должны быть подтверждены представителем технического надзора Заказчика путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006, с приложением Ведомость проектных и фактических отметок дна траншеи по оси нитки трубопровода перед укладкой.

Спланировано и зачищено дно траншеи, удалены комки со дна и откосов траншеи, а также выступающие и свисающие корневища, другие твердые предметы, дополнительно срезан на углах поворота внешний откос траншеи.

3.4.4. Изоляционная бригада обслуживается краном-трубоукладчиком Komatsu D355C-зоснащенным мягким монтажным полотенцем ПМ 1428Р (см. рис.8 и рис.9).

В конструкции мягкого монтажного полотенца ПМ 1428Р основным силовым элементом являются гибкие резинотканевые ленты 2. Концы лент выполнены в виде петель, при помощи которых они надеваются на скалки 3 траверсы 1.

Траверса 1 представляет собой стальной лист, в верхней части которого имеется овальное отверстие для навешивания на крюк траверсы ТРВ-321-ПМ. Для усиления опасного сечения серьги траверсы и уменьшения контактных напряжений на верхней части серьги с двух сторон приварены накладки.

Рис.8. Конструкция полотенца монтажного

1 - траверса; коромысло; 2 - резинотканевая лента; 3 - скалка; 4 - крюк; 5 - проушина; 6 - упор; 7 - задвижка

К нижней части листа, с каждой стороны приварены два крюка 4, две проушины 5 и по одному упору 6. Проушины связаны между собой ограничителями. Каждая скалка 3 установлена с одной стороны в проушине 5, а с другой опирается на крюк 4. Осевому перемещению скалки наружу препятствует гайка и шайба, надетые на ее конец, а перемещение скалки вовнутрь ограничивается упором. Каждая пара скалок3 со стороны крюков запирается одной задвижкой 7.

Рис.9. Схема полотенца монтажного ПМ-1428Р грузоподъемностью Q=63,0 т

1 - полотенца; 2 - оси; 3 - коромысло; 4 - ось для навешивания на крюк трубоукладчика

3.4.5. До начала работ по очистке и изоляции необходимо, чтобы зазор между трубопроводом и поверхностью земли составлял не менее 0,6 м. Это достигается за счёт укладки сваренного трубопровода на монтажные опоры (см. рис.8) соответствующей высоты.

Рис.10. Инвентарная деревянная нерегулируемая монтажная опора

3.4.6. Поверхность трубопровода перед изоляцией должна быть высушена и очищена от грязи, ржавчины, неплотного сцепления с металлом окалины, пыли, земли и наледи, а также обезжирена от копоти и масла. При температуре воздуха ниже +10°С поверхность трубопровода необходимо подогреть до температуры не ниже +15°С, но не выше +50°С. Сушку и подогрев поверхности осуществляют при помощи сушильных печей и установок.

Очистить с помощью абразивоструйной установки DSG-200 неизолированный участок трубы по всему периметру от грязи, ржавчины, удалить заусенцы, острые кромки грата при помощи электрической шлифовальной машинки PWS 750-125 до степени очистки 3 (табл.3) по ГОСТ 9.402-80.

Схема операционного контроля качества

Таблица 1

| Наименование операций подлежащих контролю | Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение | Способы контроля | Объем контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка трубопровода | Качество очистки | Визуально-инструментально | Непрерывно (в процессе работы) | Мастер. Лаборант по изоляции |
|  |  | Пластина прозрачная 25х25 мм с сеткой 2,5х2,5 мм | Выборочно не менее 10% защищаемых стыков | " |
| Нанесение грунтовки на трубопровод | Сплошность наносимого слоя грунтовки | Визуально | Не более чем через 50 м | " |
| Нанесение полимерной ленты | Количество слоев | " | " | " |
|  | Нахлест витков, перекрытие концов рулонов | Линейка | " | " |
|  | Сплошность и равномерность | Дефектоскоп | " | " |
|  | Прилипаемость | Адгезиметр | " | " |
| Нанесение оберточного материала | Состояние слоя и параметр нанесения | Визуально, линейка | " | " |

4.10. По окончанию выполнения работ по изоляции трубной плети производится осмотр и освидетельствование 100% поверхности плети Заказчиком. По результатам освидетельствования принимается решение о правильности изоляции трубной плети, путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:

- разрешение на право производства изоляции трубопровода, Форма 2.13 ВСН 012-88, Часть II;

- акты освидетельствования скрытых работ по очистке поверхности трубопровода, в соответствии сПриложением 3, РД 11-02-2006;

- паспорта и сертификаты качества на изоляционные материалы.

Вся исполнительная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006 и ВСН 012-88, Часть II.

4.11. На объекте строительства должен вестись:

- Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций;

- Журнал авторского надзора проектной организации;

- Журнал инженерного сопровождения объекта строительства;

- Общий журнал работ;

- Журнал изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции (Форма N 2.14 ВСН 012-88, Часть II).

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 2.

Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

Таблица 2

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кран-трубоукладчик, грузоподъемностью Q=92 т | Komatsu D355C-з | шт. | 4 |
| 2. | Полотенце мягкое, Q=63,0 т | ПМ-1428 | " | 4 |
| 3. | Электрическая шлифовальная машинка, N=750 Вт | PWS 750-125 | " | 2 |
| 4. | Электростанция дизельная, передвижная | ДЭС-30 | " | 1 |
| 5. | Передвижной дизельный компрессор Р=7 бар | Atlas Copco XAS 97 | " | 1 |
| 6. | Колесный трактор, N=150 л.с. | Т-150К | " | 1 |
| 7. | Абразивоструйная установка фирмы Kiss | DSG-200 | " | 1 |
| 8. | Электрический миксер, N=1200 Вт | ЗМР-1350Э-1 | " | 1 |
| 9. | Адгезимер | АР-2 | " | 1 |
| 10. | Искровой дефектоскоп "Крона" | ДИ-74 | " | 1 |
| 11. | Линейка металлическая |  | " | 1 |

5.2. Потребность в основных материалах для сварки стыков труб приведена в таблице 3.

Потребность в строительных материалах

Таблица 3

| N п/п | Наименование применяемых строительных материалов | Марка | Ед. изм. | Обоснование норм | Норма расхода | Потребность на плеть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Клеевая грунтовка (праймер) | "Поликен 919-S" | кг | расчет | 39,3 | 39,3 |
| 2. | Лента полимерная | "Поликен 980-25" | " | " | 349,0 | 349,0 |
| 3. | Обертка защитная | "Поликен 955-25" | " | " | 343,0 | 343,0 |

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по ручной изоляция стальных магистральных трубопроводов 1420 мм полимерными лентами "Поликен 980-25" в полевых условиях, следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- Правила Техники безопасности при строительстве магистральных трубопроводов. Москва, НЕДРА, 1982;

- ПБ 10-157-97. Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков;

- ГОСТ 12.3.009-76*. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности;

- ГОСТ 12.3.020-80*. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности;

- ПОТ РМ-007-98; Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов;

- РД 10-276-99. Типовая инструкция для крановщиков (машинистов) по безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков. Утв. Постановление Госгортехнадзора России от 19.03.1999 г. N 23.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде.

6.4. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Санитарно-бытовые помещения (гардеробные, сушилки для одежды и обуви, душевые, помещения для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.), автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В санитарно-бытовых помещениях должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Каждый вагон-домик должен быть укомплектован первичными средствами пожаротушения согласно норм положенности.

Для отдыха и приёма пищи должны быть выделены (если нет специальных помещений) места, где исключается контакт с технологическими материалами.

6.5. Производственные территории, участки работ и рабочие места должны быть обеспечены необходимыми средствами коллективной или индивидуальной защиты работающих, первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

6.6. Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

Находясь на территории строительной или производственной площадки, в производственных и бытовых помещениях, на участках работ и рабочих местах, работники, а также представители других организаций обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в данной организации.

6.7. Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с "Инструкцией по проектированию электрического освещения" строительных площадок.

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается, а доступ к ним людей должен быть закрыт.

6.8. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:

- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;

- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;

- организовать работы в соответствии с Проектом производства работ или Технологической картой;

- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;

- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;

- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.

6.9. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием машин, механизмов и такелажных приспособлений;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);

- допускать к обслуживанию крана только лиц, имеющих соответствующее удостоверение машиниста;

- особое внимание следует уделить правильности зацепления груза, не допускать перегрузки крана, следить, чтобы не было людей в опасной зоне при работе крана;

- разрешать работать только с исправными грузозахватными приспособлениями;

- запрещать перемещение груза волоком и над людьми;

- запрещать подъем защемлённых и неправильно застропованных грузов;

- обеспечить такелажников отличительными знаками, испытанными и маркированными съемными грузозахватными приспособлениями и тарой, соответствующими массе и характеру перемещаемых грузов;

- вывесить на месте производства работ список основных перемещаемых краном-трубоукладчиком грузов с указанием их массы. Крановщикам (машинистам) и такелажникам, обслуживающим краны-трубоукладчики при ведении работ, такой список должен быть выдан на руки;

- обеспечить проведение периодических испытаний ограничителя предельного груза крана-трубоукладчика точно взвешенным грузом в сроки, указанные в руководстве по эксплуатации крана-трубоукладчика или в паспорте прибора;

- установить порядок опломбирования ограничителей предельного груза кранов-трубоукладчиков;

- определить площадки и места складирования грузов, оборудовать их технологической оснасткой и приспособлениями и проинструктировать крановщиков (машинистов) и такелажников относительно порядка и габаритов складирования.

6.10. К проведению изоляционных работ допускаются лица:

- достигшие 18 лет, прошедшие предварительное обучение, проверку знаний инструкций по охране труда, имеющие запись в квалификационном удостоверении о допуске к выполнению изоляционных работ;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004. Рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приемах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

6.11. Рабочие, выполняющие изоляционные работы, обязаны знать:

- опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;

- правила личной гигиены;

- инструкции по технологии производства изоляционных работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности.

6.12. Применяемые при проведении работ оборудование, переносной электроинструмент, освещение, средства индивидуальной защиты должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок, Правил эксплуатации электроустановок потребителей.

6.13. Перед началом работы необходимо особо тщательно проверить целостность электроизоляции всех проводов. В процессе работы необходимо следить за исправным состоянием токоведущих проводов, пусковых устройств и рукояти электрододержателя.

6.14. Работа электрифицированным инструментом

6.14.1. Перед началом работы следует проверить исправность машины: исправность кабеля (шнура), четкость работы выключателя, работу на холостом ходу.

6.14.2. При напряжении свыше 42 В (независимо от частоты тока) корпус электрического инструмента должен быть надежно заземлен через специальное штепсельное соединение, имеющее дополнительный заземляющий контакт. Конструкция штепсельного соединения должна обеспечивать опережающее включение заземляющего (зануляющего) провода.

6.14.3. Запрещается пользоваться нулевым проводом для заземления корпуса однофазных электроинструментов.

6.14.4. Все электроинструменты и электроприборы должны иметь закрытые и изолированные вводы (контакты) питающих проводов. Провода электроинструментов и электроприборов в целях предохранения от механических повреждений и влаги должны быть защищены резиновыми шлангами и иметь на конце специальную штепсельную вилку. Для включения электроинструментов в электросеть необходимо установить штепсельные розетки. Запрещается подключать электроинструменты к линии или контактам рубильников с помощью оголенных концов проводов.

6.14.5. Прокладывать кабель на поверхности земли разрешается только в сухих местах и на участках, где нет опасности их повреждения. В зимнее время допускается укладка кабелей по снегу.

6.14.6. Работа электроинструмента немедленно прекращается в случаях:

- неисправности заземления;

- заедания или заклинивания рабочих частей;

- перегрева электродвигателя или редуктора;

- пробоя изоляции;

- повреждения выключателя, штепсельного соединения или кабеля;

- возникновения повышенной вибрации электроинструмента;

- резкого изменения напряжения, подаваемого на электроинструмент;

- возникновения угрозы несчастного случая.

6.14.7. По окончании рабочей смены электроинструмент, проверенный и очищенный от грязи, пыли и остатков рабочей среды, вместе с кабелем и средствами индивидуальной защиты необходимо сдать на хранение ответственному лицу и сделать запись в журнале об исправности электроинструмента.

6.14.8. Запрещается применять несоответствующие пусковые устройства, некалиброванные предохранители подключать электропровода инструмента в сеть, минуя пусковые и предохранительные устройства; контролировать наличие на контактах напряжения не предусмотренными для этой цели приборами.

6.14.9. Категорически запрещается работать с электрифицированным инструментом и оборудованием без индивидуальных средств защиты (диэлектрических резиновых перчаток и обуви).

6.15. При выполнении работ с применением материалов, содержащих токсичные компоненты (бензин), следует пользоваться индивидуальными защитными средствами (респираторами, очками, перчатками и т.п.). Выдаваемые рабочим средства индивидуальной защиты должны быть проверены и исправлены, а сами рабочие подробно проинструктированы о методе пользования ими.

6.16. При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами, переносными светильниками их провода и кабели должны подвешиваться.

Переносной электроинструмент, светильники, ручные электрические машины должны быть подключены только через устройство защитного отключения (УЗО).

6.17. Запрещается работа с электроинструментом:

- при повреждении штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;

- при нечеткой работе выключателя;

- при вытекании смазки из редуктора;

- при появлении дыма;

- при повышенном шуме, стуке, вибрации;

- при поломке или появлении трещин в корпусе, защитном экране;

- при исчезновении электрической связи между металлическими частями корпуса и нулевым защитным штырем питающей вилки.

Запрещается оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющих допуска к работе с ним.

6.18. При работе шлифовальной машинкой необходимо пользоваться защитным кожухом, а также защитными очками или наголовным щитком в зависимости от насадки. Следить за надежным креплением абразивного круга или проволочной щетки на машине.

При работе со шлифовальной машинкой запрещается:

- работать без спецодежды и обуви, средств защиты головы и глаз;

- снимать защитный кожух рабочего круга;

- применять круги, допустимая скорость вращения которых меньше скорости вращения шлифмашинки;

- производить торможение рабочего круга рукой;

- класть шлифмашинку до полной остановки рабочего круга;

- производить замену или закрепление рабочего круга без отключения шлифмашинки от сети.

6.19. При разгрузке бочек с грунтовкой и бензином нужно осторожно опускать их по покатам, не допуская сбрасывания и ударов.

Пробки из бочек, заполненных грунтовкой, бензином или порожних нельзя вывинчивать ударами молотка по зубилу. Для этого нужно пользоваться только специальными ключами.

Места, где была пролита грунтовка или бензин, следует присыпать песком или землей.

6.20. Для осмотра нижней поверхности трубопровода и определения качества очистки необходимо пользоваться зеркалом в металлической оправе с изогнутой рукояткой.

6.21. При нанесении грунтовки не разрешается разводить огонь или курить на расстоянии ближе 10 м.

6.22. Во время коротких перерывов в работе трубопровод следует поддерживать всеми трубоукладчиками колонны, расставленными согласно указаниям технологической карты. По окончании рабочей смены трубопровод необходимо опустить на лежки из бревен.

6.23. К работе с дефектоскопом допускаются лица, обученные специальными правилами техники безопасности.

Ручки дефектоскопов должны быть изготовлены из диэлектрического материала. Во время работы корпус дефектоскопа должен быть заземлен.

6.24. При пользовании дефектоскопом запрещается:

- работать без диэлектрических перчаток и резиновых галош;

- ремонтировать прибор;

- прикасаться к щупу и заземлителю, не отключив дефектоскоп от сети питания электрическим током;

- проверять качество изоляции при влажной поверхности изоляционного покрытия трубопровода.

6.25. Перед началом каждой смены электромонтер (электрослесарь) трубосварочной базы обязан внешним осмотром проверить исправность изоляции кабелей, проводов, всего электрооборудования и заземления. При обнаружении неисправностей - устранить их до начала работы. В случае невозможности устранения неисправности доложить производители работ или мастеру.

6.26. При эксплуатации оборудования запрещается:

- проводить профилактические осмотры и ремонтные работы под напряжением;

- работать при снятых крышках клеммных коробок;

- разъединять штекерные разъемы без снятия напряжения.

Все вышеуказанные работы можно выполнять только после того, как будет снято напряжение.

6.27. К погрузочно-разгрузочным работам допускаются лица:

- достигшие 18 лет, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой погрузки стальных изолированных труб;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;

- рабочие, входящие в состав бригады, должны до начала работ пройти инструктаж о правильных приёмах выполнения операций и правилах техники безопасности по каждому виду работ, выполняемых бригадой, с подписью проводившего и получившего инструктаж;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

6.28. К управлению машинами и оборудованием, подконтрольными Госгортехнадзору, допускаются лица, имеющие, кроме удостоверения на право управления ими также удостоверение о прохождении специального обучения правилам и инструкциям Госгортехнадзора. Закрепление машины за машинистом оформляется приказом.

Машинист строительной машины должен уметь оказать первую медицинскую помощь, знать назначение и дозировку каждого медикамента, имеющегося в аптечке. В случае воспламенения топлива пламя тушить песком, землёй или применять специальный огнетушитель.

6.29. На машинах не должно быть посторонних предметов, а в зоне работы машин - посторонних лиц. В кабинах машин запрещается хранить топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости, промасленный обтирочный материал. Кабины должны быть снабжены исправными ручными пенными огнетушителями типа ОП-1, ОП-3 или ОП-5; к ним обеспечивается свободный доступ.

6.30. Строительной организации, применяющей грузоподъемные машины, должны быть разработаны способы правильной строповки и зацепки грузов, которым должны быть обучены стропальщики и машинисты грузоподъемных машин.

Графическое изображение способов строповки и зацепки, а также перечень основных перемещаемых грузов с указанием их массы должны быть выданы на руки стропальщикам и машинистам кранов и вывешены в местах производства работ.

6.31. В соответствии с действующими нормами такелажные приспособления перед их использованием испытывают двойной нагрузкой. Используемые грузозахватные приспособления должны иметь клеймо и бирку с указанием грузоподъемности и даты испытания. Не исправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. При этом необходимо использовать только такие приспособления, которые предназначены для работы с грузами данного вида. Ответственный от СМУ за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами должен в процессе эксплуатации грузозахватных приспособлений должен следить за их исправным состоянием и периодически осматривать:

- через каждые 10 дней - стропы;

- через каждые 6 месяцев - траверсы.

6.32. Грузозахватные приспособления для подъема грузов должны предотвращать самопроизвольное отцепление и обеспечивать устойчивость груза во время подъема.

Съемные грузозахватные приспособления, не прошедшие технического освидетельствования, к работе не допускаются.

Результаты осмотра заносятся в паспорт грузозахватного приспособления.

6.33. Для безопасного выполнения работ кранами-трубоукладчиками организация, производящая работы, обязаны обеспечить соблюдение следующих требований:

- на месте производства работ по перемещению грузов кранами-трубоукладчиками не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к выполняемой работе;

- при необходимости осмотра, ремонта, регулировки механизмов, осмотра и ремонта металлоконструкций крана-трубоукладчика должен быть отключен двигатель;

- не разрешается опускать груз на автомашину, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или кабине автомашины. В местах постоянной погрузки и разгрузки автомашин и полуприцепов должны быть устроены стационарные эстакады или навесные площадки для стропальщиков. Погрузка груза в автомашины и другие транспортные средства должна производиться таким образом, чтобы была обеспечена возможность удобной и безопасной строповки груза при его разгрузке. Загрузку и разгрузку автомашин и других транспортных средств следует выполнять, не нарушая их равновесие;

- строповка грузов должна производиться в соответствии со схемами строповки. Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза с учетом числа ветвей и их угла наклона. Стропы общего назначения следует подбирать так, чтобы угол между их ветвями не превышал 90°;

- перемещение груза, масса которого неизвестна, должно производиться только после определения его фактической массы;

- груз или грузозахватное устройство при их горизонтальном перемещении должны быть предварительно подняты на 500 мм выше встречающихся на пути предметов;

- при перемещении крана-трубоукладчика с грузом положение стрелы и нагрузка на кран-трубоукладчик должны устанавливаться в соответствии с руководством по эксплуатации крана-трубоукладчика;

- опускать перемещаемый груз разрешается лишь на предназначенное для этого место, где исключается возможность падения, опрокидывания или сползания устанавливаемого груза. На место установки груза должны быть предварительно уложены соответствующие подкладки для того, чтобы стропы могли быть легко и без повреждения извлечены из-под груза. Устанавливать груз в местах, для этого не предназначенных, не разрешается. Укладку и разборку груза следует производить равномерно, не нарушая установленные для складирования грузов габариты и не загромождая проходы;

- не допускается нахождение людей и проведение каких-либо работ в пределах перемещения грузов кранами-трубоукладчиками;

- по окончании работы или в перерыве груз не должен оставаться в подвешенном состоянии;

- при подъеме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не более 200-300 мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов.

6.34. Находящийся в эксплуатации кран-трубоукладчик должен быть снабжен табличкой с четко обозначенным регистрационным номером, грузоподъемностью и датой следующего частичного и полного освидетельствования.

Трубоукладчик, должен быть оснащен звуковой сигнализацией, устройством подачи сигналов о чрезмерной намотке троса, угломером, ограничителем грузового момента и другими приборами безопасности, входящими в комплект трубоукладчика.

Кран-трубоукладчик не прошедший технического освидетельствования, к работе не допускается.

6.35. Перед началом работ машинист крана-трубоукладчика должен проверить:

- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и тяговое устройство смазку передач, подшипников и канатов;

- стрелу и ее подвеску;

- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков);

- состояние стальных канатов блоков и тормозных устройств крана-трубоукладчика, которые должны отвечать следующим требованиям безопасности:

- иметь шестикратный запас прочности;

- иметь свидетельство завода-изготовителя об испытаниях, а при отсутствии свидетельства они должны быть испытаны строительной организацией;

- подвергаться испытанию через каждые 6 мес нагрузкой в 1,25 раза превышающей рабочую. Результаты испытания заносят в специальный журнал.

6.36. При эксплуатации кранов-трубоукладчиков необходимо принять меры по предотвращению их опрокидывания или самопроизвольного перемещения под действием ветра или при наличии уклона площадки.

6.37. Для зацепки и обвязки (строповки) груза на крюк грузоподъемной машины должны назначаться такелажники. В качестве такелажников могут допускаться другие рабочие (стропальщики, монтажники и т.п.), обученные по профессии такелажника в порядке, установленном Госгортехнадзором России прошедшими проверку знаний и имеющими удостоверение установленного образца на право производства этих работ. Такелажные работы стропальщики должны выполнять в защитных касках и сигнальных жилетах. Подмена такелажников неподготовленными рабочими Запрещается.

6.38. При подаче, погрузке и разгрузке грузов, для подачи команд и общения с крановщиком, такелажника и линейных ИТР приняты специальные знаковые сигналы (см. табл.4), с помощью которых, оперативно и точно сообщают крановщику, как и куда нужно перемещать груз.

При подъеме и перемещении грузов команды машинисту крана подаются одним лицом - старшим такелажником, назначенным приказом по строительной организации. Сигнал "СТОП" может податься любым работником, заметившим явную опасность.

ЗНАКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ РАБОТЕ КРАНА-ТРУБОУКЛАДЧИКА

Таблица 4

| Операция | Графическое изображение | Описание действия сигнальщика |
| --- | --- | --- |
| Поднять груз или крюк |  | Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте |
| Опустить груз или крюк |  | Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте |
| Поднять стрелу |  | Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до горизонтального положения, ладонь раскрыта |
| Опустить стрелу |  | Движение вниз вытянутой рукой, предварительно опущенной до горизонтального положения, ладонь раскрыта |
| Передвинуть трубоукладчик |  | Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения крана-трубоукладчика |
| Стоп (прекратить подъем или передвижение) |  | Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз |
| Осторожно! (применяется перед подачей какого-либо из перечисленных выше сигналов при необходимости незначительного перемещения) |  | Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх |
| Внимание! (приготовиться к приему команды) |  | Рука поднята вверх, ладонь направлена к крану-трубоукладчику |
| * Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска - желтого цвета, рубашка - голубого, повязка - красного. |

6.39. Строповку трубы можно осуществлять только когда торцевые захваты или монтажные полотенца, находящиеся в отвесном положении, расположены посередине продольной оси трубы.

Разворот поднятой трубы в нужном положении должен осуществляться стропальщиками при помощи парных оттяжек или специальных багров. При этом труба должны находиться на высоте не менее 0,5 м от верха встречающихся на пути препятствий.

Расстроповка трубы должна проводиться по сигналу старшего такелажника только после надежной укладки трубы на опору. Запрещается участвовать в погрузо-разгрузочных работах лицам, не имеющим удостоверение стропальщика.

Такелажник может находиться возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки.

При подъеме груза он должен быть предварительно поднят на высоту не более 200-300 мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов.

Сигнал машинисту крана-трубоукладчика о подъеме труб должен быть подан только после того, как все члены бригады удалятся в безопасные места.

6.40. При производстве погрузочно-разгрузочных работ - ЗАПРЕЩАЕТСЯ

6.40.1. Машинисту крана-трубоукладчика:

- впускать в кабину посторонних лиц во время работы машины;

- перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении;

- подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного другими грузами, укрепленного болтами или залитого бетоном;

- подтаскивание груза по земле крюком крана-трубоукладчика;

- освобождение при помощи крана-трубоукладчика защемленных грузом стропов, канатов или цепей;

- работа при выведенных из действия или неисправных приборах безопасности и тормозах;

- включение механизмов крана-трубоукладчика при нахождении людей на кране-трубоукладчике вне его кабины (на стреле, противовесе и т.п.). Исключение составляют лица, производящие осмотр и регулировку механизмов и электрооборудования, ремонт металлоконструкций. В этом случае механизмы должны включаться по сигналу лица, производящего осмотр;

- подъем груза непосредственно с места его установки (с земли, площадки, штабеля и т.п.) стреловой лебедкой;

- перемещение трубоукладчика с грузом осуществляется только на первой передаче;

- перед перемещением трубоукладчика с грузом на крюке стрела должна быть установлена в положение, соответствующее минимальному вылету, а груз поднят на высоту не менее 0,5 м, но не более 1,0 м от поверхности земли;

- при выгрузке труба не должна перемещаться над кабиной трубоплетевоза;

- применять грузозахватные приспособления несоответствующие весу груза и утвержденной технологии.

6.40.2. Рабочим на погрузке, разгрузке:

находится в опасной зоне работы крана (см. рис.12);

Рис.12. Опасные зоны при работе крана-трубоукладчика

1 - граница опасной зоны; 2 - граница зоны возможного падения груза; 3 - граница зоны обслуживания крана; 4 - стрела крана

,

где L - опасная зона действия крана,

L - максимальный вылет,

L - расстояние от крюка до наиболее удаленной точки груза,

х - минимальное расстояние возможного отлета груза:

при h до 10 м - х=4 м. (Приложение Г, СНиП 12-03-2001)

- выравнивать перемещаемый груз руками, а также поправлять полотенца на весу;

- находиться между поднимаемым грузом и оборудованием или штабелем с грузом;

- находиться на штабеле или грузе во время его подъёма или перемещения;

- во время подъёма грузов ударять по полотенцам и крюку крана;

- стоять, проходить или работать под поднятым грузом;

- оставлять грузы, лежащими в неустойчивом положении;

- применять для обвязки груза случайные средства (штыри, проволоку);

- применять грузозахватные приспособления, не предусмотренные проектом производства работ;

- оттягивание груза во время его подъема, перемещения и опускания. Для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов во время их перемещения должны применяться крючья или оттяжки соответствующей длины;

- при работе с полотенцами следует пользоваться брезентовыми рукавицами;

- расстроповку труб проводить по сигналу мастера (старшего такелажника) только после их надежной укладки;

- участвовать в погрузочно-разгрузочных работах водителям или другим лицам, не входящим в состав бригады.

6.41. Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно табл.5.

При перемещении труб границей опасной зоной считается расстояние равное  длины трубы (вылет трубы при перемещении) плюс расстояние отлета груза. На границах опасных зон должны быть установлены хорошо видимые в любое время суток предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи.

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами (СНиП 12-03-2001, Приложение Г, Таблица Г.1)

Таблица 5

| Высота возможного падения груза (предмета), м | Минимальное расстояние отлета груза (предмета), м |
| --- | --- |
|  | перемещаемого краном | падающего с здания |
| до 10 | 4 | 3,5 |
| 20 | 7 | 5 |
| 70 | 10 | 7 |
| 120 | 15 | 10 |
| 200 | 20 | 15 |
| 300 | 25 | 20 |
| 450 | 30 | 25 |
| Примечание: При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) минимальное расстояние их отлета допускается определять методом интерполяции. |

6.42. Работы по абразивной очистке и окраске поверхностей необходимо производить в защитном костюме, резиновых перчатках, пылезащитных сапогах и респираторе типа "Лепесток".

6.43. Тряпки и ветошь, пропитанные изоляционным материалом, необходимо складывать в специальные металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. В конце рабочей смены ящики необходимо вывозить в места, разрешенные санитарно-пожарной инспекцией и их содержимое сжигается.

6.44. В случае возгорания изолирующего материала или растворителей, тушение следует производить химической или воздушно-механической пеной, распыленными струями воды, сухим чистым песком.

6.45. Запрещается курить в местах приготовления, хранения и при нанесении изоляции.

6.46. Персонал, занятый нанесением изоляционного покрытия, должен быть обучен правилам и приемам оказания первой (до врачебной) помощи.

6.47. Не допускается хранить и принимать пищу, хранить чистую одежду в местах приготовления антикоррозионных составов и проведения работ.

6.48. При разливе изоляционной смеси или её отдельных компонентов необходимо немедленно присыпать песком или землей место разлива и при необходимости вывезти загрязненную землю в специальные места для дальнейшей нейтрализации.

6.49. Хранить изоляционные компоненты необходимо под навесом или в закрытом складском помещении, соблюдая правила противопожарной безопасности для горюче-смазочных материалов. В зоне работ допускается хранение запаса изоляционных материалов в заводской упаковке при температуре от +5 до +30°C, промывочных материалов (растворителя) из расчета потребности на одну смену. Хранение порожней тары в зоне работ - запрещается.

VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав бригады составляет - 8 чел., в т.ч.:

| Машинист крана-трубоукладчика 6 разряда | - 2 чел. |
| --- | --- |
| Изолировщик 4 разряда | - 4 чел. |
| Помощник изолировщика 3 разряда | - 2 чел. |

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на выполнение изоляционных работ составляют:

| Затраты труда | - 63,00 чел.-час. |
| --- | --- |
| Затраты машинного времени | - 21,00 маш.-час. |

8.2. Выработка на одного рабочего - 9,6 м/смену.

8.3. Продолжительность выполнения работ - 1,3 смен.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Таблица 6

| Обоснование ГЭСН, ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Н на ед. изм. | Н на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чел.-час | Маш.-час | Чел.-час | Маш.-час |
| § В10-1-13 | Изоляция трубопровода | 100 м | 1,0 | 63,00 | 21,00 | 63,00 | 21,00 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 63,00 | 21,00 |

Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Ведомственным нормам и расценкам на строительные работы" (ВНиР, Сборник В10, Магистральные трубопроводы).

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 7

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем, чел.-час | Состав бригады (звена) | Продолжительность работы, смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изоляция трубопровода полимерными лентами | м | 100,0 | 84,0 | Механизмы - 2 ед. Рабочие - 8 чел. |  |

IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов, действующих по состоянию на 01.01.2015 г.

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.