ГОСТ 17005-82

Группа  Ж39

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА СССР

КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ

Метод определения водостойкости клеевых соединений

 Wooden laminated structures. Method to determinate water-stability of adhesive joints

Дата введения 1983-01-01

РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А.Кучеренко Госстроя СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

А.С.Фрейдин, д-р техн. наук (руководитель темы); Л.М.Ковальчук, д-р техн. наук; И.П.Преображенская, канд. техн. наук; Р.Н.Верещагина; Т.Я.Якобсон; М.М.Белоусова; Г.В.Левушкин

ВНЕСЕН Центральным научно-исследовательским институтом строительных конструкций им. В.А.Кучеренко Госстроя СССР

Директор А.Ф.Смирнов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 23 ноября 1982 г. N 280

ВЗАМЕН ГОСТ 17005-71

Настоящий стандарт распространяется на деревянные клееные конструкции из древесины хвойных пород и устанавливает метод определения водостойкости клеевых соединений.

Метод основан на определении группы водостойкости по прочности клеевых соединений на скалывание вдоль волокон после выдержки образцов в воде и их кипячения.

Применение метода следует предусматривать в стандартах и технических условиях, устанавливающих технические требования на деревянные клееные конструкции, при проверке новых видов клеев и разработке технологических режимов склеивания.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. В зависимости от назначения испытаний образцы выпиливают из:

элементов конструкций в процессе их изготовления - для контроля качества клеевых соединений;

специально склееных заготовок - при проверке новых видов клеев и разработке режимов склеивания.

1.2. Для испытаний на водостойкость клеевых соединений должно быть изготовлено по 10 образцов, выдерживаемых в воде и подвергаемых кипячению.

1.3. Форма и размеры образцов должны соответствовать ГОСТ 15613.1-77*.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 15613.1-84, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

2. ОБОРУДОВАНИЕ, АППАРАТУРА, ПРИБОРЫ

2.1. Для проведения испытаний должны применяться следующие оборудование, аппаратура и приборы:

сосуды эмалированные, из нержавеющего металла или термостойкого стекла для выдержки образцов в воде;

электронагревательные приборы, обеспечивающие постоянную температуру воды (20±2) °С при выдержке образцов в воде и 100 °С при их кипячении;

испытательная машина по ГОСТ 7855-74* с погрешностью измерения нагрузки до 1%;

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 28840-90. - Примечание изготовителя базы данных.

приспособление для испытания по ГОСТ 15613.1-77;

штангенциркуль по ГОСТ 166-80* с погрешностью измерения до 0,1 мм.

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 166-89. - Примечание изготовителя базы данных.

3. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Для определения водостойкости клеевых соединений образцы помещают в сосуд с водопроводной водой и нагружают таким образом, чтобы они были покрыты водой на 2-3 см.

3.2. Образцы в воде температурой (20±2) °С выдерживают в течение 48 ч. По истечении этого времени образцы извлекают из воды, протирают чистой сухой тряпкой или фильтровальной бумагой и подвергают обмеру и испытанию.

3.3. Образцы в кипящей воде выдерживают в течение 3 ч. По истечении этого времени образцы охлаждают в течение 30 мин в воде температурой (20±2) °С.

Охлажденные образцы извлекают из воды, протирают и подвергают обмеру и испытанию.

3.4. Испытание прочности клеевых соединений на скалывание вдоль волокон древесины производят по ГОСТ 15613.1-77.

3.5. Вначале производят испытания прочности клеевых соединений образцов после выдержки их в холодной воде.

3.6. Если средняя прочность клеевых соединений образцов после выдержки в воде меньше 3,2 МПа (32 кгс/см), то клеевые соединения относят к низкой группе водостойкости и не подвергают кипячению.

Если средняя прочность клеевых соединений образцов после выдержки в воде равна или более 3,2 МПа (32 кгс/см), то для определения группы водостойкости клеевых соединений проводят кипячение образцов с последующим испытанием на прочность клеевых соединений на скалывание вдоль волокон древесины.

3.7. Результаты испытаний прочности клеевых соединений на скалывание вдоль волокон древесины записывают в протокол (см. приложение).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. В зависимости от степени водостойкости клеевые соединения подразделяют на 4 группы:

низкой стойкости;

средней А стойкости;

средней Б стойкости;

повышенной стойкости.

4.2. Группу водостойкости клеевых соединений устанавливают по средним арифметическим показателям прочности испытанных образцов согласно таблице.

| Группа твердостойкости клеевых соединений | Средняя прочность клеевых соединений при скалывании вдоль волокон древесины, МПа (кгс/см), после выдержки образцов в воде температурой |
| --- | --- |
|  | (20±2) °С | 100 °С |
| Низкая | До 3,2 (32) | - |
| Средняя А | 3,2 (32) и более | До 2,0 (20) |
| Средняя Б | 3,2 (32) и более | От 2,0 (20) до 3,2 (32) |
| Повышенная | 3,2 (32) и более | 3,2 (32) и более |

Примечание. При определении группы водостойкости клеевых соединений необходимо учитывать характер разрушения образцов, так как снижение их прочности после выдержки в воде может происходить из-за ослабления древесины. Если абсолютная прочность образцов после обработки в воде составляет менее 3,2 МПа (32 кгс/см) при преимущественном разрушении по древесине, то это указывает не на среднюю или низкую прочность клеевых соединений, а на низкое качество самой древесины. В этом случае испытания клеевых соединений повторяют на образцах из древесины более высокой прочности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ
определения предела прочности клеевого соединения при скалывании вдоль волокон древесины

| Изделие |  |  | Темпеpатуpа воздуха, °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порода древесины |  |  | Влажность воздуха, % |  |
| Маpка клея |  |  |  |  |

| Режим склеивания: |  |
| --- | --- |
| 1. | Темпеpатуpа, °С |  | . |
| 2. | Время открытой выдержки, мин |  | . |
| 3. | Время закрытой выдержки, мин |  | . |
| 4. | Время выдержки под давлением, мин (ч) |  | . |
| 5. | Давление прессования, МПа (кгс/см) |  | . |
| 6. | Послепpессовая выдержка, ч |  |  | . |
| 7. | Режим обработки образцов: выдержка в воде; кипячение (ненужное зачеркнуть). |  |

| Марка образца | Размеры площади скалывания | Разрушающая нагрузка, Н (кгс) | Предел прочности МПа (кгс/см) | Влажность образцов, % | Разрушение по древесине, % площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина, м (см) | Длина, м (см) |  |  |  |  |

|  | Среднее значение показателя прочности |  |  | МПа (кгс/см). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | " |  | " |  | 19 |  | г. |  | Подпись |  |

Электронный текст документа 
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по: 
официальное издание  
М.: Издательство стандартов, 1983