ВСН 1-69
          ------------------------------
Минавтодор РСФСР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Инструкция 
по содержанию и ремонту балочных железобетонных мостов

Дата введения 1969-08-01

ВНЕСЕНА Государственным дорожным научно-исследовательским институтом Министерства транспортного строительства СССР и Центральной научно-исследовательской лабораторией Гушосдора Министерства строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР

УТВЕРЖДЕНА Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 18 июля 1969 г.

Инструкция составлена в развитие главы 13 "Технических правил содержания и ремонта автомобильных дорог" (ВСН 22-63) и предназначена для руководства при ремонте и содержании железобетонных мостов.

При составлении Инструкции использованы нормативные документы, а также отражен многолетний опыт проведения обследований и испытаний автодорожных и городских железобетонных мостов.

В Инструкции учтены замечания, полученные от Главдорупра Минавтодора РСФСР, Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ), Белорусского дорожного научно-исследовательского института (Белдорнии), Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) Гушосдора и других организаций.

Инструкция разработана Всесоюзным дорожным научно-исследовательским институтом (Союздорнии).

Работу по составлению Инструкции выполнили сотрудники Центральной мостоиспытательной станции Л.А.Захаров и В.В.Васильев. Рис.21, прилож.2.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция включает правила содержания и ремонта балочных железобетонных мостов.

2. Содержание и ремонт каменных, металлических и деревянных мостов в настоящей Инструкции не рассматривается. Эксплуатацию мостов указанных типов, а также содержание всех типов мостов в период ледохода и пропуска высоких вод следует производить, руководствуясь указаниями ВСН 22-63.

3. Все хозяйства Минавтодора РСФСР, эксплуатирующие железобетонные мосты, обязаны выполнять требования настоящей Инструкции в части общих положений (раздел 1) и в части, относящейся к осмотру мостов (раздел 2). Рекомендуются методы ремонта и содержания, а также материалы для устранения тех или иных дефектов (раздел 3). Их должны выбирать эксплуатационные хозяйства в зависимости от технико-экономических условий.

4. В Инструкции рассматриваются ремонтные работы, направленные на устранение наиболее распространенных дефектов в элементах мостов, снижающих их долговечность. Устраняют эти дефекты, как правило, во время текущих и средних ремонтов. Вопросы капитальных ремонтов, реконструкции и усиления мостов в Инструкции не рассматриваются. Подобные работы должны проводиться по специально разработанным проектам с соблюдением требований СНиПа.

5. Долговечность мостов в значительной мере зависит от качества строительно-монтажных работ. Поэтому эксплуатационные организации, выступающие в роли заказчиков, обязаны вести постоянный технический надзор во время строительства, а принимать законченные мосты в эксплуатацию в строгом соответствии с указаниями СНиП III-Д.2-62.

1. Задачи надзора, содержания и ремонта мостов

6. Основные задачи надзора, содержания и ремонта мостов следующие:

беспрерывный и безопасный пропуск всех установленных нагрузок с расчетными скоростями;

сохранение установленной грузоподъемности;

удлинение срока службы мостов.

7. Для выполнения указанных задач применяется следующий комплекс работ:

а) постоянный надзор и уход;

б) текущие осмотры;

в) периодические и специальные осмотры;

г) текущие, средние и капитальные ремонты;

д) реконструкция мостов.

8. Основной метод надзора и содержания мостов - предупреждение дефектов. Этому способствует непрерывность (строгая периодичность) работ по надзору, уходу и осмотрам.

9. Надзор и содержание железобетонных мостов осуществляется техническим персоналом эксплуатационных хозяйств в следующие сроки:

постоянный надзор и уход проводят мостовые (дорожные) ремонтеры ежедневно; постоянный надзор контролируют мостовые (дорожные) мастера путем обхода всех мостов участка не реже чем раз в 10 дней;

текущие осмотры проводят мостовые (дорожные) мастера раз в три месяца в течение первых трех лет эксплуатации моста, а в дальнейшем - раз в полгода;

периодические осмотры проводят начальник или главный инженер эксплуатационного участка совместно с мостовым (дорожным) мастером не реже одного раза в год. Их следует производить после прохода высоких вод и после выполнения значительных по объему ремонтных работ.

В необходимых случаях мостоиспытательные станции или комиссии, назначаемые Управлением дороги, осуществляют специальные осмотры. При нормальном техническом состоянии (когда отсутствуют сомнения в величине грузоподъемности) специальные осмотры балочных железобетонных мостов проводят раз в 10-12 лет.

2. Техническая документация

10. К технической документации по надзору, содержанию и ремонту мостов предъявляются следующие требования:

получение исчерпывающих сведений о техническом состоянии моста в любой момент времени;

строгая последовательность всех сведений, заносимых в документы;

краткость, четкость и наглядность при составлении всех документов.

11. Техническая документация по надзору, содержанию и ремонту мостов должна храниться в дорожно-эксплуатационном участке или в мостовой дистанции и состоять из следующих документов:

а) для малых мостов* - из одной книги искусственных сооружений на все мосты данного ДЭУ или дистанции;

б) для средних и больших мостов - из трех документов, составляемых для каждого моста в отдельности (книги искусственного сооружения; журнала постоянного надзора и ухода; журнала текущих и периодических осмотров).

_______________

* Здесь и далее для мостов всех назначений: малые мосты - длиной по настилу до 25 м, средние мосты - от 25 до 100 м, большие мосты - свыше 100 м.

Примечание. Прочая техническая документация, а именно: технический проект, исполнительная и строительная документация, заключения мостоиспытательных станций, акты специальных осмотров, документы по капитальным ремонтам, составляет "Дело искусственного сооружения", которое хранится в техническом отделе Управления дороги.

12. Формы документов, перечисленных в пп.11, а и б, и правила пользования ими приведены в приложении 1.

3. Смотровые приспособления

13. Для детального осмотра балок, диафрагм, опорных частей, подферменных площадок, ригелей и опор должны использоваться смотровые приспособления временного (устраиваются для каждого осмотра) или постоянного типа.

14. К приспособлениям временного типа относятся: лестницы, легкие переносные подмости; подмости, оборудованные в кузове грузового автомобиля; плавучие подмости, оборудованные на лодках или плотах.

Приспособления временного типа обычно используют для осмотра мостов, высота которых от поверхности земли или от уровня меженных вод до балок пролетных строений не превышает 5 м.

15. Деревянные лестницы изготовляют из сухих пиломатериалов с обязательной врезкой поперечин в тетивы. Ширина лестниц 50-60 см. Нижние концы тетив оформляют металлическими башмаками. Лестницы высотой более 4 м оборудуют дополнительными шестами (рис.1), шарнирно прикрепляемыми к верхним концам тетив. Шесты облегчают переноску и установку лестниц. В рабочем положении шесты располагаются вдоль тетив лестниц, увеличивая их жесткость. Длина шестов должна составлять около 0,8 длины тетив.

Рис.1. Лестница с дополнительными шестами:

а - во время установки; б - в рабочем положении;

1, 5 - усилия, прикладываемые к шесту и лестнице; 2 - дополнительный шест; 3 - шарнир; 4 - лестница; 6 - хомут

При осмотре пролетных строений, перекрывающих конусы насыпей подходов, особенно бездиафрагмовой конструкции, рекомендуется пользоваться лестницами с переменной длиной одной из тетив (рис.2). При изготовлении таких лестниц одну из них делают короче другой на 0,5 м (в нижней части). Недостающую часть тетивы заменяют накладкой длиной 1 м, которая может передвигаться, вдоль тетивы, изменяя разницу в ее длине от 0 до 0,5 м. Накладки к тетиве крепят болтами. Отверстия для болтов просверливают через 7-10 см в накладке и тетиве.

Рис.2. Лестница для осмотра пролетных строений с конусов насыпи:

1 - лестница; 2 - накладка; 3 - болты диаметром 12-16 мм с гайками и шайбами; 4 - отверстия диаметром 14-18 мм; 5 - металлические башмаки

16. Для осмотра элементов мостов, расположенных на пойменных участках рек, используют переносные подмости (рис.3). Длину рабочей площадки подмостей рекомендуется принимать равной 3-3,5 м с тем, чтобы с одной установки можно было осмотреть половину элементов по ширине моста. Ширину рабочей площадки во избежание утяжеления подмостей принимают равной 1,2 м. Для облегчения подмостей доски настила укладывают с зазорами, которые, однако, не должны быть более 3 см. При указанных размерах рабочей площадки и высоте 2,5-3 м подмости, изготовленные из сухой сосны, весят 120-140 кг.

Рис.3. Переносные подмости:

1 - стойки из досок 4х16 см; 2 - прогоны из досок 4х16 см; 3 - настил из досок 2х30 см; 4 - диагонали из досок; 5 - нижние продольные связи с рукоятками из досок 4х16 см

При слабых грунтах подмости следует опирать на лежни. Если поверхность грунта имеет большие неровности, целесообразно примерять стойки переменной высоты, конструкция которых аналогична конструкции тетив лестниц (см. п.15).

17. При наличии под мостом ровных сухих площадок, допускающих свободное маневрирование автомобилей, а также при осмотре путепроводов используют подмости, оборудованные в кузове автомобиля. В этих случаях рабочие площадки ограничивают перилами.

18. Элементы моста, расположенные над водой, осматривают с подмостей, оборудованных на лодках или плотах (рис.4). Конструкцию подмостей и размеры рабочих площадок обычно принимают такими же, как и при переносных подмостях (п.16). При малых скоростях течения (до 0,5 м/сек) размеры подмостей могут быть увеличены. Для удобства маневрирования и строповки плавучие подмости оборудуют двумя или четырьмя строповочными концами из пеньковой веревки длиной по 25-30 м каждый и диаметром 20-25 мм или из стального троса диаметром 5-6 мм. Строповочные концы крепят в носовой и кормовой частях плавучего устройства. Плоты вяжут из шести-восьми бревен диаметром 24-30 см; носовую часть плотов (обращенную против течения реки) делают заостренной. Маневрирование плавучими подмостями во время осмотра производят с проезжей части моста при помощи строповочных концов.

Рис.4. Подмости на плоту:

1 - плот;

2 - подмости; 3 - строповочные концы

19. К смотровым приспособлениям постоянного типа относятся: подвесные неразборные деревянные люльки; подвесные сборно-разборные люльки из алюминиевых сплавов и лестничные сходы по откосам насыпей подходов.

20. Лестничные сходы устраивают по боковым или по лобовому откосам конусов в случаях, когда высота насыпей подходов около устоев превышает 2 м.

21. Подвесные люльки применяют на мостах, имеющих высоту от низа пролетных строений до земли или воды более 5 м.

Для осмотра могут быть использованы люльки любой конструкции, обеспечивающие свободный доступ ко всем элементам моста и безопасность работы на них. Рекомендуется применять люльки, конструкция которых описана в пп.22-25.

22. Деревянные неразборные люльки изготовляются из расчета одна люлька на каждый мост и подвешивается в одном из пролетов. Сборно-разборные люльки из алюминиевых сплавов могут быть изготовлены из расчета одна люлька на четыре-пять мостов с перевозкой в разобранном виде на автомобиле.

23. Оба типа подвесных люлек аналогичной конструкции (рис.5 и 6). Рабочая площадка имеет ширину 1,0-1,2 м и длину на 1,0-1,2 м большую расстояния между перилами моста. В рабочем положении люльки подвешиваются к ручным лебедкам, смонтированным на перемещающихся вагонетках. Людям не разрешается находиться в люльке во время ее передвижения.

Рис.5. Деревянная люлька для осмотра мостов:

1 - пояс несущей рамы из досок 20х4; 2 - стык пояса на гвоздях; 3 - стойки из досок 20x4; 4 - шпренгель из проволоки диаметром 5 мм; 5 - подвески из троса диаметром 5 мм; 6 - расчалки из веревки; 7 - накидной крюк; 8 - поперечины несущей рамы из досок 20x4; 9 - диагональные схватки несущей рамы; 10 - поперечные связи стоек; 11 - настил из досок толщиной 2 см; 12 - перила из досок 15х2,5; 13 - поперечины из кругляка диаметром 12-14 см; 14 - лестница для спуска на люльку; 15 - двухосная тележка; 16 - ручная лебедка грузоподъемностью 0,5 т

Рис.6. Сборно-разборная алюминиевая люлька для осмотра мостов:

а - в рабочем положении; б - членение люльки на элементы;

1 - пояс несущей рамы из 2[ (70х25х3); 2 - стык пояса; 3 - стойки из 2[ (70х25х3); 4 - шпренгель из стального троса 2 диаметром 5 мм; 5 - настил из листового дюралюминия 3 мм; 6 - перила из L 40х40х3 мм; 7 - подвески из троса диаметром 5 мм; 8 - расчалки из веревки; 9 - накидной крюк; 10, 11, 13 - элементы несущей рамы; 12 - элементы поперечной рамы; 14 - лестница для схода на люльку; 15 - двухосная тележка; 16 - ручная лебедка грузоподъемностью 0,5 т

24. Неразборная деревянная люлька имеет вес 400-500 кг. Полезная грузоподъемность - 450 кг (три человека). Время сборки люльки бригадой из трех человек (при заранее заготовленных элементах) - 6-7 ч.

25. Сборно-разборная люлька из алюминиевых сплавов состоит из трех основных секций весом по 30-35 кг каждая, двух стоек, шпренгеля, подвесок и петель (последние три элемента изготовляют из стального троса диаметром 5 мм). Элементы в собранном виде образуют каркас люльки, весящий 150 кг. Время оборки каркаса (включая подвешивание его с помощью лебедок) бригадой из трех человек - 3-4 ч. Настил из листового дюраля, состоящий из пяти секций, монтируют на подвешенном каркасе; при этом секции настила подают с проезжей части моста. Общий вес люльки - 230-260 кг. Полезная грузоподъемность - 300 кг (два человека). Время полной разборки люльки - 2-2,5 ч. Все операции с люлькой производит бригада в составе трех-четырех человек без дополнительных, кроме лебедок, грузоподъемных механизмов. При обходе опор, расположенных в русле реки, люльку опускают на заранее заготовленный плот или другое плавучее средство. Можно также придать плавучесть самой люльке, закрепив на ее каркасе четыре автомобильные камеры.

26. Смотровые приспособления должны содержаться в полной исправности. Рабочие площадки подмостей и люлек необходимо регулярно очищать от мусора и грязи, а при работе в зимнее время - от снега и льда и посыпать песком.

II. НАДЗОР ЗА МОСТАМИ

1. Постоянный надзор и уход

27. Основные задачи постоянного надзора и ухода:

содержание в чистоте подходов к мосту, проезжей части, тротуаров, подферменных площадок опор и опорных частей;

обеспечение правильной работы водоотводных устройств и деформационных швов;

соблюдение установленного режима движения транспорта и пешеходов по мосту, а также речных судов под мостом;

проведение технически несложных и небольших по объему ремонтных работ по заданиям, выдаваемым мостовым (дорожным) мастером.

28. При уборке подходов, проезжей части и тротуаров мусор удаляют за пределы моста. Категорически запрещается сметать мусор в отверстия водоотводных устройств, а также в неперекрытые части деформационных швов и на конуса.

29. В зимнее время проезжую часть подходов и моста, а также тротуары и обочины очищают от снега и льда. Для борьбы со скользкостью поверхность проезжей части и тротуаров посыпают песком, топливным шлаком, дробленым каменным материалом. Применение для этой цели хлористых солей не допускается.

111. Все работы по ремонту трещин, раковин, сколов и других дефектов могут проводиться без перерыва движения автомобилей по мосту. Исключение составляет ремонт трещин предварительно напряженных балок методом инъектирования (п.101), при котором требуется перерыв движения автомобилей по мосту на срок не менее трех суток.

112. Форма и сечение стыковых накладок полудиафрагм должны соответствовать принятым в проекте. Не соответствующие проекту накладки при ремонте заменяют. Негодные накладки удаляют путем срубания сварных швов. Пользоваться для этой цели кислородной резкой запрещается. При смещении полудиафрагм относительно друг друга вдоль оси моста и как следствие этого наличии изогнутых в плане накладок, последние заменяют, приваривая новые накладки к дополнительным (рис.12). Накладки, перекошенные в вертикальной плоскости (вследствие смещения полудиафрагм по высоте), но не изогнутые в плане, не заменяют. Стыковые накладки полудиафрагм замеряют без перерыва движения, но с временным ограничением скорости и веса нагрузок. Работы проводят в строгой последовательности: удаление негодной накладки - приварка новой накладки, но так, чтобы одновременно накладки отсутствовали не более чем в одном стыке полудиафрагм. После замены накладок их очищают от ржавчины, грязи и пыли и заделывают так же, как и раковины.

Рис.12. Замена стыковых накладок, изогнутых в плане:

1 - неправильно приваренная накладка; 2 - правильно приваренная накладка; 3 - закладная планка; 4 - дополнительная прокладка; 5 - диафрагма

113. Щели между торцами консольных плит при ремонте пролетных строений заделывают цементным раствором. Проникание в них воды устраняют при ремонте элементов водоотвода и гидроизоляции.

3. Ремонт и содержание опор железобетонных мостов

114. В кладке опор небольшие трещины с малым раскрытием ремонтируют так же, как и аналогичные трещины в балках пролетных строений (пп.99-104).

115. В тех случаях, когда опоры имеют сквозные трещины, разделяющие их на отдельные блоки, и обычная затирка или инъекция не могут восстановить монолитность опоры, прибегают к устройству стальных каркасов или железобетонных поясов.

116. Стальные каркасы в железобетонных устоях мостов (рис.13) применяют в тех случаях, когда имеются трещины, отделяющие переднюю стенку или обратные стенки устоя от массива.

Рис.13. Укрепление устоя стальным каркасом:

1 - трещина; 2 - тяжи из круглого железа диаметром 25-30 мм; 3 - спаренные швеллеры N 10-12; 4 - распределительные прокладки из рельсов

При наличии деформаций в обратных стенках устоя их можно укрепить стальными тяжами (рис.14), которые пропускают в отверстия, пробуренные в кладке, и закрепляют на ее поверхности гайками.

Рис.14. Укрепление устоя стальными тяжами:

1 - трещины в обратных стенках устоя; 2 - распределительные подкладки из швеллера N 10-12; 3 - тяжи диаметром 25-30 мм; 4 - гайки для натяжения тяжей

117. Железобетонные пояса (рис.15 и 16) устраивают для предупреждения развития трещин или общего расстройства кладки опор. Пояса устраивают шириной 75-100 см и толщиной 20-30 см. Сцепление между поясами и поверхностью опоры достигают устройством в кладке насечки и тщательной ее очисткой и за счет постановки стальных анкеров диаметром 20 мм, к которым прикрепляют арматуру пояса из стержней диаметром 19 мм.

Рис.15. Усиление опоры железобетонными поясами:

а - общий вид усиления опоры; б - деталь устройства железобетонного пояса

Рис.16. Усиление опоры железобетонным поясом:

1 - арматурные стержни 19 мм; 2 - распределительная арматура диаметром 6-8 мм; 3 - анкер из арматурного железа диаметром 20 мм

Анкеры вставляют в скважины (шпуры) глубиной 50 см и заделывают цементным раствором; их располагают в два-три ряда по высоте пояса и через 1 м по длине.

118. При значительном выветривании поверхностных слоев кладки, наличии раковин, истирания, обнажения арматуры, сильного выщелачивания бетона с образованием каверн и пустот применяют торкретирование всей поверхности кладки опоры.

Подготовка поверхности опоры к торкретированию, работы по торкретированию и применяемые механизмы те же, что и при аналогичных работах при ремонте пролетных строений (пп.96-100).

Для повышения прочности торкретбетона и предупреждения образования усадочных трещин торкретировать опоры рекомендуется по арматурной сетке (рис.17). Арматурную сетку из проволоки диаметром 3-4 мм с размерами ячеек от 5х5 до 10х10 см прикрепляют к штырям, заделанным в кладку на расстоянии 1-1,5 см от поверхности кладки. Штыри диаметром 10-12 мм заделывают в кладку на глубину 20-25 см с расстоянием между ними от 40 до 60 см. Концы штырей должны быть покрыты слоем торкретбетона не меньше чем на 1,5-2 см.

Рис.17. Торкретирование опоры по арматурной сетке:

1 - слой торкретбетона; 2 - штыри из арматурного железа диаметром 10-12 мм; 3 - арматурная сетка; 4 - бетонная кладка опоры

Торкретбетон накладывают слоями толщиной 2-3 см, причем каждый последующий слой накладывают после того, как затвердеет предыдущий.

119. В сборных железобетонных опорах, состоящих из отдельных столбов, объединенных ригелем, чаще всего требуют ремонта столбы, имеющие трещины или сильное истирание и разрушение бетона в уровне ледостава и ледохода; очень часто наблюдаются дефекты в местах сопряжения столбов с фундаментом опоры и ригелем.

Столбы опор, выполненные из оболочек, заполненных бетоном или битумизированным песком, имеющие вертикальные трещины по периметру, можно надежно укрепить штукатуркой по металлической сетке. Для этого поверхность оболочек насекают и очищают от слабого бетона; примерно на расстоянии 80 см друг от друга в оболочке пробуривают шпуры (бурки) на глубину 10-12 см, в которые заделывают штыри из арматурного железа диаметром 10-12 мм, на штырях закрепляют вязальной проволокой арматурную сетку из стержней диаметром 2-4 мм с ячейками 5-10 см. После промывки водой на подготовленную поверхность бетона наносят слой штукатурки из цементного раствора 1:2 толщиной 2-3 см (рис.18).

Рис.18. Штукатурка столбов сборных опор по металлической сетке:

а - оболочка до ремонта; б - ремонт оболочки;

1 - вертикальные трещины в оболочке; 2 - арматурная сетка из проволоки диаметром 2-4 мм с ячейками 5-10 см; 3 - штыри из арматурного железа диаметром 10-12 мм; 4 - железобетонная оболочка; 5 - заполнение оболочки

Столбы сборных опор, имеющие значительное истирание в уровне ледохода или разрушение бетона в уровне ледостава, нуждаются в защите от дальнейшего разрушения. Надежной защитой в таких случаях служит устройство железобетонных рубашек по периметру столбов до уровня горизонта высоких вод (рис.19). Звенья сборных защитных рубашек заготавливают на стройдворе и на месте, при низкой воде осуществляют сборку, состоящую в заварке выпусков арматуры и омоноличивании стыков бетоном. Внутреннюю полость рубашки заполняют жестким бетоном или битумизированным песком.

Рис.19. Защита столбов сборных опор железобетонной рубашкой:

а - разрушение оболочки в уровне меженных вод и ледохода; б - ремонт оболочки; в - деталь стыка защитной рубашки;

1 - места разрушения оболочки; 2 - сборная железобетонная рубашка; 3 - заполнение полости рубашки жестким бетоном или битумизированным песком; 4 - сварка выпусков арматуры; 5 - бетон омоноличивания; 6 - смазка торцов перед омоноличиванием эпоксидной смолой

Швы между звеньями рубашки расшивают полимерцементным тестом (п.88) или цементным раствором с предварительной обработкой швов эпоксидной смолой.

120. В сборных опорах, в местах сопряжения столбов с ригелем и фундаментом, часто имеются щели, обнажения арматуры, сколы и другие дефекты, возникающие при монтаже сборных элементов из-за неточного их изготовления.

В таких случаях необходимо тщательно очистить обнаженную арматуру, удалить строительный мусор и слабый бетон, после чего обмазать место заделки эпоксидной смолой и заделать цементным раствором, придав сопряжению проектное очертание.

121. При отсутствии или низком качестве водосливов на подферменных площадках опор их следует сделать или отремонтировать. Водосливы должны быть без трещин и правильной формы, обеспечивающей быстрый отвод воды с поверхности опоры. Перед устройством водосливов подферменные площадки опор должны быть тщательно подготовлены: очищены от мусора и пыли, промыты водой под давлением, а для улучшения сцепления на поверхности бетона должна быть сделана насечка. Поверхность водослива должна быть тщательно заглажена.

122. Ростверки опор ремонтируют по специальному проекту, который выполняет проектная организация, используя материалы натурного обследования и в необходимых случаях подводное обследование состояния плиты ростверка и свай.

По возможности следует установить основные причины разрушения ростверков (агрессивная среда, низкое качество бетона, механические повреждения).

4. Ремонт и содержание опорных частей

123. При небольших смещениях и перекосах элементов опорных частей ограничиваются устранением зазоров и неплотностей в опирании опорных частей клиновидными вставками. При больших смещениях и перекосах требуется перестановка опорных частей с подъемкой пролетного строения. Эти работы, как правило, выполняются по специальному проекту.

124. Втапливание нижних подушек и нижних концов стопорных планок в бетон подферменников препятствует свободному повороту и перемещению концов пролетных строений.

Этот дефект устраняют путем обрубки бетона подферменников до уровня, при котором концы пролетного строения и стопорных планок будут свободно перемещаться в своих гнездах.

125. Верхняя и нижняя опорные подушки опорных частей должны быть надежно прикреплены к опорным площадкам балок и подферменникам. Если это не сделано в процессе строительства, то во избежание смещения опорных подушек при эксплуатации следует приварить их к крепежным анкерам или арматурным стержням.

126. Железобетонные валки подвижных опорных частей, имеющие трещины, большие сколы, а также недопустимый наклон, подлежат замене или перестановке. При этом требуется подъем концов пролетных строений. Такие работы, как уже отмечалось выше, выполняют по специальному проекту.

127. Не следует допускать загрязнения и ржавления металлических опорных частей. Их необходимо периодически очищать и красить. Трущиеся части опорных частей надо не красить, а натирать графитной смазкой.

128. На мостах с резиновыми опорными частями должен быть обеспечен систематический эксплуатационный надзор, состоящий в предупреждении смачивания водой, загрязнения веществами, содержащими жир, масло и другие вредные примеси, воздействия прямых солнечных лучей. Это помогает избежать быстрого старения резины, потери упругопластических свойств и расслоения.

Резиновые опорные части не ремонтируют, а по мере износа и выхода из строя заменяют новыми.

Замена резиновых опорных частей требует подъемки концов пролетных строений. Обычно в мостах с резиновыми опорными частями проектом предусматривается устройство специальных ниш для установки домкратов и дается подробное описание организации работ по смене резиновых опорных частей.

5. Ремонт и содержание деформационных швов

129. Деформационные швы между концами пролетных строений и пролетными строениями и шкафной стенкой устоя должны быть очищены от строительного мусора, скопления, грязи и остатков опалубочных досок.

В отдельных случаях деформационные швы приходится очищать с помощью механического долбления и выжигания, при этом необходимо предохранить конструкцию деформационного шва от повреждения.

130. При наличии трещин в покрытии над деформационными швами закрытого типа и признаков просачивания воды через деформационный шов, его следует вскрыть, отремонтировать компенсатор и заполнить шов эластичной битумной мастикой.

131. Деформационные швы открытого типа следует периодически очищать и ремонтировать лотки-компенсаторы. В лотках не должна скапливаться грязь, и они должны иметь уклон для быстрой эвакуации за пределы моста попадающей в шов воды.

Поврежденные или отсутствующие металлические детали перекрытия деформационных швов должны быть исправлены или устроены вновь. Особое внимание следует уделять своевременному закреплению пришедших в расстройство конструкций швов путем подтяжки гаек болтов, приварки отставших элементов и т.п.

132. В тех случаях, когда текущие ремонтные мероприятия не приводят к существенному улучшению работы деформационных швов (просачивается вода, разрушается покрытие около швов, создаются динамические удары от прохода нагрузки через шов) его следует переустроить, применяя резиновые вкладыши или заполняя шов герметиком (рис.20).

Рис.20. Схемы деформационных швов с резиновыми, резино-металлическими вкладышами и герметиком для проезжей части с асфальто- и цементобетонным покрытиями:

а, б - для пролетов до 12 м; в, г - для пролетов до 18 м; д, е - для пролетов до 42 м;

1 - асфальтобетон; 2 - заполнение шва герметиком; 3 - картон; 4 - цементобетон; 5 - резиновые вкладыши; 6 - резино-металлические вкладыши

Детальные конструкции деформационных швов с резиновыми вкладышами и технология их устройства для различных типов конструкций железобетонных мостов разработаны ГПИ Союздорпроекта.

133. Деформационные швы ремонтируют без перерыва движения по мосту с переводом его на время работы на одну полосу.

Ремонт производят в следующем порядке: разбирают покрытие проезжей части у шва до плиты на ширину, указанную в проекте; затем на плите закрепляют закладные части, на которые устанавливают стальное окаймление шва; далее заделывают проезжую часть (сточный треугольник, изоляция, защитный слой, покрытие) заподлицо со стальным окаймлением шва; образовавшийся канал заполняют герметиком или вводят в него резиновый вкладыш.

134. Резиновые детали швов после их износа заменяют новыми без разборки проезжей части, выжигая резиновые детали автогеном.

Новые резиновые вкладыши в шов вводят с помощью приспособления - сжима. Резиновый вкладыш предварительно сжимается и в таком состоянии вводится в гнездо, после чего сжимы снимаются, а вкладыш остается в гнезде, плотно прилегая к стенкам стального окаймления. Один из вариантов сжима для резино-металлических вкладышей, разработанный ГПИ Союздорпроекта, показан на рис 21.

Рис.21. Приспособление для замены резино-металлических компенсаторов шва:

1 - вертикальная чека; 2 - горизонтальный штырь; 3 - вытяжное устройство

6. Ремонт и содержание гидроизоляции и покрытия проезжей части моста

135. Для ремонта изоляции проезжей части вскрывают покрытие и защитный слой. Пришедшую в негодность изоляцию удаляют. На обнаженной поверхности цементной смазки устраняют все имеющиеся дефекты (трещины, сколы, неровности), после чего наносят слой разжиженного битума (грунтовочный слой).

После просыхания грунтовочного слоя по всей поверхности тщательно наносят битумную мастику слоем в 2 мм при температуре 160-180 °С и накладывают заплаты из изоляционного материала (гидроизол, рубероид, пергамин или ткань, пропитанная битумом) с перекрытием швов не менее чем на 10 см. По первому слою изоляции вновь наносят мастику и укладывают второй слой изоляции, поверх которой наносят последний, третий, слой мастики. Далее укладывают защитный слой из бетона марки не ниже 200, изготовленного на мелком щебне, и уплотняют легкими трамбовками.

136. Особенно тщательно ремонтируют изоляцию в местах расположения бордюров, водоотводных трубок и деформационных швов. Концы изоляции обязательно должны быть выведены вверх за бордюрные камни, в противном случае вода с проезжей части будет проникать в тротуарные короба и просачиваться вниз через плиту.

В водоотводные трубки новую изоляцию заводят следующим образом: над отверстием трубки в изоляционном материале прорезают сквозное отверстие диаметром 5 см, затем в радиальном направлении делают в пределах отверстия трубки разрезы на пять-восемь равных секторов. Разрезанную на секторы изоляцию заводят в раструб трубки, приклеивают к стенке и зажимают стаканом.

137. Изоляцию проезжей части моста можно ремонтировать только в летнее сухое время желательно при температуре в пределах 15-25 °С.

При температуре ниже 5 °С, а также в дождливые периоды года изоляцию ремонтировать не следует.

138. Одновременно с ремонтом изоляции ремонтируют водоотводные трубки. Неплотности между бетоном и трубкой должны быть тщательно заделаны цементным раствором. Все части водоотводных трубок, не соприкасающиеся с бетоном, после очистки их от ржавчины и грязи покрывают битумным лаком.

139. На мостах без оклеечной гидроизоляции следует особенно тщательно следить за исправным состоянием водоотвода и покрытия проезжей части моста. При ремонте покрытия должен быть сохранен проектный профиль моста. Водоотводные устройства и профиль покрытия должны обеспечивать быстрый отвод воды с проезжей части. На мостах без гидроизоляции недопустимы открытые трещины в покрытии. Появляющиеся трещины в асфальто- или цементобетонном покрытии заделывают в срочном порядке.

140. Покрытие мостов ремонтируют теми же методами, что и дорожные покрытия. При ремонте асфальто- и цементобетонных покрытий мостов следует руководствоваться указаниями, содержащимися в главах XI и XII Технических правил ВСН 22-63.

7. Ремонт и содержание подходов к мосту и регуляционных сооружений

141. Все устройства на подходах к мосту для отвода поверхностных вод должны исправно работать.

Бетонные лотки по откосам насыпи ремонтируют или переустраивают в тех случаях, когда они не обеспечивают отвода поверхностных вод при самых интенсивных ливнях. Мелкие повреждения исправляют обычным порядком. При переустройстве лотков прежде всего следует правильно выбрать место их расположения с учетом наиболее быстрого приема воды и сброса ее за пределы насыпи. Лотки должны иметь проектное очертание и достаточные размеры, а также обладать необходимой прочностью (марка бетона 200). Лотки собирают из сборных элементов, изготовленных заранее, или бетонируют на месте. Перед бетонированием лотка по откосу насыпи устраивают корыто по очертанию лотка, грунт уплотняют и укладывают песчаную или щебеночную подушку толщиной 5-10 см. Стенки корыта бетонируют, проверяя правильность очертания лотка по кондуктору, или в подготовленном корыте монтируют лоток из отдельных звеньев с заливкой швов цементным раствором. Работы по бетонированию или сборке лотка ведут снизу вверх. Нижние звенья надежно закрепляют в грунте против сползания лотка по откосу.

142. На подходах, имеющих большую протяженность и затяжные уклоны, часто устраивают продольные бортовые лотки для отвода воды в водоприемные вертикальные колодцы. Содержание водоприемных колодцев состоит в периодической очистке ствола, дна колодцев и водоотводных труб от заиливания и засорения посторонними предметами. В случаях подмыва колодцев, обрушения стенок или разрушения труб необходимо провести обычные ремонтно-восстановительные работы.

143. Местные просадки покрытия на подходах к мосту или над трубами, которые вызывают недопустимые толчки автомобилей (по условиям комфортабельности езды или сохранности груза), должны быть устранены. Способы ремонта зависят от размеров неровностей и причин, вызвавших их.

144. В случаях, когда насыпь подхода выполнена из доброкачественных и хорошо уплотненных грунтов и небольшие просадки насыпи являются следствием естественного дополнительного уплотнения грунтов, процесс которого прекратился, ремонт состоит в укладке дополнительного слоя покрытия (асфальто- и цементобетона и т.п.) для выправления профиля проезжей части. Такой ремонт возможен при просадках, не превышающих 10 см.

При больших просадках необходимо вскрыть покрытие и подсыпать грунт. Покрытие проезжей части вскрывают на всем деформированном участке насыпи, проводят планировку и засыпку грунта. Грунт должен быть однородным и водопроницаемым (дробленый шлак, крупнозернистый чистый песок). Грунт укладывают послойно с тщательным уплотнением при толщине уплотняемого слоя 10-15 см. Перед уплотнением грунт смачивают водой. После окончания подсыпки грунта укладывают покрытие проезжей части, соблюдая плавное сопряжение с конструкцией моста.

145. Если причиной просадки насыпи является переувлажнение грунта вследствие плохой работы дренирующих устройств, необходимо отремонтировать дренирующий слой, трубчатые дрены и другие устройства, способствующие осушению насыпи. Для этого вскрывают насыпь на глубину расположения дренирующего слоя или заложения трубчатых дрен и загрязненный дренирующий слой, не обеспечивающий фильтрации воды, удаляют. Трубчатые дрены (если они имеются) прочищают скребками и выправляют с таким расчетом, чтобы обеспечить поступление в них воды из дренирующего слоя и отвод ее за пределы насыпи. Разрушенные трубчатые дрены заменяют новыми. Грунт насыпи перед укладкой нового дренирующего слоя тщательно уплотняют и выравнивают с уклоном от оси к откосам 30-40‰. На подготовленную поверхность укладывают дренирующий слой (чистый, хорошо промытый песок, измельченный шлак, мелкий щебень) толщиной 20-25 см. Если дренирующий слой устраивают на всю ширину земляного полотна (при отсутствии трубчатых дрен), то по краям земляного полотна отсыпают валики из щебня или гравия, предотвращающие вымывание материала дренирующего слоя. При наличии трубчатых дрен их предохраняют от засорения щебеночными фильтрами, укладываемыми у входных отверстий дрен. Засыпают дренирующий слой доброкачественным хорошо дренирующим грунтом с тщательным уплотнением. Выходы дренажа защищают от промерзания, они не должны подтопляться поверхностными водами.

146. Как показали обследования, наибольшие просадки имеют насыпи при сопряжении их с устоями, имеющими сплошную стенку (массивные устои, устои-стенки, заборные стенки). Это объясняется тем, что стенки являются преградой для внутригрунтового потока в насыпи, имеющего направление в сторону перекрываемого мостом водотока, и тем самым способствуют накоплению влаги и размягчению насыпи.

При ремонте насыпи в местах сопряжения с устоями указанного типа необходимо предусмотреть вывод воды из тела насыпи за пределы стенки. Это может быть сделано или путем устройства вертикальных дрен с отводом воды трубчатыми поперечными дренами за пределы насыпи, или путем устройства отверстий в кладке опоры с обеспечением стока воды из насыпи в эти отверстия. Такие работы выполняют по проекту, разработке которого должны предшествовать тщательные натурные обследования.

147. В сопряжениях мостов с насыпями, выполненных из железобетонных переходных плит, наблюдаются просадки, смещения и разрушение переходных плит.

В таких случаях выправляют сместившиеся плиты в проектное положение или заменяют новыми. На участке расположения переходных плит вскрывают покрытие и засыпку плит, поднимают переходные плиты и заново готовят выравнивающий слой путем добавления щебня с тщательной трамбовкой. После подготовки выравнивающего слоя плиты укладывают вновь в проектное положение. В конструкциях, где плиты опираются на бетонные лежни, их поднимают, подсыпают щебень с тщательной трамбовкой и устанавливают в проектное положение. После установки плит на лежни под них следует подбить щебень, обеспечив плотное опирание по всей плоскости плиты. Разрушенные плиты заменяют новыми. Во всех случаях, когда это возможно по условиям прочности и устойчивости береговых опор, следует заменять старые короткие переходные плиты плитами большей длины. При высоте насыпи у моста более 3 м рекомендуется устраивать переходные плиты длиной не менее 4 м. Засыпать плиты следует новым доброкачественным хорошо дренирующим грунтом при тщательном уплотнении. Не допускается применять для засыпки плит старый, выбранный из насыпи при ремонте, грунт.

148. Конусы подходов к мосту должны иметь правильные геометрические размеры и должны быть надежно укреплены против сползания грунта и разрушения поверхностными водами. Часто причиной сползания конуса и как следствие этого просадки насыпи у моста является недостаточное заложение подошвы конуса. В таких случаях, если допустимо стеснение русла или уменьшение подмостовых габаритов крайних пролетов моста, следует произвести дополнительную отсылку конуса, доведя уклон откосов до 1:1,5. Для отсыпки конуса следует применять чистый песок без примеси пылеватых частиц с тщательной послойной трамбовкой.

Если увеличить заложение конуса невозможно, то следует применить более мощное укрепление откосов конуса на всю высоту до верхней площадки.

149. Ремонт и содержание земляного полотна подходов к мосту и регуляционных сооружений (планировка, отделка, укрепление) следует проводить, руководствуясь указаниями, изложенными в главе IV Технических правил ВСН 22-63 и в главе II Инструкции по сооружению земляного полотна автомобильных дорог ВСН 97-63.

IV. ОХРАНА ТРУДА

150. Все работы по осмотру и ремонту конструкций железобетонных мостов выполняются с обязательным и полным соблюдением действующих правил и норм охраны труда по соответствующим видам работ (приложение 2).

151. При осмотре и ремонте железобетонных мостов, наряду с соблюдением общих указаний по охране труда, должны выполняться дополнительные требования, излагаемые в настоящем разделе.

152. Обеспечение требований охраны труда при работах по освидетельствованию и производству ремонтных работ железобетонных мостов возлагается на главных инженеров ДЭУ и ДСР, производящих соответствующие работы.

153. До начала работы по ремонту или освидетельствованию конструкций все участвующие в них должны быть проинструктированы по технике безопасности.

154. При производстве работ на воде и вблизи акваторий работники должны быть обеспечены спасательными средствами, а также находиться под контролем спасательной службы, умеющей оказать им первую помощь.

155. На мостах через реки шириной более 100 м (по урезу меженных вод) руководитель работ обязан до начала работ проверить наличие спасательных средств (спасательный круг, шары, веревки). На воде должна находиться дежурная лодка.

156. Осмотр конструкций мостов и ремонтные работы на действующей сети автомобильных дорог должны проводиться с обеспечением безопасности движения транспорта с установленными скоростями, а организация и выполнение их гарантировать полную безопасность работающим.

157. При работах на высоте свыше 1,5 м и отсутствии настилов и перильных ограждений необходимо пользоваться предохранительными поясами, испытываемыми на прочность один раз в шесть месяцев.

Пояса перед употреблением должны тщательно осматривать руководители работ и работающие, чтобы убедиться в их исправности и наличии отметок об испытании.

158. Работы по осмотру и ремонту мостов при наличии на них высоковольтных линий электропередач (в том числе контактной сети) должны быть согласованы с организацией, эксплуатирующей линию.

Запрещается приближаться или подносить какие-либо предметы на расстояние менее 2 м к находящимся под напряжением и неогражденным проводам или частям контактной сети. Особенно внимательно за этим необходимо следить при работах с длинными приспособлениями или предметами: штангами, рейками, прутами, обрезками проволоки.

159. К работе с переносными электроинструментами могут допускаться только лица, знакомые с правилами техники безопасности и умеющие оказать первую помощь при поражении электрическим током.

160. Одновременное ведение работ в двух и более ярусах по одной вертикали может быть разрешено только при наличии защитных устройств, прочных и плотных настилов между ярусами и других способов обеспечения безопасности работающих внизу.

161. Лебедки, домкраты и другие приспособления для ремонтных работ и осмотра конструкций устанавливают под руководством ответственных лиц, выделенных организацией, производящей указанные работы.

162. При работах по нагнетанию раствора в трещины, торкретированию поверхности кладки особое внимание должно быть обращено на предупреждение разрывов в сети, находящейся под давлением, а также выбрасывание инъекторов или шлангов из скважин в процессе работы.

Соединения и закрепления инъекторов и торкретных установок должны проверяться до начала работ и находиться под постоянным наблюдением. Рабочие у инъекторов и торкретных установок должны работать в защитных очках.

163. При работе с полимерными растворами, смолами, клеями требуется высокая аккуратность и строгое соблюдение правил безопасности. Необходимо следить за чистотой рук, полотенец, спецодежды, рабочих столов, инструментов и посуды.

164. Тщательное мытье рук должно проводиться не только во время перерывов (туалет, прием пищи) и после окончания работы, но и после случайного загрязнения рук раствором, смолой или клеем. После мытья руки следует осушить бумажным полотенцем, а затем смазать мягкой жирной мазью на основе ланолина, вазелина или касторового масла.

Лишь в случае значительного загрязнения рук смолой или отвердителем для их очистки разрешается использовать минимальное количество ацетона. Не допускается применять для этой цели бензол, толуол, четыреххлористый углерод и другие токсические растворители.

165. Для предупреждения контакта кожного покрова с материалами, содержащими эпоксидные смолы или латексы, все работающие должны быть обеспечены защитными перчатками на бязевой подкладке, защитной спецодеждой, состоящей из хлопчатобумажного халата, хлопчатобумажной шапочки или косынки, нарукавников и фартука.

166. При покраске поверхностей бетона растворами, содержащими поливинилацетатные эмульсии, латексы или разжиженные смолы, способом распыления рабочие дополнительно должны быть обеспечены противопылевыми респираторами и защитными очками.

167. Спецодежду нужно стирать механическим способом и отдельно от другого белья. Выдача спецодежды на дом для стирки запрещается.

168. Смена спецодежды должна проводиться не реже одного раза в неделю, а в случае сильного загрязнения ее материалами, содержащими эпоксидные смолы, отвердители, латексы, - немедленно.

169. Хранение и прием пищи, а также курение вблизи емкостей, содержащих растворы с эпоксидными смолами, латексами, эмульсиями, запрещается.

Приложение 1

ФОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПРАВИЛА ЕЕ ВЕДЕНИЯ

Форма А

ЖУРНАЛ N _________
постоянного надзора и ухода

| Мост через | на | км |
| --- | --- | --- |
| автомобильной дороги |
|  | Начат |
|  | Окончен |

| Число, месяц и год | Перечень выполненных работ | Происшествия на мосту | Подпись ремонтера | Замечания и указания мостового мастера |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата |
|  |  |  |  | Подпись: |

Форма Б

ЖУРНАЛ N_________
текущих и периодических осмотров

| Мост через | на | км |
| --- | --- | --- |
| автомобильной дороги |
| Эксплуатирующая организация: |
| Мостовой (дорожный) мастер: |
| (фамилия, имя и отчество) |
|  | Начат |
|  | Окончен |

I. Осмотр пролетных строений

| N пролетного строения | N балки | Развертка поверхности балки Диафрагма N 0 1 2 3 4 5 | Вид условного обозначения на развертках | Дефекты, не отмеченные на развертках | Дата и подпись лица, производившего осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 1 2 3 4 |  |  |  |  |

II. Осмотр опор

| N опоры | Схема опор | Вид условного обозначения на схеме | Дефекты, не отмеченные на схеме | Дата и подпись лица, производившего осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | Вид с левого берега |  |  |  |
|  | Вид с правого берега |  |  |  |

III. Осмотр проезжей части, водоотвода и гидроизоляции

| N пролета | Схема пролета | Вид условного обозначения на схеме | Дефекты, не отмеченные на схеме | Дата и подпись лица, производившего осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Вид сверху (перила развернуты) |  |  |  |
|  | Вид снизу |  |  |  |

IV. Осмотр опорных частей

| N опоры | N пролета | Вид опорных частей | N балки | Обнару- женные дефекты | Фактический наклон валков подвижных опорных частей | Дата осмотра и ° воздуха во время осмотра | Нормальный наклон валков | Подпись лица, произво- дившего осмотр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |

V. Осмотр деформационных швов

| N опоры | Обнаруженные дефекты | Дата и подпись лица, производившего осмотр |
| --- | --- | --- |

VI. Нивелировка пролетных строений по низу балок

| N пролета | N балки | Отметки в сечениях | Дата и подпись лица, производившего съемку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 |  |  |  |
| 1-2 | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |

VII. Нивелировка пролетных строений по бордюрам

| N пролета | Наименование балки | Отметки в сечениях | Дата и подпись лица, производившего съемку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 |  |  |  |
| 1-2 | Верховая Низовая |  |  |  |  |
| 2-3 | Верховая Низовая |  |  |  |  |

VIII. Нивелировка опор

| N опоры | Схема расположения точек | Отметки точек | Дата и подпись лица, производившего съемку |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Форма В

Результаты периодических осмотров

| Дата | Замечания по предыдущим осмотрам и по ведению технической документации | Замечания по эффективности ремонтных работ | Дата и подпись лица, производившего осмотр |
| --- | --- | --- | --- |

Форма ЭМ-3

Книга искусственного сооружения

Заполняется по форме ЭМ-3, содержащей следующие разделы:

1. Данные о грузоподъемности.

2. Ограничения движения (длительные).

3. Происшествия на мосту.

4. Текущие осмотры и ремонты мостового полотна.

5. Текущие осмотры и ремонты пролетных строений.

6. Текущие осмотры и ремонты опор.

7. Текущие осмотры и ремонты конусов, откосов, регуляционных сооружений и русла.

8. Капитальные работы, произведенные на мосту.

9. Специальные наблюдения за элементами моста.

10. Окраска металлических пролетных строений.

11. Окраска и антисептирование деревянных пролетных строений.

12. Наблюдение за режимом реки.

13. Профили промеров русла реки.

14. Замечания и распоряжения по надзору, содержанию и ремонту.

Основные правила ведения технической документации

1. Журналы постоянного надзора и ухода, текущих и периодических осмотров, текущих и средних ремонтов являются основными первичными документами и должны заполняться непосредственно на месте работ.

2. В разделах 4, 5, 6, 7 и 8 книги искусственного сооружения (см. форму ЭМ-3) указываются только даты осмотров или ремонтов со ссылкой на номер соответствующего журнала.

3. При заполнении документов следует соблюдать четкую нумерацию всех элементов мостов. Во избежание всяких недоразумений рекомендуется придерживаться следующего порядка счета элементов мостов:

опоры обозначать намерами, принятыми в техническом проекте, а при отсутствии проектных данных - по ходу километража;

пролеты и пролетные строения обозначать двумя цифрами - номерами ограничивающих их опор;

балки пролетных строений обозначать порядковыми номерами, начиная с верховой стороны реки (отдельно в каждом пролете);

диафрагмы пролетных строений обозначать отдельно в каждом пролете порядковыми номерами со стороны опоры, имеющей меньший номер, при этом опорную диафрагму считать за N 0.

4. Все записи и схемы в первичных журналах следует выполнять простыми и цветными карандашами. Использовать для этой цели чернила, тушь и химические карандаши не рекомендуется.

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ
действующих правил и норм охраны труда

1. СНиП III-А.11-62. Техника безопасности в строительстве.

2. Правила по технике безопасности при изысканиях автомобильных дорог.

3. Правила техники безопасности при строительстве мостов и труб на автомобильных дорогах.

4. Правила техники безопасности при строительстве и ремонте городских дорог, мостов и набережных.

5. Единые травила охраны труда на водолазных работах.

6. Правила движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам СССР.

7. Справочник по технике безопасности и производственной санитарии. Тома 1, 2 и 3. Л., Судостроение, 1966.