ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
ПО ШЛИФОВКЕ, ПОЛИРОВКЕ, КРИСТАЛЛИЗАЦИИ МРАМОРНЫХ ПОКРЫТИЙ И ЗАМЕНЕ МРАМОРНЫХ ПЛИТ

1. Область применения

1.1 Настоящая технологическая карта предназначена для работников жилищных и ремонтно-строительныхорганизаций как руководство по организации и выполнению работ по шлифовке, полировке и кристаллизации мраморных покрытий, а также замене мраморных плит, шлифовки ступенек и площадок лестницы при проведении текущего ремонта.

1.2 В карте дано описание схем шлифовки, полировки и кристаллизации мрамора, а также замене мраморных плит, шлифовки ступенек и площадок лестниц, основных средств механизации для производства работ, приемов труда рабочих, основных правил техники безопасности.

1.3 Привязка типовой технологической карты к местным условиям выполняется путем уточнения состава и объемов ремонтных работ, потребности в материальных ресурсах и составления калькуляции трудовых затрат на фактический объем работ по нормам, приведенным в технологической карте с учетом соответствующих примечаний.

2 . Организация и технология ремонтного процесса

2.1. Подготовительные работы

До начала работ по очистке и ремонту полов, стен и ступеней и лестничных площадок все внутренние ремонтные работы должны быть завершены.

2.2. Технология выполнения ремонтных работ

Ремонтные работы производятся бригадой облицовщиков-плиточников из 10 человек, состоящей из 5 звеньев по 2 человека.

Работа внутри бригады распределена следующим образом:

- Звено N 1. Два человека обслуживают всю бригаду, заготавливая мраморные плиты для последующей укладки их всеми остальными звеньями.

- Звенья N 2, 3, 4, 5. Каждое звено по 2 человека выполняют все технологические операции на своей захватке, начиная с очистки основания до шлифовки полов.

2.2.1 Работы по замене мраморных плит

- Удалить заменяемые плиты облицовки при помощи перфоратора, а также выполнить стесывание неровностей стен возникших впоследствии разборки облицовки.

- До подачи готовых к укладке плит, произвести заготовку плит, выделив отдельное звено, которое будет проверят комплектность, качество плит, выполнять сортировку, проверять геометрическую форму, а также выполнять распиловку и шлифовку кромок плит (в случае поставки плит нестандартных размеров и форм).

- Проверить поверхность основания нивелиром или контрольной рейкой с уровнем. Разбить участки работ на квадраты со сторонами 2-2,5 м (по длине контрольной рейки), выставить маяки цементного раствора.

- Плиты из природного камня предварительно подобрать насухо, чтобы правильно сочетать смежные плиты и выдерживать заданный рисунок. Рисунок укладываемой поверхности должен быть задан в проекте здания или сооружения. Сложные рисунки выполнять по разбивочным планам.

- Тыльную сторону плит перед укладкой увлажнить. Плиты укладывать на прослойку из цементно-песчаного раствора толщиной 20...30 мм на участок немного большей площади, чем укладываемая плита, вплотную друг к другу с максимально возможным плотным швом. При установке плит в проектное положение, выполнять непрерывный контроль линейкой, уровнем и шнуром.

- Уложенное покрытие из мраморных плит выдерживать до затвердения не менее суток.

2.2.2 Шлифовка полировка и кристаллизация мраморных ступеней, лестничных площадок и полов

- Перед началом работ по шлифовке ступеней, лестничных площадок и полов выполнить очистку поверхностей, на которых будут вестись шлифовальные работы, при помощи щеток, а также промыть два раза при помощи средства глубокой очистки ультра стриппер гель.

- Используя алмазные диски выполнить расшивку швов и снятие фаски. Ремонт и восстановление швов выполнить полутвердой бесцветной мастикой. После чего удалить следы мастики с плит при помощи жидкости для снятия мастики.

- Для удаления выбоин и перепадов высот мрамора выполнить грубую шлифовку при помощи шлифовальной машины и алмазных дисков MS-0, MS-1, MS-2 до полного выравнивания пола. Шлифовальную машину перемещать медленными движениями, воспроизводящими линии, параллельные линиям плитки. После каждого прохода собрать всю грязь при помощи промышленного пылесоса.

- Выполнить повторную шлифовку поверхностей пола алмазными дисками МК-1, МК-2, МК-3, МК-4, МК-5 и углового пластикового диска. В случае затупления алмазов на алмазных дисках вскрыть их специальным порошком Aktivator. После каждого прохода собрать всю грязь при помощи промышленного пылесоса.

- Провести обезжиривание поверхности при помощи чистящего средства Stone Cleaner.

- Перед началом кристаллизации промыть пол водой используя насадку пад.

- Нанести кристаллизатор Polish KP-92 на поверхность и положить сверху пад. Добавить воды на поверхность пада, предоставляя возможность кристаллизатору Polish KP-92 превратиться в полужидкое состояние. Медленными движениями растирать кристаллизатор Polish KP-92 по небольшому участку пола до тех пор, пока поверхность не примет ясное отражение. По необходимости, добавить еще некоторое количество кристаллизатора Polish KP-92 и воды. Полировочный продукт всегда должен быть в полужидком состоянии. Выполнить размывку пола. Полировку поверхности выполнять насадкой падом.

2.2.3 Шлифовка полировка и кристаллизация мраморной облицовки стен

- Работы по шлифовке, полировке и кристаллизации облицовки стен ведутся с внутренних трубчатых инвентарных лесов.

- Используя алмазные диски выполнить расшивку швов и снятие фаски. Ремонт и восстановление швов выполнить полутвердой бесцветной мастикой. После чего удалить следы мастики с плит при помощи жидкости для снятия мастики.

- Перед началом работ по шлифовке стен выполнить очистку поверхностей, на которых будут вестись шлифовальные работы, при помощи щеток, а также промыть два раза при помощи средства глубокой очистки ультра стриппер гель.

- Для удаления выбоин и перепадов высот мрамора выполнить грубую шлифовку при помощи шлифовальной машины и алмазных дисков Velcko ML-1 до полного выравнивания. Шлифовальную машину перемещать медленными движениями, воспроизводящими линии, параллельные линиям плитки. После каждого прохода собрать всю грязь.

- Выполнить повторную шлифовку поверхностей алмазными дисками ML-2, ML-3, ML-5, ML-7. В случае затупления алмазов на алмазных дисках вскрыть их специальным порошком Aktivator. После каждого прохода собрать всю грязь.

- Провести обезжиривание поверхности при помощи чистящего средства Stone Cleaner.

- Перед началом кристаллизации промыть пол водой используя насадку пад.

- Нанести кристаллизатор Polish KP-92 на поверхность и положить сверху пад. Добавить воды на поверхность пада, предоставляя возможность кристаллизатору Polish KP-92 превратиться в полужидкое состояние. Медленными движениями растирать кристаллизатор Polish KP-92 по небольшому участку пола до тех пор, пока поверхность не примет ясное отражение. По необходимости, добавить еще некоторое количество кристаллизатора Polish KP-92 и воды. Полировочный продукт всегда должен быть в полужидком состоянии. Выполнить размывку пола. Полировку поверхности выполнять насадкой падом.

- Для предотвращения попадания грязи на уже обработанные поверхности защитить их при помощи полиэтиленовой пленки и малярной ленты.

3. Требования к качеству и приемке работ

3.1 Работы по очистке и ремонту облицованных мрамором полов, стен и ступеней и лестничных площадок необходимо выполнять в соответствии с настоящей технологической картой или проектами производства работ при соблюдении требований охраны труда и безопасности работ.

3.2 Контроль качества работ осуществляют на всех стадиях технологической цепи, начиная от разработки проекта и кончая его реализацией на объекте на основе ППР и технологической карты.

3.3 Производственный контроль осуществляют ИТР, работники строительных лабораторий, а также представители технадзора заказчика, проектного института, оснащенные техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Производственный контроль качества работ по очистке и ремонту облицованных мрамором полов, стен и ступеней и лестничных площадок должен включать входной контроль проектной документации, предоставленной заказчиком, а также применяемых материалов и изделий; операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций; оценку соответствия выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ.

3.4 При входном контроле проектной документации, следует проанализировать всю представленную документацию, проверив при этом ее комплектность; наличие согласований и утверждений; наличие ссылок на материалы и изделия; наличие предельных значений контролируемых по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них; наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы. При обнаружении недостатков соответствующая документация возвращается на доработку.

Входным контролем в соответствии с Гражданским кодексом Российской федерации проверяют соответствие показателей качества покупаемых (получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и (или) договоре подряда. При этом проверяется наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания, указанных выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и (или) технических свидетельств на материалы, изделия и оборудование.

Результаты входного контроля должны быть документированы.

3.5 Операционный контроль осуществляют непосредственно в процессе выполнения операций по очистке и ремонту облицованных мрамором полов, стен и ступеней и лестничных площадок, а также сразу после завершения работ. Операционным контролем исполнитель работ проверяет:

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

Результаты операционного контроля должны быть документированы.

3.6 К процедуре оценки соответствия выполненных работ исполнитель работ должен представить акты освидетельствования всех скрытых работ, входящих в состав этих конструкций. При процедуре соответствия необходимо производить проверку качества выполненных работ очистке и ремонту облицованных мрамором полов, стен и ступеней и лестничных площадок.

3.7 К приемке полов, стен и ступеней и лестничных площадок из мраморных плит предъявляется полностью законченная и отделанная облицовка без следов раствора и других загрязнений.

3.8 Допускаемые отклонения при устройстве покрытий из мраморных плит:

- уступы между двумя смежными элементами покрытия из плиток не должны превышать - 2 мм;

- толщина швов между плитами размером более 200 мм - 3 мм;

- поверхности стяжки от плоскости при настилке плит - 4 мм;

- поверхности покрытия от плоскости - 4 мм;

- поверхности покрытия от горизонтальной плоскости или заданного уклона не более 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм;

- при ширине или длине помещения 25 м и более эти отклонения не должны превышать 50 мм;

- отклонение швов покрытия между рядами от прямого направления не должно превышать 10 мм на 10 м длины ряда;

- покрытия полов должны быть ровными и горизонтальными (или соответствовать заданному уклону). Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать 4 мм;

- трещины, выбоины и незаполненные швы не допускаются;

- отслоение покрытия от прослойки, определяемое простукиванием всей площади пола, не допускается.

3.9 Показатель истираемости породы камня при испытании на стандартном круге должен быть в зданиях и сооружениях с интенсивным движением людских потоков не более 0,4 г/см и при слабом движении не более 2 г/см.

4. Требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной безопасности

4.1 Все вновь приступающие к выполнению работ рабочие должны пройти вводный инструктаж по технике безопасности, а также первичный инструктаж по технике безопасности на рабочем месте при работе с механизмами и материалами.

4.2 Руководство охраной труда, ее обеспечение и ответственность за ее состояние возлагается на главных инженеров и начальников строительно-монтажных организаций.

4.3 Рабочие места, проходы и проезды необходимо хорошо освещать. Не следует загромождать их лишними материалами, особенно досками с торчащими гвоздями.

4.4 Для освещения рабочего места разрешается пользоваться переносной электрической лампочкой с защитной сеткой и исправным шнуром в резиновой трубке (шланговый провод). Напряжение для переносных светильников не должно превышать 42 В, а при работе в сырых помещениях - 12 В.

4.5 Провод должен быть снабжен такой вилкой, которую нельзя включить в розетку, присоединенную к сети с напряжением выше 42 В.

4.6 Рабочее место должно быть оборудовано необходимыми ограждениями, защитными и предохранительными устройствами и приспособлениями.

4.7 Рабочее место должно быть защищено от сквозняков, а также от действия высоких температур. Посторонним лицам находиться на рабочем месте запрещается.

4.8 Включать в сеть электроинструменты и приборы электрического освещения следует только с помощью специально предназначенных для этой цели аппаратов и приборов. Подключать токоприемники к электросети путем скручивания проводов, соединения и разъединения их концов запрещается.

4.9 К работе с электроинструментом допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж по технике безопасности, практическое обучение работе с электроинструментом и имеющие III разряд по электробезопасности.

4.10 Перед началом работы с электроинструментом необходимо убедиться в его исправности и надежном закреплении рабочего инструмента - сверла, насадки. Исправность включателя проверяют несколькими включениями и выключениями.

4.11 Инструмент, работающий от сети с напряжением более 42 В, должен быть заземлен заземляющей жилой кабеля (для трехфазного тока кабель имеет четыре жилы, для однофазного - три). Один конец кабеля соединяют с корпусом инструмента, другой с заземляющим устройством.

4.12 Перед включением электроинструмента проверяют соответствие напряжения электросети, к которой он присоединяется, к тому напряжению, на которое рассчитан инструмент; наличие и исправность заземления, а также качество заземляющих контактов; исправность включения электродвигателя.

4.13 Для осмотра и ремонта инструмента электродвигатель выключают. Оставлять без надзора электроинструмент, включенный в электросеть, запрещается.

4.14 Не разрешается переходить с одного участка работы на другой с включенным электродвигателем.

4.15 Запрещается работать электроинструментом с поврежденной изоляцией кабеля, а также допускать натяжение или перекручивание кабеля.

4.16 Провода, подводящие ток к электроинструменту, должны быть защищены от механических повреждений. Если подвесить провода невозможно, их прокладывают по земле или полу, но обязательно прикрывают досками или защищают щитом, резиновым ковриком.

4.17 В случае применения для очистки поверхностей от жировых пятен соляной кислоты ее должны доставлять к рабочему месту в разведенном виде (крепость не выше 3%).

4.18 В случае очистки полов кислотными растворами помещения нужно проветривать.

4.19 Работы по приготовлению кислотостойких составов с применением кремнефтористого натрия рабочие выполняют в респираторах и резиновых перчатках. Необходимо помнить, что при приготовлении кислотных растворов кислоту вливают в воду, а не наоборот. Работать с кислотами необходимо в комбинезоне, резиновых сапогах, рукавицах и защитных очках.

4.20 При обработке поверхностей мраморных полов предохранительными составами на основе воска и парафина необходимо принимать защитные меры против их воспламенения и разбрызгивания при разогреве. В помещении нельзя курить и необходимо иметь противопожарные средства.

4.21 Для защиты кожного покрова рук от воздействия химических вредных соединений (растворов кислот, цементных и известковых растворов и др.) служат защитные пасты и мази (ХИОТ-6, ЯЛОТ, ИЭР-2). Длительное пребывание рабочих (более 3 часов) в просушиваемых помещениях запрещается.

4.22 Инструменты рабочих должны быть в полной исправности.

4.23 Перед включением и после каждого перемещения оборудования необходимо проверить исправность изоляции проводов, защитных средств ограждений и заземления. Все электрические установки по окончании работ необходимо выключать, а кабели и провода обесточивать.

4.24 Места производства работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения: огнетушителями, бочками с водой, ящиками с песком, топорами, лопатами, баграми, ведрами.

4.25 Рабочие места следует обеспечить питьевой кипяченой водой.

4.26 Рабочих необходимо обеспечить спецодеждой: комбинезонами, рукавицами, наколенниками, респираторами, резиновой обувью и перчатками (при работе с электрифицированными инструментами).

4.27 Обработку камня ведут в отдельных огражденных местах, доступ в которые лицам, не участвующим в работе, не разрешается. При обработке камня рабочие места с расстоянием между ними менее 3 м должны быть защищены. При сухой обработке облицовочных элементов внутри помещений у рабочих мест необходимо устанавливать пылеотсасывающие устройства.

4.28 При механизированном шлифовании мраморных покрытий полов следует проверять исправность электрокабеля и заземление корпуса шлифовальной машины. Шлифуют поверхность влажным способом с применением электрифицированного инструмента только в резиновой обуви и резиновых перчатках.

4.29 При работе с электрооборудованием (растворосмесители, подъемники, шлифовальные машины и др.) рабочие должны строго соблюдать требования безопасности и охраны труда.

5. Потребность в материально-технических ресурсах

5.1 Нормокомплект средств механизации, механизированного и ручного инструмента, технологической оснастки для бригады рабочих численностью 10 человек приведен в таблице 1.

Таблица 1 - Ведомость потребности машин, механизмов, оборудования, инструмента, инвентаря и приспособлений

| Наименование | Тип, марка, ГОСТ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Механизированные инструменты |
| Перфоратор |  | шт. | 2 |
| Машина ручная шлифовальная | ИЭ-6163 | шт. | 4 |
| Шлифовальная машинка для стыков плит |  | шт. | 4 |
| Ручные инструменты |
| Зубило слесарное (10'60; 20'60) | ГОСТ 7211-86* | шт. | 4 |
| Кельма для каменных и бетонных работ | Тип КШ ГОСТ 9533-81 | шт. | 8 |
| Острогубцы (кусачки) | ГОСТ 7262-78* | шт. | 5 |
| Лопата для плиточных работ | Тип ЛП ГОСТ 9533-81 | шт. | 4 |
| Молоток-кирочка | Тип МКИ ГОСТ 11042-90 | шт. | 4 |
| Молоток-киянка деревянный |  | шт. | 4 |
| Молоток слесарный | ГОСТ 2310-77* | шт. | 5 |
| Правило |  | шт. | 4 |
| Скарпель диаметром 8 и 10 мм | чертеж 19200000 | шт. | 4 |
| Шпатель стальной |  | шт. | 10 |
| Маячные рейки | Мосоргстрой | шт. | 5 |
| Штырь для крепления причалки | чертеж Мосоргстроя N 1240 | шт. | 20 |
| Ведро |  | шт. | 4 |
| Измерительные инструменты |
| Нивелир с треногой | ГОСТ 10528-90 | шт. | 1 |
| Уровень строительный УС2-700 | УС2-700 ГОСТ 9416-83 | шт. | 4 |
| Уровень водяной | ГОСТ 9416-83 | шт. | 4 |
| Шнур разметочный в корпусе Л-15 м | Л-15 м | шт. | 4 |
| Оборудование |
| Растворосмеситель | СО-46 | шт. | 1 |
| Шлифовальная машина | Levighetor 600 | шт. | 3 |
| Промышленный пылесос | Super Vak KY/100 Bag | шт. | 2 |
| Шлифовальная машина | Vertika | шт. | 2 |

5.2 Расход материалов на замену 100 м мраморной облицовки приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Ведомость расхода материалов на замену 100 м мраморной облицовки

| N п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мраморная плитка | м | 103 |
| 2 | Раствор цементно-песчаный | м | 2,0 |
| 3 | Опилки | м | 1,5 |
| 4 | Ветошь | кг | 0,5 |

5.3 Расход материалов на выполнение 100 м мраморной облицовки приведен в таблице 3.

Таблица 3 - Ведомость расхода материалов на шлифовку, полировку и кристаллизацию 100 м мраморной облицовки

| N п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ультра стриппер гель | л | 4,8 |
| 2 | Диски алмазные Velcko ML-1 | шт. | 5 |
| 3 | Диски алмазные ML-2, ML-3, ML-5, ML-7 | шт. | 28 |
| 4 | Диски алмазные MS-0, MS-1, MS-2 | шт. | 4 |
| 5 | Диски алмазные МК-1, МК-2, МК-3, МК-4, МК-5 | шт. | 5 |
| 6 | Stone Cleaner | л | 14 |
| 7 | Кристаллизатор Polish KP-92 | кг | 4,5 |
| 8 | Мастика полутвердая бесцветная | кг | 9,5 |
| 9 | Жидкость для снятия мастики | кг | 7,5 |
| 10 | Насадка пад (25 см) | шт. | 7 |
| 11 | Пленка полиэтиленовая | м | 130 |
| 12 | Лента малярная (50 мм) | м | 100 |

Таблица 4 - Перечень средств индивидуальной защиты

| N п/п | Наименование машин, механизмов и оборудования | Тип, марка, ГОСТ, ТУ, организация-изготовитель | Ед. изм. | Количество на звено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комбинезон | ГОСТ 12.4.100-80* | шт. | 10 |
| 2 | Каска строительная | ГОСТ 12.4.087-84 | шт. | 10 |
| 3 | Очки защитные |  | шт. | 10 |
| 4 | Респиратор | ГОСТ 17269-71* | шт. | 5 |
| 5 | Сапоги резиновые | ГОСТ 12.4.072-79* | пар | 5 |
| 6 | Рукавицы | Тип Г ГОСТ 12.4.010-75* | пар | 10 |
| 7 | Перчатки резиновые технические | Тип 1 ГОСТ 20010-93 | пар | 5 |

6. Перечень использованной нормативно-технической литературы

1 СНиП 2.03.13-88 "Полы".

2 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

3 СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".

4 СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".

5 СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

6 СП 48.13330.2011 "Организация строительного процесса" (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004"Организация строительства").

7 ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда. Общие положения".

8 ГОСТ 9480-89 "Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Технические условия".

9 ВСН 9-94 "Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях". Департамент строительства. Научно-техническое управление, 1995 г.

10 ПОТ РМ-016-2001 "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок". М., 2001 г.

11 ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации", МЧС России. М., 2003 г.

12 СП 12-135-2003 "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда", Госстрой России. М., 2003 г.

13 "Рекомендации по устройству полов". АО "ЦНИИпромзданий", 1998 г.

14 МДС 31-1.98 "Рекомендации по проектированию полов", 1998 г.

Электронный текст документа 
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по материалам,

предоставленным ООО "ППР ЭКСПЕРТ", 2012