КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОТДЕЛКЕ ПОТОЛКОВ ГИПСОПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ (ГПЦ) 

 
1. Очистка поверхности потолков и стен 

 Исполнитель 
Маляр II разряда.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Скребок стальной с удлиненной ручкой для очистки поверхности - 1;
 
Очки защитные - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ по частичной очистке потолков и стен вручную стальным скребком необходимо:
 
- проверить прочность штукатурки путем простукивания;
 
- отбить отставшую штукатурку и заделать цементным раствором выбоины.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы по очистке поверхности потолков и стен выполняют в следующем порядке:
 
- сначала очищают потолки от наплывов штукатурки, а затем - верх стен от гипсополимерцементного состава.
 
Очистка поверхности потолков (скребок, защитные очки; рис.1). Маляр скребком очищает отдельные места на поверхности потолка от наплывов раствора, образовавшихся при разделке рустов.

            
Рис.1. 
Очистка верха стен от гипсополимерцементного состава (скребок, защитные очки). После нанесения второго слоя гипсополимерцементного состава на потолки маляр очищает верх стен от брызг состава.

 2. Шпаклевка отдельных мест поверхности потолка 

 Исполнитель 
Маляр II разряда.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Шпатель деревянный для нанесения и сглаживания гипсополимерцементной шпаклевки - 2;
 
Резиновая пластинка для подмазки отдельных мест и очистки рустов от излишнего слоя гипсополимерцементной шпаклевки - 1;
 
Ящик размером 400x250x150 мм для гипсополимерцементной шпаклевки - 1;
 
Столик-подмости - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ по частичной шпаклевке потолков необходимо:
 
- очистить места, подлежащие шпаклевке, от пыли и грязи;
 
- установить на место столик-подмости и проверить его исправность;
 
- приготовить и доставить на рабочее место гипсополимерцементную шпаклевку.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Набор шпаклевки из ящика (шпатель, ящик со шпаклевкой; рис.2). Маляр берет деревянным шпателем из ящика небольшое количество шпаклевки.

Рис.2. 
Набор вторым шпателем требуемого количества шпаклевки с первого шпателя (шпатели; рис.3). Маляр вторым шпателем набирает нужное количество шпаклевки с первого.

Рис.3. 
Заполнение трещин и мелких раковин гипсополимерцементной шпаклевкой (шпатель; рис.4). Маляр заполняет шпаклевкой раковины и трещины, а затем сглаживает ее взаимно перпендикулярными движениями шпателя.

Рис.4. 
Очистка руста от излишков гипсополимерцементной шпаклевки (резиновая пластинка; рис.5). Маляр закругленным ч углом резиновой пластинки очищает руст от попавшей на него шпаклевки.

Рис.5. 

     

 3. Огрунтовка поверхности потолков поливинилацетатной эмульсией 

 Исполнители 
Маляр IV разряда (М1) - 1;
 
Маляр III разряда (М2) - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Ручной краскопульт с удочкой и шлангами - 1;
 
Ведро - 4;
 
Респиратор - 1;
 
Очки защитные - 1.

 Последовательность операций 
До начала огрунтовки поверхности потолков поливинилацетатной эмульсией необходимо:
 
- очистить, выровнять и хорошо просушить поверхность потолков;
 
- доставить на рабочее место требуемое количество эмульсии;
 
- закрыть бумагой оконные переплеты, двери, шкафы и прочие деревянные изделия для предохранения их от загрязнения эмульсией;
 
- проверить исправность краскопульта.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Огрунтовка поверхности потолка эмульсией при помощи краскопульта (М1, М2, краскопульт с удочкой, защитные очки, респиратор; рис.6). Маляр М1, работая удочкой с форсункой, направляет распыленную струю эмульсии перпендикулярно поверхности потолка. Для получения равномерной огрунтовки он передвигает удочку плавными круговыми движениями. Маляр М2 следит за напором струи, периодически подкачивая насос краскопульта.

Рис.6. 

    
 4. Покрытие потолков гипсополимерцементным составом механизированным способом 

 Исполнители 
Маляр IV разряда (М1) - 1;
 
Маляр III разряда (М2) - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Установка для нанесения шпаклевки - 1;
 
Компрессор для подачи сжатого воздуха - 1;
 
Ведро - 2;
 
Респиратор - 1;
 
Очки защитные - 1.

 Последовательность операций 
До начала работ по нанесению гипсополимерцементной шпаклевки необходимо:
 
- закрыть бумагой окна, двери и другие деревянные изделия от загрязнения их ГПЦ;
 
- подготовить и доставить на рабочее место требуемые материалы и механизмы;
 
- провести инструктаж рабочих о правилах производства работ по нанесению гипсополимерцементного состава.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы по нанесению гипсополимерцементного состава выполняют в следующем порядке:
 
- заправляют установку для нанесения шпаклевки;
 
- наносят первый, а через два часа второй слой состава ГПЦ.
 
Нанесение первого слоя гипсополимерцементного состава (М1, М2, установка для нанесения шпаклевки; рис.7). Нанося гипсополимерцементный состав, маляр М1 держит удочку так, чтобы форсунка была перпендикулярна обрабатываемой поверхности и находилась на расстоянии 60-70 см от нее. Такое положение обеспечивает наиболее равномерное нанесение слоя шпаклевки, Удочку маляр М1 передвигает плавными движениями по спирали. Маляр М2 в это время регулирует работу установки: обеспечивая равномерную подачу состава и стабильность факела.

Рис.7. 
Нанесение второго слоя гипсополимерцементного состава (М1, М2, установка для нанесения шпаклевки). Второй слой ГПЦ наносят в таком же порядке, как и первый.

 5. Нанесение на потолки окрасочного состава по покрытию из ГПЦ 

 Исполнители 
Маляр IV разряда (М1) - 1;
 
Маляр III разряда (М2) - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Ручной краскопульт с удочкой и шлангами - 1;
 
Ведро - 4;
 
Очки защитные - 1.

 Последовательность операций 
До начала окраски потолков необходимо:
 
- закончить все работы по нанесению гипсополимерцементного состава;
 
- доставить на рабочее место требуемое количество материалов;
 
- проверить исправность краскопульта;
 
- закрыть бумагой оконные переплеты, двери и прочие деревянные изделия от попадания на них колера.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы по нанесению на потолки окрасочного состава выполняют в следующем порядке:
 
- подготовляют и подносят к рабочему месту окрасочный состав;
 
- окрашивают потолки.
 
Окраска потолков за два раза (М1, М2, краскопульт с удочкой, ведро, защитные очки; рис.8). Маляр М1 наносит на потолок окрасочный состав, держа руку так, чтобы форсунка была перпендикулярна обрабатываемой поверхности и находилась на расстоянии 80-100 см от потолка (в зависимости от давления в краскопульте). Для получения равномерной окраски удочку перемещают плавными движениями по спирали.

Рис.8. 
Маляр М2 периодически подкачивает насос краскопульта, подносит и добавляет в ведро готовый меловой колер, промывает шланги, переносит вместе с маляром М1 краскопульт и колер на новое место работы.

 6. Приготовление гипсополимерцементного состава 

 Исполнители 
Машинист III разряда (М1) - 1;
 
Маляр II разряда (М2) - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Растворомешалка - 1;
 
Ящик растворный для приготовления жидкой составляющей - 1;
 
Емкость для готовой шпаклевки (бочка) - 1;
 
Сито с ячейками 1x1 для просеивания вяжущего и процеживания готовой шпаклевки - 2;
 
Ковш штукатурный емкостью 1 л для переливания шпаклевки - 1;
 
Ведро - 4.
 
Расход составляющих на 100 кг готовой шпаклевки, кг:
 
гипсополимерцементного вяжущего - 59,5;
 
поливинилацетатной 50%-ой пластифицированной эмульсии (ПВА) - 4,8;
 
известково-клеевого замедлителя - 0,3;
 
воды - 35,4.
 
Рецептура шпаклевки ГГЩ (в весовых частях):
 
50%-ая эмульсия ПВА - 8;
 
вода - 60;
 
известково-клеевой замедлитель - 0,2;
 
гипсоцементнопуццолановое вяжущее -100.
 
Расход состава ГПЦ на 1 м поверхности - 0,9 кг

 Последовательность операций 
До начала работ по приготовлению состава ГПЦ необходимо:
 
- проверить исправность растворомешалки и электропроводки;
 
- заготовить и доставить на рабочее место составляющие материалы в сухом виде;
 
- отеплить помещение (в холодное время года) и обеспечить его освещением.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы по приготовлению состава ГПЦ выполняют в следующем порядке:
 
- приготовляют водный состав;
 
- загружают растворомешалку сухими вяжущими составами;
 
- перемешивают массу;
 
- выгружают готовый состав ГПЦ в тару.
 
Приготовление водного состава (М1, М2, растворомешалка, ведра, ящик, ковш). Машинист М1 и маляр М2 подносят в ведрах пластифицированную эмульсию, воду и известково-клеевой замедлитель. Смесь перемешивают вручную с помощью ковша, затем заливают ее в барабан растворомешалки. Машинист М1 включает растворомешалку и перемешивает водный состав.
 
Приготовление гипсополимерцементного состава (шпаклевки) (М1, М2, растворомешалка, ковш, емкость для шпаклевки, сито, ведро). Машинист М1 следит за работой растворомешалки, а маляр М2 подготовляет и подносит гипсоцементнопуццолановые вяжущие, просеивает их через сито и, загрузив в барабан растворомешалки, перемешивает вместе с водным составом до получения сметанообразной массы. После этого машинист М1 останавливает растворомешалку и вместе с маляром М2 выгружает готовый состав ГПЦ в емкость. Машинист М1 промывает водой растворомешалку и готовится к перемешиванию следующего замеса.
 
Состав ГПЦ (шпаклевку) перед употреблением процеживают через сито, разливают ковшом в - ведра и подносят к месту работ.