НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗДЕЛИЯ КРЕПЕЖНЫЕ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Fasteners for timber structures. Strength properties

(EN 13271:2001,

Timber fasteners - Characteristic load-carrying

capacities and slip-moduli for connector joints,

IDT)

ГОСТ Р 57341-2016/EN 13271:2001

ОКС 91.080

ОКПО 53 6660

Дата введения

1 июля 2017 года

## Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Центральным научно-исследовательским, проектно-конструкторским и технологическим институтом им. В.А. Кучеренко (ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко), отделением Акционерного общества "Научно-исследовательский центр "Строительство" (АО "НИЦ "Строительство") на основе официального перевода на русский язык англоязычной версии указанного в пункте 4 европейского стандарта, который выполнен Федеральным государственным унитарным предприятием "Российский научно-исследовательский центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия" (ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. N 2000-ст

4 Настоящий стандарт идентичен европейскому стандарту EN 13271:2001 "Средства крепления деревянных брусьев. Характерные несущие способности и модули скольжения шпоночных соединений" (EN 13271:2001 "Timber fasteners - Characteristic load-carrying capacities and slip-moduli for connector joints", IDT).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного европейского стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5-2012 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных европейских стандартов соответствующие им национальные и межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

## 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методику определения несущей способности шпоночных соединений в деревянных конструкциях и их параметры.

Настоящий стандарт также содержит рекомендации по определению нормативных значений коэффициентов податливости соединений для цельной древесины (в соответствии с ЕН 338) и для клееной древесины (в соответствии с ЕН 1194).

## 2. Нормативные ссылки

Настоящий стандарт содержит датированные и недатированные ссылки, а также положения из других стандартов. Нормативные ссылки, перечисленные ниже, приведены в соответствующих разделах настоящего стандарта. Для датированных ссылок последующие изменения к упомянутым стандартам или их пересмотры применяют к настоящему стандарту только в случае, когда они включены в него путем уточнения или переработки. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все изменения).

EN 338, Structural timber - Strength classes (Строительные лесоматериалы. Классы прочности)

EN 912, Timber fasteners - Specifications connectors for timbers (Изделия крепежные для деревянных конструкций. Технические условия для шпонок)

EN 1194, Timber structures - Glued laminated timber - Strength classes and determination of characteristic values (Конструкции деревянные. Пиломатериалы клееные многослойные. Классы прочности и определение характеристических значений)

EN 26891, Timber structures - Joints made with mechanical fasteners - General principles for the determination of strength and deformation characteristics (ISO 6891:1983) [Конструкции деревянные. Соединения механические. Общие принципы определения прочности и деформации (ISO 6891:1983)]

ENV 1995-1-1, Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules for buildings (Еврокод 5: Проектирование деревянных конструкций. Часть 1-1: Общие правила и правила для зданий)

## 3. Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины и определения:

3.1 типы соединений:

- односрезное соединение деревянных элементов на одной кольцевой шпонке, стянутое болтом;

- односрезное соединение деревянных элементов на двух тарельчатых шпонках, установленных парно, стянутое болтом;

- односрезное соединение деревянных элементов на двух односторонних зубчато-кольцевых шпонках, установленных парно, или на одной двухсторонней зубчато-кольцевой шпонке, стянутое болтом.

## 4. Обозначения

| Rb, 0 | - | нормативная несущая способность болта для , Н; |
| --- | --- | --- |
| Rb | - | нормативная несущая способность болта для , Н; |
| Rc, k | - | нормативная несущая способность зубчато-кольцевой шпонки, Н; |
| Rc, 0, k | - | нормативная несущая способность кольцевой или тарельчато-кольцевой шпонки для , Н; |
| Rj, 0, k | - | нормативная несущая способность соединения на зубчато-кольцевой шпонке для , Н; |
|  | - | нормативная несущая способность соединения на зубчато-кольцевой шпонке для , Н; |
| a3, t | - | расстояние до нагруженного торца элемента, мм; |
| a3, c | - | расстояние до ненагруженного торца элемента, мм; |
| a4 | - | расстояние до кромки элемента (нагруженной или ненагруженной), мм; |
| a4, t | - | расстояние до нагруженной кромки элемента, мм; |
| a4, c | - | расстояние до ненагруженной кромки элемента, мм; |
| db | - | диаметр болта, мм; |
| dc | - | диаметр шпонки, мм; |
| d1 | - | диаметр отверстия под шпонку, мм; |
| he | - | глубина посадки шпонки или глубина посадки зуба шпонки соответственно, мм; |
| t1 | - | толщина крайнего элемента, мм; |
| t2 | - | толщина среднего элемента, мм; |
| kser | - | коэффициент податливости согласно ЕН 26891, Н/мм; |
|  | - | коэффициент изменения a3, t; |
| kt | - | коэффициент изменения для t1 и t2; |
| ka | - | коэффициент изменения для ; |
| kp | - | коэффициент изменения для ; |
|  | - | угол между вектором приложения нагрузки и направлением волокон древесины, град; |
|  | - | нормативная плотность древесины, кг/м3. |

## 5. Соединения на кольцевых и тарельчатых шпонках

### 5.1. Типы шпонок

К соединениям на шпонках типа A и B, согласно определению в ЕН 912, применимы следующие рекомендации.

### 5.2. Нормативные несущие способности

Нормативную несущую способность соединения на кольцевых или тарельчатых шпонках определяют при следующих условиях:

(1a)

a3, t = 2dc, (1b)

a4 = 0,6dc, (1c)

t1 = 3he, (1d)

t2 = 5he, (1e)

(1f)

Нормативную несущую способность соединения на шпонках определяют по следующим формулам:

где Rc, 0, k измеряется в ньютонах, а dc и he - в миллиметрах.

Условия, не упомянутые в формулах (1a) - (1f), см. в приложении A.

### 5.3. Дополнительные исходные условия

Нормативные несущие способности определяются по формулам (2a) и (2b), относящимся к соединениям на шпонках, стянутых болтами, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Требования для болтов, стягивающих соединения

на кольцевых и тарельчатых шпонках

Размеры в миллиметрах

| Тип шпонки | dc | db |
| --- | --- | --- |
|  |  | min | max |
| От A1 до A5 | До 130 вкл. | 12 | 24 |
| A1, A4, A5 | Св. 130 | 0,1dc | 24 |
| B | - | d1 - 1 | d1 |

Под головкой болта и гайкой необходимо устанавливать шайбы, имеющие длину стороны или диаметр не менее 3db и толщину не менее 0,3db. При этом вся поверхность шайб должна контактировать с древесиной.

### 5.4. Нормативные коэффициенты податливости

Нормативные коэффициенты податливости kser задаются следующей формулой:

(3)

Размерность:

kser - Н/мм; dc - мм;  - кг/м3.

## 6. Соединения на зубчато-кольцевых шпонках

### 6.1. Типы шпонок

К соединениям на шпонках типа C, согласно определению в ЕН 912, применимы следующие рекомендации.

### 6.2. Нормативные несущие способности

(4a)

a3, t = 1,5dc, (4b)

для типов от C1 до C9

a3, t = 2dc. (4c)

Для типов C10 и C11

a4 = 0,6dc, (4d)

t1 = 3he, (4e)

t2 = 5he, (4f)

(4g)

Условия, не упомянутые в формулах (4a) - (4g), см. в приложении B.

Нормативную несущую способность соединения на шпонках определяют по формуле

Rj, 0, k = Rc, k + Rb, 0, k, (5)

где  для типов от C1 и C9 (6)

для типов от C10 и C11. (7)

Размерность:

Rc, k - Н;

dc - мм.

В формуле (6) dc = d для типов C5, C8 и C9,  для типов C3 и C4.

Значения d, a1 и a2 см. в ЕН 912.

Rb, 0, k - нормативная несущая способность болта, в соответствии с ENV 1995-1-1.

### 6.3. Дополнительные исходные условия

Нормативные несущие способности, определенные по формулам (5), (6) и (7), относящиеся к соединениям на шпонках, стянутых болтами, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Требования для болтов в соединениях

на зубчато-кольцевых шпонках

Размеры в миллиметрах

| Тип шпонки | db |
| --- | --- |
|  | min | max |
| C1, dc <= 75 | 10 | d1 |
| C1, dc >= 95 | 10 | 30 |
| C2 | d1 - 1 | d1 |
| C3 | 12 | d1 |
| C4 | d1 - 1 | d1 |
| C5 | 10 | 30 |
| C6 | 10 | d1 |
| C7 | d1 - 1 | d1 |
| C8 | 10 | d1 |
| C9 | d1 - 1 | d1 |
| C10 | 10 | 30 |
| C11 | d1 - 1 | d1 |

Под головкой болта и гайкой необходимо устанавливать шайбы, имеющие длину стороны или диаметр не менее 3db и толщину не менее 0,3db. При этом вся поверхность шайб должна контактировать с древесиной.

### 6.4. Нормативные коэффициенты податливости

типов C10 и C11. (8)

Размерность:

kser - Н/мм2; dc - мм;  - кг/м3.

В формуле (8) имеем

dc = d для типов C5, C8 и C9;

для типов C3 и C4.

Значения d, a1 и a2 см. в ЕН 912.

# Приложение A

(обязательное)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ

НА КОЛЬЦЕВЫХ И ТАРЕЛЬЧАТЫХ ШПОНКАХ

A.1 Общие положения

Настоящее приложение позволяет определить несущую способность соединений на кольцевых и тарельчатых шпонках в деревянных конструкциях для условий, не оговоренных в 5.2 [формулы (1a) - (1f)].

A.2 Нормативная несущая способность

Нормативную несущую способность соединения на кольцевых или тарельчатых шпонках определяют по следующей формуле:

где  (A.2)

здесь k90 = 1,3 + 0,001dc, (A.3)

ka3 следует применять для соединений на шпонках, нагруженных под углом к направлению волокон древесины в диапазоне - .

При a3, t < 1,5dc данные формулы не применяют.

где t1 > 2,25he и t2 >= 3,75he.

A.3 Дополнительные требования

Минимальные расстояния до ненагруженного торца (a3, c) и до кромки (a4) находят по формулам:

a3, c = 1,2dc для ; (A.7)

для  и для ; (A.8)

для ; (A.9)

a4, c = 0,6dc для всех других значений . (A.10)

Обозначения, использованные в формулах, см. в разделе 4.

# Приложение B

(обязательное)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ

НА ЗУБЧАТО-КОЛЬЦЕВЫХ ШПОНКАХ

B.1 Общие положения

Настоящее приложение позволяет определить несущую способность соединений на зубчато-кольцевых шпонках в деревянных конструкциях для условий, не оговоренных в 6.2 [формулы (4a) - (4g)].

B.2 Нормативная несущая способность

Нормативную несущую способность соединения на зубчато-кольцевых шпонках определяют по следующей формуле:

(B.1)

где

здесь t1 >= 2,25he и t2 >= 3,75he.

Для типов от C1 до C9:

где минимальное значение a3, t должно быть равно

В формулах (B.4b) и (B.5a) имеем:

dc = d для типов C5, C8 и C9;

для типов C3 и C4

со значениями d, a1 и a2 по ЕН 912.

Для типов C10 и C11:

где минимальное значение a3, t должно быть равно:

В формуле (B.1):

Rc, k - нормативная несущая способность шпонки, в соответствии с формулой (6) или (7);

КонсультантПлюс: примечание. Обозначение дано в соответствии с официальным текстом документа.

Rb, a, k - нормативная несущая способность болта по ЕНВ 1995-1-1.

B.3 Дополнительные требования

Минимальные расстояния до ненагруженного торца (a3, c) и до кромки (a4):

- для типов от C1 до C9:

a3, c = 1,2dc для ; (B.8)

для  и для ; (B.9)

для ; (B.10)

a4, c = 0,6dc для всех других значений . (B.11)

В формулах (B.8) и (B.11):

dc = d для типов C5, C8 и C9.

для типов C3 и C4.

Значения d, a1 и a2 даны в ЕН 912:

- для типов C10 и C11:

a3, e = 1,2dc для ; (B.12)

для  и для ; (B.13)

для ; (B.14)

a4, c = 0,6dc для всех других значений . (B.15)

Обозначения, использованные в формулах, см. в разделе 4.

# Приложение ДА

(справочное)

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОЧНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ

НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ И ДЕЙСТВУЮЩИМ В ЭТОМ КАЧЕСТВЕ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТАМ

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного европейского стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 338:2003 | NEQ | ГОСТ 33080-2014 "Конструкции деревянные. Классы прочности конструкционных пиломатериалов и методы их определения" |
| EN 912 | - | <*> |
| EN 1194 | - | <*> |
| EN 26891:1991 | IDT | ГОСТ Р 57161-2016/EN 26891:1991 "Соединения механические деревянных конструкций. Основные принципы определения прочностных и деформационных характеристик" |
| ENV 1995-1-1 | - |  |
| <*> Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного европейского стандарта. Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты; - NEQ - неэквивалентные стандарты. |