ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

УСТРОЙСТВО ИЗОЛЯЦИИ ИЗ 2 СЛОЕВ ПЕРГАМИНА НА БИТУМНО-КУКЕРСОЛЬНОЙ МАСТИКЕ ПО ПЕСЧАНОМУ ОСНОВАНИЮ НА 1 РЕЗЕРВУАР

07.22.11

06.7.01.13.05

07-Д ч.III

См. Общая часть

Дата введения 1974-10-15

Разработана отделом "Кременчугоргтехстрой" треста "Харьковоргтехстрой"

Утверждена 8 октября 1974 г. Протокол N 18/159

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Технологическая карта разработана на устройство изоляции из двух слоев пергамина на битумной мастике по песчаному основанию под днище заглубленного цилиндрического сборного железобетонного резервуара емкостью 10000 м для нефти (по типовому проекту 7-02-296).

Карта предназначена для применения организациями, разрабатывающими проекты производства работ на устройство изоляции из двух слоев пергамина, а после привязки к местным условиям строительства - в качестве руководства для производителей работ, строительных мастеров и рабочих бригад по организации производства и труда рабочих. Привязка типовой технологической карты к местным условиям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в материальных ресурсах. При этом методы выполнения работ, принятые в отобранной для привязки типовой карте и технико-экономические показатели строительного процесса, приведенные в карте, могут изменяться только в сторону их улучшения. Весь объем работ по устройству изоляции из двух слоев пергамина на битумной мастике, наносимой механизированным способом, при односменной работе звено изолировщиков в количестве 4 человек выполняет за 9,5 дня летнего периода.

II. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Трудоемкость на весь объем | 38,05 чел.-дня |
| --- | --- |
| Трудоемкость на 1 м изоляции | 0,025 чел.-дня |
| Выработка одного рабочего в смену | 39,5 м |
| Продолжительность работ | 9,5 дня |

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

До начала устройства изоляции из 2 слоев пергамина на битумной мастике по песчаному основанию должны быть выполнены:

- работы по устройству песчаного основания;

- получен и завезен перемотанный пергамин;

- обеспечена своевременная централизованная доставка битумно-кукерсольной мастики;

- подготовлены и установлены в зоне работы бригады инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ.

2.* Устройство изоляции ведется в следующей последовательности (см. рис.1).

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Выполнение работ по устройству гидроизоляции из двух слоев пергамина на битумной мастике разбито на два этапа. В первый этап выполняется гидроизоляция под кольцевой фундамент, во второй этап - после окончания бетонирования кольцевого фундамента и устройства песчаного основания, остальная часть гидроизоляции под днище резервуара. При этом работы по выполнению гидроизоляции каждого этапа выполняются в следующей последовательности.

Сначала выполняются работы по устройству первого слоя гидроизоляции с наклейкой нахлестки.

После наклейки нахлестки первого слоя выполняется второй слой гидроизоляции с приклейкой пергамина мастикой к первому слою. Раскатка рулонов производится катком-раскатчиком с механизированным нанесением мастики с притиркой выступившей мастики по нахлестке резиновым гребком. При этом каждое наклеиваемое полотнище перекрывает ранее уложенное на 10-12 см. Механизированная подача битумно-кукерсольной мастики осуществляется установкой для подачи и нанесения мастики ПКУ-35М института "Оргпромстрой". Доставка битумно-кукерсольной мастики на объект осуществляется централизованно автогудронатором или в специальных термосах.

Рис.1. Схема производства работ на устройство гидроизоляции

1 - установка ПКУ-35М.....*; 2 - каток; 3 - форсунка; 4 - контейнер с пергамином; 5 - песок; 6 - 1-й слой пергамина; 7 - 2-й слой пергамина; 8 - паз под кольцевой фундамент

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

Рис.2. Разрез 1-1

1 - установка ПКУ-35М.....*; 2 - каток; 8 - бетонная подготовка кольцевого фундамента

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

3. Качество выполняемых работ по гидроизоляции определяется соблюдением допустимых отклонений от проектного положения, которые приводятся в строительных нормах и правилах (СНиП III-В.12-69).

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

1. Состав бригады по профессиям и распределение работы между звеньями приводится в табл.2.

Таблица 2*

| N звена | Состав звена по профессиям | К-во чел. | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изолировщик 4 разр. Изолировщик 3 разр. Изолировщик 2 разр. | 1 | Подносят и примеряют рулон по месту наклейки и производят обратное скатывание рулона. Заправка рулона в каток-раскатчик, нанесение мастики и наклейка начала рулона на всю ширину рулона. Проверка правильности наклейки |
| 2 | Машинист установки ПКУ-35М | 1 | Загрузка котла мастикой, подогрев ее. Мех. подача мастики к месту нанесения |

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

3.* Последовательность выполнения основных операций принимать по табл.3.

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 3

| Наименование процесса | Последовательность рабочих операций |
| --- | --- |
| Устройство гидроизоляции из двух слоев пергамина на битумной мастике | Загрузка установки ПКУ-35М мастикой, подготовка ее к работе. Подноска пергамина к месту наклейки. Примерка рулона по месту наклейки и обратное скатывание его. Нанесение мастики на нахлестку. Наклеивание начала рулона. Заправка рулона в каток-раскатчик. Наклеивание рулона. Промазка швов |

4. Методы и приемы работ

Каждое звено изолировщиков состоят из четырех человек.

| Изолировщик-звеньевой | 4 разр. - 1 (И) |
| --- | --- |
| Изолировщик | 3 разр. - 1 (И) |
| Изолировщик | 2 разр. - 1 (И) |
| Машинист установки ПКУ-35М | 4 разр. - 1 (М) |

а) методы труда рабочих, занятых на устройстве гидроизоляции из двух слоев пергамина на битумно-кукерсольной мастике, производится в следующей последовательности (см. рис.3).

Изолировщик И и И берут из штабеля, размещенного в зоне работ, рулоны пергамина и укладывают их в ряд у места начала наклейки. Затем они, установив необходимую величину нахлестки, раскатывают рулон и примеряют по месту наклейки и затем скатывают его в рулон. Правильность наклейки полотна пергамина и величина нахлестки полностью зависит от умелой наклейки начала рулона. Для начала наклейки рулона пергамина изолировщик И отгибает его на 50 см, а изолировщик И, держа в одной руке форсунку, локтем другой прижимая к туловищу шланг, направляет струю мастики "вперед-вниз", регулируя факел струи, добиваясь равномерного занесения слоя мастики на поверхность. Затем изолировщик И руками (в рукавицах) отгибает обратно намазанный конец пергамина, накладывая на нахлестку, и тщательно протирает в направлении от середины к краям, при этом края нахлестки изолировщик И сразу же прошпаклевывает выступившей мастикой. Изолировщик И заводит каток на приклеенный участок рулона, а изолировщик Ивставляет ось катка в рулон и закрепляет ось рулоном на катке-раскатчике. Изолировщик И толкает перед собой каток, перемещая его по линии наклеивания рулона, рулон разматывается и приклеивается к поверхности. Изолировщик И проверяет и промазывает мастикой швы наклеенного рулона, а изолировщик И возвращается с катком к месту начала наклейки следующего рулона.

6.* График производства работ составлен на работы в объеме одного резервуара и приведен в табл.4.

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 4

продолжение таблицы 4

При производстве гидроизоляционных работ необходимо выполнять правила по технике безопасности (СНиП III-А.11-70), а также следующие требования:

- перед началом работ необходимо рабочим изучить правила по технике безопасности и сдать зачет по техническому минимуму;

- работающие с горячими материалами по наклейке рулонных материалов долины быть снабжены спецодеждой, предохраняющей от ожогов, и мягкой обувью с уширенной подошвой;

- воспламенившуюся мастику следует гасить песком.

7. Калькуляция трудовых затрат приведена в табл.5.

Таблица 5

| Шифр норм | Наименование работ | Единица измерен. | Объем работ | Норма времени на един. измер., чел.-час | Затраты труда на весь объем работ, чел.-дней | Стои- мость затрат на ед. измер., руб. коп. | Стои- мость затрат на весь объем, руб. коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-26 | Устройство изоляционного ковра насухо по песку с проклейкой и промазкой мастикой | 100 м | 15,0 | 7,5 | 14,0 | 2-98 | 44-5 |
| 11-28 | Устройство второго слоя изоляции с наклейкой полотнищ на мастике | м | 1500 | 0,125 | 23,5 | 0-053 | 79-5 |
| 1-11 | Погрузка и разгрузка рулонных материалов на автомашину и с нее | т | 4 | 1,1 | 0,55 | 0-352 | 1-4 |
|  | Итого: |  |  |  | 38,05 |  | 125-40 |

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Основные материалы и полуфабрикаты приведены в табл.6.

Таблица 6

| Наименование | Марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Битумно-кукерсольная мастика | БКХ | т | 8,006 |
| Пергамин |  | м | 3000 |

2.* Машины, оборудование, механизированный инструмент и инвентарь принимать по табл.7.

________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 7

| Наименование | Тип | Марка | К-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка для подачи и нанесения мастики со шлангами и форсункой |  | ПКУ-35 институт "Оргпромстрой" | 1 |  |
| Контейнер для рубероида | - | - | 5 | РЧ-250-66 ЦБТИ ЦНИИОПТЦ |
| Шпатель-лопатка | - | - | 1 | - |
| Резиновый гребок | - | - | 2 | - |
| Каток-раскатчик | - | - | 1 | - |