# Введен в действие

Приказом Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 10 июня 2016 г. N 610-ст

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ДЕФЕКТЫ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Defects of refractory products. Terms and definitions

ГОСТ 28833-2016

МКС 01.040.81

Дата введения

1 января 2017 года

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения", ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

## Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Огнеупоры" (ООО "НТЦ "Огнеупоры")

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 29 февраля 2016 г. N 85-П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. N 610-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 28833-2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 28833-90

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

## Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий в данной области знания.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Нерекомендуемые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой "Нрк.".

Термины-синонимы без пометы "Нрк." приведены в качестве справочных данных и не являются стандартизованными.

Для стандартизованных терминов приведены в качестве справочных краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Краткие формы приведены после стандартизованного термина и отделены от него точкой с запятой.

В алфавитном указателе термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

В стандарте приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на английском (en) и французском (fr) языках.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма - светлым, а недопустимые синонимы - курсивом.

Фотографии внешнего вида ряда дефектов огнеупорных изделий приведены в приложении А.

## 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения основных дефектов огнеупорных изделий.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.

## 2. Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

дефект огнеупорного изделия: Отклонение формы, структуры огнеупорного изделия от установленных в нормативных документах, а также изменение поверхности огнеупорного изделия.

Стандартизованные термины с определениями, а также соответствующие рисунки приведены в таблице 1.

Термины, отмеченные звездочкой "*", относятся как к дефектам поверхности, так и к внутренним дефектам огнеупорного изделия.

В нормативные документы и техническую документацию на отдельные виды изделий допускается включать не предусмотренные настоящим стандартом термины дефектов с их определениями.

Таблица 1

| Термин | Определение | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1 волнистость поверхности огнеупорного изделия; волнистость | Дефект поверхности огнеупорного изделия в виде наплывов, образовавшихся при литье, вибро- или вакуумформовании, охлаждении расплава |  |
| 2 впадина на поверхности огнеупорного изделия; впадина (Нрк. Срыв, выбоина, вмятина, вымоина) en indentation | Дефект огнеупорного изделия в виде углубления, образовавшегося в результате внешнего воздействия |  |
| 3 вспученность на поверхности огнеупорного изделия; вспученность | Дефект огнеупорного изделия в виде локализованных вздутий с возможным нарушением сплошности поверхности изделия |  |
| 4 выгорание графита с поверхности огнеупорного изделия; выгорание графита | Дефект поверхности углеродсодержащего огнеупорного изделия в виде участка, образовавшегося в результате выгорания графита и отличающегося по цвету от изделия |  |
| 5 выкрошенность зерен огнеупорного изделия; выкрошенность (Нрк. Сыпучесть) | Дефект поверхности огнеупорного изделия в виде углубления, образовавшегося в результате выпадения одного или нескольких зерен материала |  |
| 6 выплавка огнеупорного изделия; выплавка | Дефект огнеупорного изделия в виде оплавленного участка с углублением, образовавшегося в результате плавления в изделии различных примесей |  |
| 7 заусеница на поверхности огнеупорного изделия; заусеница (Нрк. Кромка) fr ailette | Дефект огнеупорного изделия в виде сплошного или прерывистого выступа на ребрах (кромке), образовавшегося в процессе формования |  |
| 8 конусность огнеупорного изделия; конусность | Дефект огнеупорного изделия цилиндрической формы в виде неравенства верхнего и нижнего диаметров |  |
| 9 косоугольность огнеупорного изделия; косоугольность | Дефект в виде отклонения угла между смежными гранями (поверхностями) огнеупорного изделия от прямого угла |  |
| 10 кривизна огнеупорного изделия; кривизна (Нрк. Вогнутость, выпуклость) | Дефект огнеупорного изделия в виде отклонения от прилегающей плоскости, при котором удаление точек поверхности изделия от этой плоскости увеличивается или уменьшается от краев к середине |  |
| 11 мушка на поверхности огнеупорного изделия; мушка | Дефект поверхности огнеупорного изделия в виде множественных пятен диаметром до 1 мм, отличающихся по цвету от основного цвета изделия |  |
| 12 налип на поверхности огнеупорного изделия; налип | Дефект огнеупорного изделия в виде выступа, образовавшегося в результате прилипания к изделию огнеупорного материала |  |
| 13 неоднородность огнеупорного изделия*; неоднородность | Дефект огнеупорного изделия в виде неравномерного распределения заполнителя и керамической связки |  |
| 14 непараллельность огнеупорного изделия; непараллельность | Дефект огнеупорного изделия в виде отклонения от параллельности противоположных плоскостей (поверхностей) изделия. Примечание - Термин относится к дефектам шиберных плит |  |
| 15 неплоскостность огнеупорного изделия; неплоскостность | Дефект огнеупорного изделия в виде отклонения рабочей поверхности изделия от плоскости поверочного приспособления (инструмента). Примечание - Термин относится к дефектам шиберных плит |  |
| 16 овальность огнеупорного изделия; овальность (Нрк. Эллипсность) | Дефект огнеупорного изделия, имеющего форму тела вращения, в виде отклонения от круглой формы, при котором взаимно перпендикулярные диаметры поперечного сечения изделия неравны |  |
| 17 остаток прибыли на поверхности огнеупорного изделия; остаток прибыли | Дефект литниковой поверхности плавленого литого огнеупорного изделия в виде выступа (участка, возвышающегося над поверхностью огнеупорного изделия), образовавшегося в результате неполного удаления прибыли |  |
| 18 отбитость кромки огнеупорного изделия; отбитость кромки | Дефект огнеупорного изделия в форме тела вращения в виде отсутствия части кромки, образовавшийся в результате внешнего воздействия |  |
| 19 отбитость угла огнеупорного изделия; отбитость угла en corner defect | Дефект огнеупорного изделия в виде частичного отсутствия угла, образовавшийся в результате внешнего воздействия |  |
| 20 отбитость ребра огнеупорного изделия; отбитость ребра en edge defect | Дефект огнеупорного изделия в виде отсутствия части ребра, образовавшийся в результате внешнего воздействия |  |
| 21 посечка огнеупорного изделия*; посечка | Дефект огнеупорного изделия в виде нарушения целостности материала шириной до 0,5 мм включительно |  |
| 22 постороннее включение огнеупорного изделия*; постороннее включение (Нрк. Инородное включение) | Дефект огнеупорного изделия в виде фрагмента, имеющего границу раздела с материалом изделия |  |
| 23 пустота в огнеупорном изделии; пустота | Внутренний дефект огнеупорного изделия в виде полости неправильной формы |  |
| 24 пятно на поверхности огнеупорного изделия; пятно | Дефект поверхности огнеупорного изделия в виде участка произвольной формы, диаметром более 1 мм, отличающегося по цвету от основного цвета изделия |  |
| 25 разнотолщинность огнеупорного изделия; разнотолщинность | Дефект огнеупорного изделия в виде разной толщины между противолежащими поверхностями (для изделия, имеющего форму многогранника). Примечание - Для изделия, имеющего форму тела вращения, - дефект в виде разной толщины противоположных стенок в любом сечении |  |
| КонсультантПлюс: примечание. Рисунок дан в соответствии с официальным текстом документа. |
| 26 раковина огнеупорного изделия*; раковина | Дефект литых и плавленолитых огнеупорных изделий в виде полости неправильной формы |  |
| 27 растрескивание огнеупорного изделия; растрескивание en spalling | Дефект огнеупорного изделия в виде полного или частичного разрушения огнеупорного изделия, приводящего к физическому отделению кусков изделия |  |
| 28 сердцевина в огнеупорном изделии; сердцевина | Внутренний дефект огнеупорного изделия в виде участка, отличающегося по цвету от периферических областей изделия, образовавшегося в результате нарушения технологических режимов |  |
| 29 сетка трещин и/или посечек огнеупорного изделия*; сетка трещин и/или посечек en surface crazing, crazing | Дефект огнеупорного изделия в виде трех и более взаимно пересекающихся посечек и/или трещин |  |
| 30 скошенность огнеупорного изделия; скошенность | Дефект огнеупорного изделия в форме тела вращения или призмы в виде отклонения угла между торцевой поверхностью и горизонтальной осью изделия от прямого угла |  |
| 31 слоистость огнеупорного изделия*; слоистость (Нрк. Расслоение) | Дефект огнеупорного изделия в виде двух и более слоев, различающихся по текстуре и/или цвету |  |
| 32 трещина огнеупорного изделия*; трещина en crack | Дефект огнеупорного изделия в виде нарушения целостности материала шириной свыше 0,5 мм |  |
| 33 участок без глазури на поверхности огнеупорного изделия; участок без глазури | Дефект поверхности глазурованного огнеупорного изделия в виде участка с отсутствием глазури |  |
| 34 царапина на поверхности огнеупорного изделия; царапина | Дефект огнеупорного изделия в виде канавки неправильной формы и произвольного направления, образовавшейся в результате воздействия острым предметом |  |

## Алфавитный указатель терминов на русском языке

| вмятина | 2 |
| --- | --- |
| вогнутость | 10 |
| волнистость | 1 |
| волнистость поверхности огнеупорного изделия | 1 |
| впадина | 2 |
| впадина на поверхности огнеупорного изделия |  |
| вспученность | 3 |
| вспученность на поверхности огнеупорного изделия | 3 |
| выбоина | 2 |
| выгорание графита | 4 |
| выгорание графита с поверхности огнеупорного изделия | 4 |
| выкрошенность | 5 |
| выкрошенность зерен огнеупорного изделия | 5 |
| вымоина | 2 |
| выплавка | 6 |
| выплавка огнеупорного изделия | 6 |
| выпуклость | 10 |
| заусеница | 7 |
| заусеница на поверхности огнеупорного изделия | 7 |
| инородное включение | 22 |
| конусность | 8 |
| конусность огнеупорного изделия | 8 |
| косоугольность | 9 |
| косоугольность огнеупорного изделия | 9 |
| кривизна |  |
| кривизна огнеупорного изделия | 10 |
| кромка |  |
| мушка | 11 |
| мушка на поверхности огнеупорного изделия | 11 |
| налип | 12 |
| налип на поверхности огнеупорного изделия | 12 |
| неоднородность | 13 |
| неоднородность огнеупорного изделия | 13 |
| непараллельность | 14 |
| непараллельность огнеупорного изделия | 14 |
| неплоскостность | 15 |
| неплоскостность огнеупорного изделия | 15 |
| овальность | 16 |
| овальность огнеупорного изделия | 16 |
| остаток прибыли | 17 |
| остаток прибыли на поверхности огнеупорного изделия | 17 |
| отбитость кромки | 18 |
| отбитость кромки огнеупорного изделия | 18 |
| отбитость ребра | 20 |
| отбитость ребра огнеупорного изделия | 20 |
| отбитость угла | 19 |
| отбитость угла огнеупорного изделия | 19 |
| посечка | 21 |
| посечка огнеупорного изделия | 21 |
| постороннее включение | 22 |
| постороннее включение огнеупорного изделия |  |
| пустота | 23 |
| пустота в огнеупорном изделии | 23 |
| пятно | 24 |
| пятно на поверхности огнеупорного изделия | 24 |
| разнотолщинность | 25 |
| разнотолщинность огнеупорного изделия | 25 |
| раковина | 26 |
| раковина огнеупорного изделия | 26 |
| расслоение | 31 |
| растрескивание | 27 |
| растрескивание огнеупорного изделия | 27 |
| сердцевина | 28 |
| сердцевина в огнеупорном изделии | 28 |
| сетка трещин и/или посечек | 29 |
| сетка трещин и/или посечек огнеупорного изделия | 29 |
| скошенность | 30 |
| скошенность огнеупорного изделия | 30 |
| слоистость | 31 |
| слоистость огнеупорного изделия |  |
| срыв | 2 |
| сыпучесть |  |
| трещина | 32 |
| трещина огнеупорного изделия | 32 |
| участок без глазури | 33 |
| участок без глазури на поверхности огнеупорного изделия | 33 |
| царапина | 34 |
| царапина на поверхности огнеупорного изделия | 34 |
| эллипсность |  |

# Приложение А

(справочное)

ВНЕШНИЙ ВИД ДЕФЕКТОВ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Внешний вид отдельных дефектов огнеупорных изделий приведен на рисунках А.1 - А.17.

Рисунок А.1 - Впадина

Рисунок А.2 - Выплавка

Рисунок А.3 - Заусеница

Рисунок А.4 - Косоугольность

Рисунок А.5 - Налип

Рисунок А.6 - Неоднородность

Рисунок А.7 - Неплоскостность

Рисунок А.8 - Овальность

Рисунок А.9 - Отбитость кромки

Рисунок А.10 - Отбитость ребра

Рисунок А.11 - Постороннее включение

Рисунок А.12 - Пятно

Рисунок А.13 - Разнотолщинность

Рисунок А.14 - Сердцевина

Рисунок А.15 - Сетка трещин

Рисунок А.16 - Слоистость

Рисунок А.17 - Трещина