КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 
ИНСТРУКЦИЯ НА ОКРАСКУ СТЕН И ПОТОЛКОВ СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ 

1. Подготовка поверхности стен под окраску
 Исполнители 
Маляр IV разряда (М1) - 1;
 
Маляр III разряда (М2) - 1;
 
Маляр II разряда (М3) - 1. 

Инструмент, приспособления, инвентарь 
Агрегат окрасочный - 1;
 
Удочка - 1;
 
Шланг резиновый диаметром 12 мм, длиной 30 м - 1;
 
Скребок стальной с ручкой длиной 1,5 м для очистки поверхности стен - 1;
 
Кисть-ручник N46 - 3;
 
Кисть травяная с ручкой длиной 1,5м - 1;
 
Шнур длиной 20 м - 1;
 
Метр стальной складной - 1;
 
Столик универсальный - 2;
 
Ведро - 3. 

Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- очистить поверхность стен;
 
- закрыть рогожей (бумагой) все санитарно-технические приборы, стекла и оборудование;
 
- доставить на рабочее место инструменты, приспособления и материалы.
 
Влажность штукатурки или бетона перед нанесением огрунтовочного состава не должна превышать 8%.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по подготовке поверхности стен выполняют в следующем порядке:
 
- очищают стены от брызг раствора и пыли;
 
- отбивают линию верха окраски;
 
- удочкой наносят на поверхность стен огрунтовочный состав за один раз;
 
- делают отводку границы окраски вверху стен и внизу над плинтусом.        

Рис.1. Организация рабочего места       
М1, М2, М3 - рабочие места маляров;
 
1 - окрасочный агрегат;
 
2 - ведра;
 
3 - шланг с удочкой.
 
Очистка поверхности стен от брызг раствора и пыли (скребок, травяная кисть; рис.2). Маляр М3, находясь на расстоянии 0,6-1 м от стены и держа скребок под углом 30-40° к поверхности, очищает ее от брызг раствора движениями снизу вверх в верхней части, слева направо - в средней и сверху вниз - в нижней. Затем травяной кистью он сметает со стены пыль.

                 
Рис.2.
 
Нанесение линий верха окраски (столики, шнур, метр; рис.3). Маляры М1 и М2, находясь на столиках, наносят на стену отметки линии верха окраски. После этого разметочный шнур окрашивают сухим пигментом, концы шнура прижимают к вынесенным на стену отметкам, а затем оттягивают и резко отпускают шнур, отбивая на стене пинию верха окраски.     

     
 Рис.3. 
Огрунтовка поверхности стен (окрасочный агрегат, удочка, шланг, ведро; рис.4). Маляр М1 берет удочку правой рукой у регулирующего крана, а левой за удлинительную трубку. Держа форсунку удочки над ведром, он открывает кран подачи огрунтовочного состава и регулирует факел распыления. Затем подносит форсунку удочки к верхней части стены, на расстоянии 0,75-1 м от нее, и огрунтовывает поверхность плавными круговыми движениями удочки сверху вниз, направляя факел распыления перпендикулярно поверхности. Маляр М2 при нанесении огрунтовочного состава обслуживает окрасочный агрегат: заправляет бак, процеживая состав через установленное на баке сито, следит за режимом работы, включает и выключает подачу состава в удочку.

            
Рис.4.
 
Отводка верхней и нижней границ окраски (столик, ведра, кисть-ручник; рис.5). Маляр М3 погружает кисть в огрунтовочный состав, отжимает ее о стенку ведра и прикладывает к стене у отбитой пинии. Движением руки слева направо он делает ниже отбитой линии отводку шириной 20-25см. При этом маляр держит кисть наклонно к плоскости стены в направлении движения, слегка поворачивая ее вокруг оси по мере расходования огрунтовочного состава. Маляры М1 и М2 аналогичным способом делают отводку нижней части стены над плинтусом.

            
Рис.5.

      
 2. Окраска стен за один раз
 Исполнители 
Маляр IV разряда (М1) - 1;
 
Маляр III разряда (М2) - 1. 

Инструмент, приспособления, инвентарь 
Агрегат окрасочный - 1;
 
Удочка - 1;
 
Шланг резиновый диаметром 12 мм, длиной 30 м - 1;
 
Столик универсальный - 2;
 
Кисть-ручник N 46 - 2;
 
Ведро - 2.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- окрасить потолки;
 
- огрунтовать поверхность стен;
 
- доставить на рабочее место материалы, инструменты и приспособления.
 
Окраску стен производят не ранее чем через 10-12 часов после нанесения огрунтовочного состава и при температуре в помещении не ниже 15 °С.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по окраске стен силикатными красками выполняют в следующем порядке:
 
- делают отводку верхней и нижней границ окраски;
 
- окрашивают стены при помощи шланга с удочкой.

Рис.6. Организация рабочего места 
М1, М2 - рабочие места маляров при окраске стены;
 
М1, М2 - рабочие места маляров при отводке верха и низа стены;
 
1 - окрасочный агрегат;
 
2 - шланг с удочкой;
 
3 - ведра.
 
Подготовка рабочего места (окрасочный агрегат, удочка, шланг, столики, ведра, кисти-ручники). Маляры М1 и М2 устанавливают столики на рабочее место, подносят материалы и инструменты.
 
Отводка верхней и нижней границ окраски стен (ведра, кисти-ручники, столик; рис.7, 8). Маляр М1 погружает кисть на половину длины рабочей части в окрасочный состав, слегка отжимает ее и прикладывает к стене. Движением руки слева направо он делает отводку шириной 20-25 см ниже отбитой линии окраски. Кисть маляр держит наклонно к плоскости стены в направлении движения, слегка поворачивая ее вокруг оси по мере расходования окрасочного состава.

                 
Рис.7. 
Маляр М2 аналогичным способом делает отводку нижней части стены над плинтусом.

            
Рис.8.
 
Нанесение окрасочного состава на поверхность стены (окрасочный агрегат, удочка, шланг; рис.9). Маляр М1 правой рукой берет удочку за рукоять регулирующего крана, а левой - за удлинительную трубку; держа удочку у верхней части стены, на расстоянии 0,75-1 м от нее, он правой рукой открывает кран для подачи окрасочного состава. Окраску производят круговыми движениями удочки сверху вниз, направляя факел перпендикулярно окрашиваемой поверхности. Маляр М2 в процессе работы обслуживает агрегат: заправляет бак, процеживает окрасочный состав через установленное на баке сито, следит за режимом работы, включает и выключает подачу состава в удочку.

                 
Рис.9.

      
 3. Окраска потолков за один раз
 Исполнители 
Маляр IV разряда (М1) - 1;
 
Маляр III разряда (М2) - 1. 

Инструмент, приспособления, инвентарь 
Агрегат окрасочный - 1;
 
Удочка - 1;
 
Шланг резиновый диаметром 12 мм, длиной 30 м - 1;
 
Ведро - 2. 

Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- за 10-12 часов до окраски нанести на потолок огрунтовочный состав;
 
- закрыть картоном, бумагой или рогожей все санитарно-технические приборы, а также стекла и оборудование;
 
- доставить на рабочее место материалы, инструменты и приспособления.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих, согласно СНиП.
 
Маляры производят окраску потолков при помощи агрегата, периодически заполняя бак окрасочным составом по мере его расходования.

                      
Рис.10. Организация рабочего места 
М1, М2 - рабочие места маляров;
 
1 - окрасочный агрегат;
 
2 - шланг с удочкой;
 
3 - ведра
 
Нанесение окрасочного состава (окрасочный агрегат, шланг, удочка, ведра; рис.11). Маляр М1 правой рукой берет удочку у регулирующего клапана, а левой открывает его, регулируя факел распыления над ведром. Затем он направляет факел перпендикулярно поверхности потолка и окрашивает его плавными круговыми движениями удочки. При этом расстояние от форсунки до окрашиваемой поверхности не должно превышать 0,75-1м. Маляр М2 в процессе работы обслуживает окрасочный агрегат: заправляет бак, процеживая состав через установленное на баке сито, следит за режимом работы, включает и отключает подачу состава в удочку.

Рис.11.