СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСТРОЙСТВА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ

Устройство фундаментов

УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие акта освидетельствования (приемки) на ранее выполненные работы; - очистку основания от грязи, снега, наледи; - наличие документа о качестве растворов. | Визуальный То же - " - | Акт освидетельствования (приемки) ранее выполненных работ, общий журнал работ, паспорт (сертификат) |
| Наклеивание рулонных материалов | Контролировать: - толщину и ровность слоя изоляции; | Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м - в местах, определяемых визуальным осмотром | Общий журнал работ |
|  | - обеспечение готовности предыдущего слоя перед укладкой последующего; | Визуальный |  |
|  | - правильность ухода за уложенным слоем гидроизоляции. | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: - качество поверхности изоляции; - прочность приклейки слоев рулонного материала; | Визуальный Измерительный, не менее 5 измерений на 70-100 м | Общий журнал работ, акт приемки выполненных работ |
|  | - соблюдение величины перекрытий (нахлестки) полотнищ; | Технический осмотр, выборочно |  |
|  | - правильность устройства изоляции в сопряжениях. | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, двухметровая рейка. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.04.01-87 п.2.31, табл. 4

|  | Допускаемые отклонения: - поверхности при проверке двухметровой рейкой: - по горизонтали - ±5 мм; - толщины элемента покрытия от проектной - 50 ч + 10%, но не более 3,0 мм. Подвижность цементных растворов, см: - при нанесении вручную - 10-12; - при нанесении растворонасосами - 5-9; - с применением пластификаторов - 10-12. На устройство изоляции следует составлять акт освидетельствования скрытых работ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 10178-85*. Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические требования.

ГОСТ 11052-74. Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся. Технические условия.

ГОСТ 969-91. Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия.

Для гидроизоляционных покрытий должен использоваться цементно-песчаный раствор состава 1:2 - 1:4 на основе портландцемента марки 400 с уплотняющими и гидравлическими добавками, водонепроницаемого безусадочного цемента (ВВЦ) или водонепроницаемого расширяющегося цемента (ВРЦ).

В качестве заполнителя используется мелкозернистый песок с крупностью не более 0,5 мм.

При использовании портландцемента в состав раствора должны вводиться уплотняющие добавки:

- церазит в виде церазитового молока 1: 10;

- алюминат натрия в количестве 1,5% от массы цемента;

- хлористое железо в количестве 0,3-1% от массы цемента в перерасчете на сухое вещество (вводится в виде водного раствора);

- жидкое стекло в количестве 1,5-2,5% от массы цемента в комбинации с 0,25% сульфитно-дрожжевой бражки (плотность стекла - 1,425 г/см).

Каждая партия растворов, доставляемая с централизованных предприятий, должна иметь паспорт, в котором указывают дату и время приготовления, марку, подвижность.

Контроль качества применяемых растворов осуществляется путем освидетельствования их на месте производства работ, отбора проб и проведения испытаний.

Количественные характеристики качества раствора включают следующие показатели:

- подвижность, плотность, расслаиваемость;

- прочность, среднюю плотность, водопоглощение;

- морозостойкость.

Указания по производству работ

СНиП 3.04.01-87 пп.1.2, 2.28-2.30

Гидроизоляция должна выполняться в соответствии с проектом. Замена предусмотренных проектом материалов и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.

Цементные растворы необходимо укладывать по маячным рейкам слоями равномерной толщины (не более 75 мм) с уплотнением и заглаживанием поверхности слоя.

При устройстве цементной гидроизоляции из растворов с применением водонепроницаемых расширяющихся цементов (ВРЦ), водонепроницаемых безусадочных цементов (ВВЦ) или портландцемента с уплотняющими добавками составы следует наносить на смоченную водой поверхность основания.

Каждый последующий слой должен наноситься не позднее чем через 30 мин (при применении составов ВРЦ и ВБЦ) или не более чем через сутки (при применении составов на портландцементе с уплотняющими добавками) после отвердения предыдущего слоя.

Цементная гидроизоляция в течение двух суток после нанесения (1 ч при применении ВБЦ и ВРЦ) должна предохраняться от механических воздействий.

Увлажнение цементной гидроизоляции во время твердения должно осуществляться распыленной струёй воды без напора при применении составов:

- ВРЦ и ВБЦ - через 1 ч после нанесения и через каждые 3 ч в течение суток;

- на портландцементе с уплотняющими добавками - через 8-12 ч после нанесения, а затем 2-3 раза в сутки в течение 14 дней.