СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРОИЗВОДСТВА ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗЕРКАЛЬНОЙ, ЛОЩЕНОЙ ФАКТУРЫ ПЛИТ

СНиП 3.04.01-87 п.п.1.2; 3.1; 3.7; 3.13; 3.51-3.54; 3.56; 3.59; 3.62; 3.67

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Качество подготовки оснований | Внешний осмотр | До начала работ | Мастер | При облицовке поверхностей качество подготовленных оснований должно удовлетворять следующим требованиям: стены должны иметь нагрузку не менее 65% проектной при внутренней и 80% при наружной облицовке их поверхности, за исключением стен, облицовка которых выполняется одновременно с кладкой; бетонные поверхности и поверхности кирпичных и каменных стен, выложенных с полностью заполненными швами, должны иметь насечку; поверхности стен, выложенных впустошовку, необходимо подготавливать без их насечки с заполнением швов раствором; любые поверхности необходимо перед их облицовкой очистить, промыть и перед нанесением клеящей прослойки из раствора и других водных составов увлажнить до матового блеска; перед облицовкой в помещениях следует производить окраску потолков и плоскости стен над облицовываемой поверхностью Облицовку стен, колонн, пилястр интерьеров помещений следует выполнять перед устройством покрытия пола Выполнение отделочных покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна, не допускается |
|  | Соответствие применяемых материалов проекту, стандартам техническим условиям | То же | То же | То же | Материалы, применяемые для облицовочных работ должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ и рабочих чертежей Замена предусмотренных проектом материалов, составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
|  | Температура окружающей среды, влажность воздуха | Термометр, влагомер | До начала работ | Мастер | Отделочные работы, за исключением отделки фасадов, должны выполняться при положительной температуре окружающей среды и отделываемых поверхностей не ниже 10 °С и влажности воздуха не более 60%. Такую температуру в помещении необходимо поддерживать круглосуточно, не менее чем за двое суток до начала работ |
| Производство облицовочных работ | Соединение поля облицовки с основанием и направление установки облицовки | Визуально | В процессе выполнения облицовочных работ | То же | Соединение поля облицовки с основанием должно осуществляться: при применении облицовочных плит и блоков размером более 400 см и толщиной более 10 мм - креплением к основанию и заполнением раствором пространства между облицовкой и поверхностью стены (пазух) или без заливки пазух раствором при относе облицовки от стены; при применении плит и блоков размером 400 см и менее, толщиной не более 10 мм, а также при облицовке плитами любых размеров горизонтальных и наклонных (не более 45°) поверхностей - на растворе или мастике (в соответствии с проектом) без дополнительного крепления к основанию Элементы облицовки необходимо устанавливать горизонтальными рядами снизу вверх от угла поля облицовки Элементы облицовки необходимо сопрягать насухо подгоняя кромки подобранных по рисунку смежных плит с креплением по проекту |
|  | Нанесение или заливка пазух, толщина клеевой прослойки | Технический осмотр | То же | То же | Заливку пазух раствором необходимо производить после установки постоянного или временного крепления поля облицовки. Раствор следует заливать горизонтальными слоями, оставляя после заливки последнего слоя раствора пространство до верха облицовки в 5 см Мастику и раствор клеящейся прослойки следует наносить равномерным, без потеков, слоем до начала установки плиток Толщина клеевой прослойки (не менее пяти измерений на 70-100 мповерхности): из раствора 7-15 мм из мастики 1-2 мм |
|  | Ширина швов облицовки и их однотипность | То же | То же | Прораб | Швы плит необходимо заполнять мастикой после заливки пазух раствором и его затвердения. Горизонтальные и вертикальные швы облицовки должны быть однотипны, однорядны и равномерными по ширине Отклонения ширины шва облицовки ±0,5 мм (не менее пяти измерений на 70-100 м поверхности) |
|  | Совпадение профиля на стыках архитектурных деталей и швов | Инструментально Штангенциркуль | То же | То же | Допускаемые несовпадения профиля на стыках архитектурных деталей и швов до 0,5 мм (не менее пяти измерений на 70-100 м поверхности) |
|  | Отклонения поверхности облицовки от вертикали и горизонтали | Рейка с отвесом | То же | То же | Отклонения поверхности облицовки от вертикали (не менее пяти измерений на 50-70 м поверхности) на 1 м длины не более 2 мм на этаж не более 4 мм |
|  | Отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали | Рейка с отвесом, уровень | То же | То же | Отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали (на 1 м длины) в облицовке до 1,5 мм (не менее пяти измерений на 50-70 м поверхности) |
|  | Неровности плоскости | Инструментально Двухметровая рейка | То же | То же | Неровности плоскости (при контроле двухметровой рейкой) до 2 мм (не менее 5 измерений на 70-00 мповерхности) |