МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СТЕКЛОКЕРАМИКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Glass ceramics. Technical requirements

(EN 1748-2-1:2004,

Glass in building - Special basic products -

Glass ceramics - Part 2-1: Definition and general

physical and mechanical properties,

IDT)

ГОСТ EN 1748-2-1-2016

МКС 81.040.30

Дата введения

1 марта 2018 года

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены".

## Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом "Институт стекла", Техническим комитетом по стандартизации ТК 41 "Стекло" на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 августа 2016 г. N 90-П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 апреля 2017 N 311-ст межгосударственный стандарт ГОСТ EN 1748-2-1-2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 марта 2018 г.

5 Настоящий стандарт идентичен европейскому региональному стандарту EN 1748-2-1:2004 "Стекло в строительстве. Специальные базовые изделия. Стеклокерамика. Часть 2-1. Определение и основные физические и механические свойства" ("Glass in building - Special basic products - Glass ceramics - Part 2-1: Definition and general physical and mechanical properties", IDT).

Европейский региональный стандарт разработан техническим комитетом по стандартизации CEN ТК 129 "Стекло в строительстве".

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных европейских региональных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования европейского регионального стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5 (подраздел 3.6)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru).

## 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется и классифицирует стеклокерамику, применяемую в строительстве. В стандарте приведены химический состав, основные физические и механические свойства, размеры и минимальные требования к качеству (оптические искажения и видимые пороки).

Настоящий стандарт распространяется на стеклокерамику, поставляемых или конечных размеров.

Настоящий стандарт не распространяется на стеклокерамику конечного размера менее 100 мм или площадью менее 0,05 м2.

## 2. Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта используют следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок указывают дату издания. Для недатированных ссылок применяют наиболее позднее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

EN 410 Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing (Стекло в строительстве. Определение световых и солнечных характеристик остекления).

## 3. Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 стеклокерамика (glass ceramics): Стекло, состоящее из кристаллической и остаточной фаз стекла. Стекло получают обычным методом производства стекла, например литья, флоат-методом, вытягивания, проката и затем подвергают контролируемой термообработке, при которой часть стекла переходит в мелкозернистую кристаллическую фазу. Свойства стеклокерамики отличаются от свойств стекла, из которого она получена.

3.2 флоат-стеклокерамика (floated glass ceramics): Плоская прозрачная или просвечивающая, бесцветная или окрашенная в массе стеклокерамика, имеющая параллельные и полированные поверхности, получаемая непрерывным вытягиваем на расплаве металла.

3.3 тянутая стеклокерамика (drawn sheet glass ceramics): Плоская прозрачная или просвечивающая, бесцветная или окрашенная в массе стеклокерамика, получаемая непрерывным вертикальным вытягиванием заданной толщины и имеющая обе полированные поверхности.

3.4 прокатная стеклокерамика (rolled glass ceramics): Плоская прозрачная или просвечивающая, бесцветная или окрашенная в массе стеклокерамика, получаемая методом проката.

3.5 литая стеклокерамика (cast glass ceramics): Плоская прозрачная или просвечивающая, бесцветная или окрашенная в массе стеклокерамика, получаемая методом литья.

3.6 номинальная длина H и номинальная ширина B (nominal length, H and nominal width, B): Длина или ширина листа, которая определяется по направлению вытягивания ленты стеклокерамики, как показано на рисунке 1.

- Направление вытягивания

Рисунок 1 - Длина, ширина и направление вытягивания

3.7 поставляемый размер (stock sizes): Стандартный размер стеклокерамики, поставляемый изготовителем.

3.8 конечный размер (final cut size): Размер листа стеклокерамики, используемый для монтажа или дальнейшей переработки в изделие например, изготовление стеклопакетов.

3.9 оптические искажения (optical faults): Недостатки, приводящие к искажению объектов, наблюдаемых сквозь стеклокерамику.

3.10 пороки (visual faults): Недостатки, ухудшающие внешний вид стеклокерамики. Пороки могут быть локальные, линейные/вытянутые.

3.11 локальные пороки (spot faults): Пороки в виде ядра, которые иногда сопровождаются искажением поверхности стеклокерамики. Размер локального порока вместе с ореолом искажения получается путем умножения размера ядра на коэффициент 3.

3.12 линейные/вытянутые пороки (linear/extended faults): Пороки, которые могут быть в стеклокерамике или на ее поверхности в виде включения, отпечатка или царапины, и имеющие определенную длину или площадь.

3.13 дефекты кромки (edge defects): Дефекты, возникающие при резке по кромке листа стеклокерамики в виде сколов, и выступов и/или скосов.

3.14 сосредоточенность c (concentration, c): Сумма длин газообразных включений, размером более 1,0 мм, расположенных в круге диаметром 400 мм.

## 4. Химический состав

4.1 Основные компоненты

Соотношение основных компонентов по массе боросиликатного стекла, относящегося к настоящему стандарту следующее:

| Диоксид кремния | SiO2 | 50% - 80% |
| --- | --- | --- |
| Оксид алюминия | Al2O3 | 15% - 27% |
| Оксид лития | Li2O | 0% - 5% |
| Оксид цинка | ZnO | 0% - 5% |
| Диоксид титана | TiO2 | 0% - 5% |
| Диоксид циркония | ZrO2 | 0% - 5% |
| Оксид магния | MgO | 0% - 8% |
| Оксид кальция | CaO | 0% - 8% |
| Оксид бария | BaO | 0% - 8% |
| Оксид натрия | Na2O | 0% - 2% |
| Оксид калия | K2O | 0% - 2% |
| Другие |  | 0% - 5% |

4.2 Стеклокерамика, окрашенная в массе

Стеклокерамику, окрашенную в массе, получают путем добавления в стекломассу определенных компонентов (красителей).

## 5. Физические и механические характеристики

### 5.1. Основные характеристики

Общепринятые значения физических и механических характеристик стеклокерамики, используемые при изготовлении базовых изделий, приведены в таблице 1. Эти значения для отожженной стеклокерамики без дополнительной обработки (упрочнения) и не являются обязательными требования, которым стеклокерамика должна соответствовать, но эти общепринятые значения можно использовать при расчетах, не требующих высокой степени точности.

Таблица 1

Физические и механические характеристики стеклокерамики

| Характеристика | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- |
| Плотность (при 18 °C) |  | 2500 - 2600 кг/м3 |
| Твердость по Кнупу | HK0,1/20 | 6,0 - 7,5 ГПа |
| Модуль Юнга (модуль упругости) | E | 9 x 1010 Па |
| Коэффициент Пуассона |  | 0,2 |
| Прочность на изгиб | fg,k/k | 4,5 x 106 Па <1> |
| Удельная теплоемкость | cp | 0,8 x 103 - 0,9 x 103 Дж/кг·К |
| Коэффициент линейного расширения в интервале температур от 20 °C до 300 °C |  | 0 |
| Термостойкость |  | 650 К <2> |
| Теплопроводность |  | 1,5 Вт/(м·К) |
| Показатель преломления света (380 нм - 780 нм) | n | 1,5 |
| Коэффициент эмиссии (откорректированный) |  | 0,837 |
| <1> Метод испытаний по prEN 13474-3. <2> Принятое значение зависит от качества кромки и вида стекла. Примечание - Значение прочности на изгиб, рекомендуемое для расчетов прочности базовых изделий стеклокерамики при проектировании остекления, составляет 15 МПа. |

### 5.2. Бесцветная стеклокерамика

Стеклокерамику определяют как бесцветную стеклокерамику, если она не окрашена в массе и коэффициент пропускания света стеклокерамики не изменяется при возможном наличии покрытия и/или неровности поверхности:

- после необходимой предварительной подготовки стеклокерамики;

- измеренный в соответствии с EN 410 и

- полученное значение, округленное до 0,01, не менее значения, указанного в таблице 2 для соответствующей номинальной толщины стеклокерамики.

Таблица 2

Коэффициент пропускания света для стеклокерамики,

определенной как бесцветная

| Номинальная толщина стекла, мм | Коэффициент пропускания света, не менее <1>, <2> |
| --- | --- |
| 3 | 0,86 |
| 4 | 0,84 |
| 5 | 0,82 |
| 6 | 0,80 |
| 7 | 0,78 |
| 8 | 0,76 |
| <1> Приведенное предельное значение применимо при условии, что измеренная толщина стеклокерамики находится в пределах допустимых отклонений для номинальной толщины этого изделия. <2> Приведенные значения не применяют при проектировании. Эти значения применяют только для определения бесцветной стеклокерамики и исключения эффекта покрытия и неровности поверхности. При проектировании применяют значение коэффициента пропускания света, которое получают от изготовителя, измеренное в соответствии с EN 410. |

Чтобы измерить коэффициент пропускания света, являющийся характеристикой стеклокерамики, для определения, может ли она быть обозначена как бесцветная, необходимо, в некоторых случаях, проводить предварительную обработку:

- покрытие на ровной поверхности удаляют, при этом не должна измениться толщина стеклокерамики-подложки;

- неровности поверхности с или без покрытия устраняют, применяя шлифовку и полировку. Толщина стеклокерамики в результате этого процесса изменяется.

Коэффициент пропускания света подложки-стеклокерамики измеряют со стороны полированной поверхности.

### 5.3. Постоянство физических и химических характеристик

Для стеклокерамики физические и химические характеристики с течением времени остаются неизменными:

a) стеклокерамика является стойкой к световым воздействиям и спектральные характеристики (пропускание видимого света и солнечной энергии) базовых изделий стеклокерамики не изменяются под прямым или рассеянным солнечным излучением;

b) поверхность стеклокерамики, используемой в строительстве, является стойкой к воздействию окружающей среды.

## 6. Требования к размерам

6.1 Размеры изготовителя

6.1.1 Поставляемые размеры

Стеклокерамику поставляют следующих размеров:

| Номинальная длина | H | от 500 до 3300 мм |
| --- | --- | --- |
| Номинальная ширина | B | от 500 до 2300 мм |

6.1.2 Конечные размеры

Стеклокерамику поставляют любого размера, который меньше, чем поставляемый размер.

Минимальный конечный размер по длине и ширине не менее 100 мм и минимальная площадь стеклокерамики не менее 0,05 м2.

6.2 Толщина

Фактическая толщина стеклокерамики является средним арифметическим четырех измерений, проведенных в середине каждой стороны с точностью до 0,01 мм. Измерения проводят с помощью микрометра.

6.2.1 Предельное отклонение по толщине

Фактическая толщина, округленная до 0,1 мм, не должна отличаться от номинальной толщины более чем на величину предельного отклонения, приведенного в таблице 3.

Таблица 3

Номинальная толщина и предельное отклонение по толщине

В миллиметрах

| Номинальная толщина | Предельное отклонение по толщине |
| --- | --- |
| 3 | +/- 0,5 |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |

6.3 Длина, ширина, прямоугольность и предельное отклонение

Заданные номинальные размеры по длине H и ширине B указывают, что лист стекла должен быть не более чем прямоугольник номинальных размеров, увеличенный на предельное отклонение t, и не менее чем прямоугольник номинальных размеров, уменьшенный на предельное отклонение t. Стороны этих прямоугольников должны быть параллельны друг другу и иметь общий центр (см. рисунок 2).

Рисунок 2 - Определение длины, ширины и прямоугольности

Для этих прямоугольников также устанавливают предельное отклонение от прямоугольности.

Предельное отклонение t от номинальных размеров по длине H и ширине B приведено в таблице 4.

Таблица 4

Предельное отклонение от номинальных размеров длины и ширины

В миллиметрах

| Толщина | Предельное отклонение, t |
| --- | --- |
|  | поставляемый размер | конечный размер |
|  |  | до 1500 вкл. | св. 1500 до 3000 вкл. | св. 3000 |
| 3, 4, 5, 6 | 10 | 2 | 5 | 10 |
| 7, 8 |  | 3 |  |  |

## 7. Требования качества

### 7.1. Методы контроля и измерения

7.1.1 Оптические искажения

7.1.1.1 Сущность метода

Просмотр сквозь лист стеклокерамики экрана с нанесенным рисунком в виде "кирпичной стены".

7.1.1.2 Экран

Размер экрана должен быть приблизительно таких же размеров, как и контролируемый лист стеклокерамики. Фон экрана матовый, серого цвета (коэффициент отражения 0,2 - 0,4) и на экран нанесена сеть линий толщиной около 10 мм, которые четко контрастны на фоне экрана.

Сеть линий имеют вид "кирпичной стены", с размером "кирпича" 200 x 70 мм, каждая вертикальная линия смещение на 100 мм от вертикальных линий выше и ниже.

Освещение экрана соответствуют естественному дневному свету.

7.1.1.3 Условия наблюдения

Контролируемый лист стеклокерамики устанавливают вертикально на расстоянии 3 м от экрана. Наблюдатель должен находиться на расстоянии 1 м от листа стеклокерамики, сохраняя направление наблюдения перпендикулярно к экрану. Лист стеклокерамики образует угол 45° к экрану.

7.1.1.4 Проведение осмотра

Осматривают экран сквозь лист стеклокерамики и отмечают любые изменения линий рисунка.

7.1.2 Пороки

7.1.2.1 Локальные пороки

Измеряют наибольший размер (диаметр или длину) локального порока измерительной лупой с ценой деления 0,1 мм.

Отмечают количество, размеры и сосредоточенность локальных пороков.

7.1.2.2 Линейные/вытянутые пороки

7.1.2.2.1 Сущность метода

Лист стеклокерамики осматривают при освещении в условиях, приближенных к дневному рассеянному свету, перед матовым черным экраном.

7.1.2.2.2. Условия осмотра

Лист стеклокерамики устанавливают вертикально перед экраном и параллельно ему. Наблюдатель находится на расстоянии 2 м от листа стеклокерамики, сохраняя направление наблюдения перпендикулярно к ее поверхности.

7.1.2.2.3 Проведение испытания

Осматривают лист стеклокерамики и записывают визуально видимые пороки.

### 7.2. Критерии приемки

7.2.1 Оптические искажения, локальные, линейные/вытянутые пороки

При проведении осмотра в условиях, соответствующих 7.1, допустимое количество пороков приведено в таблице 5.

Таблица 5

Описание критериев приемки

| Пороки | Критерии приемки |
| --- | --- |
| Оптические искажения | Не допускаются при наблюдении в соответствии с 7.1.1.3 |
| Локальные пороки |  |
| Пузыри размером до 1 мм | Допускаются |
| Пузыри размером более 1 мм допускаются, если: |  |
| максимальная длина, мм | Не более 19 |
| суммарная длина на 1 м2, мм | Не более 500 |
| максимальное количество на 1 м2 | 100 шт. длиной от 1 до 3 мм 30 шт. длиной от 4 до 7 мм 4 шт. длиной от 8 до 19 мм |
| сосредоточенность | Не более 80 |
| другие локальные пороки |  |
| от 0,5 до 1,5 мм | 50 шт. на 1 м2 |
| св. 1,5 " 2,5 мм | 5 шт. на 1 м2 |
| " 2,5 " 5,0 мм | 2 шт. на 1 м2 |
| Линейные/вытянутые пороки | Допускается количество пороков в среднем 0,05 порока на 20 м2 стеклокерамики, относящихся не менее к 20 т стекла |
| Примечание - В случае наличия одного локального порока на 1 м2 его максимальный размер может быть увеличен на 25%. |

7.2.2 Дефекты кромки стеклокерамики конечного размера

7.2.2.1 Дефекты в виде сколов и выступов

Указанные дефекты показаны на рисунках 3 и 4. При их контроле измеряют h1, h2 и p, а также измеряют толщину стеклокерамики e.

Рисунок 3 - Дефекты в виде сколов

и выступов - вид поверхности

Рисунок 4 - Дефект в виде скола - вид кромки

7.2.2.2 Скос

Указанный дефект показан на рисунке 5. При его контроле измеряют размер d и толщину стеклокерамики e.

Рисунок 5 - Скос - вид кромки

7.2.2.3 Предельные ограничения дефектов кромки

Нормы ограничения сколов, выступов и скосов указаны в таблице 6.

Таблица 6

Предельные ограничения дефектов кромки

| Дефект кромки | Норма |
| --- | --- |
| Сколы | h1 < e-1 мм p < e/4 |
| Выступы | h2 не должны превышать положительный допуск t, как указано в таблице 4, и лист стеклокерамики должен оставаться в пределах прямоугольников, как показано на рисунке 2. |
| Скосы | Соотношение d/e должно быть не более 0,25 |

Примечание - Предельные ограничения применяют только тогда, когда нет риска разрушения в результате термошока. В случаях, когда может возникнуть термошок, необходимо применять рекомендации производителей по качеству кромки.

## 8. Обозначение

Обозначение стеклокерамики в соответствии с настоящим стандартом состоит из:

- типа;

- обозначения настоящего стандарта;

- указания, окрашена стеклокерамика в массе (данные изготовителя) или бесцветная;

- номинальной толщины;

- номинальной длины H и номинальной ширины B.

Пример - Обозначение стеклокерамики бесцветной, толщиной 5 мм, номинальной шириной 1,2 м, номинальной длиной 2,0 м, применяемой в строительстве:

Флоат-стеклокерамика, ГОСТ EN 1748-2-1, бесцветная, 5 мм, 1200x2000 мм

# Приложение ДА

(справочное)

СВЕДЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ССЫЛОЧНОГО ЕВРОПЕЙСКОГО

РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного европейского регионального стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 410 | IDT | ГОСТ EN 410-2014 "Стекло и изделия из него. Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" |
| Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT - идентичный стандарт. |

# БИБЛИОГРАФИЯ

| [1] | prEN 13474-3 | Glass in building - Design of glass panes - Part 3: Design for line concentrated loads Стекло в строительстве. Расчет оконных стекол. Часть 3. Расчет линейно-сконцентрированной нагрузки |
| --- | --- | --- |