# Введен в действие

Приказом Федерального

агентства по техническому

регулированию и метрологии

от 11 октября 2016 г. N 1363-ст

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ

КЛАССИФИКАЦИЯ

Polymer materials and products for flooring. Classification

ГОСТ 17241-2016

МКС 97.150,

83.080

Дата введения

1 апреля 2017 года

## Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены"

## Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом "Научно-исследовательский институт московского строительства "НИИМосстрой" (ОАО "НИИМосстрой")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 августа 2016 г. N 90-П)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
| Россия | RU | Росстандарт |

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 октября 2016 г. N 1363-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 17241-2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 апреля 2017 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 17241-71

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 (раздел 8). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

## 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на рулонные материалы и плиточные изделия на основе полимеров, предназначенные для покрытия полов в зданиях, и устанавливает классификацию и номенклатуру показателей качества этих материалов и изделий.

Настоящий стандарт не распространяется на полимерные материалы и изделия, применяемые для покрытия полов, подвергающиеся в процессе эксплуатации воздействиям агрессивных сред и повышенных температур.

## 2. Классификация

2.1 Рулонные материалы и плиточные изделия для покрытия полов классифицируют по следующим признакам:

- основное сырье;

- структура;

- жесткость;

- внешний вид.

2.2 Рулонные материалы в зависимости от основного сырья подразделяют на следующие виды:

- поливинилхлоридные;

- алкидные;

- резиновые;

- коллоксилиновые;

- на основе синтетических волокон.

2.3 Плиточные изделия в зависимости от основного сырья подразделяют на следующие виды:

- поливинилхлоридные;

- резиновые;

- кумароновые;

- коллоксилиновые;

- фенолитовые;

- полимерцементные;

- полимербетонные;

- на основе синтетических волокон.

2.4 По структуре рулонные материалы и плиточные изделия подразделяют на следующие виды:

- без подосновы - однослойные и многослойные;

- с подосновой - на тканой, нетканой, пленочной и теплозвукоизолирующей подоснове.

2.4.1 Теплозвукоизолирующая подоснова может быть:

- волокнистой;

- пористой.

2.4.2 Поливинилхлоридный линолеум подразделяют на следующие виды:

- гомогенный - однородный по всей толщине полотна;

- гетерогенный - полотно которого состоит из нескольких слоев, разнородных по толщине и/или составу.

2.5 Плиточные изделия в зависимости от жесткости подразделяют на следующие виды:

- жесткие - образующие трещины при изгибе образца;

- полужесткие - не образующие трещин при изгибе образца вокруг стержня диаметром 100 мм;

- гибкие - не образующие трещин при изгибе образца вокруг стержня диаметром менее 100 мм.

Рулонные материалы относятся к гибким материалам.

2.6 Внешний вид рулонных материалов и плиточных изделий определяется их формой, цветом и фактурой.

2.6.1 Плиточные изделия в зависимости от формы подразделяют:

- на прямоугольные;

- квадратные;

- фигурные;

- полосовые.

2.6.2 Рулонные материалы в соответствии со спецификацией заказчика могут выпускаться размером на помещение.

2.6.3 В зависимости от цвета рулонные материалы и плиточные изделия могут быть одноцветными и многоцветными.

2.6.4 В зависимости от фактуры лицевой поверхности выделяют следующие рулонные материалы и плиточные изделия:

- гладкие;

- рифленые;

- тисненые;

- ворсовые.

Ворсовая фактура лицевой поверхности рулонных материалов может быть:

- разрезной;

- петлевой;

- беспетлевой;

- войлочной.

2.7 Классификация рулонных материалов и плиточных изделий по структуре, жесткости и внешнему виду приведена в таблице А.1 приложения А.

## 3. Номенклатура показателей качества

3.1 Номенклатуру показателей для оценки качества полимерных рулонных материалов и плиточных изделий для покрытия полов подразделяют на следующие группы:

- геометрические размеры и допускаемые отклонения;

- физико-механические свойства;

- эстетические качества;

- санитарно-гигиенические требования;

- пожарно-технические характеристики.

3.2 Перечень показателей для оценки качества полимерных рулонных материалов и плиточных изделий для покрытия полов приведен в таблице Б.1 приложения Б.

# Приложение А

(обязательное)

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

И ПЛИТОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Таблица А.1

| Наименование групп материалов и изделий | Классификация |
| --- | --- |
|  | по виду основного сырья | по структуре | по жесткости | по внешнему виду |
|  |  | без подосновы | на подоснове |  | по форме | по цвету | по фактуре лицевой поверхности |
|  |  | Однослойные | Многослойные | Гомогенные | тканой и нетканой | пленочной | теплозвуко-изолирующей | Жесткие | Полужесткие | Гибкие | Прямоугольные | Квадратные | Фигурные | Полосовые | Одноцветные | Многоцветные | Гладкие | Рифленые | Тисненые | ворсовые |
|  |  |  |  |  |  |  | волокнистой | пористой | гетерогенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разрезные | Петлевые | Беспетлевые | Войлочные |
| Рулонные | Поливинилхлоридные | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Алкидные | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Резиновые |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллоксилиновые | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | На основе синтетических волокон |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плиточные | Поливинилхлоридные | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Резиновые |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Кумароновые | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Коллоксилиновые | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Фенолитовые | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Полимерцементные и полимербетонные | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | На основе синтетических волокон |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 - Материал изготовляют с указанными характеристиками. |

# Приложение Б

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОЛИМЕРНЫХ РУЛОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ И ПЛИТОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ

Таблица Б.1

| Наименование показателя | Рулонные материалы | Плиточные изделия |
| --- | --- | --- |
|  | Поливинилхлоридные однослойные и на тканой и нетканой подоснове | Поливинилхлоридные многослойные | Поливинилхлоридные на теплозвукоизолирующей подоснове | Алкидные на тканой подоснове | Резиновые многослойные | Резиновые на теплозвукоизолирующей подоснове | Коллоксилиновые | На основе синтетических волокон | Поливинилхлоридные однослойные | Поливинилхлоридные многослойные | Поливинилхлоридные на теплозвукоизолирующей подоснове | Резиновые многослойные | Резиновые на теплозвукоизолирующей подоснове | Кумароновые | Коллоксилиновые | Фенолитовые | Полимерцементные и полимербетонные | На основе синтетических волокон |
| Размеры и допускаемые отклонения |
| Длина, ширина, толщина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Толщина лицевого слоя |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Прямоугольность |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Параллельность и прямолинейность кромок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Физико-механические свойства |
| Истираемость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Деформативность под нагрузкой и восстанавливаемость | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Сопротивление удару |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Усадка и удлинение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гибкость | х | х | х | х | х | х | 0 | х | 0 | 0 | 0 | х | х |  | 0 |  |  | х |
| Водопоглощение поверхностное |  | х | х |  | х | х |  | х |  | 0 | 0 | х | х |  |  |  | х | х |
| Водопоглощение объемное | х |  |  | х |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Прочность связи между слоями |  | 0 | 0 |  | х | х |  | 0 |  | 0 | 0 | х | х |  |  |  |  | 0 |
| Предел прочности при разрыве |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предел прочности при сжатии и при изгибе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Упругость (восстанавливаемость) ворса и прочность закрепления волокна |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Показатель улучшения звукоизоляции и коэффициент теплоусвоения |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Биостойкость подосновы | х | х | х |  |  | х |  |  |  |  | х |  | х |  |  |  |  |  |
| Свариваемость | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скользкость, теплостойкость, возгораемость, химическая стойкость, водостойкость | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Объемная масса | х |  |  | х |  |  | х |  | х |  |  |  |  | х | х | х | х |  |
| Эстетические свойства |
| Соответствие эталону | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Равномерность окраски по поверхности и толщине лицевого слоя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 |
| Светлота лицевой поверхности (коэффициент отражения) | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Цветостойкость под действием света | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Требования к качеству лицевой стороны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Санитарно-гигиенические требования |
| Отсутствие стойкого запаха и выделения вредных веществ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отсутствие ощутимых зарядов статического электричества при трении | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Пожарно-технические характеристики |
| Группа воспламеняемости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Группа распространения пламени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Группа дымообразующей способности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Класс опасности по токсичности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 0 - Основной показатель качества данного материала или изделия; х - Факультативный показатель качества данного материала или изделия. |