КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП) 

 Устройство бетонных полов

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОСНОВАНИЯ ПОД ПОЛИМЕРНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОЛА 

 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ 

Выработка на 1 чел.-день, основания - 54,5
 Затраты труда на 10 основания, чел-ч - 1,46 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Облицовщик 4-го разряда (О1) 

Облицовщик 2-го разряда (О2) 

ИНСТРУМЕНТ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНВЕНТАРЬ 
Скребок стальной на удлиненной ручке для очистки основания (2 шт.) 

Правило длиной 2000 мм для проверки горизонтальности  основания (2 шт.) 

Уровень для выверки маячных реек (2 шт.) 

Шнур разметочный длиной 20м 

Дюбель для крепления разметочного шнура (6 шт.) 

Молоток слесарный для забивки дюбелей (2 шт.) 

Щетка волосяная (2 шт.) 

Щетка стальная (2 шт.) 

Емкость для приготовления грунтовочного состава (2 шт.) 

Кисть маховая для грунтовки поверхности основания (2 шт.) 

Ведро (2 шт.) 

ДО НАЧАЛА РАБОТ НЕОБХОДИМО: 
- закончить строительно-монтажные работы, при которых может быть  повреждено готовое покрытие пола; 

- вынести на стены отметки чистого пола; 

- доставить на рабочее место материалы, инструмент и приспособления; 

- выровнять основание под рейку так, чтобы просвет между рейкой и  поверхностью основания не превышал 8 мм. 

 
Описание операции 

 Очистка основания 
О1 и О2 скребками и стальными щетками очищают основание от мусора и наплывов бетона и выносят мусор из помещения.

 Разметка основания и установка маячных реек (рис.1)

Рис.1 
О1 и О2 с помощью шнура размечают основание и устанавливают цементные марки на расстоянии 1,5-2м от стены и одна от другой. Затем укладывают на них параллельно одной из стен маячные рейки из стальных труб. Горизонтальность труб выверяют  с помощью правила и уровня.

 Приготовление грунтовочного состава 
О1 и О2 подносят к рабочему месту готовую эмульсию ПВА, загружают ее в емкость, разбавляют каждую часть эмульсии шестью частями воды и тщательно перемешивают смесь деревянными мешалками.

 Нанесение грунтовочного состава на основание (рис.2)

  
Рис.2 

О1 и О2 наливают в ведра грунтовочный состав, подносят его к рабочему месту и грунтуют основание с помощью  маховых кистей.