#G0

Схема операционного контроля качества

Кладка перегородок

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Докумен- тация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото- вительные работы | Проверить: - наличие документа о качестве на партию кирпича, раствора, соответствие их вида, марки и качества требованиям проекта, стандарта; - очистку основания под кладку от мусора, грязи, снега и наледи; - правильность разбивки осей. | Визуальный, лабораторный Визуальный, измерительный Измерительный | Паспорта, (сертификат), общий журнал работ |
| Кладка перего- родок | Контролировать: - толщину конструкций перегородок поверхностей; - ширину проемов; - толщину швов кладки; - смещение осей перегородок от разбивочных осей; - отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали, отклонение рядов кладки от горизонтали; - неровности на вертикальной поверхности кладки; - правильность перевязки швов, их заполнение; - правильность выполнения армирования кладки; - температуру наружного воздуха и раствора (в зимних условиях); | Измерительный, после каждых 10 кладки То же “ Измерительный, каждая ось Измерительный, после каждых 10 кладки Визуальный, измерительный после каждых 10 кладки Визуальный, То же Измерительный | Общий журнал работ |
| Приемка выпол- ненных работ | Проверить: - соответствие качества поверхностей перегородок и перевязки швов требованиям проекта; - отклонения в размерах и положении перегородок от проектных; | Измерительный, визуальный Измерительный | Общий журнал работ, акт приемки выполненных работ |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая, уровень, правило, нивелир. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.03.01-87 п.п. #M12293 0 871001100 83 80 4294960075 3487043949 2479735141 2268962307 1159957205 36164261767.4#S, #M12293 1 871001100 83 82 2325910542 351059259 618988826 150907888 1259 9277010747.6#S, #M12293 2 871001100 83 24577 4292900552 3954462453 150907885 3143913962 172108532 14671210537.29#S, #M12293 3 871001100 83 26766 3603234815 4294967294 3487288673 4 1126311800 22689623077.90, табл. 34#S

| #G0Допускаемые отклонения: - толщины конструкции 15 мм; - ширины простенков - 15 мм; - ширины проемов + 15 мм; - смещения осей конструкции от разбивочных осей 10 мм; - поверхностей кладки от вертикали: на один этаж 10 мм; - рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены 15 мм; - неровности на вертикальной поверхности кладки при наложении 2-х метровой рейки 10 мм. Толщина швов армированной кладки - не более 16 мм. |  |
| --- | --- |

Толщина швов кладки:

- горизонтальных     12 мм; предельное отклонение     2; +3 мм;

- вертикальных     10 мм; предельное отклонение        2 мм.

Не допускается:

- ослабление конструкций бороздами, отверстиями, нишами, не предусмотренными проектом.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 530-95 Кирпич и камни керамические. Технические условия.

#M12291 901700265ГОСТ 7484-78 Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия#S.

#M12291 871001065ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия#S.

#M12293 0 1200003926 3310721922 247265662 4292033673 3918392535 2960271974 1258501127 2685059051 77ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия#S.

1. Кирпич и камни керамические

| #G0Вид изделий | Геометрические размеры, мм | Отклонения от размеров, мм |
| --- | --- | --- |
|  | Длина | Ширина | Толщина | Длина | Ширина | Толщина |
| Кирпич одинарный | 250 | 120 | 65 | 5 | 4 | 3 |
| Кирпич утолщенный | 250 | 120 | 88 | 5 | 4 | 3 |
| Кирпич модульных размеров | 288 | 138 | 63 | 5 | 4 | 3 |
| Камень | 250 | 120 | 138 | 5 | 4 | 4 |
| Камень модульных размеров | 288 | 138 | 138 | 5 | 4 | 4 |
| Камень укрупненный | 250 | 250 | 138 | 5 | 4 | 4 |
| Камни с горизонтальным расположением пустот | 250 | 250 | 120 | 5 | 4 | 4 |

Непрямолинейность ребер и граней кирпича и камня, мм, не более:

по постели                      3;

по ложку                         4.

Отбитости углов и ребер глубиной  от 10 до 15 мм - не более 2 шт.

Трещины протяженностью по постели полнотелого кирпича - до 30 мм, пустотелых изделий не более чем до первого ряда пустот (на кирпиче - на всю толщину, на камнях - 1/2 ложковой или тычковой граней) не более 1 шт.

Общее количество кирпича и камней в партии, не отвечающих вышеприведенным требованиям, не должно превышать 5%. Количество половняка в партии не должно быть более 5%.

2. Кирпич и камни керамические лицевые.

Кирпич и камни по форме, размерам и расположению пустот в изделиях должны отвечать требованиям ГОСТ 530-95.

Отклонения от размеров, мм, не более:

по длине                            4;

по ширине                          3;

по толщине                  +3, -2.

Непрямолинейность лицевых поверхностей и ребер, мм, не более: по ложку - 3; по тычку - 2.

Отбитость или притупленность углов и ребер длиной от 5 до 15 мм - не более 1 шт.

Общее количество кирпича и камней в партии, не отвечающих вышеприведенным требованиям, включая парный половняк не должно превышать 5%.

На глазурованной поверхности кирпича не допускается более 3 шт. мушек  (темных точек) диаметром более 3 мм (камня - не более 6 шт.).

3. Кирпич и камни силикатные.

Отбитости углов и ребер глубиной от 10 до 15 мм - 1 шт. (для лицевых) - 3 шт. (для рядовых);

Недогас (дефекты от недогашенной смеси) не допускаются.

Трещины в рядовом кирпиче и камнях, пересекающие два смежных ребра одной ложковой грани и протяженностью до 40 мм по постелям, в количестве более одной на изделии не допускаются. Количество изделий с указанными трещинами в партии не должно быть более 10%. Количество половняка в партии лицевых изделий не должно быть более 2%, а рядовых - 3%.

Общее количество кирпича и камней с недопустимыми по количеству и размерам отбитостями в партии не должно быть более 5%.

4. Растворы строительные.

Подвижность растворной смеси:

- при подаче растворонасосом                                           14 см;

- для кладки из обыкновенного кирпича                         9 - 13 см;

- для кладки из пустотелого кирпича или керамических камней     7 - 8 см.

Величина зерен песка в кладочных растворах должна быть не более 2,5 мм и не более 10% по массе.

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 п.п #M12293 0 871001100 83 78 3683009907 3464 1724859406 2268962307 1159957205 29393456977.2#S, #M12293 1 871001100 83 24257 1017936328 2268962307 199364339 1588753690 2827 10114410597.13#S, #M12293 2 871001100 83 24259 2080100856 1840974339 4 4053381638 150907888 12597.15#S, #M12293 3 871001100 2182457493 24259 234841313 879382485 4291804369 359118275 2685059067 32358530прилож. 15#S

Работы по возведению перегородок должны выполняться в соответствии с проектом.

Раствор, применяемый при кладке, следует использовать до начала схватывания и периодически перемешивать во время использования. применение обезвоженных растворов не допускается.

Высота неармированных перегородок, не раскрепленных перекрытиями или временными креплениями, не должна превышать:

- для перегородок толщиной 12 см          1,8 м;

- то же толщиной 9 см                            1,5 м.

При возведении перегородки, связанной со стенами, при расстоянии между ними:

- не превышающем 3,5 Н допускаемую высоту перегородки можно увеличивать на 15 %,

- при расстоянии не более 2,5 Н - на 25 %,

- при расстоянии не более 1,5 Н - на 40 % (где Н - высота стен).

Вертикальность кладки, горизонтальность ее рядов необходимо проверять по ходу выполнения кладки (через 0,5 - 0,6 м высоты) с указанием обнаруженных отклонений в пределах яруса.