ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Облицовка стен панелями ПВХ по деревянному каркасу

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на облицовку стен панелями ПВХ по деревянному каркасу.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Панели из поливинилхлорида отталкивают воду, поэтому часто их применяют, чтобы отделывать помещения с повышенной влажностью - кухни, ванные, санузлы. Но с таким же успехом панели ПВХ можно использовать в любой другой комнате.

Поливинилхлорид легко моется, поэтому хорошо отделать стены такими панелями в помещениях с большой проходимостью. Например, в общем коридоре, тамбуре или в прихожей.

ПВХ-панели укладывают горизонтально, вертикально и даже по диагонали, сочетая панели разных расцветок можно создать оригинальное оформление стен.

Однако существуют некоторые ограничения на монтаж панелей ПВХ. Их не желательно устанавливать в помещениях, где температура поднимается выше 20 °С, а саму установку панелей ПВХ своими руками необходимо проводить при температуре не ниже 10 °С.

При этом, если пластиковые панели принесли с улицы, где температура была ниже 10 °С, нужно дать им полежать двое суток, прежде, чем распаковывать.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Обрешетка под ПВХ панели

1. Следует помнить, что деревянные брусья должны укладываться перпендикулярно пластиковым панелям.

Рис.1. Установка обрешетки

2. Минимальный размер сечения бруса 20х20 см. Максимальное расстояние между рейками в обрешетке - 50 см. Таким образом, выходит, что для расчета количества брусьев нужно высоту помещения разделить на 70 см (ширина рейки плюс расстояние между рейками). К тому же необходимо учитывать, что у потолка и у пола должно обязательно находиться по одному бруску. В соответствии с этим правилом, можно рассчитать необходимое расстояние между брусьями или добавить еще одну рейку с краю.

3. Дополнительные брусья необходимо закрепить в тех местах, где планируется в будущем навесить полки, шкафы или другие предметы.

Укладывая обрешетку, важно соблюдать строго горизонтальное или вертикальное направление брусьев. Поэтому удобно сначала с помощью рулетки и уровня, нанести карандашом разметку на стену, а также контролировать горизонтальное положение реек в процессе установки.

Перед тем, как монтировать обрешетку в помещении с повышенной влажностью, деревянные брусья обязательно обрабатывают противогрибковыми составами. Иногда в таких случаях вместо деревянной обрешетки делают каркас из оцинкованных профилей.

Когда произведены все необходимые расчеты, можно приступать к монтажу обрешетки.

Монтаж деревянного каркаса

Для этого потребуется:

рейки 20х50 см;

П-образные монтажные скобы;

шурупы и дюбели.

Рейки или профили крепят к стене дюбель-гвоздями.

Рис.2. Установка деревянного каркаса

Если панели устанавливать вертикально, значит, рейки нужно установить горизонтально.

Прежде всего, необходимо крепить верхнюю и нижнюю рейки. Эти бруски должны быть выставлены между собой строго по уровню. Затем надо установить остальные между ними. Для установки промежуточных реек очень удобно использовать длинное строительное правило. Если длины правила не хватает, то установите сначала нижний и предпоследний бруски, чтобы регулировать уровень при помощи правила (к правилу прикладывается уровень).

Монтаж профилей

Рис.3. Монтаж профилей

Сначала следует установить отделочные профили. При работе с наборными ПВХ-панелями чаще всего используются следующие аксессуары (рис.4):

Рис.4. Профили

1. Внутренний угол.

2. Наружный угол.

3. Соединительный профиль (Н-профиль). Используется для соединения панелей по длине.

4. Окантовка (J-профиль, П-профиль, начальный профиль, оконечный профиль). Универсальный элемент, способный заменить все прочие. Скрывает торцевые (короткие) стороны панелей при установке. Также используется для отделки панелей по боковой (длинной) стороне в дверных и оконных проёмах, нишах и т.п.

5. Плинтус (потолочный профиль). Чаще всего используется для оформления стыка стены с потолком, однако может быть использован в качестве напольного плинтуса, для сопряжения нижнего края панелей и ванны и т.п.

Монтаж панелей ПВХ

Рис.5. Монтаж панелей ПВХ

Панели начинают устанавливать от углов по направлению к стенным проемам.

Необходимо следить, чтобы первая от угла панель прилегала к смежной стене (плотно вставлена в отделочный профиль), а очередная панель должна плотно прилегать к предыдущей. Первая панель всегда укладывается шипом, обращенным к заранее установленному уголку или окантовочному профилю. Для более прочного соединения панели с профилем - шип панели предварительно срезается. Расположение панели (перпендикулярность) относительно стен или пола проверяется с помощью уровня.

Для компенсации температурного расширения между панелями и стеной/потолком рекомендуется оставлять зазор в 2-10 мм. При необходимости панели легко режутся в длину или ширину. Панели к поверхности крепятся при помощи гвоздей, шурупов (рис.6), или скоб за специальный монтажный край, имеющийся у каждой панели или профиля.

Рис.6. Крепление панелей ПВХ при помощи шурупов

Крепеж следует располагать под прямым углом к рейкам обрешетки для предотвращения напряжения в панелях.

На гладкую и совершенно ровную поверхность панель можно устанавливать при помощи различных клеев, подходящих для склеивания жесткого ПВХ и подстилающей поверхности. При этом следует помнить, что применение клеев требует подготовки поверхности (зачистка, обезжиривание и т.д.) и фиксации панелей.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Перед началом монтажа панели должны отлежаться в помещении, где проводятся работы, не менее 2 суток в зимнее время, и не менее 12 часов летом.

Облицовочный материал следует разрезать ножовкой с мелкими зубьями.

Размер обрезанной панели должен быть на 5-10 мм меньше необходимого фактически.

Крепеж следует располагать под прямым углом к рейкам обрешетки для предотвращения напряжения в панелях.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Для качественного и быстрого монтажа необходимо произвести расчет требуемого количества:

отделочного материала (панелей);

материала для обустройства каркаса;

расходного материала для крепежа панелей к обрешетке;

утеплителя (если планируется утепление стен).

Виды ПВХ-профилей

Рис.7. Виды ПВХ-профилей. Для чего они служат:

1 - стартовый профиль, встречается наиболее часто. Служит он для закрытия торцов панелей, например, крепится на потолок по периметру помещения; 2 - F-профиль предназначен, опять же, для закрытия торцов панелей на внешних углах при переходе в другие плоскости. То есть, к примеру, одна стена обшивается ПВХ-панелями, а та, что за углом, - нет; 3 - H-профиль еще называется соединительным.
 Как можно догадаться, он используется для наращивания длины панелей; 4 - внешний пластиковый уголок (внутренний выглядит примерно так же). Закрывает торцы панелей на внешних (и, соответственно, внутренних) углах; 5 - пластиковый потолочный плинтус. По сути это тот же стартовый профиль, но немного облагороженный; 6 - универсальный пластиковый уголок

Инструменты для установки обрешетки и монтажа панелей:

электродрель и набор сверл;

шуруповерт или отвертки;

электролобзик;

ножовки по металлу и дереву;

уровень строительный;

отвес;

угольник;

стусло;

строительный степлер (если панели будут крепиться скобами);

молоток;

пассатижи;

рулетка;

карандаш, мел;

стремянка или лестница.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. Монтаж панелей ПВХ следует выполнять с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

6.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения", сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие удостоверение на право производства работ и прошедшие вводный инструктаж по безопасности труда и производственной санитарии.

6.3. Работы осуществляют с применением ручного и механизированного инструмента. Ручной инструмент должен быть прочным, надежным и удобным в работе. Использовать инструмент нужно только по назначению. Деревянные рукоятки ручных инструментов должны быть изготовлены из сухой древесины твердых и вязких пород, и не иметь сучков, трещин и сколов.

Применение механизированного инструмента допускается только в соответствии с требованиями, указанными в паспорте и инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

Инструмент необходимо систематически и своевременно проверять и ремонтировать. Выдаваемый инструмент должен быть исправен.

6.4. К работе с механизированным инструментом допускаются лица, имеющие соответствующее удостоверение на право пользования им.

6.5. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

6.6. При производстве погрузочно-разгрузочных работ руководствоваться требованиями ГОСТ 12.3.009-76* иСНиП 12-03-2001.

6.7. Производство работ на высоте более 1,3 м от пола следует выполнять с монтажных столиков или с инвентарных сборно-разборных передвижных подмостей. Работать с приставных лестниц запрещается.

6.8. При работе с электрифицированным инструментом в помещениях без повышенной опасности допускается применять электроинструмент, работающий при напряжении 220 В, с обязательным использованием диэлектрических перчаток, галош или ковриков и заземлением корпуса инструмента. В особо опасных помещениях необходимо применять электроинструмент, работающий при напряжении 42 В.

6.9. Перед началом работы с электроинструментом рабочий должен: надеть спецодежду, проверить исправность средств индивидуальной защиты, получить инструктаж о безопасных способах производства работ с электроинструментом, осмотреть и проверить электроинструмент на холостом ходу.

При обнаружении неисправностей электроинструмента работы прекратить и сообщить об этом мастеру или производителю работ.

6.10. При прекращении подачи напряжения во время работы электроинструмент следует выключить и отключить от электросети.

6.11. Персонал, работающий на электроинструментах, должен иметь II категорию по электробезопасности.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 15-01-050 Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

Состав работ:

для нормы 1:

01. Раскрой пластика и листов. 02. Антисептирование пробок и реек. 03. Устройство и крепление обрешетки. 04. Установка и крепление листов пластика. 05. Установка раскладок.

для нормы 2:

01. Раскрой пластика и листов. 02. Антисептирование пробок и реек. 03. Устройство и крепление обрешетки. 04. Установка и крепление листов пластика. 05. Установка нащельников.

Измеритель: 100 м облицовки

|  | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: |
| --- | --- |
| 15-01-050-01 | по деревянной обрешетке |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-01- 050-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 50,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,11 |
| 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0,14 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 14,59 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,26 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,00009 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м | 0,0005 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,25 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00011 |
| 101-9155 | Листы облицовочные декоративные | м | 101,4 |
| 101-9156 | Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные | м | 88,21 |
| 101-9157 | Раскладки поливинилхлоридные вертикальные | м | 40,4 |
| 101-9732 | Грунтовка | т | - |
| 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м | 0,005 |
| 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0,00326 |
| 113-9045 | Клей | кг | 0,36 |
| 203-0340 | Нащельник размером 40х13 мм | м | - |
| 203-9007 | Рейки деревянные | м | 0,03 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме.

СТ СРО ОСМО-2-001-2010 Стандарт саморегулирования. Электробезопасность. Общие требования на производственных объектах организаций выполняющих работы, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.