ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Устройство кровли с использованием керамической черепицы

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на устройство керамической черепичной кровли.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

К обрешетке черепица крепится гвоздями, скобами, кляммерами, проволокой, пропускаемой в отверстия черепицы, или держится за счет собственного веса.

Плоская ленточная черепица обычно прибивается гвоздями или крепится кляммерами. Кляммерой фиксируется сразу две черепицы. Горизонтальный отворот кляммеры ложится сверху уже прикрепленной черепицы, а под вертикальный отворот подводится смежная черепица. Кляммерные крючки прибиваются к обрешетке со стороны чердака. Сверху отвороты кляммер закрываются вышерасположенным рядом черепицы.

Проволокой крепят все черепицы, располагаемые на карнизных и фронтонных свесах, на ребрах и на коньке. Прикарнизные и фронтонные черепицы можно прикрепить специальными скобами. На крышах с уклоном 35-45° или расположенных в регионах с сильными ветрами черепицу привязывают через один ряд. При уклонах более 45° проволокой крепят каждую черепицу.

Черепичная кровля имеет рисунок, при котором черепицы смежных рядов перевязаны, подобно кирпичам в кладке стены, т.е. стык 2-х черепиц вышерасположенного ряда приходится на середину черепицы ряда, расположенного ниже. Чтобы добиться этого, все нечетные ряды начинаются и заканчиваются целыми черепицами, а все четные - половинчатыми.

Направление укладки черепицы: снизу вверх (от карниза к коньку) и справа налево (для пазовой черепицы), слева направо (для желобчатой черепицы) или от любого фронтона (для плоской черепицы).

Укладка производится в 3-4 рядах одновременно и ведется в следующей последовательности (рис.1): в прикарнизном ряду выкладывают две целые черепицы; во втором - сначала половинку, а затем целую; в третьем ряду - одну целую черепицу. Затем возвращаются к первому ряду и кладут еще по одной черепице во всех уже начатых рядах (первом, втором и третьем). В четвертом ряду крепят одну половинчатую и одну целую черепицу, в пятом - одну целую - и снова возвращаются к первому ряду, чтобы добавить по одной целой черепице во все уложенные ряды и т.д. Конек покрывают коньковой черепицей.

Рис.1. Последовательность укладки

Для того, чтобы нагрузка на стены здания от кровли была равномерной, укладку черепицы желательно вести одновременно на обоих скатах. Крепится черепица проволокой или гвоздями, пропускаемыми в соответствующие отверстия.

Через 3-4 месяца после укладки черепицы поперечные швы рекомендуется промазать со стороны чердака известковым раствором с добавлением в него волокнистых материалов (пакли, сечки), а сверху покрасить масляной краской.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

До начала кровельных работ должны быть закончены все виды подготовительных и предшествующих работ:

- проверка качества материалов;

- подготовка необходимых инструментов, инвентаря, подъемных и транспортных механизмов.

Кровельные работы выполняют специализированные звенья, состоящие из трех кровельщиков II, III и IV разрядов. Кровельщик IV разряда укладывает черепицу и проверяет правильность укладки. Рабочий III разряда окалывает черепицу, крепит и промазывает цементным раствором коньковые и реберные шаблоны, помогает рабочему IV разряда. Подсобный рабочий II разряда подает и раскладывает стопками черепицу, поднимает на чердак раствор и другие материалы.

На каждое звено рабочих обычно отводят одну захватку - скат крыши. Укладывают черепицу рядами, начиная от одного угла ската, перемещаясь к другому. На скате, в продольном и поперечном направлениях, необходимо укладывать целое число черепиц, при этом каждую черепицу следует размещать на двух брусках обрешетки.

Плоскую ленточную черепицу укладывают двумя способами: двухслойным или чешуйчатым (рис.2).

Рис.2. Покрытие ската крыши плоской ленточной черепицей:

а - двухслойное покрытие, б - чешуйчатое покрытие; 1 - стропильная нога, 2 - настил, 3 - уравнительная рейка, 4 - обрешетина, 5 - половина плоской ленточной черепицы, 6 - цельная черепица, 7 - клямера для крепления черепиц

Черепицу укладывают в направлении снизу вверх, т.е. от карниза к коньку, таким образом, чтобы вышеукладываемые ряды перекрывали нижеуложенные. Черепицу смещают одну относительно другой, т.е. все нечетные ряды начинают и заканчивают целыми черепицами, четные ряды начинают и заканчивают половинками. Черепицу первого ряда укладывают на две обрешетины, зацепляя при этом шипами за тыльную грань верхней обрешетины. Во втором ряду ее зацепляют за верхний торец первого ряда. Третий и все вышеукладываемые ряды делают как первый, приконьковый - как второй.

Все черепицы, которые укладывают вдоль карнизных и фронтонных свесов, крепят независимо от уклона крыши. В остальных рядах на скатах крепят каждую вторую или каждую третью черепицу. Если уклон больше 100%, черепицу рекомендуется закреплять во всех рядах.

Плоскую черепицу крепят к обрешетке клямерами или гвоздями. При использовании клямер плоскую черепицу закрепляют попарно. Клямеры ставят в процессе укладки кровли после зацепления черепицы шипом за обрешетку. Правый горизонтальный отворот клямеры должен находиться сверху уложенной черепицы. Под левый же отворот подводят смежную черепицу. Отвороты сверху закрывают очередным укладываемым рядом. Отогнутые концы клямерных крючков забивают со стороны чердака в обрешетины. После завершения работ на основных скатах приступают к покрытию вальмовых скатов и ребер.

Конек крыши (рис.3, а) и ребра покрывают коньковыми желобчатыми черепицами 3. На коньке их укладывают в том же направлении, в каком ведут укладку на скате. На ребрах черепицу всегда устанавливают в направлении снизу вверх (рис.3, б). Место сопряжения ребер с коньком заделывают кровельной розеткой из оцинкованной стали или цементным раствором. Желобчатую черепицу укладывают на растворе. Каждую черепицу привязывают проволокой, один конец которой крепят за ушко, а второй привязывают к гвоздю, забитому в обрешетину сбоку или снизу.

Рис.3. Основные узлы черепичной кровли:

а - сечение конька, б - нижняя часть ребра кровли, в - продольное сечение примыкания кровли у стены, г - поперечное сечение примыкания кровли у брандмауэра; 1 - клямера для крепления черепиц, 2 - брусок обрешетки, 3 - коньковая желобчатая черепица, 4 - коньковый брус, 5 - проволока для крепления коньковой черепицы, 6 - глухарь, 7 - скоба, 8 - плоская ленточная черепица, 9 - стропильная нога, 10 - расклинок из черепицы, 11 - раствор, 12, 16 - гвозди, 13 - закладная рейка, 14 - фартук из кровельной стали, 15 - клямера

Вторую черепицу в коньке или на ребре укладывают таким образом, чтобы ее фальцевой ободок вошел в круговую канавку первой. Аналогично укладывают и все последующие желобчатые черепицы.

Примыкание кровли к поперечной стене (рис.3, в) закрывают фартуком 14 из оцинкованной стали. Его нижний край накладывают на торцовый ряд черепичного покрытия, а верхний закрепляют гвоздями 12 на рейке 13, заделанной в штрабе стены.

Примыкание кровли к продольной стене (рис.3, г) закрывают также фартуком 14. Его нижний край крепят клямерами15, а верхний - гвоздями 12 по примеру крепления предыдущего фартука.

Фальцевую ленточную черепицу укладывают только в один слой, она отличается от фальцевой плоской тем, что имеет продольные закрои. Этим достигается плотное сопряжение черепиц между собой в рядах. Фальцевой ленточной черепицей покрывают крыши простых форм: односкатные, двускатные. Крышу начинают покрывать от фронтона (рис.4,а). Черепицу укладывают рядами в направлении снизу вверх, т.е. от карниза к коньку. Нижние два ряда рекомендуется выкладывать полностью с подмостей или лесов, все последующие - с передвигаемой скамейки. Задел черепичного покрытия обычно начинают справа налево (если смотреть с земли).

Рис.4. Покрытие кровли фальцевой ленточной черепицей:

а - начальный период укладки, б - крепление черепицы, в - покрытие конька; 1 - карнизная обрешетина, 2 - фальцевая ленточная черепица, 3 - стропильная нога, 4 - брусок обрешетки, 5 - половина фальцевой ленточной черепицы, 6 - гвоздь,7 - проволока для крепления фальцевой ленточной черепицы, 8 - ветровая доска, 9 - коньковая черепица, 10 - цементно-известковый раствор

Поперечные ряды на скате выкладывают вразбежку, т.е. со смещением черепиц в смежных рядах. Все нечетные ряды выкладывают из цельных черепиц, а четные ряды начинают и заканчивают половинками.

Черепицу укладывают в трех-четырех рядах одновременно. Каждую укладываемую в покрытие черепицу зацепляют шипом за тыльную сторону обрешетины.

В карнизном, коньковом и фронтонных рядах черепицу крепят к обрешеткам проволокой (рис.4, б). На скате с уклоном более 50% рядовую черепицу привязывают проволокой во всех нечетных рядах. Все черепицы, подлежащие креплению, укладывают в ряды с предварительно закрепленными за ушки кусками проволоки длиной 200 мм. Свободные концы проволок кровельщик 2-го ряда со стороны чердака натягивает и закручивает за гвозди, вбиваемые в обрешетины на  их длины.

Через 3-4 месяца после покрытия крыши черепицей (после осадки рубленых стен) все поперечные швы со стороны чердачного помещения промазывают известковым раствором состава 1:3 с добавлением в него волокнистых материалов (очесов, пакли, сечки и т.д.). Коньки покрывают (рис.4, в) желобчатыми черепицами по способу, описанному выше, в покрытиях из плоской ленточной черепицы.

Штампованная фальцевая черепица отличается от других типов черепицы тем, что имеет как продольные, так и поперечные закрои. Этим достигается плотное сопряжение плит между собой в продольных и поперечных рядах. Закрытые фальцевые сопряжения, образующиеся при нахлестках, предотвращают проникновение атмосферных осадков в виде дождя и снега.

На рис.5, а, б приведен задел покрытия из штампованной фальцевой черепицы, укладываемой по обрешетке из брусков с сечением 60х60 мм. Последовательность укладки черепиц в покрытие и их крепление выполняют так же, как и для фальцевой ленточной черепицы.

Рис.5. Покрытие ската кровли фальцевой штампованной черепицей:

а - начальный период укладки, б - крепление черепицы; 1 - карнизная обрешетина, 2 -стропильная нога, 3 - половина фальцевой штампованной черепицы, 4 - цельная фальцевая штампованная черепица, 5 - обрешетина, 6 - гвоздь, 7 - проволока

Желобчатую черепицу укладывают на кровлях, имеющих уклон 20-33%. При уклоне менее 20% не обеспечивается необходимая водонепроницаемость кровли, а при уклоне больше 33% черепица может сползти вниз, потому что она удерживается на скате только за счет трения.

Черепицу укладывают по сплошному дощатому основанию на известковом растворе с добавкой очесов или на глине, смешанной с рубленой соломой; толщина слоя раствора 10-12 мм.

Покрытие ведется от фронтона слева направо рядами, параллельными друг другу и параллельными коньку крыши (рис.6). В нижнем ряду каждая верхняя черепица суженным концом входит в расширенный конец нижней черепицы не менее чем на 1/6-1/4 длины. В покрывающем ряду каждая верхняя черепица расширенным концом должна накрывать суженный конец нижней на ту же величину.

Рис.6. Кровля из желобчатой черепицы:

а - покрытие кровли, б и в - поперечные разрезы; 1 - ветровая доска, 2 - прижимная плавка, 3 - гвоздь, 4 - известковый или глиняный раствор, 5 - желобчатая черепица, 6 - дощатый настил, 7 - стропильная нога, 8 - уравнительная рейка, 9 - заполнение (черепичный бой), 10 - глиносолома

Поперечные желобчатые ряды на скате разделяются промежутками, которые в процессе укладки рекомендуется заполнять кирпичным и черепичным боем. После перекрытия нижних рядов верхними образуется водонепроницаемое покрытие ската крыши.

Кровлю из сланцевых плиток настилают по дощатому (разреженному) основанию, которое укладывают с чередующимся шагом, равным 210 и 170 мм (для плиток размером 20х40 см). Сланцевые плитки крепят к обрешетке так, чтобы они свободно лежали на нижних плитках и были бы достаточно закреплены головками гвоздей (с образованием небольшой слабины). Конек покрывают досками.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

По внешнему виду черепица должна соответствовать требованиям, приведенным в табл.4.1.

Таблица 4.1

Основные требования к внешнему виду черепицы

| Показатель | Норма |
| --- | --- |
| Искривление поверхности и ребер черепицы (коробление), мм, не более | 3 |
| Глубина пазов (фальцев) черепицы, мм, не менее | 5 |
| Шероховатость поверхности | Незначительная |
| Цвет | Однотонный |
| Известковые включения, вызывающие отколы и трещины | Не допускаются |

Определенные требования предъявляются к размерам шипов и отверстий, которые должны обеспечивать надежное крепление изделия на крыше (табл.4.2).

Таблица 4.2

Размеры шипов и отверстий для крепления черепицы

| Показатель | Норма |
| --- | --- |
| Высота шипов для подвески, мм, не менее: |  |
| - у штампованной черепицы | 10 |
| - у ленточной | 20 |
| Диаметр отверстия, мм, не менее: |  |
| - в средней части шипа ленточной черепицы | 1,5 |
| - в ушке пазовой штампованной черепицы | 1,5 |
| Диаметр отверстий на перекрываемом конце черепицы полусухого прессования, мм | 3+1 |

Структура черепка в изломе должна быть однородной, без расслоений. При легком постукивании металлическим предметом черепица должна издавать чистый, недребезжащий звук. Виды дефектов черепицы приведены в табл.4.3.

Таблица 4.3

Виды дефектов черепицы

| Показатель | Норма |
| --- | --- |
| Отбитости, мм: - на перекрывающей стороне | Не допускаются |
| - на перекрываемой стороне, не более: |  |
| длиной | 50 |
| шириной | 10 |
| Посечки, мм: |  |
| - на перекрывающей стороне | Не допускаются |
| - на перекрываемых кромках, в количестве шт, не более | 2 |
| При отбитости и смятии шипов, высота оставшейся части, мм, не менее: |  |
| - для штампованной черепицы | 7 |
| - для ленточной черепицы | 14 |
| Для глазурованной поверхности черепицы - волнистость глазури | Допускается |
| - натеки глазури высотой, мм, не более | 1,5 |
| - плешины и слипыш общей площадью, мм, не более | 20 |
| - засорка подглазурная диаметром от 2 до 4 мм, шт., не более | 5 |
| - мушки диаметром до 5 мм, не более | 3 |
| - наколы диаметром до 1 мм | Допускаются |
| - сухость, вскипание глазури: вдоль краев черепицы шириной, мм, не более | 3 |

Общее количество дефектов по показателям внешнего вида на отдельной черепице должно быть не более 4.

Рекомендуемые методы контроля за качеством черепицы приведены в табл.4.4.

Таблица 4.4

Методы контроля

| Контролируемый параметр | Рекомендуемый метод контроля |
| --- | --- |
| Внешний вид | Визуально |
| Однотонность цвета | На расстоянии 10 м |
| Размеры и правильность формы | Стальной линейкой по ГОСТ 427-75 с погрешностью измерений не более 1 мм |
| Структура черепка | Визуально по однородности в изломе |
| Прочность на излом | Разрушением образца черепицы сосредоточенной нагрузкой, прикладываемой по середине пролета по однопролетной схеме |
| Водопроницаемость | На черепице, уложенной на опоры, герметично укрепляют прозрачную трубку диаметром 25 мм и высотой 200 мм. Трубку заполняют водой до высоты 150 мм, поддерживая этот уровень в течение 3 ч. Отсутствие капель на нижней поверхности черепицы свидетельствует о водонепроницаемости |
| Наличие известковых включений | Путем пропаривания |
| Масса 1 м покрытия из черепицы в насыщенном водой состоянии | Вычисляют умножением средней массы черепицы в насыщенном водой состоянии на количество штук черепицы на 1 м покрытия. Насыщение водой проводят в течение 48 ч |
| Количество штук черепицы на 1 м покрытия | Определяют как частное от деления 1 м на среднюю кроющую площадь одной черепицы в м |
| Морозостойкость | Определяют по ГОСТ 7025 |

Правила поставки и контроля черепицы

Поставка производится комплектно по спецификации заказчика, где указывается количество рядовых черепиц, половинок и коньковых (ориентировочно). Если спецификация отсутствует, то в комплекте пазовой штампованной и ленточной черепицы должно быть 5%, а в комплекте плоской ленточной черепицы - 2% коньковой, половинок должно быть 3%, поровну правых и левых.

Каждая партия черепицы, отгружаемая в упакованном виде потребителю, должна иметь маркировку (табл.4.5) и сопровождаться документом о качестве, в котором указываются:

номер и дата выдачи документа;

наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

наименование получателя;

номер партии и дата изготовления;

тип, вид, габаритные и кроющие размеры черепицы;

количество черепиц в партии;

результаты испытаний черепицы;

обозначение технических условий.

При необходимости проведения контрольных испытаний от каждой партии отбирают в заранее установленном порядке не менее 25 шт. образцов или 1% от партии.

Таблица 4.5

Маркировка, хранение и транспортировка

| Маркировка | Хранение | Транспортировка |
| --- | --- | --- |
| Марка предприятия-изготовителя должна быть обозначена на нижней или на перекрываемой части лицевой стороны каждой черепицы. Упаковывается черепица попарно, лицевой поверхностью друг к другу | В специальных контейнерах, укладывают на ребро по длине в штабель с перестилкой каждого ряда картоном или деревянной стружкой по ГОСТ 5244-79 | На транспортную тару должна быть нанесена транспортная маркировка по ГОСТ 14192-96. Погрузка и выгрузка черепицы должна производиться механизированным способом с помощью специальных захватов |

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Черепичная крыша долговечная, экономичная в эксплуатации, огнестойкая, защищает сооружение от солнечной радиации, и позволяет создавать необходимую архитектурную форму. Классифицируется по способу изготовления и по виду лицевой поверхности (табл.5.1).

Таблица 5.1

Классификация черепицы

| По способу изготовления | По виду лицевой поверхности |
| --- | --- |
| Пластического и полусухого прессования | Из естественно окрашенных глин | Ангобированная | Глазурованная блестящей, матовой, прозрачной или глухой глазурью |

Рельеф поверхности черепицы, размеры, количество выступов и впадин не стандартизированы и могут отличаться на различных предприятиях-изготовителях (рис.7 и табл.5.2).

Рис.7. Разновидности керамической черепицы:

а) пазовая штампованная; б) пазовая ленточная; в) плоская ленточная; г) коньковая; д) голландская; е) желобчатая; ж)татарская

Таблица 5.2

Основные виды и размеры черепицы

| Вид черепицы | Размеры и допускаемые отклонения, мм | Масса 1 мпокрытия в щенном* состоянии, кг, не более | Количество на 1 мкровли, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кроющие (полезные) | габаритные |  |  |
|  | длина | ширина | длина | ширина |  |  |
| Пазовая: |  |  |  |  |  |  |
| - штампованная | 310 (+22) 333 347 (-6) | 190 (+8) 190 190 (-4) | Не нормируется | Не нормируется | 50 | 17 |
| - ленточная | 333 | 200 | 400 | 200 | 50 | 15 |
|  | 333 (±5) | 180 (±3) | 400 (+5) | 200 (±3) | 50 | 17 |
|  | 333 | 140 | 400 | 165 | 50 | 21,4 |
| Ленточная: |  |  |  |  |  |  |
| - плоская | 160 (±5) | 155 (+3) | 365 (±5) | 155 (+3) | 60 | 40,3 |
| - S-образная | 333 | 175 | 390 | 215 | 50 | 17 |
|  | 290 (+5) | 175 (±3) | 340 (±5) | 225 (+3) | 50 | 20 |
| Коньковая | 333 (+4) | - | 365 (±4) | 200 (±3) | 10 кг на 1 пог. м |  |

_______________

* Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Возможен выпуск черепицы других размеров. Физико-механические показатели черепицы должны соответствовать указанным в табл.5.3.

Таблица 5.3

Физико-механические свойства черепицы

| Показатель | Норма |
| --- | --- |
| Разрушающая нагрузка при испытании на излом черепицы в воздушно-сухом состоянии, Н (кгс), не менее: |  |
| - для S-образной ленточной | 1500 (150) |
| - для пазовой штампованной | 900 (90) |
| - для остальных видов черепицы пластического формования | 800 (80) |
| - для плоской черепицы полусухого прессования | 400 (40) |
| Водопроницаемость | Водонепроницаемая |
| Морозостойкость, циклы, не менее | 25 |

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве кровельных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования"; СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство"; СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004"; СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"; СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные работы и отделочные покрытия"; ГОСТ 9.303-84 "Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие правила к выбору".

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство кровельными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

6.4. Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство работ.

6.5. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливаются с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.

6.6. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.

6.7. Место ведения кровельных работ необходимо обеспечить огнетушителями, ящиком с песком, лопатами, водой, очистить от горючих материалов в радиусе не менее 5 м.

6.8. Санитарно-бытовые помещения должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.

6.9. Работа с механизмами, приспособлениями, инвентарем и инструментами должна вестись в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

6.10. К производству кровельных работ запрещается допускать лиц:

а) моложе 18 лет;

б) не прошедших предварительное медицинское освидетельствование и периодические медицинские осмотры;

в) не имеющих удостоверения об обучении по специальности;

г) не прошедших инструктаж по технике безопасности;

д) не имеющих наряд-допуск на выполняемые работы.

6.11. Рабочие, выполняющие кровельные работы, обязаны знать:

- опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;

- вредные вещества и компоненты используемых материалов и характер их воздействия на организм человека;

- правила личной гигиены;

- инструкции по технологии производства кровельных работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;

- правила оказания первой медицинской помощи.

О проведении инструктажей должна быть отметка в специальном журнале под роспись. Журнал должен храниться у ответственного за проведение работ на объекте или в строительной (ремонтной) организации.

6.12. В зоне, где производятся кровельные работы, находиться посторонним лицам запрещается.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.

6.13. На местах проведения работ должны быть вода и аптечка с медикаментами для оказания первой помощи.

При выполнении кровельных работ в снежную, дождливую погоду рабочее место должно быть защищено от непогоды навесами или тепляками из негорючих материалов. Без защиты от непогоды кровельные работы производить запрещается.

6.14. У мест выполнения кровельных работ, а также около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности. До начала производства работ на покрытиях должны быть выполнены все предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий (из лестничных клеток, по наружным лестницам).

6.15. Противопожарные двери и люки выходов на покрытие должны быть исправны и при проведении работ закрыты. Запирать их на замки или другие запоры запрещается.

Проходы и подступы к эвакуационным выходам и стационарным пожарным лестницам должны быть всегда свободными.

6.16. Зона возможного падения сверху материалов, инструментов, тары и отекания мастики со здания, на котором производятся кровельные работы, должна быть ограждена. На ограждении опасной зоны вывешивают предупредительные надписи.

6.17. Допуск рабочих к выполнению кровельных работ разрешается после осмотра прорабом или мастером совместно с бригадиром основания, парапета и определения при необходимости мест и способов надежного закрепления страховочных приспособлений-кровельщиков.

6.18. Рабочее место кровельщиков должно содержаться в чистоте, быть свободным от посторонних предметов,строительного мусора и лишних строительных материалов.

6.19. Запрещается класть инструменты и мелкие материалы непосредственно на кровлю. Эти предметы должны находиться в переносном ящике или сумке. Складирование этих предметов на крыше может производиться при условии устройства горизонтальных площадок, огражденных со всех сторон. Запрещается сбрасывать с крыши материалы и инструмент.

6.20. По окончании рабочей смены, а также во время перерыва в работе все остатки материалов, приспособления и инструмент должны быть убраны с крыши или надежно закреплены.

6.21. На кровле допускается хранить не более сменной потребности расходных материалов. Запас материалов должен находиться на расстоянии не менее 5 м от границы зоны выполнения работ. Складирование материалов на кровле и в помещениях ближе 5 м от эвакуационных выходов (в том числе подходов к наружным пожарным лестницам) не допускается.

7. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Пример составления графика производства работ приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем, чел.-ч | Название и количество бригад (звеньев) | Месяц начала и окончания работ, продолжительность работ, дни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство черепичной кровли по сплошной обрешетке | м | 1000,0 | 952,0 | Кровельщики - 3 чел. | 01.10 | 29 | 30.10 |

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Пример составления калькуляции затрат труда и машинного времени на производство кровельных работ (1000 м) приведен в таблице 8.1.

Таблица 8.1

| N п/п | Обоснование, шифр ЕНиР, ГЭСН | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | на единицу измерения | Затраты труда на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | чел.-ч | маш.-ч | чел.-ч | маш.-ч |
| 1. | 11-01-008-03 | Устройство черепичной кровли по сплошной обрешетке | 100 м | 10,0 | 93,15 | 2,05 | 931,50 | 20,50 |
|  |  | ИТОГО: | м | 1000,0 |  |  | 931,50 | 20,50 |

ГЭСН 81-02-12-2001 Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы настроительные и специальные строительные работы. Часть 12. Кровли (с Изменениями от 27.02.2010, от 23.11.2010, от 29.12.2011)

Таблица ГЭСН 12-01-007 Устройство кровель различных типов

Измеритель: 100 м кровли

|  | Устройство кровель из черепицы: |
| --- | --- |
| 12-01-007-05 | пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной)) |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-01- 007-05 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 96,6 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,5 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,72 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видахстроительства 8 т | маш.-ч | 1,36 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,36 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,57 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм | т | 0,0078 |
| 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | - |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,005 |
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0,052 |
| 101-9680 | Шурупы строительные | т | 0,002 |
| 101-9920 | Шайбы оцинкованные | шт. | 200 |
| 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м | 1,37 |
| 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м | 0,27 |
| 404-9096 | Черепица рядовая | 1000 шт. | 1,02 |
| 404-9097 | Черепица коньковая | 1000 шт. | 0,03 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3).

ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости.

ГОСТ 5244-79 Стружка древесная. Технические условия (с Изменениями N 1, 2).

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2).

ГОСТ 9.303-84. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие правила к выбору.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации*.

________________

*  Документ не действует. Действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденнымипостановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390. - Примечание изготовителя базы данных.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по
авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета. -
Санкт-Петербург, 2012