Схема операционного контроля качества

Устройство монолитных участков в перекрытиях

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подгото- вительные работы | Проверить: наличие документов о качестве на элементы опалубки и арматурные изделия, бетонную смесь; точность установки и соединение отдельных элементов, качество креплений и внутренней поверхности опалубки; точность установки арматурных изделий в плане и по высоте, надежность их фиксации. | Визуальный Визуальный, измерительный Технический осмотр всех элементов | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ, |
| Устройство монолитных участков | Контролировать: качество бетонной смеси; состояние опалубки; порядок укладки бетонной смеси, заполнения пазух, достаточного уплотнения; температурно-влажностный режим твердения бетона согласно требованиям ППР; прочность бетона и сроки распалубки. | Лабораторный Технический осмотр То же Измерительный То же | Общий журнал работ |
| Приемка выполненных работ | Проверить: фактическую прочность бетона; качество поверхности конструкций, соответствие проектному положению отверстий, каналов, проемов, закладных деталей. | Лабораторный Визуальный, измерительный, каждый элемент | Акт приемки выполненных работ |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес, двухметровая рейка, рулетка, линейка металлическая. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лаборатории - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования

СНиП 3.03.01-87 п.п.2.14, табл.2

| Допускаемые отклонения: - в расстоянии между: - отдельно установленными рабочими стержнями 20 мм; - рядами сетки 10 мм; - от проектной толщины защитного слоя бетона при его толщине до 15 мм и линейных размерах поперечного сечения конструкции: - до 100 мм + 4 мм; - от 101 мм до 200 мм + 5 мм; - местных неровностей поверхности бетона при проверки двухметровой рейкой 5 мм. |  |
| --- | --- |

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку перекрытий не должна превышать 1,0 м.

Прочность бетона (в момент распалубки конструкций) должна быть не менее 70 % проектной прочности.

Не допускается:

- добавлять воду на месте укладки бетонной смеси для увеличения ее подвижности.

Армирование монолитных участков должно оформляться актом освидетельствования скрытых работ.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 7473-94 Смеси бетонные. Технические условия.

ГОСТ 8478-81* Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

ГОСТ 23477-79 Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Технические требования

Опалубка должна обладать прочностью, жесткостью, неизменяемостью формы и устойчивостью в рабочем положении, а также в условиях монтажа и транспортирования.

Влажность древесины, применяемой для палубы, должна быть не более 18%, для поддерживающих элементов - не более 22%.

Доски палубы должны иметь ширину не более 150 мм.

Элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу при сборке. Щели в стыковых соединениях не должны быть более 2 мм.

На палубе щитов из фанеры не допускаются трещины, заусенцы и местные отклонения глубиной более 2 мм, на палубе из древесины - более 3 мм в количестве не более 3 на 1 кв.м.

При приемке опалубки необходимо проверить наличие паспорта с инструкцией по монтажу и эксплуатации опалубки, проверить геометрические размеры, качество рабочих поверхностей, защитной окраски поверхностей, не соприкасающихся с бетонами.

Предельные отклонения для арматурных сеток, мм:

-ширины, размеров ячеек, разницы в длине диагоналей

плоских сеток, свободных концов стержней                    10;

-длины плоских сеток                                                    15.

Предельные отклонения от прямолинейности стержней сеток не должны превышать 6 мм на 1 м длины сетки.

Бетонные смеси должны характеризоваться следующими показателями:

-классом по прочности;

-удобоукладываемостью;

-видом и количеством исходных материалов (вяжущие, заполнители, добавки);

-крупностью заполнителей.

По согласованию с проектной организацией, осуществляющей авторский надзор, пробы бетонной смеси на месте укладки их в монолитную конструкцию допускается не отбирать, а оценивать прочность бетона по данным контроля предприятия-изготовителя бетонной смеси.

Удобоукладываемость бетонной смеси определяют для каждой партии не позднее чем через 20 минут после доставки смеси к месту укладки.

Указания по производству работ

СНиП 3.03.01-87 п.п.2.8-2.11, 2.16, 2.100, 2.109

Перед бетонированием, горизонтальные и наклонные бетонные и кирпичные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.

Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательной укладкой в одну сторону во всех слоях. Арматурная сталь (стержневая, проволочная) и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту и требованиям соответствующих стандартов. Замена предусмотренной проектом арматурной стали должна быть согласована с заказчиком и проектной организацией. Монтаж арматурных конструкций следует производить преимущественно из крупноразмерных блоков или унифицированных сеток заводского изготовления.

Установка и приемка опалубки, распалубливание монолитных конструкций, очистка и смазка, а также мероприятия по уходу за бетоном должны устанавливаться ППР.

Наименование: СОКК устройства монолитных участков в перекрытиях

Дата введения в БД: 01.12.2003