КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 ИНСТРУКЦИЯ НА МАСЛЯНУЮ ОКРАСКУ ДОЩАТЫХ ПОЛОВ 

 
1. Частичная подмазка полов со шлифовкой и проолифкой подмазанных мест
 Исполнители 
Маляр II разряда - 1. 

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Шпатель стальной для подмазки отдельных мест - 1;
 
Шпатель универсальный с резиновой вставкой - 1;
 
Кисть-ручник для проолифки подмазанных мест - 1;
 
Деревянная колодка для крепления шлифовальной шкурки - 1;
 
Ящик для шпаклевки размером 300x200x150 мм с - 1;
 
Ведро для олифы - 1. 

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- острогать провесы и поперечные стыки, снять заусенцы и шероховатости с пола;
 
- пришить гвоздями все доски к лагам;
 
- очистить полы от пыли и грязи, просушить и проолифить их;
 
- доставить на рабочее место материалы и инструменты;
 
- отеплить помещение на период работы в холодное время.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по частичной подмазке, шлифовке и проолифке подмазанных мест дощатых попов выполняют в следующем порядке: подмазывают поврежденные места, затем их просушивают, шлифуют и олифят.
 
Подмазка повреждений на поверхности пола шпаклевкой (шпатели, ящик со шпаклевкой; рис.1). Перпендикулярными к трещине (выбоине) движениями шпателя маляр заполняет ее густой шпаклевкой по возможности на всю глубину трещины. Затем движениями шпателя вдоль поврежденных мест выравнивает слой шпаклевки заподлицо с поверхностью пола и сглаживает ее резиновым шпателем.

                      
Рис.1.
 
Шлифовка подмазанных мест (колодка со шкуркой; рис.2). Высохшие подмазанные места маляр шлифует шкуркой, закрепленной в колодке. Шлифовку он выполняет круговыми движениями колодки до полного сглаживания подмазанной поверхности.

                      
Рис.2.
 
Проолифка подмазанных и отшлифованных мест (кисть-ручник, ведро с олифой). Маляр очищает отшлифованную поверхность ветошью, а затем движениями кисти-ручника вправо и влево олифят подмазанные и отшлифованные места.

                 
Рис.3

 2. Сплошная шпаклевка полов вручную
 Исполнители 
Маляр III разряда - 1. 

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Шпатель универсальный с резиновой вставкой - 1;
 
Шпатель деревянный (ширина рабочей части 120-200 мм) - 1;
 
Ящик для шпаклевки размером 300x200x150 мм - 1. 

 Последовательность операций 
До начала работ по сплошной шпаклевке полов необходимо:
 
- хорошо просушить поверхность пола, очистить ее от пыли и грязи, проолифить;
 
- подготовить и доставить на рабочее место инструменты, приспособления и материалы;
 
- отеплить помещение на период работы в холодное время.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по сплошной шпаклевке пола выполняют в следующем порядке: наносят первый слой шпаклевки, а после его высыхания - второй.
 
Нанесение первого слоя шпаклевки (шпатели, ящик со шпаклевкой; рис.4, 5). Маляр наносит шпаклевку вдоль волокон, уложенных досок, заполняя все неровности. Держа шпатель под углом 10-15° к поверхности пола, движениями, противоположными нанесению шпаклевки, он сглаживает нанесенный слой шпаклевки и снимает излишки.

            
                      
Рис.4. 
Для окончательного сглаживания маляр использует универсальный шпатель с резиновой вставкой, которым он перекрывает каждую предыдущую полосу на 2-3 см.

                                
Рис.5. 
Нанесение второго слоя шпаклевки по первому слою (шпатели, ящик со шпаклевкой). Нанесение и сглаживание второго слоя шпаклевки выполняют в таком же порядке.

 3. Шлифовка прошпаклеванных полов вручную
 Исполнители 
Маляр II разряда - 1. 

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Терка шарнирная с удлиненной ручкой - 1. 

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- хорошо просушить поверхность;
 
- проверить качество выполненной шпаклевки;
 
- защитить от загрязнения встроенные окрашенные шкафы и двери.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по шлифовке прошпаклеванных полов вручную выполняют в следующем порядке: сначала шлифуют попы шарнирной теркой, а затем удаляют пыль влажной ветошью.
 
Шлифовка прошпаклеванной поверхности (терка шарнирная; рис.6). Маляр шлифует прошпаклеванные полы возвратно-поступательными движениями шарнирной терки, слегка прижимая ее к поверхности пола. На колодке терки шлифовальная шкурка закреплена в несколько слоев. По мере истирания верхнюю шкурку снимают и продолжают шлифовку. После шлифовки маляр очищает отшлифованную поверхность влажной ветошью.

                      
Рис.6.

       

 4. Механизированная шлифовка прошпаклеванных полов
 Исполнители 
Маляр IV разряда - 1. 

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Машина шлифовальная на базе электрической сверлильной машины ИЭ-1014 - 1;
 
Терка шарнирная с удлиненной ручкой - 1. 

 Последовательность операций 
До начала шлифовки попа прошпаклеванная поверхность его должна быть хорошо просушена.
 
Перед пуском шлифовальной машины необходимо проверить наличие заземления, электрокабели и исправность самой машины, включив ее на короткое время.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по шлифовке прошпаклеванных полов выполняют в следующем порядке: шлифуют машиной основную поверхность пола, затем вручную шарнирной теркой места, недоступные для машины, а потом шкуркой шлифуют плинтусы.
 
Шлифовка поверхности (шлифовальная машина, шарнирная терка; рис.7, 8). Маляр передвигает машину к месту начала шлифовки. Затем нажимает обеими руками на ручку, приподнимая при этом шлифовальный диск, включает машину и, после того как шлифовальный диск наберет необходимые обороты, постепенно опускает диск на поверхность пола и шлифует пол, передвигая машину вдоль досок.

                      
Рис.7. 
Места, недоступные для машины, маляр шлифует шарнирной теркой, а плинтусы - шлифовальной шкуркой.

                      
Рис.8. 

 

 5. Проолифка, огрунтовка и окраска полов при помощи пистолета-распылителя
 Исполнители 
Маляр IV разряда - 1. 

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Пистолет-распылитель - 1;
 
Компрессор - 1;
 
Бак красконагнетательный - 1;
 
Ведро для колера - 1. 

 Последовательность операций 
До начала работ по проолифке, огрунтовке и окраске полов необходимо:
 
- хорошо просушить поверхность после сплошной шпаклевки;
 
- проверить исправность оборудования;
 
- доставить на рабочее место требуемые материалы;
 
- закрыть бумагой встроенные шкафы и двери.
 
Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности охраны труда рабочих согласно СНиП.
 
Операции по проолифке, огрунтовке и окраске попов выполняют в следующем порядке: олифят полы, покрывают их огрунтовочным составом, а затем окрашивают.
 
Регулировка пистолета-распылителя (пистолет-распылитель, компрессор, красконагнетательный бак, ведро). Маляр после пуска компрессора нажимает на спусковую скобу пистолета и регулирует над ведром струю олифы (огрунтовочного или окрасочного состава).
 
Проолифка пола (пистолет-распылитель, компрессор, красконагнетательный бак, ведро; рис.9). Маляр олифит пол, передвигаясь параллельно стене. Работу он начинает со стороны, противоположной входу в помещение. Олифу следует наносить тонким ровным слоем без - пропусков и наплывов.

                      
Рис.9.
 
Огрунтовка пола (пистолет-распылитель, компрессор, красконагнетательный бак, ведро). Маляр держит пистолет-распылитель на расстоянии 20-35 см от пола перпендикулярно его поверхности и огрунтовывает проолифленный поп масляной краской, нанося ее тонким ровным слоем без наплывов и пропусков.
 
Окраска пола масляной краской (пистолет-распылитель, красконагнетательный бак, ведро, компрессор). Масляную краску маляр наносит на просушенную после огрунтовки поверхность так же, как и грунтовку.