ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРА С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства комплекса работ по устройству тротуара с асфальтобетонным покрытием в жилой застройке, с шириной пешеходной части тротуара 1,5 м.

Рис.1. Конструкция тротуара с асфальтобетонным покрытием

1.2. В карте приведена схема технологического процесса, изложены оптимальные решения по устройству тротуара с асфальтобетонным покрытием, приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.

1.3. Нормативной базой для разработки технологической карты являются:

- рабочие чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, СП);

- заводские инструкции и технические условия (ТУ);

- нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ГЭСН-2001, ЕНиР, ВНиР, ТНиР);

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии устройства тротуара с асфальтобетонным покрытием с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижение себестоимости;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификация технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по устройству тротуара с асфальтобетонным покрытием.

Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ. Конструктивные особенности по устройству тротуара с асфальтобетонным покрытием решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в РТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. РТК рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации.

1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по устройству тротуара с асфальтобетонным покрытием, а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ во II-й дорожно-климатической зоне.

Технологическую карту следует применять на следующие объёмы работ:

| - установка бетонных бортовых камней марки | - БР 100.20.8; |
| --- | --- |
| - песчаный подстилающий слой | - 0,20 м; |
| - основание из щебня М 600 | - 0,15 м; |
| - покрытие из мелкозернистой асфальтобетонной смеси | - 0,04 м; |
| - площадь асфальтобетонного покрытия 1,5х100 м | - 150 м. |

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по устройству тротуара.

2.2. Работы по устройству тротуара, выполняют в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час,

где 0,06 - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов, а также время, связанное с подготовкой к работе и проведение ЕТО, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха машинистов строительных машин и рабочих - 10 мин через каждый час работы.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при устройстве тротуара входят следующие технологические операции:

- геодезические разбивочные работы;

- отрывка корыта под устройство основания и уплотнение грунта основания;

- установка бортовых камней;

- устройство песчаного, подстилающего слоя;

- устройство основания из щебня;

- подгрунтовка основания жидким битумом;

- устройство асфальтобетонного покрытия.

2.4. Технологической картой предусмотрено выполнение работ комплексным механизированным звеном в составе: экскаватор-погрузчик JCB 3CX m, (объем экскаваторного ковша 0,48 м, объем челюстного погрузочного ковша 1,0 м) самоходный, тротуарный, вибрационный, тандемный каток DМ 02(рабочая скорость  до 8,0 км/час, масса эксплуатационная 1,5 т); поливомоечной машины ПМ-3У (объем цистерны 6000 л); автогудронатор ДС-39Б (объем цистерны 4000 л); тротуарный асфальтоукладчик VOGELE SUPER BOY (ширина полосы укладки  от 1,2 до 3,1 м, масса асфальтоукладчика4,7 т, рабочая скорость 20 м/мин, объем приемного бункера 5,0 т) в качестве ведущего механизма.

Рис.1. Рабочая зона экскаватора-погрузчика JCB 3CX m

 - Максимальная глубина копания - 5,97 м;  - Максимальный вылет ковша от оси заднего моста - 7,87 м;  - Максимальный вылет ковша от оси поворотной колонки - 6,52 м;  - Вылет ковша от оси поворотной колонки при максимальной высоте подъема - 3,66 м;  - Максимальный вылет ковша от оси машины при повороте стрелы на 90° - 7,09 м;  - Максимальная высота подъема ковша - 6,35 м;  - Максимальная высота разгрузки - 4,72 м;  - Высота выгрузки - 2,74 м;  - Высота горизонтального днища - 3,20 м;  - Высота оси шарнира ковша - 3,45 м; - Вылет оси шарнира ковша - 0,36 м;  - Вылет кромки ковша на уровне земли - 1,42 м;  - Максимальный вылет поднятого ковша - 1,20 м;  - Вылет поднятого ковша при выгрузке - 0,83 м;  - Глубина копания (толщина срезаемого слоя) - 0,10 м;  - Угол запрокидывания ковша - 45°;  - Угол выгрузки - 43°; Ширина раскрытия челюстей - 0,95 м

Рис.2. Габаритные размеры экскаватора-погрузчика JCB 3CX m

 - Габаритная длина - 5,62 м;  - Колесная база - 2,17 м;  - Расстояние от оси поворотной колонки до задней оси моста - 1,36 м;  - Дорожный просвет от опор - 0,37 м;  - Дорожный просвет от поворотной колонки - 0,52 м;  - Высота центра рулевого колеса - 1,94 м;  - Высота крыши кабины - 2,87 м;  - Габаритная высота - 3,61 м;  - Габаритная ширина по раме опор - 2,36 м;  - Ширина ковша погрузчика - 2,35 м

Рис.3. Каток тротуарный DM 2

Рис.4. Асфальтоукладчик VOGELE SUPER BOY

Рис.5. Поливомоечная машина ПМ-3У

Рис.6. Автогудронатор ДС-39Б

2.5. При устройстве тротуара применяются следующие строительные материалы: щебень фракции 20-40 мм М 400 отвечающий требованиям ГОСТ 8267-93; среднезернистый песок с коэффициентом фильтрации не менее 3 м/сут отвечающий требованиям ГОСТ 8736-93*; камни бетонные и железобетонные бортовыеотвечающие требованиям ГОСТ 6665-91; битум нефтяной дорожный БНД-90/130 отвечающий требованиямГОСТ 22245-90; горячая, песчаная, асфальтобетонная смесь Марки II, Тип Г отвечающая требованиям ГОСТ 9128-97*.

________________

*  ГОСТ 9128-97 не действует. Взамен действует ГОСТ 9128-2013. - Примечание изготовителя базы данных.

2.6. Работы по устройству тротуара с асфальтобетонным покрытием следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства;

- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги;

- СНиП III-10-75. Благоустройство территорий;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- НПО РОСДОРНИИ-1993 г. Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог;

- РОСАВТОДОР-2002. Сборник форм исполнительной производственно-технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ;

- ГОСТ 8736-93*. Песок для строительных работ;

- ГОСТ 9128-97*. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон.

_________________
         * ГОСТ 9128-97 не действует. Взамен действует ГОСТ 9128-2013. - Примечание изготовителя базы данных.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства" до начала выполнения строительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение (ордер) на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения (ордера) запрещается.

3.2. До начала производства работ по устройству тротуара необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- разработать РТК или ППР на устройство тротуаров;

- назначить лиц, ответственных за безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- разработать схемы и устроить временные подъездные пути для движения транспорта к месту производства работ;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, а также биотуалетов;

- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

- оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время;

- доставить в зону работ необходимые материалы, приспособления, инвентарь, инструменты и средства для безопасного производства работ;

- установить, смонтировать и опробовать строительные машины, средства механизации работ и оборудование по номенклатуре, предусмотренные РТК или ППР;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- составить акт готовности объекта к производству работ;

- получить разрешение на производство работ у технадзора Заказчика.

3.3. До начала производства работ по устройству тротуара должны быть выполнены предусмотренные РТК подготовительные работы, в т.ч.:

- принята от Заказчика техническая документация по созданию геодезической разбивочной основы (ГРО) для выполнения строительно-монтажных работ и закрепленные на местности знаками пункты этой основы;

- завершены и приняты разбивочные работы по закреплению в натуре проектного положения тротуара в плане и по высоте;

- завершены и приняты в установленном порядке земляные работы по устройству корыта, под конструкцию тротуара;

- устроен в лотке корыта продольный дренаж мелкого заложения (при необходимости);

- установлены бортовые камни по краям тротуара;

- подготовлен и завезен на объект песок и фракционный щебень в необходимом объеме.

Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

3.4. Геодезическая разбивочная основа

3.4.1. Геодезическая разбивочная основа для строительства должна включать:

- высотные реперы (марки);

- пункты, закрепляющие продольные оси улиц, проездов, тротуаров и пешеходных дорожек;

- пункты, с которых можно производить разбивку осей проездов и контроль за их положением в процессе строительства.

3.4.2. Принятые знаки геодезической разбивочной основы в процессе строительства должны постоянно находиться под наблюдением за сохранностью и устойчивостью и проверяться инструментально не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний периоды).

3.4.3. Приемку ГРО для строительства следует оформлять актом освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства в соответствии с Приложением 1, РД 11-02-2006.

3.4.4. К акту приемки ГРО должен быть приложен схематический план благоустройства территории с указанием местоположения пунктов, типов и глубины заложения закрепляющих их знаков, координат пунктов, их пикетажных значений и высотных отметок в принятой системе координат и высот.

3.5. Геодезические разбивочные работы

3.5.1. Разбивку оси тротуара можно производить от красных линий существующей застройки и других постоянных сооружений или границ проезжей части. Вертикальные отметки осевой линий в профиле выносят с помощью нивелира от близлежащего репера.

3.5.2. Для переноса запроектированного и представленного на чертежах плана тротуара на местность, необходимо иметь, как на плане, так и на местности одни и те же постоянные предметы. Этими предметами могут быть пункты триангуляции, точки пересечения с автомобильными дорогами (кромка проезжей части), линии связи, ЛЭП и т.д. К ним привязываются разбивочные данные, которые берутся из проекта, и от них, производится разбивка установки бортовых камней, процесс, который заключается в следующем (см. рис.5):

- по плану определяют расстояние от этих точек до постоянных предметов, имеющихся на плане и на местности и в принятом масштабе определяют фактическое расстояние;

- полученные точки на местности закрепляют колышками и сторожками (выносками);

- переносят на контрольные столбики отметку ближайшего репера.

3.5.3. От осевой линии тротуара, через 20 м замерами рулеткой в обе стороны разбивают корыто под тротуар и в полученных точках, а также в переломных точках продольного профиля по теодолиту выставляют ряд деревянных колышков и по ним протягивают шнур.

Ширина корыта приниматься с учетом установки бортовых камней. На колышках по нивелиру отмечают краской высотные отметки дна корыта, песчаного подстилающего слоя, щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия.

Проектная отметка по оси (дна корыта) низа дорожной одежды (слоя основания) определяется по формуле:

,

где  - отметка верха покрытия тротуара;

- глубина корыта;

- ширина корыта;

- уклон корыта.

Поперечный уклон дна корыта должен быть равным уклону поверхности покрытия 10-15‰ и направляются к лоткам проезжих частей или к дренажам.

Величину требуемой толщины песчаного подстилающего слоя принимают с учетом коэффициента запаса материала на уплотнение равного 1,10, а основания из щебня с учетом коэффициента запаса материала на уплотнение равного 1,25.

Величина требуемой толщины слоя покрытия, с учетом коэффициента запаса материала на уплотнение, закрепляется на бортовых камнях, установленных с обеих сторон тротуара.

Коэффициент запаса на уплотнение асфальтобетонной смеси определяется по формуле:

,

где  - коэффициент поперечной деформации (раскатки) асфальтобетона;

- коэффициент уплотнения слоя, начальный;

- коэффициент уплотнения слоя, после укатки катками.

Разбивка выполняется от постоянных опорных геодезических пунктов и делается на сменный объем работ.

3.5.4. Закрепительные знаки (колышки) сохраняются до сдачи готового тротуара представителю технического надзора Заказчика. Поврежденные в процессе работ разбивочные точки необходимо сразу восстановить. Точность разбивочных работ должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.03-84 и СНиП 3.02.01-87.

3.5.5. Выполненные работы необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта разбивки осей объекта капитального строительства на местности в соответствии с Приложением 2, РД 11-02-2006 и получить разрешение на отрывку корыта под конструкцию тротуара.

3.6. Доставленные на объект песок и фракционный щебень следует раскладывать в зоне действия бригады с созданием не менее чем 2-х сменного запаса, который должен постоянно пополняться. Не позже чем за смену до устройства тротуара рабочую зону закрывают для движения, устанавливают ограждения, дорожные знаки, подготавливают съезды и объезды.

Работы по устройству тротуара выполняются на 2-х захватках длиной по 40 м.

3.7. На первой захватке выполняются следующие технологические операции:

- отрывка корыта под конструкцию тротуара и уплотнение в нем грунта основания;

- установка бортовых камней;

- устройство песчаного подстилающего слоя 0,20 м;

- устройство щебеночного основания 0,15 м.

3.7.1. В зависимости от гидрогеологических условий и конструкции тротуара, глубина корыта может колебаться от 10 до 50 см. При расположении тротуара у проезжей части его корыто выкапывают одновременно с корытом проезжей части. Экскаватором-погрузчиком JCB 3CX m отрывают корыто прямоугольного сечения шириной по дну 2,5 м, с учетом установки бортовых камней с одновременной погрузкой грунта в автомобили-самосвалы. Чтобы точно выдержать проектную глубину корыта, грунт при разработке не добирают на 0,10-0,15 м. В дальнейшем этот слой удаляют землекопы вручную, придавая дну корыта заданный уклон. Поверхность дна корыта должна быть ровной, чтобы зазор между трехметровой рейкой и грунтом не превышал значений, допускаемых проектом.

Уплотнение основания корыта производят самоходным, тротуарным, вибрационным, тандемным катком DМ 02 за 9 проходов по следу, с перекрытием предыдущего прохода на  ширины следа, на глубину не менее 0,30 м, до коэффициента уплотнения равного 0,98.

3.7.2. Выполненные работы по разработке корыта под конструкцию тротуара, необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и получить разрешение на производство последующих работ по устройству песчаного подстилающего слоя.

3.7.3. Технология установки бортовых камней рассмотрена в отдельной технологической карте.

3.7.4. Устройство песчаного подстилающего слоя необходимо производить по подготовленной поверхности корыта. Поверхность основания корыта должна быть полностью освобождена от камней и комьев, диаметр которых превышает  толщины устраиваемого слоя, а также от посторонних предметов. Все нарушения поверхности корыта, вызванные построечным транспортом и осадками, следует устранить непосредственно перед устройством дорожной одежды. Песок подвозят экскаватором-погрузчиком JCB 3CX m, высыпают на дно корыта, разравнивают погрузочным ковшом экскаватора способом "на себя" и планируют дорожные рабочие вручную лопатами.

3.7.5. Уплотнение песчаного слоя начинают сразу же после окончания планировки слоя. Перед началом уплотнения песок увлажняют (при необходимости) из расчёта 4-5 л на 1,0 м при помощи поливомоечной машины ПМ-3У с целью доведения его влажности до 8-10%. Однако, из-за высокой фильтрационной способности песка поливать его водой впрок не следует, он быстро теряет свою влажность. Наиболее рационально увлажнение вести в момент его уплотнения спереди двигающегося катка на расстоянии не более 30-35 м. Режим увлажнения определяет Строительная лаборатория предприятия. Для уменьшения потерь воды при увлажнении необходимо розлив производить с помощью рыхлителей-плоскорезов с распределительными трубками, установленных на поливомоечной машине. Общий расход воды для увлажнения основания определяют по формуле:

литров,

где  - расход воды, л;

- площадь основания, м.

3.7.6. Уплотнение слоя до 0,98 производят самоходным, тротуарным, вибрационным, тандемным катком DМ 02 совершая первые 2 прохода со слабой вибрацией на скорости 3 км/час, следующие 8 проходов с сильной вибрацией на скорости 4 км/час. Завершить уплотнение надо двумя проходами катка без вибрации на скорости 6 км/час.

Уплотнение производят челночными проходами начиная от края слоя, с перемещением при каждом проходе к оси на  уплотняемой полосы, с перекрытием предыдущего прохода на 0,3 м. Движение транспорта по готовому щебеночному слою запрещено.

3.7.7. По окончанию укатки производитель работ проверяет ровность и толщину подстилающего слоя, качество планировки и соответствие поперечных уклонов проектным. Дорожный рабочий лопатой исправляет отдельные дефектные места и планирует основание по проектным отметкам. Поперечный уклон поверхности слоя должен обеспечивать быстрый отвод выпавших атмосферных осадков.

3.7.8. Выполненные работы по устройству песчаного подстилающего слоя основания, необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и получить разрешение на производство последующих работ по устройству щебеночного основания.

3.7.9. Устройство щебеночного основания производят по подготовленной поверхности песчаного подстилающего слоя. Поверхность подстилающего слоя должна быть полностью освобождена от камней и комьев, диаметр которых превышает  толщины устраиваемого слоя, а также от посторонних предметов. Все нарушения поверхности подстилающего слоя, вызванные построечным транспортом и осадками, следует устранить непосредственно перед устройством основания.

3.7.10. Приповерхностная зона (5-10 см) песчаного подстилающего слоя, как правило, имеет несколько меньшее значение коэффициента уплотнения, чем требуемое, за счет её горизонтального сдвига вальцем катка (бульдозерный эффект) во время уплотнения. По этому при подготовке к устройству основания необходимо производить до уплотнение этой зоны катком DМ 02 за 3 прохода по одному следу, до 0,98 челночными проходами с рабочей скоростью 6,0 км/час, с выключенным вибратором, с перемещением при каждом проходе к оси на  уплотняемой полосы, с перекрытием каждого предыдущего прохода на 0,3 м.

3.7.11. Щебень подвозят экскаватором-погрузчиком JCB 3CX m, высыпают на песчаный подстилающий слой, разравнивают погрузочным ковшом экскаватора способом "на себя" и планируют дорожные рабочие вручную лопатами.

3.7.10*. После планировки щебеночное основание поливают водой из расчёта 4-5 л на 1,0 м при помощиполивомоечной машины ПМ-3У. Режим увлажнения определяет Строительная лаборатория предприятия. Для уменьшения потерь воды при увлажнении необходимо розлив производить с помощью рыхлителей-плоскорезов с распределительными трубками, установленных на поливомоечной машине. Общий расход воды для увлажнения основания определяют по формуле:

литров,

где  - расход воды, л;

- площадь основания, м.

__________________

* Нумерация соответствует оригинале. - Примечание изготовителя базы данных.

3.7.11. Уплотнение слоя до 0,98 производят самоходным, тротуарным, вибрационным, тандемным катком DМ 02 совершая первые 4 прохода по следу без вибрации, на скорости до 4,0 км/час, следующие 2 прохода со слабой вибрацией на скорости 3 км/час, промежуточные 4 прохода с сильной вибрацией на скорости 4 км/час и завершается уплотнение 2 проходами катка без вибрации на скорости 6 км/час. Уплотнение производят челночными проходами начиная от края слоя, с перемещением при каждом проходе к оси на уплотняемой полосы, с перекрытием предыдущего прохода на 0,3 м.

3.7.12. Устройство щебеночного основания во время снегопада и по мерзлому грунту не разрешается. В зимнее время к устройству щебеночного слоя приступают после предварительной очистки корыта от снега и наледи. Устройство слоя основания следует производить с учетом завершения уплотнения щебня до начала его смерзания. В зимнее время после устройства основания последующие работы по устройству покрытия следует производить без значительного разрыва во времени. Движение транспорта по готовому слою основания запрещено.

3.7.13. По окончанию укатки производитель работ проверяет толщину укладки слоя основания, качество планировки и соответствие поперечных уклонов проектным. Поперечный уклон поверхности слоя должен обеспечивать быстрый отвод выпавших атмосферных осадков.

3.7.14. Выполненные работы по устройству основания из фракционного щебня, необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и получить разрешение на производство последующих работ по устройству асфальтобетонного покрытия.

3.8. На второй захватке выполняются следующие технологические операции:

- подгрунтовка жидким битумом щебеночного основания;

- устройства асфальтобетонного покрытия.

3.8.1. За 1-6 часов до устройства асфальтобетонного покрытия, щебёночное основание очищается от пыли и грязи и производится его подгрунтовка, жидким битумом из расчета 0,75 л/м при помощи автогудронатора ДС-39Б. Избыток битума удаляется с поверхности.

Покрытие, после нанесения битума, необходимо устраивать в течение 4 часов. Это время необходимо для испарения воды из битума и тогда на поверхности остается равномерная тонкая пленка битума, исключающая явление сдвига при уплотнении уложенного по ней слоя асфальтобетонной смеси и обеспечивающая хорошее сцепление между слоями.

Одновременно, на высоту слоя асфальтобетонного покрытия, с учётом коэффициента запаса на уплотнение, смазывают нижнюю часть поверхности бортовых камней, бетонные и металлические поверхности люков колодцев подземных коммуникаций.

3.8.2. Выполненные работы по подгрунтовке основания, необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 и получить разрешение на производство последующих работ по устройству асфальтобетонного покрытия.

3.8.3. Вне зависимости от погоды уплотнение мелкозернистых горячих смесей необходимо выполнить полностью в пределах рациональных их температур от 140-130 °С до 75-70 °С. Минимальная температура начала уплотнения таких смесей не должна быть ниже 120 °С.

Поэтому технологию и организацию укладки и уплотнения смеси назначают из трех условий:

- температура начала уплотнения не ниже 120 °С, а окончания - не ниже 75-80 °С;

- время всего цикла уплотнения слоя смеси дорожными катками должно назначаться с учетом толщины слоя и погодных условий;

- минимальная длина захватки подготавливаемая укладчиком для работы дорожного катка, по условиям его разгона и торможения перед реверсом своего хода, должна быть в пределах 8-10 м (4-5 длин катка). Поэтому скорость укладки смеси в покрытие должна назначаться с учетом минимальной длины захватки и погодных условий т.е. чем быстрее охлаждается слой горячей смеси, тем скорости укладки и укатки должны быть выше.

3.8.4. Перед началом работ производится традиционная и общепринятая проверка и всех узлов и механизмов асфальтоукладчика согласно инструкции по его эксплуатации.

Особое внимание обращают на:

- правильную установку винтового шнека по высоте - около 10-15 см над поверхностью укладки от края винтовой лопасти;

- на правильную установку шиберных заслонок перед пластинчатым питателем;

- ход и частоту трамбующего бруса в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя укладчика для намеченного типа смеси и толщины слоя;

- частоты выглаживающей виброплиты;

- установку и крепеж копирных лыж;

- настройку и проверку срабатывания сигналов датчика, который автоматически контролирует толщину слоя и поперечные уклоны.

3.8.5. Транспортирование асфальтобетонной смеси к месту укладки производится автомобилями-самосвалами. Дорожный рабочий, обслуживающий бункер асфальтоукладчика подает сигнал на подход автосамосвала. Автомобиль-самосвал задним ходом подъезжает к асфальтоукладчику и останавливается за 0,5-1,0 метр от него, ожидая, когда асфальтоукладчик производя укладку асфальтобетонной смеси двигаясь вперед, коснется задних колес автомобиля направляющими роликами смесеприемного бункера и начнет его толкать. Только после этого смесь выгружается в приемный бункер, дорожный рабочий очищает кузов автомобиля-самосвала от остатков смеси скребком с удлиненной ручкой и подает сигнал на отход машины.

Следующие автосамосвалы подошедшие на выгрузку смеси, должны останавливаться на таком же расстоянии перед асфальтоукладчиком строго по оси его движения.

Асфальтоукладчик при приемке новой порции смеси не останавливается, а продолжает движение вперед к автосамосвалу, производя укладку, пока его направляющие ролики не придут в соприкосновение с задними колесами автомобиля.

Дорожный рабочий подает сигнал водителю, когда необходимо поднять кузов для выгрузки. Асфальтоукладчик двигает автосамосвал впереди себя до тех пор, пока он полностью не освободится от смеси.

Необходимо следить, чтобы температура асфальтобетонной смеси, находящейся в бункере асфальтоукладчика, перед укладкой в конструктивный слой была не ниже 120 °С, а с применением ПАВ - не ниже 100 °С.

Перед приемкой смеси стенки бункера должны быть тщательно очищены и смазаны водноизвестковой суспензией. Нельзя смазывать нефтесодержащими материалами!

3.8.6. Распределение асфальтобетонной смеси производится асфальтоукладчиком VOGELE SUPER BOYна рабочей скорости 2,5 м/мин, уплотняющие рабочие органы работают в режиме:

- частота оборотов валов трамбующего бруса 1000-1400 об./мин;

- вала вибратора плиты 2500-3000 об./мин.

В том случае, если при движении асфальтоукладчика в уложенном слое появляются разрывы, трещины, неровности поверхности или пустоты по краям полосы, машинист должен снизить скорость. Во время укладки необходимо следить за тем, чтобы трамбующий брус был включен постоянно.

На старте укладчика под подошву плиты подкладывается брусок равный толщине слоя в уплотненном состоянии плюс . Общая высота бруска равна 5,0 см.

3.8.7. При окончании укладки смеси на установленной полосе слой ее клинообразно утончается. При возобновлении работ клинообразная часть слоя обрубается вертикально по рейке или шнуру в направлении, перпендикулярном оси тротуара. Толщина покрытия в местах обрубки должна быть не менее проектной.

Другим способом устройства поперечного шва является укладка в поперечном направлении деревянного бруса по толщине равного толщине уплотненного слоя асфальтобетона. Брус может быть укреплен металлическими штырями. Для смягчения толчков от движущегося транспорта перед брусом укладывается клинообразный упор из асфальтобетонной смеси. При возобновлении работы на рабочем шве брус убирают.

Для образования качественного поперечного стыка в месте обрубки слоя (укладки бруса) вертикальная грань ранее уложенного слоя смазывается битумной эмульсией или битумом, и на это место устанавливается плита асфальтоукладчика. Необходимо, чтобы плита перед началом укладки была прогрета обогревающими устройствами или горячей асфальтобетонной смесью.

После перерыва в работе асфальтоукладчик следует устанавливать так, чтобы выглаживающая плита перекрывала край ранее уложенной полосы на 100-150 мм.

3.8.8. Рабочие бригады выполняют следующие обязанности:

Машинист асфальтоукладчика следит за соблюдением требуемой толщины и ширины слоя.

Дорожный рабочий 4-го разряда (бригадир) принимает смесь, визуально оценивают ее качество. Недоброкачественная смесь (жирная, пережженая, плохо перемешанная - со сгустками битума или сухая) в покрытие не укладывается, а используется по указанию Начальника участка. Они также контролируют толщину укладываемого слоя, регулируют положение выглаживающей плиты и дают указания о порядке уплотнения смеси катками. Толщину слоя промеряют металлическим мерником после прохода укладчика и в случае отклонения от требуемой исправляют положение выглаживающей плиты. Бригадир исправляет участки покрытия, на которых под рейкой обнаружены просветы более 6 мм. Для этого он железными граблями слегка взрыхляет уложенную смесь, удаляет лишнюю на возвышениях или добавляет во впадины.

Дорожный рабочий 3-го разряда очищает кузов от остатков смеси скребком или лопатой с удлиненной ручкой. После прохода укладчика при необходимости устраняют неровности, удаляют недоброкачественную смесь. После первых 2 проходов катка проверяет поперечный уклон и ровность покрытия шаблоном и трехметровой рейкой. Места, не поддающиеся поверхностному исправлению вырубает, тщательно очищает, края смазывает горячим битумом и заменяет новой, доброкачественной асфальтобетонной смесью.

Дорожные рабочие 2-го разряда доставляют лопатами смесь для исправления покрытия, устанавливают боковые упорные брусья, закрепляя их штырями. При окончании смены и в конце каждой полосы укладывают упорный брусок, закрепляя его штырями и подсыпают смесь к доске. При возобновлении работы убирают брус или обрубают край ранее уложенной смеси и смазывают его горячим битумом. Выставляют конуса, обозначающие длину полосы укатки, равной 4-5-ти длинам катка.

3.8.9. Уплотнение асфальтобетонной смеси производят при ее температуре не менее 120 °С тогда не образуется деформация в процессе укатки. В целях повышения прочности покрытия смесь уплотняют до получения наибольшей плотности в период, пока смесь не остыла ниже 80 °С, делая не менее 25 проходов всеми катками по одному следу. Каток должен двигаться без остановки на уплотняемом слое и без переключения передач. Во избежание прилипания во время укатки асфальтобетонной смеси к вальцам катка их смазывают водой.

Сначала выполняют подкатку уложенного слоя непосредственно сразу за укладчиком, самоходным, тротуарным, вибрационным, тандемным катком DМ 02 за 2-4 прохода по следу без вибрации (движение к укладчику), затем с вибрацией - 4-6 проходов по следу (движение от укладчика).

Уплотнение начинают продольными проходами катка от одного края тротуара с постепенным смещением проходов к другой кромке тротуара. Подкатка производится ведущими вальцами вперед, с перекрытием предыдущего следа на 30 см, возвратно-поступательным движением по всей ширине тротуара, со скоростью не более 4,8-5,6 км/час.

При работе катка с вибрацией показатель  должен быть не выше 2,40-2,60 кгс/см (33-39 удар/мин), а без вибрации должен иметь  не выше 1,75-1,85 кгс/см. При превышении указанных значений уплотняемый слой смеси будет испытывать силовые перегрузки и на покрытии могут возникать дефекты (трещины, прорези, сдвиги, неровности).

После подкатки смеси дальнейшую укатку продолжают самоходным, тротуарным, вибрационным, тандемным катком DМ 02 за 8-10 проходов по следу, с перекрытием предыдущего следа на 30 см, возвратно-поступательным движением по тротуару, с рабочей скоростью 3,7-6,4 км/час. На этом этапе производится доуплотнение некоторых слабых мест, общая отделка поверхности покрытия и важный силовой тренинг с формированием более прочной структуры асфальтобетона.

На завершающей стадии укатки используется самоходный, тротуарный, вибрационный, тандемный каток DМ 02. Основной целью завершающей стадии укатки является устранение дефектов поверхности и улучшение структуры поверхности и может повысить ее плотность, если слой еще достаточно горяч (80 °С). Укатка производится за 2-4 прохода по следу, с перекрытием предыдущего следа на 30 см возвратно-поступательным движением по тротуару, со скоростью не более 3,2-4,8 км/час и только в статическом режиме.

3.8.10. При уплотнении покрытия катки должны работать синхронно. Суть такой синхронизации, диктуемой погодными условиями с быстрым охлаждением горячей смеси, сводится к тому, что уплотнение с применением вибратора каток начинают свою работу сразу же после прохождения асфальтоукладчиком первых 10 м захватки (за 4 мин при скорости укладки 2,5 м/мин).

Пока укладчик готовит вторые 10 м захватки, виброкаток DM 02 на первых 10 м должен сделать 50% своих проходов, т.е. 4 прохода из общих 8. После готовности вторых 10 м для уплотнения каток сразу же включает этот участок в свою работу, т.е. ведет укатку уже 20 м.

За время подготовки асфальтоукладчиком третьих 10 м виброкаток на 20 м обязан сделать 50% положенных проходов (на первом участке будет выполнено 100% проходов, на втором - 50%). Как только третий участок будет готов для уплотнения, виброкаток DM 02 сразу же начинает работу на нем и продолжает на втором участке укатку смеси, освободив первый участок для второго статического катка DM 02, который выполняет свою часть работы по такой же схеме с периодичностью, как виброкаток.

Таким образом, виброкаток за укладчиком постоянно будет работать на захватке 20 м, но через каждые 4 мин они должны продвигаться вперед на 10 м, освобождая сзади тоже 10 м захватки.

При такой организации труда полоса укладки асфальтобетонной смеси (10 м) в пределах сменной захватки будет полностью уложена, укатана и отделана в течение 14 минут.

3.8.11. Выполненные работы по устройству асфальтобетонного покрытия тротуара, необходимо предъявить представителю технического надзора Заказчика для осмотра, и документального оформления путем подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006.

3.9. Обстоятельства затрудняющие работу по укладке асфальтобетонной смеси:

а). Самосвалы стоят груженые асфальтобетонной смесью и в это время начинается не сильный, кратковременный дождь. Если поверхность подготовлена к укладке асфальта, на ней произведена подгрунтовка и нет луж от дождя, - быстро уложить и укатать смесь пока она не остыла.

б). Самосвалы стоят груженые асфальтобетонной смесью и в это время, начинается сильный дождь.

- самосвалы не разгружаются до окончания дождя;

- после дождя убираются все лужи с покрытия;

- укладывается поступившая смесь с тщательной проверкой качества укладки.

в). Неожиданная поломка асфальтоукладчика или катков.

- необходимо иметь на объекте резерв техники.

г). Задержки при доставке асфальтобетонной смеси на объект.

- запретить езду автосамосвалов группами, регулировать равномерность поставки;

- на случай "пробок" и других ситуаций на дороге, предусмотреть резервные маршруты;

- обеспечить радиосвязь с автосамосвалами.

Недостатки, которые могут возникнуть при доставке смеси и укладке её асфальтоукладчиком в покрытие и способы устранения недостатков

Таблица 1

| Возможные недостатки | Причины их возникновения | Способы устранения или предотвращения |
| --- | --- | --- |
| Показатели состояния смеси |
| Смесь дымится (синий дымок над смесью) | Смесь перегрета выше 180 °С | Сообщить на АБЗ о необходимости отрегулировать температурный режим. Смесь для верхнего слоя применять нельзя |
| Смесь дымится (серый дымок над смесью) | Избыточная смазка кузова автосамосвалов | Сообщить на АБЗ о том, чтобы смазку наносили более тонким слоем |
| Комья, трудно разбиваемые несмотря на высокую температуру смеси | Недостаточное перемешивание или применен влажный минеральный порошок | Указать АБЗ о контроле качества минерального порошка и о раздельном перемешивании: сначала сухого замеса, затем с битумом |
| Смесь трудно укладывается | Низкая температура смеси, избыток минерального порошка или недостаточное перемешивание | Указать АБЗ: повысить температуру смеси; Проверить работу дозировочного узла; Раздельно перемешивать смесь сухого замеса, затем с битумом |
| Показатели укладки смеси |
| Задирание (частичное или сплошное) поверхности укладываемого слоя | Попадание в смесь крупного щебня, комков застывшей смеси, посторонних предметов, которые волокутся плитой укладчика или трамбующим брусом | Остановить укладчик, поднять рабочие органы и удалить посторонние предметы |
| Негладкая, рваная поверхность, местами углубленная вдоль укладываемой полосы | Смесь прилипает к поверхности выглаживающей плиты асфальтоукладчика | Очистить поверхность плиты и смазать ее (мазутом, соляровым маслом); подогреть системой обогрева укладчика |
| Неровная поверхность укладываемого слоя в продольном направлении | Неправильное регулирование толщины слоя покрытия или неровность основания | Проверить высотную разбивку и установить выглаживающую плиту в постоянном положении; при необходимости регулировать плиту плавно, без резкой смены толщины слоя |
| Разрывы по всей ширине укладываемой полосы покрытия | Неправильная установка трамбующего бруса по отношению к выглаживающей плите (брус установлен выше плиты) | Установить трамбующий брус (в крайнем нижнем положении) на 4 мм ниже поверхности выглаживающей плиты. Устранять вручную, засыпая под каток часть смеси с разравниванием её горячими граблями и гладилками |
| Сдвижка слоя, наплывы на покрытии при укатке | Высокая температура смеси или жирная смесь | Сообщить на АБЗ о проверке дозирования битума |
| Появление трещин при уплотнении слоя покрытия | Сухая смесь или недостаточно прочное основание | Сообщить на АБЗ о недостатке битума в смеси. Проверить основание впереди укладки, рассыпать асфальтобетонную смесь слоем 10-15 мм и до уплотнить. Устранять вручную, засыпая под каток часть смеси с разравниванием её горячими граблями и гладилками |

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ по устройству тротуара с асфальтобетонным покрытием выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства;

- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги;

- СНиП III-10-75. Благоустройство территорий;

- ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ;

- ГОСТ 8736-93*. Песок для строительных работ;

- ГОСТ 9128-97*. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон.

_________________
         * ГОСТ 9128-97 не действует. Взамен действует ГОСТ 9128-2013. - Примечание изготовителя базы данных.

4.2. Контроль качества строительно-монтажных работ осуществляется прорабом или мастером с привлечением аккредитованной Производственно-испытательной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на производителя работ или мастера выполняющего работы по устройству тротуара.

4.3. Строительный контроль качества работ должен включает в себя входной контроль проектной рабочей документации и результатов инженерных изысканий, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль строительно-монтажных работ, процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.

4.4. Входной контроль

4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.

4.4.2. Входной контроль поступающего песка осуществляется путем отбора не менее 10 точечных проб (при объёме поставки св. 700 м) из которых образуют объединённую пробу, характеризующую контролируемую партию и проводят лабораторную проверку таких параметров как:

- зерновой состав песка;

- содержание пылевидных и глинистых частиц;

- содержание глины в комках;

- класс, модуль крупности, полный остаток на сите N 063;

- коэффициент фильтрации.

4.4.3. Поступающий на объект песок должен иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

- номер и дата выдачи документа;

- номер партии и количество песка;

- номера вагонов и номер судна, номера накладных;

- класс, модуль крупности, полный остаток на сите N 063;

- содержание пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках;

- удельная эффективная активность естественных радионуклидов в песке;

- содержание вредных компонентов и примесей;

- обозначение настоящего стандарта.

4.4.4. Входной контроль поступающего щебня осуществляется путем отбора не менее 10 точечных проб (при объёме поставки до 350 м) из которых образуют объединённую пробу, характеризующую контролируемую партию и проводят лабораторную проверку таких параметров как:

- зерновой состав;

- марка щебня по дробимости;

- морозостойкость щебня;

- насыпная плотность;

- содержание глины в комках.

4.4.5. Поступающий на объект щебень должен иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

- номер и дата выдачи документа;

- номер партии и количество щебня;

- номера вагонов и номер судна, номера накладных;

- зерновой состав щебня;

- содержание зерен пластичной (лещадной) и игловатой формы;

- насыпная плотность щебня;

- марка щебня по прочности (дробимости);

- морозостойкость щебня;

- удельная эффективная активность естественных радионуклидов в щебне;

- содержание вредных компонентов и примесей;

- обозначение настоящего стандарта.

4.4.6. Входной контроль поступающей асфальтобетонной смеси осуществляется из партии выпущенной в одной установке в течение смены в объеме не более 600 т. Для контрольных испытаний асфальтобетонных смесей, отгружаемых в автомобили, отбирают 9 проб от партии непосредственно из кузовов автомобилей. Отобранные пробы не смешивают и испытывают сначала три пробы. При получении удовлетворительных результатов испытаний остальные пробы не испытывают. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы одной пробы из трех проводят испытания остальных шести проб.

В случае неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы одной пробы из шести партию материалов бракуют. При этом проверяют:

- разномерность* распределения минеральных частиц по их размерам;

__________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

- распределение вяжущего материала без сгустков и необработанных мест;

- подвижность смеси и удобообрабатываемость при выгрузке, укладке и укатке;

- цвет от темно-коричневого до черного (в зависимости от вяжущего материала);

- температуру смеси при поступлении на объект (каждая машина), при укладке и уплотнении.

4.4.7. Поступающая на объект асфальтобетонная смесь должен иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

- номер и дата выдачи документа;

- вид, тип и марку смеси;

- массу смеси;

- время выпуска из смесителя;

- температуру отгружаемой смеси;

- водостойкость и водонасыщение смеси;

- пределы прочности при сжатии при 50 °С;

- остаточная пористость и пористость минеральной части смеси;

- удельную эффективную активность естественных радионуклидов;

- обозначение настоящего стандарта.

4.4.8. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме: ГОСТ 24297-87*, Приложение 1.

________________

* ГОСТ 24297-87 отменен на территории РФ с 01.01.2014 с введением в действие ГОСТ 24297-2013. - Примечание изготовителя базы данных.

4.5. Операционный контроль

4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.

4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Инструментальный контроль устройства тротуара должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения.

4.5.3. При устройстве корыта должны проверяться:

- геометрические параметры корыта в плане и профиле;

- поперечные уклоны и ровность поверхности основания.

4.5.4. К постоянно контролируемым показателям качества устройства подстилающего слоя относятся:

- толщина неуплотненного слоя песка по оси слоя;

- ровность поверхности, соблюдение поперечных уклонов слоя;

- состав и степень увлажнения песка перед его уплотнением;

- коэффициент уплотнения слоя после укатки;

- высотные отметки по оси тротуара.

4.5.5. Допускаемые отклонения геометрических размеров при устройстве подстилающего слоя должны соответствовать СНиП 3.06.03-85 и составляют:

| - толщина слоя | ±15 мм; |
| --- | --- |
| - ширина основания | ±10 см; |
| - поперечные уклоны | ±0,010. |

4.5.6. При устройстве щебеночного основания необходимо контролировать:

- состав и степень увлажнения слоя перед его уплотнением;

- степень уплотнения слоя после уплотнения;

- норма распределения щебня мелкой фракции;

- геометрических параметров слоя в плане и профиле;

- поперечных уклонов и ровности поверхности слоя.

4.5.7. При устройстве асфальтобетонного покрытия необходимо контролировать:

- высоту материала перед выглаживающей плитой;

- скорость укладки;

- фактическую толщину слоя;

- ровность поверхности;

- ширину укладки;

- качество поперечных сопряжений укладываемых полос покрытия;

- температуру укладки;

- соответствие поперечного и продольного уклонов проекту.

4.5.8. Допускаемые отклонения геометрических размеров при устройстве нижнего слоя асфальтобетонного покрытия составляют:

| - высотные отметки продольного профиля | - 5 см; |
| --- | --- |
| - ширина слоя | - 10 см; |
| - поперечные уклоны | - 0,005; |
| - толщина слоя | - 10 мм; |
| - коэффициент уплотнения, не менее | - 0,98; |
| - просвет под 3-метровой рейкой | - 5 мм. |

4.5.9. Необходимо фиксировать отклонения от заданной технологии (ППР, технологических карт) по всем в дальнейшем контролируемым показателям, изменение которых может оказать влияние на качество работ, а именно:

- погодные условия;

- состав машин и применяемое оборудование;

- очередность и длительность технологических операций;

- число проходов катков при уплотнении подстилающего слоя, основания и покрытия;

- скоростью перемещения строительных машин при выполнении технологических операций.

4.5.10. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая формаприведена в РД 11-05-2007).

4.8.* При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.

_____________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении работ по устройству тротуара с участием Заказчика.

4.9. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены в Общий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

4.10. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей технологической карте и Схеме операционного контроля качества (табл.2).

Схема операционного контроля качества

Таблица 2

| Наименование контролируемых показателей | Допустимые предельные отклонения | Метод контроля | Время проведения контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство корыта | - глубина корыта до ±10% - смещение оси в плане ±10 см; - высотные отметки по оси ±50 мм; - поперечные уклоны ±0,010‰; - ширина по низу и верху ±5 см; - уплотнение 0,95 | Рулетка, нивелир, 3-х метровая рейка, плотномер | Через каждые 40-50 м | Прораб. Геодезист |
| Устройство песчаного подстилающего слоя | - высотные отметки верха по оси ±50 мм; - ширина слоя до ±10 см; - толщина слоя до ±15 мм; - поперечные уклоны ±0,010‰; - степень уплотнения 0,98; - коэффициент фильтрации 3,0 м/сутки | " | " | " |
| Устройство щебёночного основания | - высотные отметки верха по оси ±50 мм; - ширина слоя до ±10 см; - толщина слоя до ±15 мм; - поперечные уклоны ±0,010‰; - уплотнение 0,98; - просвет под 3-х метровой рейкой 10 мм | " | " | " |
| Устройство асфальтобетонного покрытия | - высотные отметки верха по оси ±50 мм; - ширина слоя до ±10 см; - толщина слоя до ±10 мм; - поперечные уклоны ± 0,010‰; - степень уплотнения 0,99; - просвет под 3-х метр. рейкой 5,0 мм | " | " | " |

4.11. Приемка готового тротуара, производится визуальным осмотром и инструментальными измерениями представителем технического надзора Заказчика. По результатам осмотра принимается решение о приемке тротуара путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:

- рабочие (АД) чертежи пешеходного тротуара;

- акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства в соответствии с Приложением 1, РД 11-02-2006;

- акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности в соответствии с Приложением 2, РД 11-02-2006;

- акты освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006 по разработке корыта под конструкцию тротуара, устройству песчаного подстилающего слоя, устройству основания из фракционного щебня, подгрунтовке основания битумом;

- ведомость приемки земляного полотна (корыта) в соответствии с Формой Ф-12, Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р;

- ведомости промеров толщины, степени уплотнения подстилающего слоя и основания в соответствии сФормой Ф-13, Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р;

- ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровности покрытия в соответствии с Формой Ф-14, Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р;

- исполнительную геодезическую схему планового и высотного положения готового тротуара с привязкой к разбивочным осям (в соответствии с Приложением А, ГОСТ Р 51872-2002). Исполнительная схема составляется в одном экземпляре, в виде отдельного чертежа;

- документы о согласовании с проектными организациями-разработчиками чертежей, отступлений или изменений, допущенных в Рабочих чертежах при замене элементов конструкции. Согласованные отступления от проекта должны быть внесены строительной организацией в исполнительную документацию и Рабочие чертежи, предъявляемые при сдаче работ;

- паспорта заводов-изготовителей на битум, песок, щебень и асфальтобетонную смесь;

- акт пробного уплотнения песка укаткой, в соответствии с Формой Ф-10, Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р;

- лабораторные заключения на проверку качества уплотнения дна корыта, песчаного подстилающего слоя, щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия.

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006.

4.12. На объекте строительства должен вестись Журнал учета входного контроля качества материалов и конструкций, Журнал регистрации отбора проб строительных материалов, Журнал испытания песка, Журнал испытания щебня, Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства, Оперативный журнал геодезического контроля и Общий журнал работ.

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 3.

Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

Таблица 3

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и оборудования | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экскаватор-погрузчик, 0,48+1,0 м | JCB 3CX m | шт. | 1 |
| 2. | Каток самоходный, тротуарный, 1,5 т | DМ 02 | " | 1 |
| 3. | Тротуарный асфальтоукладчик VOGELE | SUPER BOY | " | 1 |
| 4. | Поливомоечная машина, 6000 л | ПМ-3У | " | 1 |
| 5. | Автогудронатор, 4000 л | ДС-39Б | " | 1 |
| 6. | Нивелир | НК-3Л | " | 1 |
| 7. | Теодолит | 2Т-30П | " | 1 |
| 8. | Рулетка металлическая, 10,0 м | РЗ-10 | " | 1 |

5.2. Потребность в основных строительных материалах для устройства тротуара приведена в таблице 4.

Потребность в строительных материалах

Таблица 4

| N п/п | Наименование строительных материалов | Марка | Ед. изм. | Обоснование ЭСН-2001 | Норма расхода на ед. работ | Норма расхода на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Асфальтобетонная смесь | Марка II, Тип Г | т | 27-07-001-1,2 | 9,56 | 14,34 |
| 2. | Щебень фракции. 20-40 мм | М 400 | м | 27-07-002-1,2 | 21,9 | 32,85 |
| 3. | Битум нефтяной, дорожный | БНД-90/130 | т | 27-07-005-1 | 0,0112 | 0,0017 |
| 4. | Песок среднезернистый | 3,0 м/сут | м | 27-04-001-1 | 1,1 | 33,0 |
| 5. | Вода | техническая | л | расчет | 4,5 | 1350,0 |

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по устройству тротуара следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- НПО РОСДОРНИИ-1993 г. Правила охраны труда при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

6.4. Рабочие должны быть снабжены спецодеждой и защитными приспособлениями (респиратор, защитные очки) в соответствии с действующими нормами. Рабочие, обслуживающие машины, должны быть одетыми в спецодежду установленного образца, а также в специальный сигнальный жилет.

6.5. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.

6.6. К выполнению работ допускаются лица:

- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием машин и механизмов;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);

- ознакомить перед началом работ всех рабочих с наиболее опасными участками зоны разборки.*

__________________

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

6.8. К управлению машинами и оборудованием, подконтрольными Госгортехнадзору, допускаются лица, имеющие, кроме удостоверения на право управления ими также удостоверение о прохождении специального обучения правилам и инструкциям Госгортехнадзора. Закрепление машины за машинистом оформляется приказом.

Машинист строительной машины должен уметь оказать первую медицинскую помощь, знать назначение и дозировку каждого медикамента, имеющегося в аптечке.

6.9. На машинах не должно быть посторонних предметов, а в зоне работы машин - посторонних лиц. В кабинах машин запрещается хранить топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости, промасленный обтирочный материал. Кабины должны быть снабжены исправными ручными пенными огнетушителями типа ОП-1, ОП-3 или ОП-5; к ним обеспечивается свободный доступ.

6.10. Машинистам строительных машин запрещается:

- курить во время заправки и контрольном осмотре заправочных емкостей;

- подходить близко к открытому огню в одежде, пропитанной маслом и горючим;

- работать на машинах и механизмах с неисправными или снятыми ограждениями движущихся частей запрещается;

- оставлять дорожную машину без присмотра с работающим двигателем;

- работать на неисправных механизмах;

- на ходу, во время работы устранять неисправности;

- оставлять механизм с работающим двигателем;

- допускать посторонних лиц в кабину механизма;

- стоять перед диском с запорным кольцом при накачивании шин;

- производить работы в зоне действия кранов и ЛЭП любого напряжения.

6.11. Машинист строительной машины должен уметь оказать первую медицинскую помощь, знать назначение и дозировку каждого медикамента, имеющегося в аптечке. В случае воспламенения топлива пламя тушить песком, землей или применять специальный огнетушитель.

6.12. На экскаваторе при разработке корыта разрешается находиться только машинисту и тем членам бригады, без которых невозможно обслуживание машины. Присутствие посторонних лиц запрещается.

6.13. При работе экскаватора необходимо соблюдать следующие правила:

- площадка, на которой работает экскаватор, должна быть спланирована и иметь уклон не более 5°;

- при больших уклонах во избежание самопроизвольного перемещения он закрепляется специальными инвентарными упорами;

- выравнивание площадки для стоянки экскаватора разрешается производить только во время его остановки;

- при движении экскаватора следует стрелу устанавливать строго по оси движения, а ковш приподнимать над землей на 0,5-0,7 м и подтянуть к стреле;

- во время перерывов в работе (независимо от продолжительности), а также при очистке ковша стрелу экскаватора следует отвести в сторону от траншеи, а ковш опустить на грунт;

- путь, по которому продвигается экскаватор в пределах объекта производства работ, должен быть заранее выровнен и спланирован;

- в нерабочее время экскаватор должен быть поставлен в безопасное место, кабина закрыта, двигатель выключен, ходовая и поворотные части заторможены;

- загружать транспортные средства только со стороны их бокового борта;

- груженый транспорт отводить только после сигнала машиниста экскаватора;

- кабина самосвала должна иметь защитный "козырек". При его отсутствии водитель автомобиля-самосвала во время погрузки обязан покинуть кабину;

- подъезд автотранспорта под погрузку осуществлять только после сигнала машиниста погрузчика.

6.14. Во время работы экскаватора запрещается

- менять вылет стрелы при заполненном ковше;

- подтягивать груз с помощью стрелы и регулировать тормоза при поднятом ковше;

- производить ремонтные работы и регулировку узлов;

- находиться под ковшом или стрелой;

- работать со стороны забоя;

- перемещать ковш над кабиной автомобиля;

- находиться людям в радиусе действия экскаватора плюс 5,0 м;

- передвижение экскаватора с нагруженным ковшом;

- держать (оставлять) ковш на весу.

6.15. При работе на грунтоуплотняющей технике необходимо соблюдать следующие требования:

- каток должен быть оборудован звуковыми и сигнальными приборами, за исправностью которых должен следить машинист;

- машинист катка должен носить спецодежду, для предохранения глаз от пыли следует надевать защитные очки;

- до начала работы следует проверить исправность вибровыключателя на холостом ходу;

- проверить комплектность и надежность крепления деталей, исправности защитного кожуха.

6.16. При работе фронтального погрузчика необходимо соблюдать следующие требования:

- при развороте фронтального погрузчика в конце погрузочной площадки, движение должно осуществляться на минимальной скорости;

- скорость движения погрузчика при движении задним ходом должна составлять не более 3 км/час;

- запрещается перевозить грузы, поднятые на высоту более 0,5 м;

- запрещается держать (оставлять) ковш на весу;

- во время остановки работ ковш нужно опустить на землю.

6.17. Подача автомобиля-самосвала задним ходом к месту погрузки-выгрузки, должна производиться водителем только по команде Дорожного рабочего осуществляющего приемку груза. Движение автомобилей-самосвалов задним ходом к месту погрузки и выгрузки разрешается на расстояние не более 50 м и должно сопровождаться звуковым сигналом. Очищать поднятые кузова автомобилей-самосвалов следует скребками или лопатой с удлиненной рукояткой, обеспечивающей нахождение рабочего в безопасной зоне. При разгрузке рабочие должны находиться со стороны водителя машины в его зоне видимости, но не ближе 5 м к зоне разгрузки.

6.18. После окончания работы машинист должен поставить машину на место, отведенное для ее стоянки, выключить двигатель и муфту сцепления, перекрыть подачу топлива, в зимнее время слить воду из системы охлаждения во избежание ее замерзания, опустить ее рабочие органы на землю, очистить машину от грязи и масла, подтянуть болтовые соединения, смазать трущиеся части. Кроме того, машинист должен убрать пусковые приспособления, тем самым, исключив всякую возможность запуска машины посторонними лицами. На время стоянки машина должна быть заторможена, а рычаги управления поставлены в нейтральное положение. При передаче смены необходимо сообщить сменщику о состоянии машины и всех обнаруженных неисправностях.

6.19. Для измерения температуры асфальтобетонной смеси, доставляемой с завода, запрещаетсястановиться на подножку двигающегося автомобиля-самосвала.

6.20. Инструмент, применяемый для отделки асфальтобетонного покрытия, должен быть подогрет в передвижной жаровне. Производить отделку (затирку) пористых мест покрытия перед движущимся катком и находиться на свежеуложенном асфальтобетонном покрытии во время его укатки катками запрещается.

6.21. Запрещается подниматься в кузов автомобиля-самосвала при затруднениях с выгрузкой смеси. Застрявшую в кузове смесь необходимо выгружать при помощи специальных скребков или лопат с ручкой длиной не менее 2 м, стоя на земле. Нельзя ударять по днищу кузова снизу.

6.22. При перерывах в работе категорически запрещается отдых на уложенном асфальтобетонном покрытии, под катками, в бункере асфальтоукладчика, у других механизмов. Отдых при перерывах в работеразрешается только в отведенном бытовом помещении.

6.23. При длительных перерывах в работе (6 час и более) асфальтоукладчик и катки необходимо очистить, осмотреть, установить в одну колонну и затормозить. С обеих сторон колонны машин должны быть поставлены ограждения с красными сигналами (днем - флажки, ночью - фонарики).

VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Численный и профессиональный состав звена составляет - 8 чел., в т.ч.:

| Машинист экскаватора 5 разряда | - 1 чел. |
| --- | --- |
| Машинист виброкатка 5 разряда | - 2 чел. |
| Машинист асфальтоукладчика 5 разряда | - 1 чел. |
| Дорожные рабочие 4 разряда | - 1 чел. |
| Дорожные рабочие 3 разряда | - 2 чел. |
| Землекоп 2 разряда | - 1 чел. |

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на устройство тротуара составляют:

| Трудозатраты рабочих | - 151,91 чел.-час. |
| --- | --- |
| Машинного времени | - 17,50 маш.-час. |

8.2. Выработка на одного рабочего - 8,2 м/смену.

8.3. Продолжительность выполнения работ - 2,3 смены.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Таблица 6*

__________________

* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

| Обоснование ГЭСН, ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | на ед. изм. | на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чел.-час | Маш.-час | Чел.-час | Маш.-час |
| 01-01-014-2 | Разработка корыта грунт II-й гр. под конструкцию тротуара | 1000 м | 0,030 | 20,76 | 60,20 | 0,62 | 1,81 |
| 01-02-003-2,8 | Уплотнение дна корыта за 9 проходов по следу | " | 0,045 | - | 30,00 | - | 1,35 |
| 27-07-002-1,2 | Устройство слоя основания из щебня 0,15 м | 100 м | 1,50 | 27,86 | 3,20 | 41,79 | 4,80 |
| 27-06-026-1 | Подгрунтовка основания | 1 т | 0,017 | - | 0,66 | - | 0,01 |
| 27-02-005-1,2 | Устройство асфальтобетонного покрытия 0,05 м | " | 1,50 | 49,24 | 6,35 | 109,50 | 9,53 |
|  | ИТОГО: | м | 150,0 |  |  | 151,91 | 17,50 |

Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам на строительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник N 1, Земляные работы, Сборник N 27 Автомобильные дороги).

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 7

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем чел.-час | Состав бригады (звена) | Продолжительность работы, смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием | м | 150,0 | 169,41 | Экскаватор - 1 ед. Виброкаток - 2 ед. А/укладчик - 1 ед. Рабочие - 4 чел. | 2,3 |

IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2013 г.

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

________________

* СНиП 3.01.01-85 не действуют. Действуют  "Организация строительства" (СНиП 12-01-2004). - Примечание изготовителя базы данных.

9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ.

9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.