КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 
ИНСТРУКЦИЯ НА ШПАКЛЕВКУ СТЕН, ПОТОЛКОВ И ПОЛОВ ШПАКЛЕВОЧНЫМ СОСТАВОМ 

1. Подготовка дощатых полов под сплошную шпатлевку
 Исполнитель 
Маляр 2-го разряда.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Валик открытый длиной 180 мм на удлиненной ручке;
 
Шпатель стальной;
 
Пластинка резиновая для сглаживания подмазанных мест;
 
Ведро для шпатлевки и воды - 2 шт.;
 
Колодка деревянная со шлифовальной шкуркой.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- закончить прострожку провесов и поперечных стыков;
 
- зачистить заусенцы и шероховатости;
 
- устранить прогибы и вибрацию досок и прибить гвоздями все доски к лагам;
 
- при необходимости вырезать (высверлить) гнилые сучья и заделать эти места пробками на казеиновом клее;
 
- заполнить мелкие выбоины и щели шпатлевкой;
 
- доставить на рабочее место инструмент, приспособления и материалы.
 
Огрунтовка поверхности пола мыловаром. 

Опустив валик в ведро с мыловаром и отряхнув его над ведром, маляр, передвигаясь назад, прокатывает валик по поверхности пола параллельными полосами, начиная от стены, противоположной входу. При огрунтовке не следует допускать пропусков и луж огрунтовочного состава.

            
Рис.1 
Подмазка трещин и выбоин (рис.1). 

После просушки огрунтовочного слоя маляр, набрав из ведра шпателем необходимое количество шпатлевочного состава, наносит его на поврежденные места, вдавливает состав в углубления и разравнивает шпателем. Затем несколькими движениями шпателя вдоль или поперек шпатлюемых мест выравнивает слой шпатлевки заподлицо с поверхностью пола и сглаживает зашпатлеванное место резиновой пластинкой.

            
Рис.2 
Шлифовка подмазанных мест (рис.2). 

После просушки маляр шлифует зашлатлеванные места круговыми движениями шкурки, закрепленной на деревянной колодке.
 
Огрунтовка подмазанных мест мыловаром. 

После шлифовки маляр огрунтовывает мыловаром подмазанные места с помощью валика на удлиненной ручке.

 2. Сплошная шпатлевка полов
 Исполнитель 
Маляр 3-го разряда.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Пластинка резиновая для сглаживания поверхности полов;
 
Шпатель деревянный с рабочей частью из пластмассы;
 
Ведро для шпатлевочного состава;
 
Терка шарнирная на удлиненной ручке;
 
Колодка деревянная со шлифовальной шкуркой.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- просушить поверхность полов после огрунтовки;
 
- доставить на рабочее место инструмент, приспособления, инвентарь и шпатлевочный состав ОКС.

            
Рис.3 
Сплошная шпатлевка огрунтованной мыловаром поверхности пола (рис.3). 

После просушки огрунтовочного слоя маляр берет из ведра шпателем необходимое количество шпатлевочного состава и наносит его на поверхность пола, держа шпатель под углом 10-15° к полу. Движениями шпателя в противоположном направлении сглаживает и снимает излишки состава. Окончательное сглаживание выполняют с помощью резиновой пластинки, перекрывая на 2-3 см каждую предыдущую полосу.

Рис.4 
Шлифовка прошпатлеванной поверхности пола (рис.4). 

После просушки шпатлевки маляр, слегка прижав шарнирную терку к поверхности пола, делает возвратно-поступательные движения до образования гладкой поверхности, пригодной под масляную окраску. Труднодоступные места шлифует шкуркой на деревянной колодке без ручки. После шлифовки протирает поверхность ветошью.

 3. Подготовка оштукатуренных стен к сплошной шпатлевке
 Исполнитель 
Маляр 2-го разряда.

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Шпатель стальной;
 
Шпатель деревянный с рабочей частью из пластмассы - 2 шт.;
 
Обойма для крепления лещади или пемзы;
 
Колодка деревянная со шлифовальной шкуркой;
 
Кисть-ручник волосяная;
 
Кисть маховая для огрунтовки поверхности мыловаром;
 
Ведро.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- проверить качество штукатурки путем простукивания, оштукатурить и просушить отбитые места;
 
- закончить устройство скрытой электропроводки и прокладку трубопроводов внутренних санитарно-технических систем, отопления и газоснабжения;
 
- просушить поверхность стен;
 
- доставить на рабочее место материалы, инструмент и приспособления.

            
Рис.5 
Очистка поверхности стен от затвердевших брызг раствора и грязи (рис.5). 

Маляр стальным шпателем счищает затвердевшие брызги раствора и грязь с поверхности оштукатуренных стен.
 
Сглаживание поверхности стен. 

Круговыми движениями лещади или пемзы, закрепленной в обойме, маляр сглаживает следы грубой затирки штукатурки.

                 
Рис.6 
Расчистка мест, подлежащих подмазке (рис.6). 

Углом шпателя маляр расчищает трещины и выбоины, подлежащие подмазке, и сметает пыль кистью-ручником. 

Огрунтовка стен мыловаром. 

Маховой кистью маляр наносит раствор мыловара на поверхность стен и растушевывает его ровным слоем, не допуская пропусков и подтеков.
 
Заполнение трещин и выбоин шпатлевочным составом. 

Маляр деревянным шпателем в левой руке берет из ведра некоторое количество шпатлевочного состава, шпателем в правой руке снимает с него немного состава и наносит на стену, заполняя трещины и выбоины. Разравнивает шпатлевку движениями шпателя сверху вниз и слева направо.
 
Шлифовка подмазанных мест. 

После просушки шпатлевки маляр шлифует подмазанные места круговыми движениями шлифовальной шкурки, закрепленной в колодке.
 
Огрунтовка подмазанных мест. 

Маховой кистью маляр наносит на стену раствор мыловара и разравнивает его ровным слоем по всей поверхности, не допуская пропусков и подтеков.

 4. Сплошная шпатлевка стен
 Исполнитель 
Маляр 3-го разряда

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Шпатель деревянный с рабочей частью из пластмассы - 2 шт.;
 
Ведро;
 
Терка шарнирная на удлиненной ручке.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- просушить огрунтованную поверхность стен;
 
- доставить на рабочее место материалы, инструмент и приспособления;
 
- установить подмости.

            
Рис.7 
Сплошная шпатлевка поверхности стен (рис.7). 

Маляр деревянным шпателем в левой руке берет из ведра некоторое количество шпатлевочного состава, шпателем в правой руке снимает с него немного состава и наносит на стену. Держа шпатель под углом 20-30° к поверхности стены, разравнивает шпатлевку движением шпателя сверху вниз и слева направо до образования ровного слоя толщиной до 1 мм. Излишки состава собирает и кладет на шпатель в левой руке. Так же заполняет все неровности и повреждения на поверхности стены.

            
Риc.8 
Шлифовка прошпатлеванной поверхности стен (рис.8). 

После просушки шпатлевки маляр шлифует нанесенный слой шарнирной теркой, передвигая ее в разных направлениях, до получения ровной и гладкой поверхности.

 5. Шпатлевка стен и потолков пистолетом-распылителем 

 Исполнители 
Маляр 4-го разряда (М1);
 
Маляры 3-го разряда (М3, М4);
 
Маляр 2-го разряда (М2).

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Компрессор передвижной;
 
Пистолет-распылитель;
 
Насадка к пистолету-распылителю;
 
Смеситель турбулентный вместимостью 40 л;
 
Вибросито с ячейками размером 1,5-2 мм;
 
Бачок конусный;
 
Растворонасос;
 
Кабель ШРПС (3x2,5+1x1);
 
Емкость для воды вместимостью 1500 л;
 
Емкость для мыльно-клеевого раствора вместимостью 100 л;
 
Шланги резиновые диаметром 25 мм для подачи воды, шпатлевочного и мыльно-клеевого составов;
 
Шланги резиновые диаметром 12 мм для подачи шпатлевочного состава к пистолету-распылителю;
 
Шланги резиновые диаметром 9 мм для подачи воздуха;
 
Молоток слесарный;
 
Пила-ножовка;
 
Подмости универсальные сборно-разборные, передвижные;
 
Емкость для готового состава.

            
Рис.9. Схема организации рабочего места 
1 - емкость для воды вместимостью 1500 л;
 
2 - емкость для мыльно-клеевого раствора вместимостью 100 л;
 
3 - турбулентный смеситель вместимостью 40 л;
 
4 - вибросито с лотком;
 
5 - емкость для готового шпатлевочного состава;
 
6 - растворонасос;
 
7 - емкость для состава ОКС.

 Последовательность операций 
До начала работ необходимо:
 
- закончить все общестроительные и специальные работы;
 
- отеплить помещение и обеспечить температуру воздуха не ниже 8 °С;
 
- обеспечить достаточную освещенность и подвести силовую электропроводку для питания механизмов;
 
- выполнить частичную подмазку и шлифовку подмазанных мест;
 
- доставить на рабочее место механизмы и инструмент;
 
- просушить помещение (допустимая влажность бетонных и оштукатуренных поверхностей - не более 8%, относительная влажность в помещении - не более 70%).

            
Рис. 10. Схема организации рабочего места 
1 - компрессор;
 
2 - конусный бачок;
 
3 - универсальные сборно-разборные передвижные подмости;
 
4 - пистолет-распылитель.

Рис.11
 
Приготовление шпатлевки (рис.11). 

Подобрав по таблице компоненты, М3 загружает их в смеситель, М4 добавляет ковшом воду и мыльно-клеевой раствор, после чего, включив бачок, перемешивают компоненты до требуемой вязкости, которую определяют погружением в состав стального штыря. (Составляющие дозируют мерной тарой.)
 
Пригодный для работы состав должен медленно, каплями стекать со штыря. Открыв крышку затвора, М4 выгружает смесь на вибросито с лотком и включает его.

            
Рис.12 
Загрузка бачка (рис.12). 

М3 отвинчивает крышку бачка и опускает шланг для подачи готовой шпатлевки, М4 по его сигналу включает растворонасос. После заполнения бачка шпатлевочным составом М4 выключает насос, М3 закрывает крышку бачка и плотно завинчивает ее барашковым винтом.
 
Установка подмостей. 

М1 и М2 передвигают универсальные сборно-разборные передвижные подмости и устанавливают их на расстоянии 30-50 см от стены. Затем закрепляют подмости колодками, подкладывая их под катки.

Рис.13

      
Рис.14 
Нанесение шпатлевки на поверхность стен или потолков (рис. 13-15). 

М1, находясь на подмостях и держа пистолет-распылитель на расстоянии 40-50 см от поверхности, подает сигнал М2 включить компрессор, после чего нажимает на курок пистолета и наносит шпатлевку на поверхность плавными возвратно-поступательными движениями, перекрывая ранее обработанные участки. М2 следит за работой компрессора, а при шпатлевке участков, примыкающих к оконным и дверным откосам, с помощью защитных козырьков предохраняет от брызг состава окна и двери. Козырьки держит под углом 45° к плоскости окна или дверей.

            
Рис.15