ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТК)

ВРЕЗКА ПОД ГАЗОМ В ЗАРАНЕЕ ПРИВАРЕННЫЙ ГАЗОПРОВОД

Рис.1. Схема врезки под газом в заранее приваренный газопровод:

1 - действующий газопровод; 2 - окно, вырезаемое в газопроводе; 3 - козырек; 4 - сварной шов; 5 - стержень для извлечения вырезанного диска;  6 - соединительный патрубок; 7 - присоединяемая труба.

1 - очистить места соединения от изоляции;

2 - в соединительном патрубке вырезать козырек;

3 - через окно вырезать в действующем газопроводе отверстие, подмазывая щель глиной;

4 - извлечь вырезанный диск с помощью предварительно приваренного стержня;

5 - установить козырек и промазать щель глиной;

6 - продуть газом присоединяемый газопровод;

7 - заварить козырек;

8 - проверить плотность сварных стыков обмыливанием или газоиндикатором.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Общероссийский общественный фонд
"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"

г.Санкт-Петербурга