ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

УСТРОЙСТВО ПЛИТОЧНЫХ ПОЛОВ. НАСТИЛКА КИСЛОТОУПОРНЫХ ПОЛОВ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на устройство плиточных полов (настилка кислотоупорных полов).

Настилка химически стойких полов

Такие полы, как правило, приходится делать в производственных помещениях, подверженных воздействию кислот, щелочей, масел и других жидкостей, разрушающе действующих на их конструкцию. Материал покрытия, конструктивные элементы пола и технологию химически стойких полов указывают в проекте.

Для химически стойких покрытий полов используют шлакоситалловые и кислотоупорные керамические плитки, а также плитки каменного литья, полученные из расплавов доломитов, диабазов и других горных пород.

Различают кислотостойкие и щелочестойкие полы. Кислотостойкие полы укладывают на прослойку из кислотоупорного раствора с уплотняющими добавками или слой битумной мастики. Щелочестойкие полы укладывают на цементно-песчаный раствор с добавками молотого известняка, доломита и других щелочестойких материалов или на прослойку из битумной мастики.

Непременным элементом химически стойких полов является гидроизоляция из изола, бризола, рубероида и других материалов, препятствующая проникновению агрессивных жидкостей в толщу конструкции.

Технология и приемы укладки химически стойких полов отличаются от устройства обычных полов.

Перед укладкой плиток на кислотоупорном растворе основание очищают и просушивают, чтобы обеспечить прочное сцепление с растворной прослойкой. Затем подготовленное основание грунтуют жидким стеклом плотностью 1,15 г/см. Кислотостойкий раствор расстилают полосой-захваткой шириной 30-45 см, рассчитанной на 2-3 ряда плиток, поскольку срок схватывания таких растворов наступает через 30-40 мин. Толщина растворной прослойки не должна превышать 10-15 мм. Плитки должны быть сухими и очищенными от пыли. По ходу работы следят за толщиной и ровностью швов по причальному шнуру, натягиваемому перед укладкой каждого ряда плитки. Сместившиеся плитки выправляют в процессе настилки пола, так как сила сцепления кислотостойкого раствора значительно выше, чем у обычных растворов. Осаживают плитки на растворной прослойке легким постукиванием ручки лопатки, чтобы не сдвинуть их в сторону.

Свеженастланный участок пола выравнивают сразу после укладки плитки в пределах захватки. Легкими ударами молотка по деревянному бруску осаживают плитки до проектного уровня. Излишки раствора, выступающего за пределы захватки, подрезают лопаткой и удаляют после завершения укладки плитки.

После укладки плитки в пределах захватки швы на всю глубину заполняют раствором прослойки. Если же швы оставляют пустыми, то после приобретения покрытием прочности их заполняют специальными замазками или мастиками. По свеженастланным полам в течение 3-4 сут ходить не разрешается, поэтому их ограждают. После этого срока полы в течение 10 сут нельзя увлажнять.

Завершает устройство химически стойких полов окисловка швов. Ее выполняют не раньше, чем через 20 сут после укладки покрытия. Швы между смежными плитками два раза с перерывом не менее 4 ч смачивают 25-40%-ным раствором серной кислоты. Такая обработка повышает плотность и стойкость швов к воздействию агрессивных жидкостей.

Щелочестойкие полы устраивают иначе. Перед укладкой полов на прослойку из битумных или дегтевых мастик подготовленное основание грунтуют. При укладке покрытия на битумную мастику грунтовку приготовляют из смеси битума и бензина или керосина в соотношении 1:2 или 1:3. При укладке покрытия на дегтевой мастике грунтуют раствором дегтя в антраценовом масле в соотношении 1:2. Грунтовку наносят кистью или краскопультом до тех пор, пока поверхность основания не приобретет равномерно черный цвет. Огрунтованное основание ограждают, чтобы поверхность могла высохнуть и не загрязнялась. Огрунтованные поверхности выдерживают в течение 1-2 сут, чтобы грунтовка высохла и впиталась в основание и тем самым обеспечивалось прочное сцепление с огрунтованной поверхностью.

Загрязненные участки огрунтованного основания очищают, протирая тряпками, смоченными в бензине (или битумной грунтовке) или антраценовом масле (при дегтевой грунтовке). Вместо протирки можно загрязненные места огрунтовать вторично.

Мастику разливают ковшом. Толщина прослойки - 2-3 мм. При этом температура битумной мастики - 160-180 °С, дегтевой - 120-140 °С. Такие диапазоны температур исключают быстрое остывание и загустение разлитой мастики. Наносят мастику полосой, равной ширине 1-2 плиток.

Плитки, укладываемые на мастику, должны быть сухими, иначе влага, испаряющаяся с поверхности плитки, снизит прочность сцепления с основанием. При укладке плиток контролируют толщину и ровность швов, горизонтальность покрытия. Загустевшую мастику, выступающую из швов поверх плиток, удаляют тряпкой, смоченной в бензине или керосине; затвердевшие излишки мастики счищают скребком или шпателем.

Иногда швы заполняют арзамит-замазкой или другими химически стойкими материалами. В этом случае не заполненные мастикой швы предварительно обрабатывают 10%-ным раствором соляной кислоты, просушивают и грунтуют жидким составом арзамит-замазки. Срок годности арзамитовой замазки - 1,5 ч. Замазка имеет хорошее сцепление с керамическими, битумными и другими материалами, отличается высокой механической прочностью, непроницаемостью и стойкостью к воздействию агрессивных жидкостей.

Швы химически стойких полов, заполненные арзамит-замазкой, выдерживают при температуре 20 °С в течение 5 сут.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Настилка кислотоупорных полов

Состав технологических операций. Разметка захваток; укладка растворной прослойки; укладка керамических плиток; отделка кислотоупорного покрытия.

Схема организации рабочего места (рис.1). Плитки, подлежащие укладке, раскладывают позади плиточника; раствор доставляют к месту работы в сменных контейнерах или передвижных ящиках-тележках.

Рис.1. Схема организации рабочего места при настилке кислотоупорных полов:

1 - покрытие, 2 - правило, 3 - прослойка, 4 - стопки плиток, 5 - причальный шнур, 6 - маячные плитки (направление укладки покрытия показано стрелкой)

Последовательность выполнения технологических операций. Работу начинают после устройства гидроизоляции, очистки и просушки основания, огрунтовки жидким стеклом плотностью 1,15 г/см, а также разбивки покрытия и установки маяков.

Разметка захваток. Рейкой Болотина размечают ширину полос-захваток, рассчитанных на 2...3 ряда плиток. С одной стороны захватку ограничивает стена помещения или уложенный ранее ряд плитки, с другой - причальный шнур, натянутый на уровне покрытия по стальным штырям.

Укладка растворной прослойки. Кислотоупорный раствор расстилают лопатой в полосы по огрунтованному основанию, разравнивают граблями, затем рейкой-правилом 1 (рис.2) и заглаживают деревянным полутерком 2. Толщина прослойки 10...15 мм.

Рис.2. Укладка растворной прослойки:

1 - правило, 2 - полутерок

Укладка покрытия. Укладываемые плитки должны быть сухими, очищенными от пыли. Тыльную сторону плиток покрывают тонким слоем кислотоупорного раствора и укладывают на прослойку точно в заданное положение. Ширину и ровность швов контролируют по причальному шнуру. Сместившиеся плитки необходимо сразу выравнивать из-за большой вязкости кислотоупорного раствора. После укладки нескольких рядов плиток, но не позднее чем через 20 мин, покрытие выравнивают деревянной рейкой (рис.3,а) и киянкой. Закончив укладку ряда на захватке, излишки раствора подрезают и удаляют металлическим скребком (рис.3,б).

Рис.3. Выравнивание свежеуложенных рядов плиток рейкой (а) и удаление выступающего раствора скребком (б)

Отделка кислотоупорного покрытия. По истечении четырех суток покрытие протирают 5%-ным раствором серной, азотной или соляной кислоты (в зависимости от состава агрессивной среды). Обработку раствором кислоты выполняют дважды с перерывом не менее чем 4 ч. На следующий день пол протирают сухими опилками.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Контроль качества. Швы между плитками шириной не более 2 мм должны быть прямолинейными и тщательно заполненными; просветы между поверхностью пола и двухметровой контрольной рейкой - не более 4 мм. Уступы между смежными плитками не должны превышать 1 мм. Цвет и рисунок покрытия должны соответствовать проектным.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Инструменты, приспособления, инвентарь. Лопатки для плиточных работ и растворная; стальные штыри; молоток-кулачок; рейка-правило длиной 1,5 м; деревянный полутерок длиной 300...800 мм; грабли; стальной скребок; проволочная щетка; рейка Болотина; деревянная киянка или хлопуша. Металлическая рулетка; складной метр; деревянный угольник; контрольная двухметровая рейка; строительный уровень; ареометр. Влагонепроницаемые наколенники; скамейка плиточника; подножка.

Материалы. Кислотоупорные керамические плитки толщиной 20 мм. Кислотоупорный раствор (на жидком натриевом стекле плотностью 1,38...1,40 г/см) с уплотняющими добавками.

Расход материалов из расчета устройства 1 м кислотоупорных полов: керамические плитки - 1,03 м; цементный раствор М150 - 0,021 м; битумная мастика - 5,2 кг; кислотоупорный раствор - 0,011 м; жидкое натриевое стекло - 0,48 кг; цемент М400 - 2 кг; мелкий песок - 0,001 м.

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Техника безопасности. Работы по устройству кислотоупорных покрытий выполняют в спецодежде, используя индивидуальные средства защиты.

Очистку свежеуложенных покрытий выполняют 5%-ным раствором кислоты. При приготовлении раствора кислоту тонкой струей осторожно вливают в воду, постоянно перемешивая. Концентрированный раствор кислоты в бутылях хранят и переносят в плетеных корзинах; разливают кислоту через воронку. Работают с кислотой в резиновых перчатках.

При дозировании кремнефтористого натрия для приготовления кислотоупорного раствора работают в плотном комбинезоне, рукавицах и противогазе или респираторе ШБ-1 "Лепесток". Хранят кремнефтористый натрий в герметичной упаковке.

После работы с кислотой необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

Настилают плитки в резиновых перчатках, предварительно протерев руки тальком или меловым порошком.

Общие меры безопасности при устройстве полов

Для обеспечения безопасности работающих при устройстве полов до начала работ их необходимо ознакомить с проектом производства работ строительного объекта, с организацией рабочего места, обучить обращению с инструментами и механизмами, ознакомить с особенностями работы и применяемыми материалами, проинструктировать по правилам техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной техники. При этом необходимо руководствоваться СНиП "Техника безопасности в строительстве", "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

При работе с ручным инструментом необходимо соблюдать следующие требования:

- режущий инструмент во всех случаях укладывать так, чтобы его лезвие было направлено вниз;

- при работе пилой направлять полотно пилы по риске с помощью упора (направлять пилу рукой запрещается);

- стамеску при работе направлять так, чтобы лезвие проходило вне руки и обрабатываемой предмет не поддерживать в направлении лезвия.

Распиливать ручной пилой материал, уложенный на колено, не допускается. При распиловке руки следует держать в стороне от пропила. При правке цикли во избежание пореза ее надо укрепить в тисках.

При заточке инструментов следует принять меры предосторожности, чтобы осколки от точильных камней не попали в глаза. Для этого следует надевать предохранительные очки и стоять при затачивании сбоку от вращающегося круга. Подводить затачиваемый инструмент к кругу нужно постепенно, чтобы избежать заклинивания инструмента и разрыва круга. Не допускается заточка на боковых плоскостях круга.

Рабочим, имеющим контакт с цементным раствором, рекомендуется использовать профилактические защитные мази и пасты: силиконовый крем, пасту ИЭР-2, пасту защитную "Церигель". Для защиты от пыли строительных материалов рекомендуется защитный силиконовый крем ПМС-30.

Для освещения рабочих мест в труднодоступных местах необходимо применять специальные переносные светильники заводского изготовления напряжением не выше 36 В, а в сырых местах - не выше 12 В.

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Трудовые затраты (табл. 1).

Таблица 1

Нормы времени, чел.-ч, на 1 м покрытия из керамических плиток (в числителе) и нормы выработки, м, на 1 чел.-дн. (в знаменателе) при устройстве кислотоупорных полов

| Площадь покрытия, м | Размер плиток, мм |
| --- | --- |
|  | 100х100 | 150х150 | 200х200 |
| До 2 | 1,2/6,6 | 0,78/10,25 | 0,67/11,94 |
| До 10 | 1/8,0 | 0,68/11,7 | 0,59/13,5 |
| Свыше 10 | 0,95/8,4 | 0,64/12,5 | 0,56/14,3 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 2.03.13-88 "Полы".

СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

СНиП 23-03-2003 "Защита от шума. Нормы проектирования".

СНиП 2.03.11-85 "Защита от коррозии. Нормы проектирования".

СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

СНиП 31-05-2003 "Общественные здания административного назначения".

СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" с изм. N 2.

НПБ 105-03 "Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности".

Приказ N 320 МЧС РФ от 8 июля 2002 г. "Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности".

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

При разработке авторского материала использованы: техническая документация и справочная информация справочно-консультационной системы "Стройтехнолог".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2009