СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Строительно-монтажные работы

МОНТАЖ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), ППР, акт освидетельствования скрытых работ (акт приемки), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве; | Визуальный |  |
|  | - качество поверхности, точность геометрических параметров, внешний вид панелей; | Визуальный, измерительный, каждый элемент |  |
|  | - наличие ППР; | Визуальный |  |
|  | - наличие акта освидетельствования (приемки) ранее выполненных скрытых работ; | То же |  |
|  | - наличие разметки, определяющей проектное положение панелей на опорах; | Технический осмотр |  |
|  | - наличие в местах установки панелей маяков | То же |  |
| Монтаж стеновых панелей | Контролировать: |  | Общий журнал работ, журнал сварочных работ |
|  | - установку панелей в проектное положение; | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - качество выполнения сварочных работ | Визуальный, измерительный |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Исполнительная геодезическая схема, акт освидетельствования (приемки) работ |
|  | - фактическое положение смонтированных панелей; | Измерительный, каждый элемент |  |
|  | - качество выполнения сварочных соединений | Визуальный, измерительный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, рулетка, линейка металлическая, нивелир, катетомер. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе выполнения работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 пп.3.6, 3.7, 3.25, табл.12

Предельные отклонения:

- от смещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении установленных панелей навесных стен с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов, рисками разбивочных осей) - 10 мм;

- от вертикали верха плоскостей навесных стеновых панелей - 12 мм;

- разности отметок верха стеновых панелей в пределах выверяемого участка при:

- установке по маякам - 10 мм;

- контактной установке - (12+2) мм,

где  - число установленных по высоте панелей;

- отметок маяков относительно монтажного горизонта - ±5 мм.

Не допускается:

- щели между торцом панели после ее выверки и растворной постелью;

- применение раствора, процесс схватывания которого уже начался;

- восстановление пластичности раствора путем добавления воды.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 11024-84*. Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия (с изм.1 и 2).

ГОСТ 11118-2009. Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных стен здания. Технические требования.

ГОСТ 13578-68. Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для наружных стен производственных зданий. Технические требования.

ГОСТ 31310-2005. Панели стеновые трехслойные железобетонные с эффективным утеплителем. Общие технические условия.

Панели из ячеистых бетонов

Отклонения от проектных размеров панелей, указанных в рабочих чертежах, не должны превышать:

для панелей длиной до 4,5 м - ±5 мм;

для панелей длиной св. 4,5 м - ±7 мм;

по высоте и толщине панелей - ±5 мм;

по ширине, высоте и положению проемов и вырезов - ±5 мм;

по высоте выступа для упора герметика - ±1 мм.

Отклонение от прямолинейности профиля лицевых поверхностей панелей не должно превышать 3 мм на длине 2 м.

Отклонение от прямоугольности наружной поверхности панелей, характеризуемое разностью длин диагоналей, не должно превышать для панелей длиной:

до 4,5 м - 10 мм;

св. 4,5 м - 12 мм.

Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей панелей не должно превышать для панелей длиной:

до 4,5 м - 8 мм;

св. 4,5 м - 10 мм.

Отклонения от проектного положения стальных закладных деталей не должны превышать:

в плоскости панели - 10 мм;

из плоскости панели - 3 мм.

Панели из легких бетонов на пористых заполнителях

Отклонения от проектных размеров панелей в мм не должны превышать:

а) по длине:

для панелей длиной до 9 м - +5; -10;

св. 9 м - ±10;

б) по высоте и толщине - ±5.

Разность длин диагоналей панелей в мм не должна превышать:

для панелей длиной до 9 м - 10;

св. 9 м - 12.

Поверхности панелей не должны иметь искривлений. Отклонения от плоскостности панелей, характеризуемые величиной наибольшего отклонения одного из углов панели от плоскости, проходящей через три других угла, в мм не должны превышать:

для панелей длиной до 9 м - 6;

для панелей длиной св. 9 м - 10.

Панели должны иметь прямолинейные грани. Отклонение от прямой линии реального профиля поверхности и ребер панелей не должно превышать 3 мм на длине 2 м и на всей длине панелей в мм не должно превышать:

для панелей длиной до 9 м - 6;

для панелей длиной св. 9 м - 10.

При изготовлении панелей должно быть обеспечено проектное положение арматуры, закладных деталей и выпусков арматуры для устройства связей.

Отклонения от проектных размеров положения закладных деталей в мм не должны превышать

по смещению в плоскости панели - 10;

из плоскости панели наружу - 3;

из плоскости панели внутрь - 2.

Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп.3.25, 3.27, 3.28

Монтаж стен следует выполнять в соответствии с утвержденным ППР. В процессе монтажа необходимо обеспечить устойчивость здания и его частей на всех стадиях строительства.

Монтаж стеновых панелей каждого этажа многоэтажного здания и каждой секции одноэтажного здания следует производить только после сварки и заделки стыков каркаса и монтажа диска перекрытия данного этажа.

Монтаж стеновых панелей вышележащего этажа следует производить после полного проектного закрепления панелей нижележащего этажа.

Установку поясных панелей наружных стен каркасных зданий следует производить:

- в плоскости стены - симметрично относительно оси пролета между колоннами путем выравнивания расстояний между торцами панели и рисками осей колонн в уровне установки панели;

- из плоскости стены:

- в уровне низа панели - совмещая нижнюю внутреннюю грань устанавливаемой панели с гранью нижестоящей панели;

- в уровне верха панели - совмещая (с помощью шаблона) грань панели с риской оси или гранью колонны.

Выверку простеночных панелей следует производить:

- в плоскости стены - совмещая риску оси низа устанавливаемой панели с ориентирной риской, нанесенной на поясной панели;

- из плоскости стены - совмещая внутреннюю грань устанавливаемой панели с гранью нижестоящей панели;

- в вертикальной плоскости - выверяя внутреннюю и торцевую грани панели относительно вертикали.

Установку панелей следует производить, опирая их на выверенные относительно монтажного горизонта маяки. Прочность материалов маяков не должна быть выше установленной проектом прочности на сжатие раствора, применяемого для устройства постели.

Толщина маяков должна составлять 10-30 мм (при отсутствии в проекте специальных предложений).