#G0

СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН

Состав операций и средства контроля

| #G0Этапы работ | Контролируемые операция | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные | Проверить: |  | Общий журнал |
| работы | - наличие актов на ранее выполненные скрытые работы; | Визуальный | работ, акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - правильность установки и надежность закрепления опалубки, поддерживающих лесов, креплений и подмостей; | Технический осмотр |  |
|  | - подготовленность всех механизмов и приспособлений, | Визуальный |  |
|  | обеспечивающих производствобетонных работ; |  |  |
|  | - чистоту основания или ранее уложенного слоя бетона и внутренней поверхности опалубки; | То же |  |
|  | - состояние арматуры и закладных деталей (наличие ржавчины, масла и т. д.), | Технический осмотр, измерительный |  |
|  | соответствие положения установленных арматурных изделий проектному; |  |  |
|  | - выноску проектной отметки верха бетонирования на внутренней поверхности опалубки. | Измерительный |  |
| Укладка | Контролировать: |  | Общий журнал |
| бетонной смеси, твердение бетона, | - качество бетонной смеси; - состояние опалубки; | Лабораторный (до укладки в конструкцию) Технический осмотр | работ, журнал бетонных работ |
| распалубка | - высоту сбрасывания бетонной смеси, толщину укладываемых слоев, шаг перестановки глубинных вибраторов, | Измерительный, 2 раза в смену |  |
|  | глубину их погружения, продолжительность |  |  |
|  | вибрирования, правильность выполнения рабочих швов; |  |  |
|  | - тсмпературно-влажностный режим твердения бетона; | Измерительный, в местах, определенных ППР |  |
|  | - фактическую прочность бетона и сроки распалубки. | Измерительный |  |
| Приемка | Проверить: |  | Общий журнал работ, |
| выполненных работ | - фактическую прочность бетона; | Лабораторный | геодезическая исполнительная |
|  | - качество поверхности конструкций; | Визуальный | схема, акт приемки |
|  | - качество применяемых в конструкции материалов и | То же |  |
|  | изделий; |  |  |
|  | - геометрические размеры, соответствие конструкции рабочим чертежам. | Измерительный, каждый элемент конструкции |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес строительный, рулетка, линейка металлическая, |
| нивелир, 2-метровая рейка. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лабораторного поста, геодезист - |
| в процессе выполнения работ. |
| Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители |
| технадзора заказчика. |

Технические требования

#M12293 0 871001100 0 0 0 0 0 0 0 0СНиП 3.03.01-87#S #M12293 1 871001100 78 7616149 1082672263 1913113743 6 2639298842 3862967818 4п.2.113#S, #M12293 2 871001100 4120950664 77 1943371100 971260270 3996115668 1343157494 492301028 2631723650табл. 1#S

| #G0Допускаемые отклонения: Линий плоскостей пересечения от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкции: - стен, поддерживающих монолитные покрытия и перекрытия, - 15 мм; - стен, поддерживающих сборные балочные конструкции, - 10 мм; - стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке, при отсутствии промежуточных перекрытий - 1/500 высоты сооружений, но не более 100 мм; - стен зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке, при наличии промежуточных перекрытий - 1/1000 высоты сооружения, но не более 50 мм; - местных неровностей поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой, кроме опорных поверхностей, - 5 мм; - горизонтальных плоскостей на всю длину выверяемого участка - 20 мм; - длины - 20 мм; - размера поперечного сечения - +6 мм, -3 мм; - отметок поверхностей и закладных изделий, служащих опорами - 5 мм. Разница отметок по высоте на стыке двух смежных поверхностей - 3 мм. Минимальная прочность бетона при распалубке стен, МПа: - незагруженных - 0,2-0,3; - загруженных - по проекту или ППР. |  |
| --- | --- |

Требования к качеству применяемых материалов

#M12291 1200001709ГОСТ 7473-94#S. Смеси бетонные. Технические условия.

#M12291 9052221ГОСТ 26633-91#S. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия.

Каждая партия бетонной смеси, отправляемая потребителю, должна иметь документ о качестве, в котором должны быть указаны:

- изготовитель, дата и время отправки бетонной смеси;

- вид бетонной смеси и ее условное обозначение;

- номер состава бетонной смеси, класс бетона по прочности на сжатие;

- марка по средней плотности (для легких бетонов);

- вид и объем добавок;

- наибольшая крупность заполнителя, удобоукладываемость бетонной смеси;

- номер сопроводительного документа;

- гарантии изготовителя;

- другие показатели (при необходимости).

Применяемые способы транспортирования бетонной смеси должны исключать возможность попадания в смесь атмосферных осадков, нарушения однородности, потери цементного раствора, а также обеспечивать предохранение смеси в пути от вредного воздействия ветра и солнечных лучей.

Максимальная продолжительность транспортирования смесей - 90 минут. Расслоившаяся растворная смесь должна быть перемешана на месте работ.

При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке необходимо:

- проверить наличие паспорта на бетонную смесь и требуемых в нем данных;

- путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии признаков расслоения бетонной смеси, в наличии в бетонной смеси требуемых фракций крупного заполнителя;

- при возникновении сомнений в качестве бетонной смеси потребовать контрольной проверки по #M12291 1200010596ГОСТ 10181-2000#S.

Транспортирование и подача бетонных смесей должны осуществляться специализированными средствами, обеспечивающими сохранение заданных свойств бетонной смеси. Запрещается добавлять воду на месте укладки бетонной смеси для компенсации ее подвижности.

Указания по производству работ

#M12291 871001100СНиП 3.03.01-87#S пп.#M12293 0 871001100 78 84 2045977282 38924346 2421624107 1338072967 351059243 42.8#S, #M12293 1 871001100 78 24254 2100487683 2068950058 1600796692 959736148 4294967294 6101924952.10#S-#M12293 2 871001100 78 24260 2120484531 3464 315971599 938 3787496928 36659886742.16#S, #M12293 3 871001100 78 7615841 1533931696 4 4148876064 1260622588 196590637 1890670992.109#S, #M12293 4 871001100 78 7616146 3110123571 1806837144 1092643022 1088328 1575224953 13222092742.110#S

Перед бетонированием основания горизонтальные и наклонные бетонные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струёй воздуха.

Все конструкции и их элементы, закрываемые в процессе бетонирования (подготовленные основания конструкций, арматура, закладные изделия и др.. а также правильность установки и закрепления опалубки и поддерживающих ее элементов), должны быть приняты и оформлены актом освидетельствования скрытых работ.

Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку конструкций - не более 4,5 м.

Бетонные смеси должны укладываться в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направлением укладки в одну сторону во всех слоях.

Толщина укладываемых слоев бетонной смеси:

- при уплотнении смеси тяжелыми подвесными вертикально расположенными вибраторами-на 5-10 см меньше длины рабочей части вибратора;

- при уплотнении смеси ручными глубинными вибраторами - не более 1,25 длины рабочей части вибратора.

При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру и закладные изделия, тяжи и другие элементы крепления опалубки. Шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторный радиус их действия.

Укладка следующего слоя бетонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Продолжительность перерыва между укладкой смежных слоев бетонной смеси без образования рабочего шва устанавливается строительной лабораторией. Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже верха щитов опалубки.

Мероприятия по уходу за бетоном, контроль за их выполнением и сроки распалубки должны устанавливаться ППР.

Минимальная прочность бетона при распалубке должна быть не менее 0,2-0,3 МПа.

Приемку конструкций следует оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответственных конструкций.

Электронный текст документа подготовлен

ЗАО "Кодекс" и сверен по:

#M12293 0 847100072 0 0 0 0 0 0 0 0Общероссийский общественный фонд

"ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА"#S

г.Санкт-Петербурга