НАСЫПИ ИЗ КРУПНООБЛОМОЧНЫХ ГРУНТОВ

Условные обозначения:

В/2 - расстояние между осью и бровкой земляного полотна;

Н - высота верхней части насыпи.

Таблица 1

| Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Высотные отметки продольного профиля | 1: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100(20)* мм, остальные - до ±50(10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.2. |
| Расстояние между осью и бровкой земляного полотна В/2 | 2: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±20 см, остальные - до ±10 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.3. |
| Поперечные уклоны | 3: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030 (0,015), остальные - до ±0,010(0,005). | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.4. |
| Уменьшение крутизны откосов | 4: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 20%, остальные - до 10%. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.5. |
| Положение оси в плане | 5: Предельные отклонения от проектного положения оси ±0,2 м. | СНиП 3.02.01-87 таб.13, п.7. |
| При приемке готового земляного полотна контрольную проверку производят не менее чем в трех местах на каждом километре дороги и дополнительно над трубами и конусами мостов не менее чем на 1/3 от их общего числа путем отбора из специальных буровых скважин или шурфов по три образца с глубины 1-1,5 м. Вид, плотность (коэффициент уплотнения), влажность грунта определяется в лаборатории стандартными методами. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.13.64 |

________________

* - данные в скобках относятся к работам, выполняемым с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок.

Таблица 2

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| При операционном контроле качества значения допускаемых отклонений 1-5 принимаются по нормам приемочного контроля, указанным в таблице 1. Измерения проводятся не реже чем через 100 м (в трех точках на поперечнике). Кроме параметров, указанных выше, при устройстве земляного полотна контролируют: толщину снимаемого плодородного слоя грунта; толщину отсыпаемых слоев; однородность грунта в слоях насыпи; плотность грунта в слоях насыпи и в основании земляного полотна: - плотность грунта следует контролировать в каждом технологическом слое по оси земляного полотна и расстоянии 1,5-2 м от бровки, а при ширине слоя более 20 м - также в промежутках между ними. Контроль плотности грунта необходимо производить на каждой сменной захватке работы уплотняющих машин, но не реже чем через 200 м при высоте насыпи до 3 м и не реже чем через 50 м при высоте насыпи более 3 м. Контроль плотности верхнего слоя следует производить не реже чем через 50 м. Дополнительный контроль плотности необходимо производить в каждом слое засыпки пазух труб, над трубами, в конусах и в местах сопряжения с мостами. | СНиП 3.06.03-85п.4.76. п.4.77. |
| Контроль плотности следует производить на глубине, равной 1/3 толщины уплотняемого слоя, но не менее 8 см. влажность используемого грунта: - контроль влажности используемого грунта следует производить, как правило, в месте его получения (в резерве, карьере) не реже одного раза в смену и обязательно при выпадении осадков. ровность поверхности: - контролируется нивелированием по оси и бровкам в трех точках на поперечнике не реже чем 50 м; укрепление откосов (контроль качества укрепительных работ приводится в разделе "Укрепление откосов"). | СНиП 3.06.03-85 п.4.78. п.4.81. |

Таблица 3

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Степень уплотнения крупнообломочных грунтов, содержащих более 60% обломочной фракции, следует считать достаточной, если полная величина осадки поверхности слоя грунта в результате уплотнения составляет 8-10% первоначальной толщины, для верхнего слоя 10-12%. Относительную плотность крупнообломочных грунтов необходимо измерять следующим образом: по коэффициенту уплотнения отношением плотности сухого грунта, определяемого методом лунок, к максимальной плотности при стандартном уплотнении в укрупненном цилиндре. Диаметр укрупненного цилиндра, в котором ведется стандартное уплотнение, должен быть в 4-5 раз больше размера крупной фракции грунта (метод целесообразен для грунтов с включением обломков не крупнее 60-65 мм); методом пробного динамического нагружения через жесткий штамп диаметром 40-50 см путем сравнения полученной при 20-кратном нагружении ударами интенсивностью 0,5-1,05 Па (0,5 кг/см) (груз массой 35-45 кг падает с высоты 0,9-1,0 м) остаточной осадки штампа, с допустимой, находящейся в пределах 0,4-0,6% от его диаметра. Этот метод пригоден для грунтов с максимальным размером крупных обломков до 100-120 мм; методом пробного нагружения поверхности уплотненной насыпи грузовым автомобилем со спаренными шинами с нагрузкой на ось не менее 10 т или тяжелым гладковальцовым катком массой не менее 10 т. При этом насыпь считается уплотненной до требуемой плотности, если осадка ее поверхности не превышает 3 мм при проходе автомобиля и 5 мм при проходе гладковальцового катка. Метод можно применять, когда грунт включает обломки размером более 100-120 мм, а также при отсыпке насыпей из скальных грунтов. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.13.29 |

Таблица 4

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| Уплотнение крупнообломочных грунтов, прочность которых составляет 50 кг/см, следует осуществлять в два этапа: на первом - решетчатыми катками, на втором - катками на пневматических шинах массой не менее 25-30 тонн. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.11.25. |
| Верхняя часть насыпей Н должна отсыпаться до 1 м по высоте из крупнообломочных грунтов, включающих фракции не крупнее 250 мм (при уплотнении насыпи катками на пневматических шинах) (рис.). | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.11.23. |
| Допускается максимальный размер фракций грунта, используемого для остальной части насыпи не более 2/3 толщины уплотняемого слоя. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.11.23. |