ВЫЕМКА В НЕСКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ

Условные обозначения:

В/2 - расстояние между осью и бровкой земляного полотна;

Н - недобор грунта;

h - глубина кюветов.

Таблица 1

| Приемочный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| Контролируемые параметры | Допускаемые отклонения |  |
| Высотные отметки продольного профиля | 1: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±100(20)* мм, остальные - до ±50(10) мм. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.2. |
| Расстояние между осью и бровкой земляного полотна (В/2) | 2: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±20 см, остальные - до ±10 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.3. |
| Поперечные уклоны | 3: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,015 (минус 0,010) до 0,030 (0,015), остальные - до ±0,010(0,005) | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.4. |
| Уменьшение крутизны откосов | 4: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 20%, остальные - до 10% | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.5. |
| Увеличение поперечных размеров кюветов, нагорных и других канав b (по дну) | 5: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 10 см, остальные - до 5 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.3.1. |
| Глубина кюветов h (при условии обеспечения стока) | 6: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±10 см, остальные - до ±5 см. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.3.2. |
| Продольные уклоны дренажей | 7: Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±0,002, остальные - до ±0,001. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.3.4. |
| Положение оси в плане | 8: Предельные отклонения от проектного положения оси ±0,2 м | СНиП 3.02.01-87 таб.13, п.7. |
| Допускается снижение плотности слоев земляного полотна: не более 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 4%, а остальные должны быть не ниже проектных значений. | СНиП 3.06.03-85 Приложение 2 Гл.5, п.1.2.1. |
| Разница в показателях плотности на одном поперечнике верхнего слоя земляного полотна для дорог с усовершенствованными покрытиями не должна превышать 2%. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.13.27. |

________________

* - данные в скобках относятся к работам, выполняемым с применением машин с автоматической системой задания вертикальных отметок.

Таблица 2

| Операционный контроль | Обоснование |
| --- | --- |
| При операционном контроле качества значения допускаемых отклонений 1-8 принимаются по нормам приемочного контроля, указанным в таблице 1. Измерения проводятся не реже чем через 100 м (в трех точках на поперечнике). Кроме параметров, указанных выше, при устройстве земляного полотна контролируются: | СНиП 3.06.03-85 п.4.76. п.4.77. |
| плотность грунта в основании земляного полотна: плотность грунта следует контролировать в каждом технологическом слое по оси земляного полотна и расстоянии 1,5-2 м от бровки, а при ширине слоя более 20 м - также в промежутках между ними. Контроль плотности грунта необходимо производить на каждой сменной захватке работы уплотняющих машин. Контроль плотности верхнего слоя следует производить не реже чем через 50 м. Контроль плотности следует производить на глубине, равной 1/3 толщины уплотняемого слоя, но не менее 8 см. | п.4.77. п.4.78. |
| Кроме основного метода (ГОСТ 22733-77) допускается применение экспресс-методов и приборов для ускоренного контроля плотности. При этом не менее 10% всех измерений должны быть произведены стандартным методом с отбором проб. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.13.28. |
| влажность используемого грунта; ровность поверхности: - контролируется нивелированием по оси и бровкам в трех точках на поперечнике не реже чем 50 м; укрепление откосов (контроль качества укрепительных работ приводится в разделе"Укрепление откосов"). | СНиП 3.06.03-85 п.4.78. п.4.81. |

________________
      Взамен действует ГОСТ 22733-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 3

| Примечание | Обоснование |
| --- | --- |
| Разработка выемок одноковшовыми экскаваторами должна осуществляться с недобором грунта до проектного очертания выемки во избежание нарушений естественной структуры грунта в основании и на откосах выемки. Недобор грунта принимается по таблице 4. | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог п.3.72. |
| Степень уплотнения грунта рабочего слоя, определяемая величиной коэффициента уплотнения, должна отвечать требованиям таблицы 5. | СНиП 2.05.02-85 таб.22. Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог. Приложение 5. |

Таблица 4

| Рабочее оборудование | Допускаемый недобор грунта, (Н) см, при вместимости ковша экскаватора, м |
| --- | --- |
|  | 0,5-0,65 | 0,8-1,25 | 1,5-1,6 |
| Прямая лопата | 10 | 10 | 15 |
| Драглайн | 20 | 25 | 30 |

Таблица 5

| Элементы земляного полотна | Глубина расположения слоя от поверхности покрытия, м | Наименьший коэффициент уплотнения грунта При типе дорожных одежд* |
| --- | --- | --- |
|  |  | капитальном | облегченном и переходном |
|  |  | Дорожно-климатические зоны |
|  |  | I | II, III | IV, V | I | II, III | IV, V |
| Рабочий слой | До 1,5 | 0,98-0,96 | 1,0-0,98 | 0,98-0,95 | 0,95-0,93 | 0,98-0,95 | 0,95 |
| Неподтопляемая часть насыпи | Св. 1,5 до 6 | 0,95-0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,90 |
|  | Св. 6 | 0,95 | 0,98 | 0,95 | 0,93 | 0,95 | 0,90 |
| Подтопляемая часть насыпи | Св. 1,5 до 6 | 0,96-0,95 | 0,98-0,95 | 0,95 | 0,95-0,93 | 0,95 | 0,95 |
|  | Св. 6 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| В рабочем слое выемки ниже зоны сезонного промерзания | До 1,2 | - | 0,95 | - | - | 0,95-0,92 | - |
|  | До 0,8 | - | - | 0,95-0,92 | - | - | 0,90 |

________________

* - большие значения коэффициентов уплотнения грунта следует принимать в случаях применения цементобетонных и цементогрунтовых покрытий и оснований, а также усовершенствованных облегченных покрытий.