КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА (КТП)
 
ИНСТРУКЦИЯ НА ОКРАСКУ ФАСАДОВ СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ 

1. Подготовка поверхности фасада под огрунтовку
 Исполнители 
Маляр IV разряда (М1) - 1;
 
Маляр III разряда (М2) - 1.

 Инструмент, приспособления, инвентарь
 
Шпатель стальной для расшивки и заделки трещин - 2;
 
Скребок стальной с удлиненной ручкой для очистки поверхности фасада - 2;
 
Терка шарнирная для зачистки подмазанных мест - 2;
 
Ящик для раствора размером 400x400x150 мм - 1;
 
Респиратор противопыльный - 2;
 
Очки защитные - 2;
 
Пояс предохранительный - 2.

 Последовательность операций
 
До подготовки поверхности фасада под огрунтовку необходимо:
 
- обработать карнизные свесы, установить и закрепить ограждения на крыше, установить пожарную лестницу;
 
- покрыть кровельной сталью все архитектурные детали согласно проекту;
 
- обработать температурные и осадочные швы и стыки панельных или блочных зданий, заделать на фасаде крупные выбоины и трещины цементным раствором;
 
- закрыть инвентарными щитами стекла оконных переплетов и балконных дверей для предохранения их от загрязнения и повреждения;
 
- сделать из досок защитные козырьки над входами в лестничные клетки;
 
- проверить прочность тросов люльки и исправность подъемных механизмов;
 
- провести инструктаж маляров о правилах производства работ на высоте.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы по подготовке поверхности фасада выполняют в следующем порядке:
 
- очищают поверхность фасада от грязи и прилипших брызг раствора;
 
- расшивают и заделывают мелкие трещины и выбоины;
 
- зачищают заделанные места.
 
Очистка поверхности (скребки, защитные очки, респираторы; рис.1). Маляры М1 и М2 поднимаются в люльке к верхней части фасада, одевают защитные очки, респираторы и стальными скребками очищают поверхность фасада от отвердевших брызг раствора, грязи и неровностей. Работы они ведут сверху вниз на захватке, ширина которой зависит от длины люльки.

            
Рис.1.
 
Расшивка и заделка мелких трещин и выбоин (шпатели, ящик с раствором; рис.2, 3). Маляры М1 и М2 углами шпателей расшивают трещины на глубину до 5 мм. При этом они с нажимом передвигают шпатели вдоль трещины под углом к стене в 45°. Им же расчищают и мелкие выбоины.

                 
Рис.2.
 
После расшивки трещин и расчистки выбоин маляры заделывают их цементным раствором.

            
Рис.3. 
Зачистка заделанных мест (шарнирные терки, респираторы, защитные очки; рис.4). Маляры М1 и М2 движениями шарнирной терки вверх и вниз зачищают заделанные места до образования гладкой поверхности.

            
Рис.4.

      
 2. Огрунтовка поверхности фасада вручную.
 Исполнители 
Маляр IV разряда (М1) - 1;
 
Маляр III разряда (M2) - 1. 

 Инструмент, приспособления, инвентарь 
Валик меховой для огрунтовки поверхности фасада - 2;
 
Ванночка с сеткой для пропитки валика огрунтовочным составом - 2;
 
Очки защитные - 2;
 
Пояс предохранительный - 2;
 
Ведро для огрунтовочного состава - 2. 

 Последовательность операций 
До огрунтовки поверхности фасада необходимо:
 
- хорошо просушить цементный раствор после заделки трещин и выбоин;
 
- доставить на объект в закрытой таре огрунтовочный состав.
 
Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.
 
Работы по огрунтовке поверхности фасада выполняют в следующем порядке:
 
- наполняют ванночку огрунтовочным составом и пропитывают им валик;
 
- огрунтовывают поверхность фасада.
 
Наполнение ванночки и огрунтовка поверхности фасада (меховые валики, ванночки с сетками, ведра; рис.5, 6). Маляры погружают валики в ванночки с огрунтовочным составом, а затем излишки состава отжимают о сетки.

            
Рис.5. 
Маляры наносят огрунтовочный состав на обрабатываемую поверхность фасада, прокатывая валик вверх и вниз. 

Рис.6. 

       

 3. Окраска фасада за 2 раза вручную.
 Исполнители 
Маляр IV разряда (М1) - 1;
 
Маляр III разряда (М2) - 1. 

Инструмент, приспособления, инвентарь 
Валик меховой для окраски поверхности фасада - 2;
 
Ванночка с сеткой для пропитки валика окрасочным составом - 2;
 
Очки защитные - 2;
 
Пояс предохранительный - 2;
 
Ведро для окрасочного состава - 2. 

Последовательность операций 
Первая окраска (меховые валики, ванночки с сетками, ведра; рис.7, 8). Маляры погружают валики в ванночки с окрасочным составом, а затем излишки состава отжимают о сетки.

Рис.7.
 
Маляры наносят окрасочный состав на поверхность фасада, прокатывая валики вверх и вниз. Окраску ведут сверху вниз на захватке, ширина которой зависит от длины люльки. 

            
Рис.8. 
Вторая окраска (меховые валики, ванночки с сетками, ведра). Через сутки после первой маляры приступают ко второй окраске поверхности фасада, которую выполняют в таком же порядке.