СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АРМАТУРНЫХ РАБОТ

Бетонные работы

АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорт (сертификат), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве; | Визуальный |  |
|  | - качество арматурных изделий (при необходимости провести требуемые замеры и отбор проб на испытания); | Визуальный, измерительный |  |
|  | - качество подготовки и отметки несущего основания; | То же |  |
|  | - правильность установки и закрепления опалубки | Технический осмотр |  |
| Установка арматурных изделий | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - порядок сборки элементов арматурного каркаса, качество выполнения сварки (вязки) узлов каркаса; | Технический осмотр всех элементов |  |
|  | - точность установки арматурных изделий в плане и по высоте, надежность их фиксации; | То же |  |
|  | - величину защитного слоя бетона | " |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - соответствие положения установленных арматурных изделий проектному; | Визуальный, измерительный |  |
|  | - величину защитного слоя бетона; | Измерительный |  |
|  | - надежность фиксации арматурных изделий в опалубке; | Технический осмотр всех элементов |  |
|  | - качество выполнения сварки (вязки) узлов каркаса | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: отвес, рулетка металлическая, линейка металлическая. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.03.01-87 п.2.104, табл.9

Допускаемые отклонения:

1) В расстоянии между отдельно установленными рабочими стержнями для:

- колонн и балок - ±10 мм;

- плит и стен фундаментов - ±20 мм;

- массивных конструкций - ±30 мм.

2) В расстоянии между рядами арматуры для:

- плит и балок толщиной до 1 м - ±10 мм;

- конструкций толщиной более 1 м - ±20 мм.

3) При армировании конструкций отдельными стержнями, установленными внахлестку без сварки, длина нахлестки определяется проектом.

4) От проектной толщины защитного слоя бетона - в соответствии с таблицей.

| Технические параметры | Предельные отклонения, мм |
| --- | --- |
| Толщина защитного слоя до 15 мм и размеры поперечного сечения конструкции, мм: |  |
| до 100; | +4 |
| от 101 до 200 | +5 |
| Толщина защитного слоя от 16 до 20 мм и размеры поперечного сечения конструкции, мм: |  |
| до 100; | +4; -3 |
| от 101 до 200; | +8; -3 |
| от 201 до 300; | +10; -3 |
| свыше 300 | +15; -5 |
| Толщина защитного слоя свыше 20 мм и размеры поперечного сечения конструкции, мм: |  |
| до 100; | +4; -5 |
| от 101 до 200; | +8; -5 |
| от 201 до 300; | +10; -5 |
| свыше 300 | +15; -5 |

На арматурные работы необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 10922-90*. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.

________________

* ГОСТ 10922-90 отменен на территории РФ с 01.07.2013 с введением в действие ГОСТ 10922-2012 (Приказ Росстандарта от 29.11.2012 N 1305-ст). - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 8478-81. Сетки сварные для железобетонных конструкций. Технические условия.

Действительные отклонения линейных размеров сварных арматурных и закладных изделий не должны превышать отклонений, указанных в проектной документации. При отсутствии таких указаний в проектной документации действительные отклонения линейных размеров не должны превышать предельных, установленных табл.1 в зависимости от класса точности железобетонной конструкции.

Таблица 1

| Линейный размер изделия и его номинальное значение | Пред. откл. размеров изделий, применяемых в железобетонных конструкциях |
| --- | --- |
|  | сборных при их классе точности | моно- литных |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Длина отдельных стержней ненапрягаемой арматуры, расстояние между крайними стержнями по длине, ширине или высоте изделия при их значениях: |  |
| до 60 включ. | ±1,0 | ±1,5 | ±2,5 | ±4,0 |
| св. 60 до 120 включ. | ±1,5 | ±2,0 | ±3,0 | ±5,0 |
| св. 120 до 250 включ. | ±1,5 | ±2,5 | ±4,0 | ±6,0 |
| св. 250 до 500 включ. | ±2,0 | ±3,0 | ±5,0 | ±8,0 |
| св. 500 до 1000 включ. | ±2,5 | ±4,0 | ±6,0 | ±10 |
| св. 1000 до 1600 включ. | ±3,0 | ±5,0 | +6,0 | +10 |
|  |  |  | -10 | -14 |
| св. 1600 до 2500 включ. | ±4,0 | ±6,0 | +8,0 | +12 |
|  |  |  | -12 | -18 |
| св. 2500 до 4000 включ. | ±5,0 | ±8,0 | +10 | +15 | +15 |
|  |  |  | -14 | -25 | -30 |
| св. 4000 до 8000 включ. | ±6,0 | ±10 | +12 | +20 | +20 |
|  |  |  | -18 | -30 | -40 |
| св. 8000 до 16000 включ. | ±8,0 | ±12 | +15 | +25 | +30 |
|  |  |  | -25 | -35 | -50 |
| св. 16000 | ±10 | ±15 | +20 | +35 | +45 |
|  |  |  | -30 | -45 | -65 |
| 2. Расстояние от крайнего стержня одного направления до торца стержня другого направления (длина выпуска стержня) в арматурных изделиях при длине выпуска: |  |
| до 60 включ. | ±1,0 | ±1,5 | ±2,5 | ±4,0 |
| св. 60 до120 включ. | ±1,5 | ±2,0 | ±3,0 | ±5,0 |
| св. 120 до 250 включ. | ±1,5 | ±2,5 | ±4,0 | ±6,0 |
| св. 250 до 500 включ. | ±2,0 | ±3,0 | ±5,0 | ±8,0 |
| св. 500 до 1000 включ. | ±2,5 | ±4,0 | ±6,0 | ±10 | ±12 |
| св. 1000 | ±3,0 | ±5,0 | ±8,0 | ±12 | ±18 |
| 3. Расстояние между двумя соседними продольными стержнями (кроме крайних) в арматурных каркасах при его значениях: | Независимо от класса точности конструкции |  |
| до 60 включ. | ±4 | ±6 |
| св. 60 до 120 включ. | ±5 | ±8 |
| св. 120 до 250 включ. | ±6 | ±10 |
| св. 250 до 500 включ. | ±8 | ±12 |
| св. 500 до 1000 включ. | ±10 | ±15 |
| св. 1000 | ±12 | ±20 |
| 4. Длина и ширина плоского элемента закладного изделия: |  |  |
| до 250 включ. | ±1,5 | ±2,5 | ±4,0 | ±6,0 |  |
| св. 250 до 500 включ. | ±2,0 | ±3,0 | ±5,0 | ±8,0 |  |
| св. 500 | ±2,5 | ±4,0 | ±6,0 | ±10 |  |
| 5. То же, при равенстве размеров плоского элемента закладного изделия и поперечного сечения железобетонной конструкции: |  |  |
| до 250 включ. | -2,0 | -2,0 | -5,0 |  |
| св. 250 до 500 включ. | -2,5 | -2,5 | -6,0 |  |
| св. 500 включ. | -3,0 | -3,0 | -8,0 |  |
| 6. Расстояние от края плоского элемента закладного изделия до ближайшей точки поверхности анкерного стержня: |  |
| до 60 включ. | ±1,5 | ±2,5 | ±4,0 | ±6,0 |
| св. 60 до 120 включ. | ±2,0 | ±3,0 | ±5,0 | ±8,0 |
| св. 120 до 250 включ. | ±2,5 | ±4,0 | +6,0 | ±10 |
| св. 250 | ±3,0 | ±5,0 | ±8,0 | ±12 |
| 7. Расстояние между наружными поверхностями плоских элементов закладных изделий закрытого типа при его значении: |  |
| до 250 включ. | ±1,5 | ±2,5 | ±4,0 | ±6,0 |
| св. 250 до 500 включ. | ±2,0 | ±3,0 | +5,0 | ±8,0 |
| св. 500 | ±2,5 | ±4,0 | ±6,0 | ±10 |
| 8. Длина анкерных стержней закладных изделий открытого типа при ее значении: |  |
| до 250 включ. | ±10 |
| св. 250 до 500 включ. | ±12 |
| св. 500 | ±15 |

На элементах арматурных и закладных изделий, а также сварных соединений не должно быть отслаивающейся ржавчины и окалины, следов масла и других загрязнений.

Отклонения установленных ГОСТ 14098 или указанных в нормативно-технической документации размеров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения не должны превышать предельных, приведенных в табл.2.

Таблица 2

| Геометрический параметр | Предельное отклонение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Соосность стержней в стыковых соединениях, выполненных контактной сваркой, при номинальном диаметре стержней, мм: |  |
| 10-28 | 0,10 |
| 32-40 | 0,05 |
| 45-80 | 0,03 |
| 2. То же, выполненных ванной сваркой в инвентарных формах, ванно-шовной и дуговой на стальной скобе-накладке, а также дуговой сваркой многослойными швами, при номинальном диаметре стержней, мм: |  |
| 20-28 | 0,15 |
| 32-40 | 0,10 |
| 45-60 | 0,05 |
| 70-80 | 0,03 |
| 3. То же, выполненных дуговой сваркой швами с накладками из стержней (типа С21 и С22 по ГОСТ 14098), при арматурной стали классов: |  |
| A-I, А-II и Ас-II диаметрами 10-40 мм | 0,3 |
| A-II диаметрами 45-80 мм, А-III диаметрами 10-40 мм, A-IV и А-VI диаметрами 10-22 мм, Ат-IVC, Ат-IVK, A-V и Ат-V диаметрами 10-32 мм, Ат-IIIС и Ат-VCK диаметрами 10-28 мм | 0,2 |
| 4. Створность накладок из стержней и стыкуемой арматуры в стыковых соединениях типа С21 и С22 при номинальном диаметре стержней, мм: |  |
| 10-28 | 0,5 |
| 32-40 | 0,3 |
| 45-60 | 0,2 |
| 70-80 | 0,1 |
| 5. Симметричность расположения накладки из стержня и стальной скобы-накладки относительно сварного стыка в продольном направлении (за исключением стыков со смещенными накладками) при длине накладки: |  |
| 2 | ±0,10 |
| 3 | ±0,15 |
| 4 | ±0,20 |
| 6 | ±0,30 |
| 8 | ±0,40 |
| 10 | ±0,50 |
| 6. Длина накладки из стержня и стальной скобы-накладки | ±0,50 |
| 7. Длина сварного шва в стыковых соединениях типа С22 по ГОСТ 14098 | ±0,5 |
| 8. Длина нахлестки в соединениях типов С23 и H1 по ГОСТ 14098 при длине нахлестки: |  |
| 3-4 | ±0,5 |
| 5-6 | +0,2 |
| 8-10 | +0,1 |
| 9. Ширина валиковых швов при номинальном диаметре свариваемых стержней, мм: |  |
| 10-16 | +0,2 -0,1 |
| 18-80 | ±0,1 |
| Примечания: 1. При стыковой сварке стержней разного диаметра за номинальный принимают меньший диаметр стержня. 2. - номинальный диаметр стержня. |