ГОСТ 21554.5-78
(СТ СЭВ 2024-79)

Группа К29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР


ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ЗАГОТОВКИ

Метод определения предела прочности при продольном растяжении

Sawn timber and semi-manufactures. Method for determining the ultimate 
strength in tension parallel to grain

ОКСТУ 5330

Дата введения 1980-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 июля 1978 г. N 1899

Проверен в 1984 г. Постановлением Госстандарта от 14.05.84 N 1620 срок действия продлен до 01.01.90*

________________

* Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС N 4, 1994 год). - Примечание "КОДЕКС".

ПЕРЕИЗДАНИЕ (май 1987 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1980 г., мае 1984 г. (ИУС 8-80, 8-84)

Настоящий стандарт распространяется на обрезные конструкционные пиломатериалы и заготовки хвойных и лиственных пород и устанавливает метод определения предела прочности при продольном растяжении.

Сущность метода заключается в измерении нагрузки, разрушающей образец при продольном растяжении, и вычислении напряжения при этой нагрузке.

Стандарт не распространяется на авиационные пиломатериалы и заготовки, а также на испытания малых чистых образцов.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2024-79.

1. ОТБОР ОБРАЗЦОВ

1.1. Образцы отличаются от пиломатериалов и заготовок длиной. Общая длина образца должна быть такой, чтобы длина его рабочей части, свободной от захватов, превышала ширину не менее чем в 8 раз.

1.2. Для определения минимальной прочности образец выпиливают так, чтобы он включал наиболее слабое из-за наличия сортоопределяющих пороков сечение пиломатериала или заготовки. Это сечение должно быть расположено в пределах зоны, распространяющейся на 1,5 ширины по обе стороны от центра образца.

1.3. Влажность образцов должна соответствовать требованиям нормативно-технической документации на пиломатериалы и заготовки.

1.4. Количество образцов зависит от целей испытания. План контроля при приемочных испытаниях устанавливают в нормативно-технической документации на пиломатериалы и заготовки.

Для исследовательских целей выборку формируют по ГОСТ 18321-73 в количестве не менее 140 образцов.

2. АППАРАТУРА

Машина испытательная по ГОСТ 7855-84, обеспечивающая измерение нагрузки с погрешностью не более 1%, приспособленная для испытания образцов длиной согласно п.1.1.

Приспособление (см. справочное приложение 1), состоящее из двух захватов, соединенных с нагружающим механизмом машины и передающих усилие на образец с помощью натяга, создаваемого клиновидными губками. Соприкасающиеся с образцом поверхности губок должны иметь рифление и скос, постепенно уменьшающий давление на образец от максимальной величины до нуля (см. справочное приложение 2).

Предельное значение шкалы силоизмерителя испытательной машины не должно превышать нагрузку более чем в 3 раза.

Штангенциркуль по ГОСТ 166-80 с погрешностью измерения не более 0,1 мм.

Аппаратура и материалы для определения влажности пиломатериалов и заготовок по ГОСТ 16588-79.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

3.1. У каждого образца на середине длины измеряют толщину  и ширину , с округлением до 0,1 мм.

3.2. Образец зажимают в захватах приспособления так, чтобы продольные оси образца и захватов совпадали.

Нагрузку на образец прикладывают непрерывно при постоянной скорости роста напряжений или постоянной скорости перемещения захвата. Скорость должна быть такой, чтобы продолжительность нагружения до разрушения образца составляла не менее 2 и не более 5 мин. Допускается испытание со скоростью роста напряжений (0,15±0,05) МПа/с.

Испытание продолжают до разрушения образца. Нагрузку , при которой произошло разрушение, определяют по максимальному отклонению стрелки силоизмерителя машины с погрешностью не более цены деления шкалы. Предельное значение шкалы не должно превышать нагрузку  более чем в 3 раза.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.3. Влажность образцов определяют по ГОСТ 16588-79.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Предел прочности каждого образца при продольном растяжении () в мегапаскалях вычисляют с округлением до 0,1 МПа по формуле

,

где  - разрушающая нагрузка, Н;

- ширина образца, мм;

- толщина образца, мм.

Образцы, разрушившиеся в захватах, при расчетах не учитывают.

4.2. За результат испытаний принимают среднюю арифметическую величину предела прочности отобранных образцов.

При испытаниях с исследовательскими целями статистический анализ опытных данных выполняют по ГОСТ 16483.0-78.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Приспособление для передачи растягивающего усилия на образец

1 - губка; 2 - скоба; 3 - болт; 4 - основание; 5 - тяга; 6 - сухарь; 7 - гайка

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Клиновидная губка, используемая в захватах для испытания
на растяжение пиломатериалов и заготовок

1, 4 - плиты; 2 - направляющая; 3 - ребро; 5 - связь

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

ПРОТОКОЛ
определения предела прочности пиломатериалов и заготовок
при продольном растяжении

|  | Сечение |  | Температура воздуха, °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Порода |  | Степень насыщенности воздуха, % |  |
|  | Район произрастания |  |  |  |
|  |  |  | Длина образцов, мм |  |
|  |  |  | Скорость роста напряжений, МПа/с |  |

Тип захватов _______________________________

| Марка образца | Размеры поперечного сечения образцов, мм | Разрушающая нагрузка , Н | Влажность образцов, , % | Предел прочности при растяжении , МПа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Толщина | Ширина |  |  |  |  |

"______" _________________________19____ г.        Подпись _______________________________

Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1988