СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА МОНОЛИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ

СНиП 3.04.01-87 п.п.1.2; 4.8; 4.12; 4.26; 4.43

| Наименование процессов, подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ствен- ный контро- лер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Чистота, увлажнение основания | Визуально | До устройства монолитных покрытий | Мастер | Перед устройством монолитных покрытий основание должно быть очищено от мусора, грязи, масел, снега и льда Увлажнение поверхностного слоя элементов пола из бетона и цементно-песчаного раствора следует выполнять до укладки на них строительных смесей из цементных вяжущих. Увлажнение производят до окончательного впитывания воды |
|  | Соответствие конструкции покрытий проекту | То же | То же | Прораб | Защищенные покрытия и конструкции полов должны выполняться в соответствии с проектом. Замена предусмотренных проектом материалов, изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
| Укладка монолитных покрытий | Крупность щебня и гравия | Инструментально | В процессе приготовления смесей | Мастер | Максимальная крупность щебня и гравия для бетонных покрытий и мраморной крошки для мозаичных, поливинилацетатно- -цементнобетонных, латексно-цементобетонных покрытий не должна превышать 15 мм и 0,6 толщины покрытий (не менее трех измерений на одну партию заполнителя) |
|  | Осадка конуса бетонной смеси | То же | То же | То же | Бетонные и мозаичные смеси, в состав которых не введены пластификаторы, должны применяться с осадкой конуса 2-4 см, а цементно-песчаные смеси - с глубиной погружения конуса 4-5 см. Подвижность смесей следует увеличивать только введением пластификаторов (одно измерение на каждые 50-70 мпокрытия) |
|  | Разрезка монолитных покрытий на отдельные карты | Визуально | В процессе устройства монолитных покрытий | То же | Разрезка монолитных покрытий на отдельные карты не допускается, за исключением многоцветных покрытий, где между отдельными картами разного цветового решения должны быть установлены разделительные жилки |
|  | Шлифование покрытий | Инструментально | В процессе устройства монолитных покрытий | Мастер | Шлифование покрытий должно производиться по достижении прочности покрытий, при которой исключается выкрашивание заполнителя. При шлифовании обрабатываемая поверхность должна быть покрыта тонким слоем воды или водного раствора поверхностно-активных веществ (не менее девяти измерений равномерно на каждые 50-70 м поверхности покрытия) |
|  | Местные неровности поверхности стяжки | Инструментально Двухметровая рейка | То же | Прораб | Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке контрольной двухметровой рейкой не должны превышать 4 мм |
|  | Отклонение плоскости покрытий от горизонтали или заданного уклона | Инструментально Уровень строительный | То же | То же | Отклонения от заданного уклона покрытий - 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 50 мм (не менее девяти измерений на каждые 50-70 м поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади) |
|  | Толщина стяжки | Инструментально Метр стальной, щуп | То же | То же | Отклонения по толщине покрытия - не более 10% от проектной (не менее пяти измерений) |
|  | Качество поверхности покрытий | Визуально | После устройства монолитного покрытия | То же | Поверхность покрытия не должна иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен соответствовать проектному |
|  | Соблюдение влажностного режима отвердения бетона | То же | То же | То же | Монолитные покрытия на цементном вяжущем должны в течение 7-10 дней после укладки находиться под слоем постоянно влажного водоудерживающего материала |
|  | Сцепление монолитных покрытий с нижележащими элементами пола | Технический осмотр | То же | То же | При проверке сцепления монолитных покрытий с нижележащими элементами пола простукиванием не должно быть изменения характера звучания (простукиванием всей поверхности пола в центре квадратов по условной сетке с ячейкой размером не менее 50х50 см) |