УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ. 
ШВЫ СЖАТИЯ, КОРОБЛЕНИЯ И ПРОДОЛЬНЫЕ ШВЫ

Ширина и минимальная глубина паза для заполнения мастиками должны назначаться в соответствии с требованиями ВСН 139-80 (п.2.26., таб.6.).

________________

Внимание: раздел 2 ВСН 139-80 утратил силу. Взамен действуют "Методические рекомендации по проектированию дородных одежд жесткого типа". - Примечание изготовителя базы данных.

Таблица 1

| Тип шва | Расстояние между швами, м | Ширина паза, мм | Глубина нарезки паза в долях от толщины покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| Шов сжатия | 5-8 | 8-12 | 0,25 |
|  | 8-12 | 15 | 0,25 |
|  | 15-20 | 20 | 0,25 |
| Шов коробления | 3,5-6 | 3-6 | 0,33 |
| Продольный шов | - | 3-5 | 0,25-0,33 |

Примечание: Ширину паза швов сжатия допускается назначать по расчету, но не менее 3 мм.