СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

УСТРОЙСТВА КРОВЛИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ И ЭМУЛЬСИОННО-БИТУМНЫХ СОСТАВОВ

Кровельные и изоляционные работы

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ И ЭМУЛЬСИОННО-БИТУМНЫХ СОСТАВОВ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорт (сертификат), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве на мастики; | Визуальный |  |
|  | - очистку оснований от мусора, пыли (в зимнее время от снега, наледи); | То же |  |
|  | - просушку основания до исчезновения влажных пятен на поверхности; | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 50-70 м основания |  |
|  | - качество основания (ровность, уклон); | То же |  |
|  | - правильность установки воронок внутренних водостоков, гильз для пропуска коммуникаций; | Технический осмотр |  |
|  | - наличие выкружек и фасок в местах примыканий выступающих конструкций и поверхности кровли; | Визуальный |  |
|  | - температуру наружного воздуха | Измерительный |  |
| Устройство кровли | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - сплошность и толщину слоя мастики; | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 70-100 м в местах, определяемых визуальным осмотром |  |
|  | - температуру наружного воздуха; | Измерительный, периодический, не менее 2 раз в смену |  |
|  | - качество изоляции в примыканиях | Технический осмотр |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Общий журнал работ, акт приемки выполненных работ |
|  | - качество поверхности изоляционного ковра; | Измерительный, не менее 5 измерений на каждые 70-100 м поверхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром |  |
|  | - прочность сцепления мастики с основанием; | Технический осмотр |  |
|  | - качество обработки мест примыкания воронок водостоков к парапету; | Визуальный, технический осмотр |  |
|  | - качество мест примыканий; | Технический осмотр |  |
|  | - отвод воды со всей поверхности кровли | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка металлическая, двухметровая рейка, нивелир, уровень, термометр. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 табл.3, 7

Допускаемая влажность оснований не должна превышать:

- бетонных - 4%;

- цементно-песчаных - 5%.

Толщина одного слоя изоляции:

- эмульсий - 3 мм;

- полимерных составов (типа "Кровлелит" и "Вента") - 1 мм.

При приемке готовой кровли необходимо проверять:

- соответствие проекту числа усилительных (дополнительных) слоев в сопряжениях (примыканиях);

- чаши водоприемной воронки внутренних водостоков не должны выступать над поверхностью;

- углы конструкций примыканий должны быть сглаженными и ровными, не иметь острых углов;

- полный отвод воды по всей поверхности кровли, без застоя воды.

Не допускаются:

- пузыри, вздутия, разрывы, губчатое строение, потеки и наплывы на поверхности покрытия кровель;

- замена предусмотренных проектом материалов, составов без согласования с проектной организацией и заказчиком.

Требования к качеству применяемых материалов

ГОСТ 15836-79. Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия.

ТУ 21-27-39-77. Мастика "Вента".

ТУ 21-27-76-85. Битумно-полимерная мастика "Кровлелит".

ГОСТ 30693-2000. Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования.

Мастика битумно-резиновая должна быть упакована в бочки или бумажные мешки с внутренним покрытием от прилипания. На каждое упаковочное место должна быть приклеена этикетка, в которой указывается:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

- марка мастики;

- номер партии и дата изготовления мастики;

- обозначение стандарта.

Мастика, изготовленная в непосредственной близости от объекта строительства, может доставляться к месту производства изоляционных работ в разогретом виде в автогудронаторах.

Мастика "Кровлелит" должна быть упакована в металлическую тару (основной компонент), а вулканизирующий компонент - в полиэтиленовую. Перед нанесением компоненты необходимо тщательно перемешивать.

Мастика "Вента" поставляется в виде двух составов. Транспортируются и хранятся в металлических бочках и флягах. Хранение их должно осуществляться раздельно в помещениях, на расстоянии не ближе 2 м от теплоизлучающих приборов.

Срок хранения не должен превышать 2 месяца.

В документе о качестве материалов должно быть указано:

- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;

- марка;

- номер партии;

- дата изготовления мастики;

- результаты испытаний;

- обозначение соответствующего стандарта.

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 пп.2.24-2.26

При устройстве кровли из эмульсионно-мастичных составов каждый слой изоляционного ковра должен наноситься сплошным, без разрывов, равномерной толщины после отвердения грунтовки или нижнего слоя.

При устройстве кровли из полимерных составов типа "Кровлелит" и "Вента" их необходимо наносить агрегатами высокого давления, обеспечивающими плотность, равномерную толщину покрытия и прочность сцепления покрытия с основанием не менее 0,5 МПа. При применении холодных асфальтовых эмульсионных мастик подача и нанесение составов должны осуществляться агрегатами с винтовыми насосами (механического действия), обеспечивающими прочность сцепления покрытия с основанием не менее 0,4 МПа.

При устройстве кровли из эмульсионно-мастичных составов, армированных фибрами стекловолокна, их нанесение должно выполняться агрегатами, обеспечивающими получение фибр одинаковой длины, равномерное распределение в составе и плотность изоляционного покрытия.