СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
УСТРОЙСТВА ЛАКОКРАСОЧНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

СНиП 3.04.03-85 п.п.1.8-1.10; 2.1; 3.1; 3.3; 10.1; 10.5

| Наименование процессов подлежащих контролю | Предмет контроля | Инструмент и способ контроля | Время контроля | Ответ- ственный контролер | Технические критерии оценки качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подготовительные работы | Подготовка поверхности: чистота, просушка, наличие дефектов | Внешний осмотр | До устройства защитных покрытий | Мастер | Металлическая поверхность, подготовленная к производству антикоррозионных работ, не должна иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, остатков флюса, дефектов, возникающих при прокатке и литье в виде неметаллических макровключений, раковин, трещин, неровностей, а также солей, жиров и загрязнений Непосредственно перед нанесением защитных покрытий защищаемые поверхности должны быть просушены |
|  | Соответствие материалов проекту, ГОСТу, техническим условиям | То же | То же | То же | Качество применяемых материалов должно соответствовать проекту, требованиям ГОСТа или технических условий Лакокрасочные материалы перед применением должны быть перемешаны, отфильтрованы и иметь вязкость, соответствующую способу их нанесения Замена предусмотренных проектом материалов изделий и составов допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком |
| Производство лакокрасочных защитных покрытий | Соблюдение условий производства защитных покрытий (температура окружающего воздуха и защищаемых поверхностей) | Визуально Термометр | В процессе производства защитных покрытий | То же | Работы по нанесению защитных покрытий, как правило, следует выполнять при температуре окружающего воздуха, защитных материалов и защищаемых поверхностей не ниже: 10 °С - для лакокрасочных защитных покрытий, приготовленных на основе природных смол 15 °С - для лакокрасочных защитных покрытий, приготовленных на синтетических смолах В зимнее время антикоррозионные работы следует производить в отапливаемых помещениях или укрытиях Не допускается устройство защитных покрытий, находящихся вне помещений во время атмосферных осадков |
|  | Соблюдение технологии нанесения покрытия | Визуально | В процессе производства защитных покрытий | Прораб | Нанесение лакокрасочных защитных материалов должно выполняться в следующей технологической последовательности: нанесение и сушка грунтовок; нанесение и сушка шпатлевок (при необходимости); нанесение и сушка покрывных слоев; выдержка или термическая обработка покрытия |
|  | Толщина покрытия | Визуально Толщиномер | То же | То же | Допускается отклонение по толщине в пределах ±10% |
|  | Внешний вид сплошность | Визуальным осмотром Электроисковым дефектоскопом | То же | То же | На защитном покрытии не допускаются потеки, пузыри, включения, механические повреждения |