ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО РЕМОНТУ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЗАВОДСКОГО ПОКРЫТИЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ Д  1420 мм НА ОСНОВЕ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА МАТЕРИАЛАМИ ФИРМЫ RAYCHEM (США) И CANUSA (КАНАДА)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на ремонт повреждений заводского покрытия стальных труб  1420 мм материалами фирм Райхем и Кануса.

1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства изоляционных работ.

1.3. Цель создания представленной ТТК - дать рекомендуемую схему технологического процесса по ремонту заводского покрытия стальных труб материалами на основе экструдированного полиэтилена материалами Raychem & Canusa.

1.4. Основные параметры процесса и расчетные трудозатраты могут быть применены к аналогичным материалам других фирм-поставщиков. При привязке данной карты к другим материалам следует откорректировать температуру усадки по данным фирм-поставщиков.

1.5. Для разработки технологических карт в качестве исходных данных и документов необходимы:

- рабочие чертежи;

- строительные нормы и правила (СНиП, СН, ВСН, СП);

- инструкции, стандарты, заводские инструкции и технические условия (ТУ) на монтаж, пуск и наладку оборудования;

- единые нормы и расценки на строительно-монтажные работы (ЕНиР, ГЭСН-2001);

- производственные нормы расхода материалов (НПРМ);

- местные прогрессивные нормы и расценки, карты организации труда и трудовых процессов.

1.6. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данного трубопровода.

1.7. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.

1.8. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

очистка заводского изоляционного покрытия трубы в месте его повреждения;

очистка изолируемой зоны поверхности трубы до металлического блеска;

установка ремонтного материала на поверхность трубы.

1.9. Работы выполняются круглый год и ведутся в одну смену. Продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

,

где  - коэффициент использования вспомогательных агрегатов по времени в течение смены (время, связанное с подготовкой системы к работе, и проведение ЕТО - 15 мин, перерывы, связанные с организацией и технологией производственного процесса и отдыха рабочих, - 10 мин через каждый час работы).

1.10. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;

СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы;

ГОСТ Р 51164-98. Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии;

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. В соответствии со СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" до начала выполнениястроительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить от Заказчика в установленном порядке разрешительную документацию на ремонт поврежденной изоляции.

2.2. До начала производства основных работ по ремонту изоляции необходимо провести подготовительные работы и организационно-технические мероприятия:

назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное производство работ;

провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы и инвентарь;

установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения изоляционных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приема пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

установить укрытие на случай выполнения изоляционных работ в ненастную погоду;

определить объемы ремонтных работ.

2.3. Материалы, применяемые для ремонта, должны соответствовать проекту и выдерживать заданные механические нагрузки, которым подвергается наружное покрытие в условиях нормального производствастроительно-монтажных работ при температуре окружающего воздуха от -40 до +50 °С.

2.4. До начала работ по ремонту изоляционного покрытия необходимо, чтобы зазор между трубопроводом и поверхностью земли составлял не менее 0,6 м. Это достигается за счет устройства под трубопроводом временных опор соответствующей высоты.

2.5. Ремонту подлежат:

а) сквозные локальные повреждения заводского покрытия и повреждения, обнаруженные дефектоскопом;

б) повреждение заводского покрытия: сколы, задиры, царапины с оставшимся на трубе покрытием толщиной менее 1,5 мм;

в) участки заводского покрытия, не удовлетворяющие требованиям технических условий (например, участки отслоившегося покрытия от металла).

2.6. Ремонт локальных (площадью до 300 см) или узких протяженных повреждений (до металла трубы) длиной не более 300 мм следует производить с использованием заполняющего адгезива "PERP Filler" (Фирмы "Райхем") или "Filler Adhesive" (фирмы "Кануса"), а также заплат из ремонтного материала "PERP Filler" (Фирмы "Райхем") или "Filler Adhesive" (фирмы "Кануса") рис.1. Повреждения заводского покрытия протяженностью свыше 300 мм следует ремонтировать путем наложения заплат "PERP" или "CRP" одна на другую (последовательно) с перекрытием не менее 60 мм, рис.2.

Повреждения заводского покрытия площадью свыше 300 см следует ремонтировать с использованием термоусаживающих манжет HTLP-60 или GTS-65, за исключением узких протяженных повреждений, c перекрытием заводского покрытия не менее 75 мм, рис.3.

2.7. Ремонт несквозных повреждений заводского покрытия.

2.7.1. Поверхность трубопровода должна быть очищена от грязи, ржавчины, пыли, земли и наледи, а также обезжирена от копоти и масла, срезав острые выступы, задиры, заусенцы, закруглив края поврежденного покрытия по всему периметру, рис.4.

2.7.2. Прогреть мягким (желтым) пламенем горелки зону поврежденного участка заводского покрытия 60-70 °С, рис.5.

2.7.3. Прогреть мягким (желтым) пламенем горелки конец плавящегося карандаша Melt Stick (фирмы Райхем) или МS-1 (фирмы Кануса) до его размягчения, рис.6.

2.7.4. Заполнить размягченной массой плавящегося карандаша поврежденный участок покрытия, периодически используя для его размягчения пламя горелки, рис.7.

2.7.5. Прогреть мягким (желтым) пламенем горелки отремонтированный участок для осуществления полного совмещения материалов (заводского покрытия и материала плавящегося карандаша) и их гомогенизации.

Дать ремонтируемому участку покрытия остыть, а затем зачистить скребком, ножом или шкуркой зернистостью N 40 - N 60 отремонтированный участок "заподлицо" с заводским покрытием, рис.8.

2.8. Ремонт сквозных (до металла трубы) повреждений заводского покрытия площадью до 300 см.

2.8.1. Поверхность трубопровода должна быть очищена от грязи, ржавчины, пыли, земли и наледи, а также обезжирена от копоти и масла с помощью ветоши, смоченной в уайт-спирите или бензине (БР-1, Б-70). Этилированный бензин использовать запрещено.

2.8.2. Острым ножом срезать острые выступы, задиры, заусенцы или отслоившие участки покрытия по всему периметру. Края заводского покрытия срезать (по всему периметру) под углом не более 30° к поверхности трубы, рис.9.

2.8.3. Подогреть оголенный металл трубы в зоне повреждения до температуры 30-40 °С, направляя пламя горелки преимущественно в центр повреждения, рис.10.

2.8.4. Очистить оголенный металл трубы (в зоне повреждения) от ржавчины и создать шероховатость заводского полиэтиленового покрытия вокруг повреждения на расстояние не менее 80 мм от его края по всему периметру, используя для этого наждачную бумагу зернистостью N 40 или N 60, рис.11. При больших объемах работ лучше использовать пескоструйную установку.

2.8.5. Удалить с поврежденного участка сжатым воздухом или чистой ветошью оставшуюся после очистки пыль или "опилки" покрытия.

2.8.6. Из рулонного материала "PERP" или "CRP" вырезать заплату нужного размера. Заплата должна перекрывать заводское покрытие по всему периметру повреждения не менее 60 мм.

2.8.7. Срезать у заплаты углы размером не менее 20х20 мм или закруглить их радиусом не менее 20 мм, рис.12.

Отрезать несколько кусков заполнителя "PERP Filler" (Фирмы "Райхем") или "Filler Adhesive" (фирмы "Кануса") с учетом величины поврежденного участка.

2.8.8. Нагреть мягким (желтым) пламенем горелки оголенный металл трубы и прилегающее к нему заводское покрытие на расстояние не менее 100 мм от края повреждения до 60-70 °С.

2.8.9. Нанести заполнитель "PERP Filler" или "Filler Adhesive" на поврежденный участок "заподлицо" с заводским покрытием, используя горелку и нагретый шпатель рис.13, 14.

Заполнитель следует наносить небольшими порциями, плотно заполняя поврежденный участок, не допуская пустот. Не следует размазывать заполнитель по поверхности заводского покрытия.

2.8.10. Нагреть мягким (желтым) пламенем горелки приготовленную заранее заплату со стороны адгезива (клея) до его размягчения (появления блеска), рис.15.

2.8.11. Прижать нагретую заплату к поврежденному месту и разгладить ее рукой в термостойкой перчатке или прикатывающим роликом, удаляя из-под нее воздушные пузыри и не допуская образования морщин и складок.

2.8.12. Мягким (желтым) пламенем горелки прогреть заплату "PERP" или "CRP" до расплавления адгезива (клея), рис.16. Легким нажатием пальца убедиться, что адгезив расплавился, рис.17, 18. Избегать большого усилия при прикатке заплаты к заводской изоляции.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. При контроле качества работ следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 51164-98 "Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии", СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы.

3.2. Материалы, применяемые для ремонта, должны иметь сертификаты, по которым контролируют их соответствие требованиям проекта и нормативным документам.

3.3. При выполнении работ производится контроль качества применяемых материалов, операционный и инспекционный контроль работ отремонтированного покрытия.

3.4. Качество очистки изолируемых поверхностей проверяют внешним осмотром. На поверхности не должно быть острых выступов, заусениц, задиров, капель металла, шлака, флюса, копоти, грязи, влаги, масла, ржавчины, окалины. Очищенная поверхность должна иметь серо-стальной цвет.

3.5. При нанесении защитных покрытий следует непрерывно проводить визуальный контроль качества работ: очистку поверхности труб, установку и усадку ремонтного материала.

Адгезия сформированного покрытия проверяется органолептическим методом (похлопыванием по изоляции).

3.6. Технические критерии и средства контроля операций приводятся в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование операций, подлежащих контролю | Предмет, состав и объем проводимого контроля, предельное отклонение | Способы контроля | Время проведения контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Очистка ремонтной зоны | Качество очистки | Визуально-инструментально | Непрерывно (в процессе работы) | Мастер Лаборант по изоляции |
| Подогрев поверхности | Режим подогрева | Контактный термометр Пирометр | Постоянно. Количество точек (4) | Мастер Лаборант по изоляции |
| Контроль качества готового покрытия | Адгезия | Адгезиметр | Постоянно 10% труб, в местах, вызывающих сомнение | Мастер Лаборант по изоляции |
|  | Сплошность изоляционного покрытия напряжение должно быть 5 кВ на 1 мм толщины покрытия +5 Кв | Искровой дефектоскоп "Корона-2" и аналог | Постоянно 100% контроль поверхности труб |  |

3.7. По окончанию выполнения изоляционных работ производится их освидетельствование Заказчиком и документальное оформление с составлением Акта освидетельствования изоляционных работ.

3.8. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ.

3.9. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ и Журнал авторского надзора проектной организации. Также должны вестись журналы на специальные виды работ, такие как Журнал изоляционных работ.

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

4.1. Пример составления калькуляции затрат труда и машинного времени на производство изоляционных работ (100 м трубопровода) приведена в таблице 2.

Таблица 2

| N п/п | Обоснование, шифр ЕНиР, ГЭСН | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | на единицу измерения | Затраты труда на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | чел.-ч | маш.-ч | чел.-ч | маш.-ч |
| 1. | В10-1-39, п.Г | Ручная изоляция сварных стыков стальных труб с заводской изоляцией на трассе | 1 стык | 9 | 1,72 |  | 15,48 |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  | 15,48 |  |

4.2. Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Ведомственным нормам и расценкам на строительныеработы" (ВНиР, Сборник В10*, Магистральные трубопроводы).

_______________

* Действует ГЭСН 81-02-10-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

5.1. Пример составления графика производства работ приведен в таблице 3.

Таблица 3

5.2. При составлении графика производства работ рекомендуется выполнение следующих условий:

5.2.1. В графе "Наименование технологических операций" приводятся в технологической последовательности все основные, вспомогательные, сопутствующие рабочие процессы и операции, входящие в комплексный строительныйпроцесс, на который составлена технологическая карта.

5.2.2. В графе "Принятый состав звена" приводится количественный, профессиональный и квалификационный состав строительных профессий для выполнения каждого рабочего процесса и операции в зависимости от трудоемкости, объемов и сроков выполнения работ.

5.2.3. В графике работ указываются последовательность выполнения рабочих процессов и операций, их продолжительность и взаимная увязка по фронту работ во времени.

5.2.4. Продолжительность выполнения комплексного строительного процесса, на который составлена технологическая карта, должна быть кратной продолжительности рабочей смены при односменной работе или рабочим суткам при двух- и трехсменной работе.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

6.1. Потребность в машинах и оборудовании.

6.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

6.1.2. При выборе машин необходимо предусматривать варианты их замены в случае необходимости. Если предусматривается применение новых строительных машин, необходимо указывать наименование и адрес организации или предприятия-изготовителя.

6.1.3. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов для производства изоляционных работ приведен в таблице 4.

Таблица 4

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и материалов | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компрессор передвижной | ПКС-5 | шт. | 1 |
| 2. | Дизельная электростанция | ДЭС-100 | -"- | 1 |
| 3. | Горелки газопламенные |  | -"- | 10 |
| 4. | Аппарат пескоструйный |  | -"- |  |
| 5. | Шлифовальные машинки |  | -"- |  |
| 6. | Вахтовая машина | УРАЛ-4320 | -"- | 1 |

7. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. При производстве изоляционных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности";

- РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы.

7.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство ремонтными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

7.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

7.4. Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство работ.

7.5. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливается с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.

7.6. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.

7.7. На границах опасных зон должны быть установлены предохранительные защитные и сигнальные ограждения, предупредительные надписи, хорошо видимые в любое время суток.

7.8. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.

7.9. Размещение строительных машин должно быть определено таким образом, чтобы обеспечивалось пространство, достаточное для обзора рабочей зоны и маневрирования при условии соблюдения расстояния безопасности оборудования, штабелей грузов.

7.10. На стройплощадке обязательно должен быть График движения основных строительных машин по объекту.

7.11. Техническое состояние машин (надежность крепления узлов, исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом каждой смены.

7.12. Каждая машина должна быть оборудована звуковой сигнализацией, перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал.

7.13. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на стройплощадке, должны очищаться и обезвреживаться согласно указаниям в Проекте организации строительства и Проекте производства работ.

7.14. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения  операций;

- допускать к производству ремонтных работ рабочих в соответствующей  спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки,  рукавицы и др.).

7.15. Запрещается курить в местах приготовления, хранения, нанесения ремонтных материалов.

7.16. Взрывопожароопасные вещества не разрешается хранить и транспортировать в открытой таре, а также открывать пробки и крышки тары инструментом, при пользовании которым может возникнуть искра.

7.17. Персонал, занятый нанесением ремонтного покрытия, должен быть обучен правилам и приемам оказания первой (доврачебной) помощи.

7.18. Не допускается хранить и принимать пищу, хранить чистую одежду в местах проведения работ.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Численный и профессиональный состав специализированной бригады при выполнении ремонтных работ составляет - 10 чел., в том числе:

| Изолировщик 4 разряда | - 2 чел. |
| --- | --- |
| Помощник изолировщика 3 разряда | - 2 чел. |
| Машинист компрессора 4 разряда | - 1 чел. |
| Водитель вахтовой машины 2 кл. | - 1 чел. |
| Машинист крана-трубоукладчика 6 разряда | - 2 чел. |
| Монтажник наружных трубопроводов 3 разряда | - 2 чел. |

8.2. Затраты труда при выполнении ремонтных работ составляют:

Трудозатраты рабочих - 15,38 чел.-ч.

8.3. Выработка на одного рабочего в смену составляет - 1 место/смену.

8.4. ТТК составлена с применением нормативных документов по состоянию на 01.04.2006.

8.5. При разработке Типовой технологической карты использованы:

8.5.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

8.5.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

8.5.3. СНиП 3.03.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты.

8.5.4. СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.

8.5.5. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

8.5.6. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

8.5.7. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Василенко С.Д. - начальник ПТО,
строитель-технолог (стаж 30 лет),
Санкт-Петербург, 2007