УТВЕРЖДАЮ: 

Главный инженер
ЧУП " Полесьестройкомплекс"
Натензон В.А.
01 июня 2006 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
НА УСТРОЙСТВО ПОЛОВ КОРОДУР-КОРОТАН

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта на устройство промышленных полов КОРОДУР-КОРОТАН (цветное сверхпрочное покрытие толщиной 8-25 мм на цементной основе) разработана в соответствии с требованиями РДС 1.03.02 для применения на объектах Республики Беларусь.

1.2. Настоящая технологическая карта позволяет быстрый настил промышленных полов и их обновление, обеспечивающий сверхнадежное цветное покрытие. КОРОДУР-КОРОТАН предназначен для быстрой укладки промышленных полов в цехах, складах, гаражах, рынках. Применяется в помещениях и на открытом воздухе с температурой эксплуатации от -50 °С до +250 °С.

1.3. Условия и особенности производства работ:

- температура воздуха при выполнении работ не ниже плюс 10 °С;

- отсутствие сквозняков;

- отсутствие точечных источников тепла.

1.4. В состав работ, рассматриваемых данной технологической картой, входят:

- подготовительные работы к нанесению материалов КОРОДУР-КОРОТАН;

- нанесение огрунтовки КОРОДУР НВ 5;

- нанесение покрытия КОРОДУР-КОРОТАН;

- нанесение средства по уходу за бетоном КОРОТЕКС;

- нанесение герметизирующего слоя КОРОПОКС;

- устройство деформационных швов.

1.5. Режим труда в данной технологической карте принят из условия оптимального темпа выполнения трудовых процессов при рациональной организации рабочего места, четкого распределения обязанностей между рабочими с учетом разделения труда, применения усовершенствованных инструментов и инвентаря, машин и механизмов.

1.6. При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются условия выполнения работ и потребность в материально-технических ресурсах, корректируются мероприятия по контролю качества, охране труда, пожарной безопасности.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей технологической карте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

СНБ 1.03.06-04 Устройство полов. Производство работ.

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве.

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.  - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.013-78* ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования.

________________

* Действует СНиП 12-03-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 1114-98 Вода для бетонов и растворов. Технические условия.

СТБ 1263-2001 Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия.

СТБ 1483-2004 Строительство. Устройство полов. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ.

ГОСТ 25621-83 Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие уплотняющие. Классификация и общие требования.

РДС 1.03.02-2003 Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт.

3. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕХАНИЗМОВ

3.1. Полы КОРОДУР-КОРОТАН имеют специальные свойства:

- высокая адгезия к бетону, одинаковый с бетоном коэффициент температурного расширения;

- эффективность и экономичность, возможность применения через 3 дня после укладки свежего бетона;

- быстрая укладка больших площадей финишных практически бесшовных полов;

- возможность изготовления плинтуса высотой до 30-50 мм;

- устойчивость к воздействию бензина, масел растворителей, слаборастворимых кислот;

- хорошая устойчивость к износу;

- устойчивость к воздействию любых нагрузок (вплоть до движения гусеничной техники);

- устойчивость к влаге, в т.ч. к коррозии, полы могут применяться во влажных сырых помещениях;

- устойчивость к растворимым солям;

- устойчивость к образованию ледяной корки;

- устойчивость к температурным колебаниям;

- устойчивость к юзу даже на замасленной поверхности.

Кроме того, полы КОРОДУР-КОРОТАН:

- не образуют пыли;

-не заряжаются статическим электричеством;

- не горят, не распространяют дыма, не образуют искры (могут применяться во взрывоопасных помещениях) - в соответствии с протоколами испытаний NN 52/1053П, 52/1051П, 52/1054П от 21.06.2005 г.;

- рекомендованы для применения на предприятиях пищевой промышленности - в соответствии с сертификатом о государственной гигиенической регистрации РБ N 08-33-3.28015 от 02.06.2005 г.;

- все компоненты КОРОДУР-КОРОТАН растворимы в воде и не имеют резких запахов.

3.2. Технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Технические характеристики | Показатели |
| --- | --- |
| Пешеходные нагрузки | Через 3 суток |
| Движение погрузчиков | Через 7 суток |
| Прочность на сжатие | После 28 дней: более 80 Н/мм |
| Температурный режим эксплуатации | От -50 °С до +250 °С |
| Упаковка | Мешки 25 кг |
| Стойкость на истирание | Истираемость 0,01-0,02 мм (в цехах на складах и в магазинах с интенсивной нагрузкой), что в 20-25 раз меньше, чем у бетона марки 400 |
| Хранение | 6 месяцев, при хранении в сухом прохладном месте в оригинальной невскрытой упаковке |
| Цвета | Светло-серый, темно-серый, желтый, красный, синий и зеленый |

3.2. Транспортирование производится всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на конкретном виде транспорта. Способ транспортирования должен обеспечивать защиту от атмосферных осадков и сохранность тары от механических повреждений.

3.3. Все компоненты должны храниться в упакованном виде в крытых складских помещениях. Хранение и транспортирование композиций осуществляют при температуре от +5 до +35 °С.

3.4. Гарантийный срок хранения - шесть месяцев со дня изготовления при температуре не ниже +5 °С.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Организация производства работ:

4.1.1. До начала работ необходимо:

- ИТР и рабочих ознакомить с рабочими чертежами и настоящей технологической картой;

- произвести инструктаж под роспись по технике безопасности на рабочих местах, ознакомить с методами производства работ;

- завезти на объект необходимые материалы с осуществлением входного контроля;

- подать к рабочим местам необходимые инструменты, инвентарь, приспособления;

- проверить исправность электроинструмента.

4.1.2. Работы по устройству полов КОРОДУР-КОРОТАН выполняются бригадой в составе 4 человек:

- бетонщик 2 разряда (Б2) - 1 человек;

- бетонщик 3 разряда (Б3) - 2 человека;

- маляр-штукатур 4 разряда (М4) - 1 человек.

4.3. Технология производства работ

4.3.1. Работы по устройству полов КОРОДУР-КОРОТАН выполняются в следующей последовательности:

- фрезерование поверхности основания;

- шлифование поверхности основания;

- обеспыливание основания;

- огрунтовка основания составом КОРОДУР НВ 5;

- покрытие пола составом КОРОДУР-КОРОТАН;

- покрытие состава КОРОДУР-КОРОТАН средством КОРОТЕКС;

- герметизация поверхности составом КОРОПОКС;

- устройство деформационных швов и их герметизация.

4.3.2. Операционная карта на устройство полов КОРОДУР-КОРОТАН приведена в таблице 2.

Таблица 2

Операционная карта на устройство полов КОРОДУР-КОРОТАН

| Наименование операции | Механизмы, приспособления, инструмент | Исполнители | Описание операций |
| --- | --- | --- | --- |
| Фрезерование поверхности (при необходимости) | фрезеровальная машина, пылесос | Бетонщик 3 разряда (Б3) - 2 чел. | Фрезеровальная машина и пылесос подключаются к электросети. С помощью соединительного патрубка соединяют кожух фрезеровальной машины с пылесосом для отсоса пыли. Выполняют фрезерование поверхности |
| Шлифовка поверхности | Мозаично-шлифовальная машина, пылесос | Б3 - 2 чел. | Мозаично-шлифовальная машина и пылесос подключаются к электросети. С помощью соединительного патрубка соединяют кожух шлифовальной машины с пылесосом для отсоса пыли. Выполняют шлифование поверхности |
| Обеспыливание поверхности | Щетка, совок, пылесос | Бетонщик 2 разряда (Б2) - 1 чел., Бетонщик 3 разряда (Б3) - 2 чел. Маляр 4 разряда (М4) - 1 чел. | На пылесос надевается насадка для уборки пыли и мусора. Ручным способом при помощи щетки и совка производится уборка поверхности |
| Укладка направляющих уголков |  | Б3 - 2 чел. | Укладка направляющих уголков |
| Приготовление грунтовки состава КОРОДУР НВ 5 | Краскомес, емкость | М4 - 1 чел. Б2 - 1 чел. | Мешок (25 кг) КОРОДУР НВ 5 смешивается до достижения однородной смеси с 4,4 л ЧИСТОЙ воды. Для добавления точного количества воды необходимо применять мерный сосуд. Перемешивание производится краскомесом не менее 3 минут |
| Нанесение грунтовки состава КОРОДУР НВ 5 | Валик, сухая ручная емкость (ведро) | М4 - 1 чел. Б2 - 1 чел. | С помощью валика наносят грунтовку КОРОДУР НВ 5 ровным слоем на подготовленную поверхность |
| Приготовление состава КОРОДУР-КОРОТАН | Бетономешалка, емкость, | Б3 - 2 чел. | Подвозят мешки с компонентами к месту приготовления состава КОРОДУР-КОРОТАН. В бетономешалку загружают составы КОРОДУР 0/4-2,5 весовые доли, цемент - 1 весовая доля КОРОДУР 0/4, пластификатор КОРОТАН - 0,015-0,02 весовых долей цемента, пигмент нужного цвета - 0,04 весовых доли цемента. Смешивают КОРОДУР 0/4, цемент, пигмент, постепенно добавляя воду до достижения жесткой консистенции. Вливают добавку КОРОТАН и перемешивают раствор не менее 5 минут, затем добавляют остатки воды до получения жестко-пластичной консистенции. Соблюдается водоцементное соотношение <0,35-0,4 |
| Нанесение состава КОРОДУР-КОРОТАН | Емкость, правило, терка | Б2 - 1 чел., Б3 - 2 чел., М4 - 1 чел. | Бетонная смесь наносится на поверхность еще влажную от состава КОРОДУР НВ 5 |
| Заглаживание поверхности | Бетоноотделочная машина | Б2 - 1 чел., Б3 - 2 чел., М4 - 1 чел. | Для выравнивания и разглаживания используется бетоноотделочная машина |
| Нанесение состава КОРОТЕКС | Валик, сухая ручная емкость (ведро), распылитель | М4 - 1 чел., Б2 - 1 чел. | С помощью валика или распылителя наносят состав КОРОТЕКС ровным слоем на подготовленную поверхность |
| Приготовление состава КОРОПОКС | Краскомес, емкость | М4 - 1 чел., Б2 - 1 чел. | Перемешивается состав КОРОПОКС с водой в соотношении 1:1 |
| Нанесение состава КОРОПОКС | Валик, сухая ручная емкость (ведро) | М4 - 1 чел., Б2 - 1 чел. | С помощью валика наносят состав КОРОПОКС ровным слоем на подготовленную поверхность |
| Нарезка швов | Рулетка, линейка, нарезчик швов, отбивочный шнур (малярный) | Б2 - 1 чел., Б3 - 2 чел., М4 - 1 чел. | Размечают линии расположения шва. Присоединяют нарезчик шва к сети электроснабжения. Меняют режущие круги. Нарезают швы. Отключают нарезчик швов от сети электроснабжения |
| Обеспыливание швов | Щетка, совок, пылесос | Б2 - 1 чел., Б3 - 2 чел., М4 - 1 чел. | На пылесос надевается насадка для уборки пыли и мусора. Ручным способом при помощи щетки и совка производится уборка поверхности |
| Укладка гермитшнура | Малярный скотч | Б2 - 1 чел., Б3 - 2 чел., М4 - 1 чел. | Разматывается рулон гермитшнура и укладывается нарезанный шов. Малярный скотч наклеивается на края шва |
| Огрунтовка швов праймером | Кисть | М4 - 1 чел., Б2 - 1 чел. | С помощью кисти наносят праймер ровным слоем на подготовленную поверхность |
| Герметизация швов | Шпатель, пистолет для нанесения мастики | М4 - 1 чел., Б2 - 1 чел. | Тубу с герметиком присоединяют к пистолету и наносят герметизирующую мастику |

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1 Ведомость потребности в материалах и изделиях на устройство полов КОРОДУР-КОРОТАН приведена в таблице 3.

| Таблица 3 | объем работ - 100 м толщиной 8 мм |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование материала | Наименование и обозначение нормативно-технического документа | Единица измерения | Количество |
| Состав КОРОДУР 0/4 | KORODUR WESTFAL HARTBETON & Co HMBH (Германия) | кг | 1200 |
| Добавка КОРОТАН | KORODUR WESTFAL HARTBETON & Co HMBH (Германия) | кг | 8 |
| Праймер КОРОДУР НВ 5 | KORODUR WESTFAL HARTBETON & Co HMBH (Германия) | кг | 200 |
| Средство по уходу за бетоном КОРОПОКС | KORODUR WESTFAL HARTBETON & Co HMBH (Германия) | кг | 15 |
| Лак-герметик КОРОПОКС | KORODUR WESTFAL HARTBETON & Co HMBH (Германия) | кг | 17,5 |
| Цемент марки 500 Д20 |  | кг | 480 |
| Гермитшнур |  | 1-6 м/м п. шва | По проекту |
| Праймер SIKA |  | 0,0045 л/м п. шва | По проекту |
| Герметик SIKA (туба 600) |  | 0,025 л (0,04 шт.) м п. шва | По проекту |

Расход 1 комплекта ножей фрезеровальных (комплект фрез MPL11 и шайб - 12 кг)

| Обрабатываемая поверхность | Ресурс инструмента, м |
| --- | --- |
| Бетон М400 | 500 |
| Бетон М200 | 800 |
| Бетон М100 | 1400 |

Расход 1 комплекта ножей шлифовальных (Франкфурт шлифовальный - 6 шт. - 6 кг)

| Обрабатываемая поверхность | Ресурс инструмента, м на 1мм глубины |
| --- | --- |
| Бетон | 420 |

5.2. Перечень машин, механизмов, оборудования, технологической оснастки, инвентаря и приспособлений приведена в таблице 4.

| Таблица 4 |  | бригада - 4 человека |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Тип, марка, завод- изготовитель | Назначение | Основные технические характеристики | Количество, шт. |
| Фрезеровальная машина | ВМР-200 Сплитстоун | Фрезерование поверхности | 2,2 кВт | 1 |
| Мозаично-шлифовальная машина | Сплитстоун | Шлифование поверности | 5 кВт ширина захвата 600 мм | 1 |
| Бетоносмеситель | БСГ-150 | Приготовление состава | 125 л | 1 |
| Бетоноотделочная машина | VEBER | Разравнивание поверхности | 5 кВт | 1 |
| Пылесос | BLASTRAC | Обеспыливание поверхности | 1300 Вт | 1 |
| Щетка |  | Обеспыливание поверхности |  | 2 |
| Совок |  | Уборка мусора |  | 2 |
| Краскомес | BOSH | Приготовление составов | 1500 Вт | 1 |
| Емкость |  | Приготовление составов | V =50 л | 3 |
| Емкость (ведро) |  | Огрунтовка поверхности | V =10 л | 2 |
| Кисть |  | Огрунтовка поверхности |  | 2 |
| Валик |  | Огрунтовка поверхности |  | 4 |
| Шпатель |  | Огрунтовка поверхности |  | 2 |
| Правило |  | Нанесение состава |  | 4 |
| Терка |  | Нанесение состава |  | 4 |
| Нарезчик швов | CS-910 E | Нарезка швов | 7,5 кВт | 1 |
| Рулетка металлическая | ГОСТ 7502 | Линейные измерения | L =30 м | 1 |
| Пистолет | WOLF | Нанесение герметика |  | 2 |
| Рукавицы | ГОСТ 12.4.010 | Средства защиты |  | 4 |
| Респиратор | ШБ-1 лепестокГОСТ 12.4.100 | Средства защиты |  | 4 |
| Спецодежда | ГОСТ 12.4.100 | Средства защиты |  | 4 |

6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Контроль качества производства работ приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Контролируемый параметр | Объем контроля | Перио- дичность контроля | Метод контроля (обозна- чение НТД) | Средства контроля, испыта- тельное оборудо- вание | Испол- нитель | Оформ- ление резуль- татов конт- роля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование | номи- нальное значение | предель- ное откло- нение |  |  |  |  |  |  |
| Входной контроль |
| Состав КОРОДУР 0/4 |  |  | каждая партия | сплошной | визуальный | по сопрово- дитель- ному документу | мастер (прораб) | общий журнал работ |
| Добавка КОРОТАН |  |  | то же | то же | то же | то же | то же | то же |
| Праймер КОРОДУР НВ 5 |  |  | то же | то же | то же | то же | то же | то же |
| Средство КОРОПОКС |  |  | то же | то же | то же | то же | то же | то же |
| Лак-герметик КОРОПОКС |  |  | то же | то же | то же | то же | то же | то же |
| Цемент М500 |  |  | то же | то же | то же | то же | то же | то же |
| Гермитшнур |  |  | то же | то же | то же | то же | то же | то же |
| Праймер SIKA |  |  | то же | то же | то же | то же | то же | то же |
| Герметик SIKA |  |  | то же | то же | то же | то же | то же | то же |
| Операционный контроль |
| Температура воздуха при производстве работ - не ниже, °С | 10 |  | каждое помещение | сплошной | измери- тельный | термометрГОСТ 112 | мастер (прораб) | общий журнал работ |
| Фрезерование поверхности |  |  | каждая поверхность |  | визуальный |  | то же | то же |
| Шлифование поверхности |  |  | каждая поверхность | сплошной | визуальный |  | мастер (прораб) | то же |
| Нанесение грунтовки КОРОДУР НВ 5 |  |  | то же | то же | то же |  | то же | то же |
| Нанесение состава КОРОДУР-КОРОТАН |  |  | то же | то же | то же |  | то же | то же |
| Нанесение состава КОРОТЕКС |  |  | то же | то же | то же |  | то же | то же |
| Нанесение состава КОРОПОКС |  |  | то же | то же | то же |  | то же | то же |
| Нарезка швов |  |  | каждый шов не менее трех | то же | измери- тельный |  | то же | то же |
| Толщина пола | по проекту | не более 10% | измерений на 30 мповерхности | выбо- рочный | то же |  |  |  |
| Герметизация швов | по проекту |  | каждый шов | сплошной | визуальный |  | то же | то же |
| Приемочный контроль |
| Внешний вид покрытия | отсутст- вие трещин, волн | не допус- кается | каждое покрытие | сплошной | визуальный |  | заказчик, подряд- чик | акт выпол- ненных работ |

7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При производстве работ по устройству полов КОРДУР-КОРОТАН необходимо соблюдать правила техники безопасности в соответствии со СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.  - Примечание изготовителя базы данных.

7.2. Все рабочие должны пройти обучение и инструктаж под роспись по правилам техники безопасности, пожарной и электробезопасности. По характеру и времени проведения инструктаж рабочих подразделяют на:

- вводный;

- первичный на рабочем месте;

- повторный;

- текущий.

7.3. Лица, занятые изготовлением и применением покрытия должны проходить медицинские осмотры с периодичностью, установленной Министерством здравоохранения республики Беларусь.

7.4. Лица, связанные с изготовлением и применением покрытия пола должны быть обеспечены специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103.

7.5. Использование и хранение композиций должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 6027А, СанПиН 14-31, ПП РБ 2.02.

7.6. При работе с композициями должны соблюдаться ППБ РБ 1.01, СанПиН 311-09, ГОСТ 12.004.

7.7. Работающие с электрическими машинами и электроинструментом должны иметь квалификационную группу допуска по ПТЭ и ПТБ.

7.8. Запрещается производство работ с неисправными электрическими машинами и электроинструментом.

7.9. О всех неисправностях электрических машин и электроинструмента ставить в известность мастера (прораба).

7.10. Линейные ИТР должны осуществлять систематический контроль за соблюдением действующего законодательства, норм, инструкций, приказов, указаний в области охраны окружающей среды.

8. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА

на устройство полов КОРОДУР-КОРОТАН - 100 м

| N п.п. | Наименование работ | Ед-ца изм. | Объем | Состав бригады | Норма времени, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | профессия | разряд | кол-во | на ед-цу | на объем |
| 1 | Фрезерование поверхности 1) подключение и отключение эл. машины к эл. сети 2) фрезерование | м | 100 | бетонщик | 3 | 2 | 1,09 | 109 |
| 2 | Шлифовка поверхности 1) подключение и отключение эл. машины к эл. сети 2) шлифование | м | 100 | бетонщик | 3 | 2 | 1,09 | 109 |
| 3 | Обеспыливание поверхности | м | 100 |  |  |  | 0,1 | 10 |
|  | 1) подключение и отключение пылесоса к эл. сети |  |  | бетонщик | 2 | 1 |  |  |
|  | 2) уборка пыли и мусора с помощью пылесоса |  |  | бетонщик | 3 | 2 |  |  |
|  | 3) уборка пыли и мусора с помощью щетки |  |  | маляр | 4 | 1 |  |  |
| 4 | Укладка направляющих уголков | м | 25 | бетонщик | 3 | 2 | 0,3097 | 7,7425 |
| 5 | Огрунтовка поверхности составом КОРОДУР НВ 5 | м | 100 | маляр | 4 | 1 | 0,1469 | 14,69 |
|  | 1) приготовление грунтовочного состава |  |  | бетонщик | 2 | 1 |  |  |
|  | 2) огрунтовка поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство покрытий составом КОРОДУР-КОРОТАН | м | 100 |  |  |  | 1,2166 | 121,66 |
|  | 1) приготовление состава |  |  | бетонщик | 2 | 1 |  |  |
|  | 2) нанесение состава |  |  | бетонщик | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | маляр | 4 | 1 |  |  |
| 7 | Нанесение состава КОРОТЕКС | м | 100 | маляр | 4 | 1 | 0,1469 | 14,69 |
|  |  |  |  | бетонщик | 2 | 1 |  |  |
| 8 | Нанесение верхнего слоя составом КОРОПОКС | м | 100 |  |  |  | 1,4358 | 143,58 |
|  | 1) приготовление состава |  |  | маляр | 4 | 1 |  |  |
|  | 2) нанесение состава |  |  | бетонщик | 2 | 1 |  |  |
| 9 | Нарезка швов | м | 25 |  |  |  | 0,0733 | 1,8325 |
|  | 1) разметка линий расположения шва |  |  | бетонщик | 2 | 1 |  |  |
|  | 2) нарезка швов |  |  | бетонщик | 3 | 2 |  |  |
|  | 3) смена режущих кругов |  |  | маляр | 4 | 1 |  |  |
|  | 4) перемещение нарезчика 5) присоединение и отключение электросети |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспыливание швов | м | 0,13 |  |  |  | 0,1 | 0,013 |
|  | 1) подключение и отключение пылесоса к эл. сети |  |  | бетонщик | 2 | 1 |  |  |
|  | 2) уборка пыли и мусора с помощью пылесоса |  |  | бетонщик | 3 | 2 |  |  |
|  | 3) уборка пыли и мусора с помощью щетки |  |  | маляр | 4 | 1 |  |  |
| 11 | Огрунтовка швов праймером | м | 4 | бетонщик | 2 | 1 | 0,1469 | 0,5876 |
|  |  |  |  | маляр | 4 | 1 |  |  |
| 12 | Укладка уплотнительной прокладки с применением герметика | м | 25 |  |  |  | 0,3147 | 7,8675 |
|  |  |  |  | бетонщик | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | бетонщик | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | маляр | 4 | 1 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 412,8331 |

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
/ Частное строительное унитарное 
предприятие "Полесьестройкомплекс". -
Гомель, 2005