#G0

Изоляционные материалы,

приложение к журналу "#M12293 0 812402280 0 0 0 0 0 0 0 0Еврострой#S", 2006

УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРД

Современная мансарда при равных условиях может стать как достоинством и украшением дома, так и его недостатком. Некачественное утепление, паро- и гидроизоляция различных конструкций мансарды приводят к повышенной влажности внутри мансардной зоны, нарушению работы утеплителя, а в результате - к обледенению ендов и карнизных свесов кровли, промерзанию мест примыкания мансардных окон, возникновению сосулек и протечек во время оттепелей. Основа теплой мансарды - эффективные теплоизоляционные материалы, применяемые в точном соответствии с технологиями утепления.

ВЫБОР УТЕПЛИТЕЛЯ

Жесткие условия эксплуатации мансардного этажа и новые теплотехнические нормы диктуют повышенные требования к качеству используемого утеплителя.

Утеплитель в течение всего срока службы мансарды должен сохранять свои свойства: высокое термическое сопротивление, геометрические размеры, прочностные характеристики, водостойкость.

Сегодня на рынке теплоизоляционных материалов представлен широкий выбор утеплителей, однако не все они идеально подходят для использования в мансардном строительстве.

Для утепления мансарды требуется утеплитель с низким показателем водопоглощения и высокой водостойкостью, т.к. при возможном попадании влаги внутрь конструкции крыши термическое сопротивление, геометрические размеры и прочностные характеристики утеплителя могут измениться, что приведет к нарушению условий эксплуатации мансарды.

Естественно, утеплитель мансарды должен быть огнестойким, экологически чистым и безопасным для человека.

Наиболее подходят для применения в мансардном строительстве утеплители на основе каменной ваты из горных пород габбро-базальтового типа, среди которых особое место занимает продукция ЗАО "ИЗОРОК", российской компании со 100% иностранными инвестициями.

Использование современных технологий позволяет выпускать широкий спектр материалов с уникальными свойствами: низкой теплопроводностью (от 0,032 Вт/(м·(С)), высокими прочностными характеристиками (прочность на сжатие при 10%-ной деформации до 60 кПа), низким водопоглощением (1-1,5%), негорючестью (НГ), хорошей паропроницаемостью, высокой звукоизолирующей способностью и экологической чистотой.

Материалы ИЗОРОК имеют широкую область применения: скатная кровля - ИЗОЛАЙТ, П-75С, П-125С; вентилируемый фасад - ИЗОВЕНТ, ИЗОЛАЙТ, П-75С, П-125С; фасад со штукатурным покрытием - ИЗОФАС; слоистая кладка - ИЗОЛАЙТ, ИЗОВЕНТ, П-75С, П-125С; перекрытия - ИЗОЛАЙТ, ИЗОФЛОР, П-75С, П-125С; перегородки - ИЗОЛАЙТ, П-75С, П-125С; плоская кровля - ИЗОРУФ-Н, ИЗОРУФ, ИЗОРУФ-В; техническая теплоизоляция - M1-100, М3-100, П-75С, П-125С; техническая изоляция труб - ИЗОШЕЛЛ, ИЗОШЕЛЛ-Ф.

В основе долговечной мансарды, - на наш взгляд, два основных принципа. Первый: создание непрерывного контура утепления по всему периметру мансардного этажа. Второй: обеспечение надежной гидро- и пароизоляции вокруг контура утепления, а также его вентиляции.

СОЗДАНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО КОНТУРА УТЕПЛЕНИЯ

Выделим основные элементы конструкции мансарды, которые необходимо утеплить: крыша, перегородки, перекрытия и фронтон (если он присутствует).

Крыша. Для мансардной крыши рекомендуется использовать негорючие гидрофобизированные плиты марки ИЗОЛАЙТ (плотность 50 кг/м). Помимо этого, для конструкции мансарды подходят плиты марок П-125С, П-75С.

На практике теплоизоляционный материал укладывают над, под или между стропилами. Часто используют комбинированный вид изоляции: утеплитель укладывается между стропилами, а также над и (или) под стропилами. Плиты монтируются враспор между стропилами и под (над) стропилами - в обрешетку (1).

Недопустимо "экономить" на суммарной расчетной толщине утеплителя, которая определяется в соответствии со #M12291 1200035109СНиП 23-02-2003#S. Так, в московском регионе толщина минераловатного утеплителя для обеспечения термического сопротивления 4,71 мм·°С/Вт должна быть не менее 220 мм. При устройстве тепловой изоляции в несколько слоев утеплитель укладывается с перекрытием швов предыдущих плит.

Важно грамотно спроектировать и выполнить утепление узлов конструкции: примыканий со стенами, с оконными проемами, свесов, ендов, конька крыши и т.д.

При утеплении конька, ендовы, хребта необходимо обеспечить точное сопряжение теплоизоляционных плит в местах схождения плоскости крыши - для формирования непрерывного контура утепления (2, 3).

Особое внимание следует уделить утеплению мансардных окон. Необходимо обеспечить соответствующую расчету толщину утеплителя по всему контуру оконного проема, иначе в местах снижения толщины утеплителя вероятны промерзания (4).

На свесе крыши необходимо выполнить гидроизоляцию и предусмотреть отверстия для вентиляции утеплителя (5).

Перекрытия. К теплоизоляционным материалам перекрытий предъявляются повышенные требования по теплотехническим, противопожарным, гигиеническим и звукоизолирующим характеристикам. Рассмотрим 3 основных вида перекрытий, используемых при строительстве мансардного этажа:

- железобетонные перекрытия с наливным или керамическим полом. Рекомендуется использовать утеплитель с повышенными прочностными характеристиками - плиты ИЗОФЛОР. При устройстве стяжки, во избежание мокрых процессов, над утеплителем нужно устроить пленочную ванну с нахлестами на стены. Так как изолируемые помещения дома могут отличаться по влажности внутренней среды, необходимо сделать под утеплителем пароизоляционный слой;

- железобетонные перекрытия с деревянным настилом по лагам. Механической нагрузки на утеплитель нет, поэтому используют легкие плиты ИЗОЛАЙТ, П-75С, П-125С. При устройстве настила желательно предусмотреть вентиляционные зазоры в противоположных углах помещения. Для уменьшения проникновения шума через перекрытия мансарды лаги устанавливаются на звукоизолирующие прокладки (6);

- деревянные балочные перекрытия. Между (под или над) балками устраивается черновой пол, на который укладывается утеплитель. Рекомендуемый материал - плиты ИЗОЛАЙТ, П-75С, П-125С. Для защиты от влаги несущих деревянных балок и утеплителя используют дополнительный гидроизоляционный слой (7).

Фронтон мансарды. При утеплении фронтона используют три основных технологии: слоистая кладка, навесной вентилируемый фасад, штукатурный фасад:

- в слоистой кладке утеплитель располагается между несущей стеной и внешним защитно-декоративным слоем кирпича. Рекомендуемый материал - плиты ИЗОЛАЙТ, П-75С, П-125С. Если расчетом определено накопление в утеплителе влаги, то применение пароизоляции обязательно;

- утепление стены здания по технологии "вентилируемый фасад" теплоизоляционными плитами ИЗОВЕНТ, ИЗОЛАЙТ, П-125С, П-75С предполагает вентилируемый зазор не менее 40 мм и не более 150 мм между защитно-декоративной облицовкой и утеплителем. Для предохранения теплоизоляционного материала от выветривания используют ветрозащитный слой (8);

- для утепления штукатурного фасада мансардного этажа хорошо подходят плиты марки ИЗОФАС.

Перегородки мансарды. При устройстве перегородок мансарды с применением плиты ИЗОЛАЙТ или П-75С, П-125С выполняются требования по звукоизоляции, утеплению, пожаробезопасности помещения. При этом перегородки получаются легкими, что уменьшает общую нагрузку от конструкции.

Как правило, перегородки мансардного этажа делают каркасными. Монтировать минераловатные плиты можно либо враспор, либо по направляющим каркаса, являющимся одновременно и несущей конструкцией для внутренней обшивки.

Для обеспечения хорошей звукоизоляции перегородки следует опирать не на чистые полы, а на звукоизолирующую прослойку (9).

ГИДРО- И ПАРОИЗОЛЯЦИИ И ВЕНТИЛЯЦИЯ ВОКРУГ КОНТУРА УТЕПЛЕНИЯ

Второй принцип, обеспечивающий надежную работу утеплителя и всей конструкции мансарды, - устройство паро-, гидроизоляции под/над утеплителем и его вентиляция. Пароизоляционный слой предотвращает диффузию пара из помещения к холодной наружной поверхности, предохраняя теплоизоляцию от увлажнения, а несущую конструкцию - от плесени, ржавчины или гниения. Гидроизоляционный слой не дает внешней влаге проникнуть в глубь утеплителя, защищает теплоизоляционный материал от выветривания (1).

Отвод проникшей влаги в конструкцию крыши достигается обычно двумя уровнями внутренней вентиляции: первый находится между кровельным покрытием и гидроизоляционным слоем, второй - между гидроизоляцией и утеплителем. Конечно, эта вентиляция осуществляется, только если на свесе кровли предусмотрены вентиляционные отверстия для входа, а на коньке - отверстие для отвода воздуха. Для вентиляции утеплителя широко используются специальные вентиляционные элементы в полотне гидроизоляционной пленки (2).

Вентиляционный зазор между кровлей и гидроизоляционной пленкой фиксируется контрбрусами на высоте не менее 24 мм. Пленка крепится с небольшим провисанием, обеспечивая величину зазора до утеплителя не менее 20 мм, чтобы образующийся конденсат не увлажнял утеплитель. Провисание необходимо для стекания воды, попавшей в подкровельное пространство, и предотвращения разрыва гидроизоляционной пленки при перепаде температур.

При применении супердиффузионных мембран второй вентиляционный зазор между теплоизоляцией и мембраной становится излишним.

Мансарда, построенная с утеплителем марки ИЗОРОК при соблюдении строительных норм и правил, работать будет надежно и долго.

Утеплитель ИЗОРОК применялся при возведении крупных строительных объектов в Москве ("Мега", "Икеа", Галерея "Аэропорт", "Галерея Водолея", "Ашан" и др.), Санкт-Петербурге (Ладожский вокзал, Константиновский дворец и др.), Екатеринбурге (здание ЗапСибГазпрома, главное управление ЦБ РФ и др.), Нижнем Новгороде (Торговый центр, Завод гофрокартона в г.Арзамасе и т.д.) и в других городах России.

Утепление плитами ИЗОРОК элементов мансарды:

1 - Утеплитель марки ИЗОРОК; 2 - Супердиффузионная мембрана ИЗОРОК - FOIL-HI; 3 - Пароизоляционная мембрана ИЗОРОК - FOIL-VB; 4 - Кровельное покрытие; 5 - Вентиляционный зазор; 6 - Обрешетка; 7 - Контробрешетка; 8 - Конек крыши; 9 - Вентиляционная решетка; 10 - Несущая стена; 11 - Внешняя облицовка; 12 - Гибкие связи (крепеж); 13 - Балка перекрытия; 14 - Перекрытие; 15 - Половая доска; 16 - Гидроизоляционная пленка; 17 - Пароизоляционная пленка; 18 - Металлический профиль; 19 - Резиновая вставка; 20 - Труба; 21 - Лага