Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства
ОАО ПКТИпромстрой

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор, к.т.н. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С.Ю.Едличка |  |
|  |  | " | 27 | " | апреля | 2006 г. |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ОБЛИЦОВКУ ФАСАДОВ ПЛИТАМИ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО И ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ

134-06 ТК

| Главный инженер |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | А.В.Колобов |  |

Технологическая карта на облицовку фасадов плитами из естественного и искусственного камня разработана в соответствии с Перечнем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 1998 г. для нужд строительного комплекса, финансируемых из внебюджетного фонда согласно Распоряжению Премьера правительства Москвы 2 апреля 1997 года N 336-РП.

Карта содержит решения по организации и производству облицовочных работ с целью их ускорения, снижения затрат труда и повышения качества.

В технологической карте приведены область применения, технология и организация выполнения работ, требования к качеству и приемке работ, калькуляция трудовых затрат, график производства работ, нормокомплект средств механизации и инструмента, решения по технике безопасности.

Технологическая карта предназначена для инженерно-технических требований работников строительных и проектных организаций, а также производителей работ, мастеров и бригадиров, связанных с производством и контролем качества облицовочных работ.

Технологическую карту разработали:

Ярымов Ю.А. - руководитель работы, Калинин Ю.А. - ответственный исполнитель от НИИМосстроя, Нечаева Е.С., Матвеев Д.А., Уханова Е.Б., Гапеев В.И. - исполнители, Северинова Г.В. - ЦНИИОМПТП.

Шахпаронов В.В. - научно-методическое руководство и редактирование.

Едличка С.Ю. - общее руководство разработкой комплекта технологических карт.

Корректировка технологической карты проведена в 2006 году Стронгиным М.И., Палиевской Д.С. под руководством Сусова В.И.

Контактный телефон: (495) 614-36-49; (495) 614-96-65

Факс: (495) 614-36-49

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта разработана на облицовку фасадов плитами из естественного (природного) и искусственного камня (далее "облицовка плитами") при строительстве, реконструкции и ремонте жилых, гражданских и общественных зданий.

1.2 Карта предназначена для производства наружных облицовочных работ с применением природных каменных материалов и изделий в виде плит, изготовленных из камней твердых пород, средней и мягкой твердости, а также искусственных изделий в виде бетонных плит.

1.3 Состав и содержание карты включают требования, предъявляемые к облицовочным материалам, к их транспортированию, хранению и обработке, а также к готовности предшествующих работ, решения по технологии и организации выполнения облицовочных работ с обеспечением их качества, технике безопасности и охране труда, производству работ в зимнее время. В организационно-технологической части карты содержатся решения по производству облицовочных работ, по облицовке плитами кирпичного цоколя, облицовке фасадов без устройства и с устройством металлического каркаса, производится технологический комплект оборудования, средств механизации, ручного и механизированного инструмента, приспособлений и инвентаря, характеристики и схемы крепления плит к основанию, а также графики работ.

1.4 Графики производства работ, представленные в настоящей карте, составлены на облицовку 4,58 м простенка с проемами, 1 м поверхности фасада с устройством стального каркаса и без него и 5 м поверхности цоколя.

1.5 При привязке карты к конкретным условиям подлежат уточнению объемы работ, калькуляция и график производства работ.

1.6 Организация и производство работ, предусмотренные настоящей технологической картой при строительстве, реконструкции и ремонте объектов в г.Москве должны осуществляться с соблюдением требований инструкции о работах по отделке фасадов всех наружных частей зданий, сооружений и строений, расположенных на территории Москвы.

2. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Облицовочные плиты в зависимости от ширины делятся на пять групп (табл.1).

Размеры облицовочных плит в зависимости от группы плит по ширине

Табл.1

| Группа | Размеры плиты, мм |
| --- | --- |
|  | ширина | длина | толщина |
| I | св. 800 до 1200 | Не менее ширины | 20, 25, 30 |
| II | св. 600 до 800 |  |  |
| III | св. 300 до 600 | Но не более 1500 | 10, 15, 20, 25, 30 |
| IV | св. 150 до 300 |  |  |
| Полоска и плашка | св. 20 до 150 |  |  |

Размеры плит по длине и ширине (высоте) должны быть кратными 10 мм. Допускаемые отклонения от заданных размеров плит не должны превышать:

По толщине ±3 мм, по длине и ширине (высоте) ±1 мм.

2.2 До начала работ по облицовке плитами поверхности фасада должны быть закончены все строительные, монтажные и специальные работы, производимые над участками стен, подлежащими облицовке, очищена рабочая зона от мусора и обеспечен свободный доступ к рабочему месту.

2.3 Поверхности, подлежащие облицовке плитами, не должны иметь отклонений от вертикали, превышающих допуски, установленные СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" для соответствующих каменных и бетонных поверхностей.

2.4 Стены, подлежащие облицовке плитами, должны иметь:

- допускаемую нагрузку не менее 80% проектной, за исключением стен, облицовка которых выполняется одновременно с кладкой;

- насечку на поверхности стен, выполненных с полностью заполненными швами или поверхность стен должна быть выполнена впустошовку;

- горизонтальные и вертикальные отметки конструктивных элементов облицовки, перенесенных в натуру до начала облицовочных работ.

2.5 Поверхности стен перед началом облицовочных работ должны быть очищены, насечены или обтянуты металлическим каркасом, на участках стен должны быть выверены плоскости кладки и нанесены проектные отметки линий, осей, углов, пилястр, оконных проемов, горизонтальных линий; провешены облицовываемые поверхности, а на стенах установлены маяки.

2.6 До начала облицовочных работ должна быть проведена технологическая обработка плит.

Операции по обработке плит выполняются в соответствии с графиком производства работ (рис.1):

- доставленные плиты распаковываются и проверяются их размеры:

- при помощи угольников проверяется прямоугольность плит, наносятся скарпелями линии окола, кромки плит окалываются закольниками, отесывается по периметру тыльные стороны плит под углом 30-45°;

- для лучшего сцепления плит с раствором на их тыльных сторонах делается насечка;

- производится грубая отеска кромок при помощи шпунтов, а затем скарпелями - чистая отеска;

- в пазухах каждой плиты пробиваются при помощи буров, скарпелей и молотков гнезда глубиной 35-45 мм и вырубаются борозды для установки креплений;

- заготавливаются отдельные полосы для заполнения кратных мест.

Обработку плит вручную выполняют камнетесы  - 1 чел.,  - 1 чел.

Инструменты, приспособления и инвентарь, необходимые для выполнения работ должны соответствовать приведенному комплекту (табл.2).

Инструменты, приспособления и инвентарь

Табл.2

| Название | ГОСТ | Количество |
| --- | --- | --- |
| Лом-гвоздодер | - | 2 |
| Угольник стальной | - | 2 |
| Метр стальной складной | - | 2 |
| Закольник для околки кромки плит | - | 4 |
| Скарпель для обработки плит | - | 4 |
| Молоток стальной | ГОСТ 11042-90 | 2 |
| Очки защитные | ГОСТ 12.4.010-75* | 2 |
| Машины сверлильные электрические: |  |  |
| ИЭ-1039Э | ГОСТ 16436-70 | 1 |
| ИЭ-1305-1 |  | 1 |
| Шпунт ручной для насечки плит | - | 4 |

2.7 В соответствии с Инструкцией о работах по отделке фасадов всех наружных частей зданий, сооружений и строений, расположенных на территории Москвы, до проведения работ по отделке фасадов необходимо провести экспертную оценку состояния объекта и выполнить работы по ремонту всех наружных частей, подлежащих отделке.

2.8 Облицовка плитами стен многоэтажных зданий производится ярусами на высоту этажа. Каждый ярус устанавливается на разгрузочный опорный ряд, который в свою очередь устраивается по конструктивным элементам облицовываемой стены и отделяется от нижележащего яруса компенсационным швом шириной 5-10 мм.

Облицовка начинается с установки угловых плит на цоколь или угловых камней очередного опорного ряда на перекрытие, с тщательной проверкой горизонтальности первого ряда нивелиром. Последующие ряды облицовки контролируются с помощью шнура, уровня и отвеса.

2.9 Облицовка стены одновременно с кладкой. В бескаркасных зданиях опорный разгрузочный узел устраивается из утолщенных плит, с перевязкой их с кладкой стены на глубину не менее 250 мм (рис.2).

В каркасных зданиях опорные ряды устраиваются по балкам из угловой стали или плитам перекрытий (рис.3).

Для крепления облицовочных плит одновременно с кладкой стены, в горизонтальных рядах на нижнюю плиту устанавливаются по два простых крюка, по два штыря и по два комбинированных крюка (рис.4, табл.3).

Закрепы для крепления плит облицовки поля стены одновременно с кладкой

Табл.3

| Закрепы | Изображение детали | Обозначение | Размер закреп при толщине плит, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20-40 | 40 и более |
| Крюк |  | L | 170-180 | 180-200 |
|  |  | h | 15-20 | 20 |
|  |  | d | 3-4 | 4-6 |
| Штырь |  | L | 30-40 | 40 |
|  |  | d | 3-4 | 4-6 |
| Крюк комбинированный |  | L | 170-180 | 180-200 |
|  |  | d | 3-4 | 4-6 |

До установки плит в проектное положение проверяется соответствие их размеров и формы рабочим чертежам. Плита предварительно очищается и промывается.

2.10 Облицовка стены по готовой кладке. При облицовке плитами стены по готовой кладке предусматривается сверление отверстий для установки креплений или закладка в горизонтальные ряды кладки специальных петель, через которые заводятся вертикальные стержни, к которым крепится крюк (рис.5).

Облицовочные плиты крепятся специальными закрепами (табл.4).

Закрепы для крепления плит облицовки поля стены по готовой кладке

Табл.4

| Закрепы | Изображение детали | Обозначение | Размер закреп при толщине, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20-40 | 40 и более |
| Петля |  | L | 170 | 170 |
|  |  | h | 30-40 | 30-40 |
|  |  | d | 5 | 5 |
| Прут |  | L | 1200 | 1200 |
|  |  | d | 5 | 5 |
| Крюк |  | L* | 120 | 150 |
|  |  | h | 15-20 | 20 |
|  |  | d | 3 | 4-5 |

Готовую стену облицовывают плитами следующим способом:

- проверяется вертикальность стены отвесом по плоской части через 2-3 м, а также в точках перелома фасада на всю высоту здания или поэтажно;

- промывается плоскость стены;

- намечается краской по шнуру положение горизонтальных швов облицовки или устанавливаются рейки - порядовки;

- намечается горизонтальным шнуром наружная поверхность облицовки на высоте ее первого ряда;

- проверяется соответствие размеров и формы плит рабочим чертежам;

- устраиваются в стене отверстия, для крепления плит в соответствии с размерами закреп;

- очищается и промывается место установки плиты;

- укладывается раствор в соответствии с проектной толщиной шва, ставятся деревянные клинья или свинцовые прокладки-фиксаторы;

- устанавливается плита в проектное положение и закрепляется крюками;

- снимается выдавленный из шва раствор, очищаются швы на глубину 15-20 мм для дальнейшей расшивки;

- оформляются вертикальные швы после установки всего ряда.

2.11 Для соединения плит в углах на их верхних гранях устанавливается по одной скобе на каждый угол (рис.6). Скобы изготавливаются из нержавеющей стали. Размеры скоб: длина 100-150 мм, длина загиба 20-30 мм, диаметр 5-8 мм.

2.12 Массивные подоконники в виде утолщенных плит устанавливаются одновременно с кладкой стен с уклоном к наружному краю (рис.7).

Подоконники по всему этажу укладываются под общий шнур. Торцы подоконника соединяются с плитами облицовки стены встык.

Наличники в виде массивных деталей устанавливаются после затвердения раствора, на каждом уложенном подоконнике. Цельные наличники закрепляются сверху и снизу комбинированными крюками или устанавливаются на штырь снизу и укрепляются сверху (рис.7 "в", табл.5).

а - простой цоколь; б - составной цоколь 

1 - штырь; 2 - крюк; 3 - скоба; 4 - кордонный камень

Рис.16. Крепление элементов облицовки цоколя к стене

ШТЫРЬ

АНКЕР

Рис.17. Детали креплений плит

График производства работ при облицовке стен фасада без устройства металлического каркаса

Рис.18

График производства работ при облицовке стен фасада без устройства металлического каркаса*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| N п/п | Наименование операций | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда, чел.-мин | Принятый состав труда | Продолжитель- ность работ | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 1 | Проверка вертикальности стен; срубка неровностей | м | 1 | 22 | Каменотес - 1 - 1 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка плит насухо | м | 1 | 62 | Каменотес - 1 - 1 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Пробивка в стене отверстий для анкеров | м | 1 | 8 | Каменотес - 1 - 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заготовка анкеров и крюков | м | 1 | 8 | Каменотес - 1 - 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Крепление плит | м | 1 | 22 | Каменотес - 1 - 1 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Заливка пазух раствором | м | 1 | 16 | Каменотес - 1 - 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Очистка облицовки | м | 1 | 8 | Каменотес - 1 - 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

K1 и К2 - рабочие места каменотесов 

1 - настил наружных лесов; 2 - кирпичная стена; 3 - скобы; 4 - стержни каркаса; 5 - плиты первого ряда; 6 - плиты следующего ряда; 7 - раствор в пазухе между стеной и первым рядом плит; 8 - деревянные клинья; 9 - устанавливаемая плита; 10 - рейка; 11 - ящик с инструментами; 12 - плиты, подлежащие установке; 13 - ящик с креплениями; 14 - ларь с гипсом; 15 - ведро и совок

Рис.19. Организация рабочего места

График производства работ при облицовке стен фасада с устройством металлического каркаса

Рис.20

График производства работ при облицовке стен фасада с устройством металлического каркаса

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| N п/п | Наименование операций | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда, чел.-мин | Принятый состав труда | Продолжи- тельность работ, мин | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 1 | Провешивание поверхности стен | м | 1 | 10 | Каменотес - 1 - 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство стального каркаса | м | 1 | 12 | Каменотес - 1 - 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разметка мест установки плит первого ряда | м | 1 | 4 | Каменотес - 1 - 1 | 2 |  |  |  |  |  | Второй и |  |  |
| 4 | Устройство растворной постели | м | 1 | 3 | Каменотес - 1 - 1 | 1,5 |  |  |  |  |  | последующие ряды |  |  |
| 5 | Установка плит на место и выверка их | м | 1 | 25 | Каменотес - 1 - 1 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проверка ровности облицованной поверхности | м | 1 | 7 | Каменотес - 1 - 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Крепление плит гипсовыми накладками | м | 1 | 7 | Каменотес - 1 - 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Крепление угловых плит | м | 1 | 6 | Каменотес - 1 - 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Крепление рядовых плит к каркасу | м | 1 | 8 | Каменотес - 1 - 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Заливка пазух раствором | м | 1 | 16 | Каменотес - 1 - 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Цифрами 1-24 обозначена последовательность установки плит облицовки 

Рис.21. Порядок установки плит облицовки на захватке

График производства работ облицовки стен с оконными проемами

Рис.22

График производства работ облицовки стен с оконными проемами*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

| N п/п | Наименование операций | Ед. изм. | Объем работ | Затраты труда, чел.-мин | Принятый состав труда | Продолжи- тельность работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |  |  |  |
| 1 | Провешивание поверхности простенка и перемычки | м | 3,55 простенка | 36 | Каменотес - 1 - 1 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство стального каркаса | м | 1,03 откосов | 45 | Каменотес - 1 - 1 | 22,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Натягивание причалки для установки плит простенка на цоколь | м |  | 14 | Каменотес - 1 - 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разметка мест установки плит в простенке | м |  | 23 | Каменотес - 1 - 1 | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство растворной постели | м |  | 8 | Каменотес - 1 - 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка, выверка и крепление плит простенка | м |  | 73 | Каменотес - 1 - 1 | 36,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | То же, вертикальных откосов | м |  | 52 | Каменотес - 1 - 1 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | То же, верхнего откоса | м |  | 31 | Каменотес - 1 - 1 | 15,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | То же перемычки | м |  | 39 | Каменотес - 1 - 1 | 19,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проверка ровности облицованной поверхности простенка | м |  | 25 | Каменотес - 1 - 1 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Крепление плит гипсовыми накладками | м |  | 88 | Каменотес - 1 - 1 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Крепление плит к каркасу | м |  | 68 | Каменотес - 1 - 1 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Заливка пазух раствором | м |  | 73 | Каменотес - 1 - 1 | 36,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".

2. СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".

3. СНиП 12-01-2004 "Организация строительства".

4. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".

5. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

6. ГОСТ 427-75* "Линейки измерительные металлические. Технические условия".

7. ГОСТ 1465-80* "Напильники. Технические условия".

8. ГОСТ 1765-89 "Шнуры и канатики льняные. Технические условия".

9. ГОСТ 2310-77* "Молотки слесарные стальные. Технические условия".

10. ГОСТ 2456-82* "Бруски шлифовальные. Технические условия".

11. ГОСТ 2590-88 "Прокат стальной горячекатанный круглый. Сортамент".

________________

Не действует на территории РФ 01.07.2009. Взамен применяется ГОСТ 2590-2006. - Примечание изготовителя базы данных.

12. ГОСТ 4997-75* "Ковры диэлектрические резиновые. Технические условия".

13. ГОСТ 5756-81* "Сверла спиральные с твердосплавленными пластинами. Технические условия".

14. ГОСТ 7502-98 "Рулетки измерительные металлические. Технические условия".

15. ГОСТ 7948-80 "Отвесы стальные строительные. Технические условия".

16. ГОСТ 8736-93* "Песок для строительных работ. Технические условия".

17. ГОСТ 9416-83 "Уровни строительные. Технические условия".

18. ГОСТ 9479-98 "Блоки из природного камня для производства облицовочных изделий. Технические условия"

19. ГОСТ 9480-89 "Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Технические условия".

20. ГОСТ 9533-81 "Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия".

21. ГОСТ 11042-90 "Молотки стальные строительные. Технические условия".

22. ГОСТ 11052-74 "Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся".

23. ГОСТ 10110-87* "Круги алмазные отрезные формы 1A1R. Технические условия".

24. ГОСТ 11402-75* "Инструмент кузнечный для ручных и молотковых работ. Кувалды кузнечные остроносые. Конструкция и размеры.

25. ГОСТ 14651-78* "Электрододержатели для ручной дуговой сварки. Технические условия".

26. ГОСТ 16436-70 "Машины ручные пневматические и электрические. Термины и определения".

27. ГОСТ 17269-71* "Респираторы фильтрующие газопылезащитные РУ-60 и РУ-60М. Технические условия".

28. ГОСТ 17270-71* "Рамки ножовочные ручные. Технические условия".

29. ГОСТ 18501-73* "Оборудование подъемно-транспортное. Конвейеры, тали, погрузчики и штабелеры. Термины и определения".

30. ГОСТ 18578-89 "Топоры строительные. Технические условия".

31. ГОСТ 20010-93 "Перчатки резиновые технические. Технические условия".

32. ГОСТ 24258-88 "Средства подмащивания. Общие технические условия".

33. ГОСТ 25573-82* "Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия".

34. ГОСТ 26215-84* "Ножовки по дереву. Технические условия".

35. ГОСТ 27321-87 "Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия".

36. ГОСТ 28037-89 "Кусачки. Технические условия".

37. ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда. Общие положения".

38. ГОСТ 12.4.010-75* "Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия".

39. ГОСТ 12.4.087-84 "ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия".

40. СП 12-135-2002 "Безопасность труда в строительстве". Отраслевые типовые инструкции по охране труда", Госстрой России, М., 2002 г.

________________

Постановлением Госстроя России от 08.01.2003 N 8 утвержден свод правил "Безопасность труда встроительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда" (СП 12-135-2003). - Примечание изготовителя базы данных.

41. ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации", МВД РФ, М., 2004 г.

42. ПОТ Р М-012-2000 "Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте".

43. ПОТ Р М-016-2001 "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок", М., 2001 г.

44. СО 153-34.21.122-2003 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций".

45. "Справочник молодого облицовщика-плиточника и мозаичника" М.И.Малин, М.: "Высшая школа", 1982 г.

46. "Облицовка поверхностей природным камнем". В.И.Малин, М.: Высшая школа", 1981 г.

47. "Отделка зданий природным камнем" Б.И.Пугачев, А.В.Мещанинов, Л.: "Стройиздат", 1986 г.

48. "Справочник молодого облицовщика", Г.Н. Бурмистров, В.А.Неелов, М.: "Высшая школа", 1992 г.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОАО КПТИпромстрой, 2006