ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДВАЛОВ И ФУНДАМЕНТОВ МАТЕРИАЛАМИ ЛАХТА И СЛАВЯНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СТРОЕНИЙ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на гидроизоляцию подвалов и фундаментов материалом Лахта и Славянка индивидуальных строений.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.

Общие сведения

Гидроизоляция преследует две цели: исключить попадание воды внутрь и предохранить бетон стен от агрессивного воздействия грунтовых вод (там, где эта агрессия имеется).

Проникающая гидроизоляция Лахта представляет собой однокомпонентный состав на основе портландцемента и специальных добавок. Она используется для высококачественной и долговременной гидроизоляции различных бетонных и железобетонных поверхностей, отсечной гидроизоляции в кирпичной и бутовой кладке. Это могут быть элементы зданий и сооружений, такие как фасады, фундаменты, различные перекрытия, производственные и бытовые помещения, бани, санузлы, бассейны, колодцы, резервуары для воды, подземные автостоянки, подвалы, каналы, шлюзы, береговые насосные станции, ГЭС, ТЭЦ, пирсы, причальные стенки шахты и градирни, тоннели.

Помимо этого, применение Лахты идеально в частном строительстве. Даже если дом уже построен и по прошествии времени гидроизоляция разрушилась (появилась вода в подвале, или уходит вода из бассейна), использование проникающей гидроизоляции Лахта просто незаменимо. Нет необходимости раскапывать объект снаружи, затаскивая на участок строительную технику, нарушая тем самым ландшафтный дизайн участка и создавать серьезные проблемы проживания в таком доме. Все гидроизоляционные работы с использованием гидроизоляции проникающего действия Лахта можно производить изнутри сооружения, в тишине и при этом не нарушать комфорт загородной жизни.

| структура влажного бетона | проникновение гидроизоляции Лахта | результат заполнения бетона Лахтой |
| --- | --- | --- |

Механизм действия проникающей гидроизоляции ЛАХТА очень прост. Смешанный с водой состав наносится на поверхность бетона. Проникая в бетон по капиллярам и трещинам, активные компоненты Лахты образуют прочные нерастворимые кристаллы, что обеспечивает непроницаемость воды, щелочей и кислот, нефти и других жидкостей. Рост кристаллов останавливается при отсутствии воды и возобновляется при её появлении. Причем рост кристаллов происходит внутри бетона навстречу воде, образуя единую прочную и долговечную структуру. В итоге обеспечивается полная гидроизоляция сооружения, при этом сохраняется паропроницаемость бетона. Лахта после кристаллизации становится частью самого бетона. После его использования внутренние и наружные поверхности можно отделывать различными строительными материалами без ущерба для гидроизоляции.

Славянка обмазочная гидроизоляция

Славянка обмазочная гидроизоляция - однокомпонентный битумно-полимерный состав, полностью готовый к применению. Представляет собой однородную массу черного цвета пастообразной консистенции.

Область применения

гидроизоляция бетонных, железобетонных, металлических и других конструкций;

внутренняя гидроизоляция нежилых помещений с повышенной влажностью (душевых, санузлах, прачечных и т.д.);

гидроизоляция мостовых сооружений и трубопроводов;

гидроизоляция заглубленных конструкций (фундаментов, резервуаров различного назначения и т.д.);

защита железобетона от воздействия блуждающих токов.

Материал тиксотропен (не стекает с вертикальных поверхностей).

После высыхания образует эластичные не токсичные покрытия темного цвета, без запаха.

Технология применения

Производить работы при температуре от минус 10 °С до +50 °С.

Рабочая температура мастики должна быть выше +15 °С.

Перед нанесением мастику тщательно перемешать.

Для удобства применения допускается разбавление мастики органическими растворителями (толуолом, уайтспиритом, бензином) до нужной консистенции, но не более 20% от массы мастики. Те же растворители рекомендуется использовать в качестве очищающего средства для инструментов.

Средний расход

Средний расход мастики при толщине слоя 2 мм составляет:

- 2-3 кг/м.

Подготовка поверхности

Обрабатываемую поверхность очистить от пыли, масла, ржавчины и других загрязнений, а также от свободной воды, снега и наледи. Просушить и прогреть поверхность до температуры не менее 50 °С.

Выполнение работ

Наносить мастику жесткой кистью, шпателем или методом безвоздушного распыления под давлением. Толщина одного слоя не должна превышать 2 мм.

Возможно также нанесение клея методом налива с последующим разравниванием специальным инструментом (шваброй и т.п.). В жаркую солнечную погоду мастику наносить слоями толщиной не более 0,5 мм за 4-5 проходов, место проведения работ по возможности затенять.

При необходимости возможно нанесение второго слоя после высыхания первого.

Время высыхания мастичного слоя зависит от его толщины, окружающих условий и типа обрабатываемой конструкции и составляет 8-12 часов.

Обратная засыпка

Строительные конструкции, требующие обратной засыпки, можно засыпать землей через 1 сутки после нанесения мастики.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Типичные проблемы, вызванные отсутствием или нарушением гидроизоляции

1. Фильтрация воды в фундамент.

2. Фильтрация воды через плиты основания.

3. Фильтрация воды в местах примыкания плит основания.

4. Фронтальная фильтрация воды.

5. Фильтрация воды в местах примыкания между фундаментом и стеной.

6. Фильтрация воды в местах примыкания между фундаментом и плитами основания.

7. Капиллярный подсос воды из фундамента в стену.

| Гидроизоляция монолитного фундамента строящегося здания с использованием комплексной модифицирующей добавки в бетон |
| --- |
|  | 1 этап: изготовление фундамента из модифицированного бетона. Горизонтальная отсечная гидроизоляция 1. При приготовлении бетона для заливки фундамента использовать состав ЛАХТА комплексная добавка в бетон. Введение добавки повысит водонепроницаемость, прочность, морозостойкость и коррозионную стойкость бетона. Масса добавки должна составлять 5% от массы цемента в бетонной смеси. 2. Сделать горизонтальную отсечную гидроизоляцию фундамента с использованием одного из следующих материалов: 1) на цементной основе: а. ЛАХТА проникающая гидроизоляция; b. ЛАХТА эластичная гидроизоляция; 2) на битумно-полимерной основе: а. СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция. Выбор материала определяется особенностями конструкции. |
|  | 2 этап: подготовка поверхности 1. Расшить все стыки и швы по всей длине на глубину 30 мм и ширину 20 мм. Обеспылить поверхности полученных штроб. |
|  | 3 этап: гидроизоляция штроб 1. Поверхность штроб может быть как сухой, так и влажной. Заполнить штробы раствором ЛАХТА шовная гидроизоляция. Уплотнить и загладить поверхность раствора. |
|  | 4 этап: обратная отсыпка 1. Производить обратную отсыпку можно через 3 суток после окончания влажностной обработки поверхности. |
| Гидроизоляция монолитного фундамента строящегося здания |
|  | 1. этап: горизонтальная отсечная гидроизоляция 1. Сделать горизонтальную отсечную гидроизоляцию фундамента с использованием одного из следующих материалов: 1) на цементной основе: а. ЛАХТА проникающая гидроизоляция; b. ЛАХТА эластичная гидроизоляция; 2) на битумно-полимерной основе: а. СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция; b. СЛАВЯНКА изоляционная. Выбор материала определяется особенностями конструкции. |
|  | 2 этап: подготовка поверхности 1. Очистить поверхности от цементного молочка, опалубочной смазки и других загрязнений. 2. Расшить все внутренние стыки и швы по всей длине на глубину 30 мм и ширину 20 мм. Обеспылить поверхности полученных штроб. |
|  | 3 этап: гидроизоляция наружных поверхностей 1. На наружные поверхности нанести один из следующих материалов: 1) на цементной основе: а. ЛАХТА обмазочная гидроизоляция; b. ЛАХТА эластичная гидроизоляция; 2) на битумно-полимерной основе: а. СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция; b. СЛАВЯНКА изоляционная. Выбор материала определяется особенностями конструкции. |
|  | 4 этап: гидроизоляция штроб Поверхность штроб может быть как сухой, так и влажной. Заполнить штробы раствором ЛАХТА шовная гидроизоляция. Уплотнить и загладить поверхность раствора. |
|  | 5 этап: гидроизоляция внутренних поверхностей На внутренние поверхности нанести один из следующих материалов на цементной основе: 1. Бетонный пол: а. ЛАХТА проникающая гидроизоляция; b. ЛАХТА обмазочная гидроизоляция; с. ЛАХТА эластичная гидроизоляция*. ________________ * пол, обработанный материалом ЛАХТА эластичная гидроизоляция, необходимо защитить от механических воздействий (цементно-песчаная стяжка, плитка или любое напольное покрытие). 2. Бетонные стены: а. ЛАХТА проникающая гидроизоляция; b. ЛАХТА обмазочная гидроизоляция; с. ЛАХТА штукатурная гидроизоляция; d. ЛАХТА эластичная гидроизоляция. 3. Стены из кирпича: а. ЛАХТА штукатурная гидроизоляция; b. ЛАХТА обмазочная гидроизоляция; с. ЛАХТА эластичная гидроизоляция. Выбор материала определяется особенностями конструкции. |
|  | 6 этап: обратная отсыпка 1. Производить обратную отсыпку можно: а. через 3 суток после окончания влажностной обработки поверхности в случае нанесения материалов ЛАХТА; b. через 1 сутки после нанесения материалов СЛАВЯНКА. |
| Гидроизоляция сборного фундамента строящегося здания |
|  | 1 этап: горизонтальная отсечная гидроизоляция 1. Сделать горизонтальную отсечную гидроизоляцию фундамента с использованием одного из следующих материалов: 1) на цементной основе: а. ЛАХТА проникающая гидроизоляция; b. ЛАХТА эластичная гидроизоляция; 2. на битумно-полимерной основе: а. СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция. Выбор материала определяется особенностями конструкции. |
|  | 2 этап: подготовка поверхности 1. Очистить поверхности от цементного молочка, опалубочной смазки и других загрязнений. 2. Расшить все внутренние стыки и швы по всей длине на глубину 30 мм и ширину 20 мм. Обеспылить поверхности полученных штроб. |
|  | 3 этап: гидроизоляция штроб Поверхность штроб может быть как сухой, так и влажной. Заполнить штробы раствором ЛАХТА шовная гидроизоляция. Уплотнить и загладить поверхность раствора. |
|  | 4 этап: гидроизоляция наружных поверхностей На наружные поверхности нанести один из следующих материалов: 1) на цементной основе: а. ЛАХТА эластичная гидроизоляция; 2) на битумно-полимерной основе: а. СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция; b. СЛАВЯНКА изоляционная. Выбор материала определяется особенностями конструкции. |
|  | 5 этап: гидроизоляция внутренних поверхностей На внутренние поверхности нанести один из следующих материалов на цементной основе: 1. Бетонный пол: а. ЛАХТА проникающая гидроизоляция; b. ЛАХТА обмазочная гидроизоляция; с. ЛАХТА эластичная гидроизоляция*. ________________ * пол, обработанный материалом ЛАХТА эластичная гидроизоляция, необходимо защитить от механических воздействий (цементно-песчаная стяжка, плитка или любое напольное покрытие). 2. Бетонные стены: а. ЛАХТА обмазочная гидроизоляция; b. ЛАХТА штукатурная гидроизоляция; с. ЛАХТА эластичная гидроизоляция*. ________________ * не рекомендуется наносить на поверхность ФБС материал ЛАХТА проникающая гидроизоляция. 3 Стены из кирпича: а. ЛАХТА штукатурная гидроизоляция; b. ЛАХТА обмазочная гидроизоляция; с. ЛАХТА эластичная гидроизоляция. Выбор материала определяется особенностями конструкции. |
|  | 6 этап: обратная отсыпка 1. Производить обратную отсыпку можно: а. через 3 суток после окончания влажностной обработки поверхности в случае нанесения материалов ЛАХТА; b. через 1 сутки после нанесения материалов СЛАВЯНКА. |
| Внутренняя гидроизоляция фундамента эксплуатируемого здания |
|  | 1 этап: подготовка поверхности 1. Удалить со стен краску, старую штукатурку и т.д. Очистить стены и пол от любых загрязнений (грязи, масла, нефтепродуктов и т.д.). В случае необходимости обработать стены и пол противогрибковыми средствами. 2. Удалить ослабленные и непрочные участки бетона до неповрежденной поверхности. При необходимости отремонтировать поверхность бетона материалом ЛАХТА ремонтный состав базовый. 3. Расшить холодные швы, места примыканий и трещины по всей длине на глубину не менее 30 мм и ширину не менее 20 мм. Очистить поверхности полученных штроб. |
|  | 2 этап: гидроизоляция штроб 1. Поверхность штроб может быть как сухой, так и влажной. Заполнить штробы раствором ЛАХТА шовная гидроизоляция. Уплотнить и загладить поверхность раствора. 2. В случае подпора грунтовых вод, заделать активные течи раствором ЛАХТА водяная пробка. |
|  | 3 этап: гидроизоляция внутренних поверхностей На внутренние поверхности нанести один из следующих материалов на цементной основе: 1. Бетонный пол: а. ЛАХТА проникающая гидроизоляция; b. ЛАХТА обмазочная гидроизоляция; с. ЛАХТА эластичная гидроизоляция*. ________________ * пол, обработанный материалом ЛАХТА эластичная гидроизоляция, необходимо защитить от механических воздействий (цементно-песчаная стяжка, плитка или любое напольное покрытие). 2. Бетонные стены: а. ЛАХТА проникающая гидроизоляция; b. ЛАХТА обмазочная гидроизоляция; с. ЛАХТА штукатурная гидроизоляция; d. ЛАХТА эластичная гидроизоляция. 3. Стены из кирпича: а. ЛАХТА штукатурная гидроизоляция; b. ЛАХТА обмазочная гидроизоляция; с. ЛАХТА эластичная гидроизоляция. Выбор материала определяется особенностями конструкции. |
| Наружная гидроизоляция фундамента эксплуатируемого здания |
|  | 1 этап: подготовка поверхности 1. Откопать фундамент по периметру здания. 2. Очистить поверхности от любых загрязнений (грязи, масла, нефтепродуктов и т.д.). 3. Удалить ослабленные и непрочные участки бетона до неповрежденной поверхности. При необходимости отремонтировать поверхность бетона материалом ЛАХТА ремонтный состав базовый. 4. Расшить холодные швы, места примыканий и трещины по всей длине на глубину не менее 30 мм и ширину не менее 20 мм. Очистить поверхности полученных штроб. |
|  | 2 этап: гидроизоляция штроб 1. Поверхность штроб может быть как сухой, так и влажной. Заполнить штробы раствором ЛАХТА шовная гидроизоляция. Уплотнить и загладить поверхность раствора. |
|  | 3 этап: гидроизоляция наружных поверхностей 1. На наружные поверхности из бетона нанести один из следующих материалов: 1) на цементной основе: а. ЛАХТА проникающая гидроизоляция. b. ЛАХТА эластичная гидроизоляция. 2) на битумно-полимерной основе: а. СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция. b. СЛАВЯНКА изоляционная. 2. На наружные поверхности из кирпича нанести один из следующих материалов: 1) на цементной основе: а. ЛАХТА штукатурная гидроизоляция; b. ЛАХТА обмазочная гидроизоляция; с. ЛАХТА эластичная гидроизоляция. 2) на битумно-полимерной основе: а. СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция. b. СЛАВЯНКА изоляционная. Выбор материала определяется особенностями конструкции. |
|  | 4 этап: обратная отсыпка 1. Производить обратную отсыпку можно: а. через 3 суток после окончания влажностной обработки поверхности в случае нанесения материалов ЛАХТА; b. через 1 сутки после нанесения материалов СЛАВЯНКА. |
| Горизонтальная отсечка капиллярного подсоса воды в эксплуатируемом здании |
|  | Описываемая технология предназначена для устранения капиллярного подсоса воды из фундамента в стену (в случае отсутствия или нарушения существующей горизонтальной отсечки) и обязательно применяется в комплексе с наружной и/или внутренней гидроизоляцией фундамента. Не использовать технологию в случае кладки на известковом растворе! |
|  | 1 этап: бурение шпуров 1. В кирпичной кладке с одной или двух сторон под углом 45-60° в шахматном порядке пробурить шпуры (25-32 мм, расстояние между шпурами по горизонтали 200 мм, по вертикали 150 мм, глубина бурения не менее 2/3 толщины стены). Бурение первых 100 мм производить безударным способом. |
|  | 2 этап: обработка шпуров 1. Шпуры промыть водой. 2. Заполнить шпуры цементно-песчаным раствором под давлением до 0,5 МПа. 3. После того, как цементно-песчаный раствор схватится (через 5-8 часов), шпуры повторно разбурить. 4. Заполнить шпуры раствором ЛАХТА проникающая гидроизоляция под давлением до 0,5 МПа. |

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Перед использованием гидроизоляции проникающего действия, необходимо подготовить основание. Следует очистить поверхность от пыли, грязи, цементной пленки, масел, жиров, нефтепродуктов и прочих загрязнений. Ослабленные, участки бетонной поверхности необходимо удалить до неповрежденного бетона. Трещины необходимо расшить и заделать.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Гидроизоляция Лахта

| Технические характеристики | Показатели |
| --- | --- |
| Расход материала при двухслойном нанесении | гладкая поверхность бетона | 0,8 кг/м |
|  | рельефная поверхность бетона | 1,2 кг/м |
| Расход материала при заполнении шпуров | 0,25-0,3 кг/пог. м |
| Расход воды для кистевого варианта или механического нанесения | 0,625 л/кг |
| Расход воды для инъекционных работ | 0,5 л/кг |
| Жизнеспособность приготовленного состава | 30 мин |
| Повышение водонепроницаемости бетона не менее | 2 ступени () |
| Стойкость покрытия к нефтепродуктам и ультрафиолету | стойко |
| Использование в резервуарах с питьевой водой | допускается |
| Температура применения | от +5 °С до +35 °С |
| Эксплуатация в условиях агрессивных сред | 3-13 pH |
| Температура эксплуатации | до +250 °С |
| Влияние на морозостойкость бетона обработанного составом | не оказывает |

Технические характеристики ЛАХТА шовная гидроизоляция

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Расход материала при штробе 20х30 мм, кг/п.м | 1,35 |
| Расход воды для затворения, л/кг | 0,11 |
| Плотность раствора, кг/м | 2300 |
| Марка по подвижности смеси | Пк2 |
| Жизнеспособность раствора, минут | 20 |
| Водоудерживающая способность, % | 99 |
| Марка по водонепроницаемости бетона | W14 |
| Прочность при сжатии, МПа | 60-70 |
| Марка по морозостойкости | F300 |
| Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 1,8-2,0 |
| Стойкость покрытия к действию темных и светлых нефтепродуктов | стойко |
| Стойкость покрытия к действию ультрафиолета | стойко |
| Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается |
| Температура применения (окружающей среды), °С | +5 - +35 |
| Климатические зоны применения | все |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях агрессивных сред, рН | 3-13 |
| Эксплуатация обработ. поверхностей в условиях высоких температур, °С, не более | 250 |

СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция

| Технические характеристики материала | Показатели |
| --- | --- |
| Теплостойкость, 0 °С, не менее | 140 |
| Условная вязкость, мм | 140-180 |
| Условная прочность при разрыве, МПа | 1,5 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 1000 |
| Гибкость на брусе диаметром 10 мм без образования трещин при температуре, 0 °С | -40 |
| Прочность сцепления, МПа: |  |
| - с бетоном | 0,4 |
| - с металлом | 1,2 |
| Водонепроницаемость при давлении 0,03 МПа в течение 10 минут | отсутствие мокрого пятна |
| Электрическая прочность пленки, кВ | 10 |
| Эксплуатация обработанной поверхности в условиях агрессивных сред, рН | 2-12 |
| Температура применения (окружающей среды), 0 °С | -10 - +50 |
| Климатические зоны применения | все |
| Расход материала при толщине слоя 2 мм, кг/м | 2-3 |

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

При производстве работ по устройству гидроизоляции необходимо выполнять требования безопасности в соответствии с СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

Запрещается использовать СЛАВЯНКА обмазочная гидроизоляция внутри жилых помещений! Работы с мастикой следует проводить вдали от источников огня в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе.

В соответствии с Кодексом законов о труде и действующими правилами техники безопасности в строительствеответственность за создание здоровых и безопасных условий труда возложена на административно-технический персонал строительства.

Все мероприятия по охране труда и технике безопасности осуществляются под постоянным контролем администрации строительно-монтажных организаций.

Для пропаганды безопасных методов работы администрация вывешивает на рабочих местах плакаты, использует радио и кино, организует кабинеты и выставки по технике безопасности.

7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1. Использованная тара, неиспользованные остатки материалов должны быть утилизированы с привлечением специализированных организаций.

7.2. Сливать остатки материала в ливневую, а также бытовую канализацию не допускается.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ГЭСН 81-02-08-2001 Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы настроительные и специальные строительные работы ГЭСН-08-2001. Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков

Приказ Минрегиона России от 17.11.2008 N 253.

Часть 8. Конструкции из кирпича и блоков

| Номера расценок | Наименование и характеристикастроительныхработ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | мате- риалы |  |
|  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда маши- нистов | расход неуч- тенных мате- риалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Таблица 08-01-003. Гидроизоляция стен, фундаментов |
|  | Измеритель: 100 м изолируемой поверхности |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов: |
| 08-01-003-01 | горизонтальная цементная с жидким стеклом | 1934,23 | 325,85 | 34,87 | 0,00 | 1573,51 | 38,2 |
| 08-01-003-02 | горизонтальная оклеечная в 1 слой | 2808,55 | 121,98 | 101,64 | 0,00 | 2584,93 | 14,3 |
| 08-01-003-03 | горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 4257,72 | 171,45 | 163,32 | 0,00 | 3922,95 | 20,1 |
| 08-01-003-04 | боковая цементная с жидким стеклом | 2378,93 | 815,18 | 34,87 | 0,00 | 1528,88 | 88,8 |
| 08-01-003-05 | боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | 3490,01 | 445,07 | 155,34 | 0,00 | 2889,60 | 46,8 |
| 08-01-003-06 | На каждый слой сверх 2-х добавлять к расценке 08-01-003-05 | 1773,54 | 214,93 | 69,48 | 0,00 | 1489,13 | 22,6 |
| 08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 1176,02 | 201,61 | 75,93 | 0,00 | 898,48 | 21,2 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Строительные нормы и правила СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий" (утв. постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1985 г. N 263) (с изменениями от 1 июля 1987 г.) Колодцы железобетонные.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета. -
Санкт-Петербург, 2012